团  体  标  准

T/CNIA XXXX-20XX

全湿法炼锌浸出渣浮选提硫技术规范

Technical specification for flotation recovery of sulfur from leaching residue of zinc hydrometallurgy

（草案）

20XX-xx-xx发布                                 20XX一xx一xx实施

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.01

CCS H 01

发布

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 浮选	1

3.2 技术规范	1

4 总体要求	1

5 浮选提硫工艺	2

5.1 药剂配制	2

5.2 浮选提硫	2

5.3 压滤	2

6 全湿法炼锌浸出渣浮选提硫原则工艺流程及设备设施	2

6.1 工艺流程图	2

6.2 主要工艺设备设施	2

7 指标及检查方法	2

8 运行与管理	3

8.1 产品质量检测	3

8.2 能耗指标监控	3

8.3 信息记录与管理	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、西部矿业股份有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司。

本文件主要起草人：

全湿法炼锌浸出渣浮选提硫技术规范

- 范围

本文件规定了全湿法炼锌浸出渣浮选提硫工艺的浮选提硫技术的、工艺方法和处理工艺流程、主要生产单元及装备。

本文件适用于以氧压浸出炼锌行业浮选提硫工艺为核心的湿法炼锌生产组织流程的技术管理，用于指导氧压浸出炼锌行业浮选提硫工艺的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6678-2003 化工产品采样总则

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 25466 铅、锌工业污染物排放标准

YS/T 320  锌精矿

HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则

GB 50985-2014 铅锌冶炼厂工艺设计规范

GB 21249-2014锌冶炼企业单位产品能源消耗限额

- 术语和定义

下面术语和定义适用于本文件。

- 浮选 flotation recovery

浮选又叫泡沫浮选，是根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同，按矿物可浮性的差异进行分选的方 法，通过矿物附着在气泡表面上（气泡的矿化）浮到矿浆最上层，从而达到分选矿物的目的。

- 总体要求

    - 浸出渣浮选提硫的目的是将浸出渣中的硫、铅、锌、银等有价金属进行浮选，以达到有价金属的分离、富集的目的，便于从浸出渣中进一步回收有价金属成分。

    - 浸出渣浮选提硫采取的是粗选、扫选、精选、过滤工艺相结合的方式，应根据浸出渣成分、技术经济指标、综合能耗、产品质量等确定选取符合自身要求的工艺。

- 浮选提硫工艺

  - 浮选作业控制要求

    - 矿浆浓度：30～45％；

    - 流量：≤120m³/h；

    - 浮选作业温度：40～70℃；

    - 药剂要求：见表一

- 浮选药剂要求

| 药剂名称 | 配制浓度（％） | 添加位置名称 | 各作业用量（mL/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁铵黑药 | 3 | 粗选 | 0-1000 |
|  |  | 扫选1 | 0-200 |
|  |  | 扫选2 | 0-100 |

  - 药剂配制

    - 将浮选药剂吊入药剂平台处。

    - 将浮选药剂均匀倒入药剂配置槽内进行药剂配制。

    - 药剂配置搅拌完毕后放入药剂储槽。

    - 药剂储槽液位控制在2/3处。

  - 浮选提硫

    - 浸出渣矿浆由稳溜槽进入浮选机组粗选。

    - 粗选泡沫进入精选段浮选，精选底流返回粗选段。

    - 粗选底流进入扫选段浮选，扫选泡沫返回精选段。

    - 根据工艺要求，在各浮选槽内按生产工艺管控的药剂要求进行加入浮选药剂。

    - 经过二粗三扫二精浮选后，硫精矿矿浆和硫尾矿矿浆分别进入各自中间槽。

  - 压滤

在氧压浸出过程浮选提硫时，产生的液固分离，设置过滤，常采用压滤机。

  - 取送样作业

    - 硫精矿矿浆在浮选精选段精二泡沫槽溢流堰处进行扫取泡沫取样，1次/h取50g，综合12小时液体进行搅拌抽滤，最终样品进行分析生产所需元素。

    - 硫尾矿矿浆在扫选段末端中间箱内进行；取样勺要没过中间箱泡沫层进行取样，不允许在箱内停留，1次/h取50g，综合12小时液体进行搅拌抽滤，最终样品进行分析生产所需元素。

- 全湿法炼锌浸出渣浮选提硫原则工艺流程及设备设施

  - 工艺流程图

- 氧压浸出渣浮选提硫原则流程图

  - 主要工艺设备设施

全湿法炼锌浸出渣浮选提硫工艺中的稳流槽、浮选机、压滤机、输送泵等设备作为硫精矿、硫尾矿产出的设备。设备的选取应满足GB 50985-2014中的相关要求。

- 指标及检查方法

全湿法炼锌浸出渣浮选提硫后硫精矿、硫尾矿的控制指标如下：

- 硫精矿原则控制要求

| 项目 | 水分 | S | S0 | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤20% | ≥85% | ≥70% | ≤3% |

- 硫尾矿原则控制要求

| 项目 | 水分 | S | S0 | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤20% | ≤18% | ≤10% | ≤2.5% |

- 运行与管理

  - 产品质量检测

    - 各企业结合企业全湿法炼锌浸出渣浮选提硫系统中各元素含量特点，以经济性为原则，在满足监控要求的前提下，确定杂质监控对象及监控周期。

    - 实验室和化验室监测应按照检测项目配备相应的检测仪器。检测方法应优先采用行业内通行标准。

  - 能耗指标监控

定期统计氧压浸出过程浮选提硫重要能耗指标，分析在浮选提硫稳定情况下，硫精矿质量改善对能耗指标的促进作用。

  - 信息记录与管理

    - 应建立生产活动、设备设施运行、工艺控制、监测管理等管理台账记录。

    - 设备设施运行记录应包括正常情况和异常情况，正常情况包括运行情况、主要药剂添加情况、水质指标浓度曲线等。异常情况包括起止时间、浓度、异常原因、应对措施等。

    - 台账记录包括纸质版和电子版，存储时间应不低于3年。

    - 台账记录还应满足HJ 944的要求。

______________________