中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1093—××××

再生锌原料

Regenerated  zinc  raw  material

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.60

CCS H62

YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1093－2015《再生锌原料》。与YS/T 1093-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了3 术语和定义（见第3章，2015版的3.4和3.5）

b）更改了4.1 产品分类（见第4章，2015版的4.1）

c）更改了5 试验方法（见第6章，2015版的第5章）

d）更改了8 标志、包装、运输、贮存和随行文件（见第8章，2015版的第7章）

e）更改了9 订货单内容（见第9章，2015版的第8章）

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、鑫联环保科技股份有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、云锡文山锌铟冶炼有限公司、梧州市永鑫环保科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

本文件主要起草人：

本文件及所代替的文件的历次版本发布情况为：

—2015年首次发布为YS/T 1093－2015；

—本次为第一次修订。

再生锌原料

- 1  范围

本文件规定了再生锌原料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于锌冶炼过程和镀锌过程产生的含锌尾矿、锌灰、粗制氧化锌、钢铁烟尘、含锌烟尘和含锌物料等再生锌原料。主要用于回收金属锌及其他有价金属。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 14261  散装浮选锌精矿取样、制样方法

YS/T 1171.1  再生锌原料化学分析方法 第1部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法

YS/T 1171.2  再生锌原料化学分析方法 第2部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

YS/T 1171.3  再生锌原料化学分析方法 第3部分：铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1171.4  再生锌原料化学分析方法 第4部分：氟量的测定 离子选择电极法

YS/T 1171.5  再生锌原料化学分析方法 第5部分：氟量和氯量的测定 离子色谱法

YS/T 1171.6  再生锌原料化学分析方法 第6部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法

YS/T 1171.6  再生锌原料化学分析方法 第7部分：砷量和锑量的测定 原子荧光光谱法

YS/T 1171.10  再生锌原料化学分析方法 第10部分：氧化锌量的测定 Na2EDTA滴定法

3 术语与定义

- YS/T 1093-2015界定的以及下列术语与定义适用于本文件。

3.1

浮渣drosses

在锌冶炼过程中由于锌与炉气或空气氧化而产生，经过造渣处理后所形成的混合物，主要是金属锌及锌的氧化物。

3.2

炉结物furnace accretion

在锌冶炼过程中产生，锌浮渣沾结于炉壁或在熔池表面结块所形成的混合物，主要是金属锌及锌的氧化物，处理过的和未处理过的。

3.3

钢铁烟尘  blast furnace dust and waste steel smoke dust

炼钢、炼铁过程中产生的含锌烟尘。

3.4

粗制氧化锌  crude zinc oxide

含锌物料经火法富集处理得到的混合物，主要是锌的氧化物。

3.5

多膛炉锌灰  zinc ash from multi chamber furnace

湿法炼锌多膛炉除氟氯生产过程中产生的锌烟灰。

3.6

粗制碱式碳酸锌 crude basic zinc carbonate

铜冶炼烟尘经火法和湿法处理后形成的混合物，氨法浸出氧化锌后蒸氨沉淀产物，电镀锌盐溶液或铟萃取置换后氯化锌溶液沉锌产物等，主要是碱式碳酸锌。

4   产品分类

再生锌原料按照来源可以分为锌渣、钢铁烟尘、粗制氧化锌、多膛炉锌灰、粗制碱式碳酸锌等。

5   技术要求

5.1  化学成分

5.1.1  锌渣的种类及化学成分见表1。

表1      锌渣的化学成分（％）

| 锌渣种类 | Zn，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Sb | Cu | Cl | Pb | Fe |
| 浮渣 | 70 | 3 | 0.5 | 0.3 | 6 | - | - |
| 炉结物 | 60 | 2 | 0.1 | 0.1 | 9 | - | - |
| 底渣 | 90 | 0.1 | - | - | - | 4 | 2 |

5.1.2  钢铁烟尘的品级及化学成分见表2。

表2  钢铁烟尘的化学成分（%）

| 品级 | Zn，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Fe | F | Cl |
| 一级品 | 30 | 1.0 | 15 | 0.2 | 1.0 |
| 二级品 | 20 | 1.5 | 20 | 0.5 | 2.5 |
| 三级品 | 10 | 2.0 | 25 | 1.0 | 5.0 |
| 四级品 | 5 | 2.5 | 28 | 1.5 | 8 |

5.1.3 粗制氧化锌的化学成分见表3。

表3  粗制氧化锌的化学成分（%）

| 品级 | ZnO，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Fe | F | Cl |
| 一级品 | 70 | 0.8 | 5 | 0.5 | 8 |
| 二级品 | 60 | 0.9 | 6 | 0.8 | 9 |
| 三级品 | 50 | 1 | 8 | 1.0 | 10 |

5.1.4  多膛炉锌灰的化学成分见表4。

表4   多膛炉锌灰的化学成分（%）

| 品级 | Zn+Pb，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F+Cl | As |
| 一级 | 60 | 13 | 0.8 |
| 二级 | 50 | 13 | 0.8 |
| 三级 | 40 | 13 | 0.8 |

5.1.5  粗制碱式碳酸锌的化学成分见表5。

表5   粗制碱式碳酸锌的化学成分（%）

| 种类 | Zn，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb | Cu | Cd | Pb | Fe |
| 粗制碱式碳酸锌 | 38 | 0.01 | 0.3 | 12 | 0.04 | 0.07 |

5.1.6  再生锌原料中不应混入外来杂物。同批再生锌原料应组成基本一致。

- 6  试验方法

6.1 锌含量的测定按照YS/T 1171.1的规定进行。

6.2 铅含量的测定按照YS/T 1171.2的规定进行。

6.3 铜、铅、铁、镉、砷含量的测定按照YS/T 1171.3的规定进行。

6.4 氟含量的测定按照YS/T 1171.4的规定进行。

6.5 氟和氯含量的测定按照YS/T 1171.5的规定进行。

6.6 铁含量的测定按照YS/T 1171.6的规定进行。

6.7 砷、锑含量的测定按照YS/T 1171.7的规定进行。

6.7 氧化锌含量的测定按照YS/T 1171.10的规定进行。

- 7  检验规则

- 7.1  检查和验收

再生锌原料运到需方指定地点后，由需方技术监督部门验收；或运到双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收。供方应确保产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定。

- 7.2  组批

再生锌原料应成批提交检验，每批由同一品种、同一品级的再生锌原料组成。火车运输以每车皮为检验批次，其他运输方式检验批次由供需双方商定。

- 7.3  取样和制样

7.3.1  再生锌原料锌渣和钢铁烟尘的取样方法按GB/T 14261的规定进行，其他再生锌原料的取样方法由供需双方商定。

7.3.2  锌渣和钢铁烟尘的制备按GB/T 14261规定进行，其他再生锌原料的制备由供需双方商定。

7.3.3  将所制样品分为四份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样。仲裁样保留三个月（国际贸易为六个月）。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

- 7.4  检验结果的判定

7.4.1  数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170的规定进行。

7.4.2  同一车内，发现再生锌原料颜色明显不一致或掺杂等则判该车（或该批次）不合格。

7.4.3  同一车内，发现不同品级混装，则按较低品级作为判定结果。

7.4.4  当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与检验结果的误差在双方认可采用的方法规定的允许误差范围内（不超过所执行检验标准规定的再现性临界差），则以原检验结果为判定依据；当仲裁结果与检验结果的误差超出双方认可采用的方法规定的允许误差范围（所执行检验标准规定的再现性临界差），则以仲裁结果为最终判定依据。

8 标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志

每批产品应标有包含产品名称、品级、供方名称、供方地址、批号、净重信息的标志。

8.2 包装、运输和贮存

8.2.1 产品包装由供需双方商定。

8.2.2 产品可用车（船）运输，在运输过程中应防止雨淋、洒落、扬尘等情况。

8.2.3 产品宜采用封闭库（或仓）贮存，要求贮存库（或仓）具有防渗、抑尘、墙裙抗渗等防护措施，并避免淋雨和扬尘，落实好事故风险防范措施，防范对地下水、地表水、周边空气等造成影响。

- 8.3 随行文件

每批再生锌原料应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部分检印的各项分析检验结果；

b）产品合格证：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章；

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e）其他。

9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 产品品级；

c) 杂质元素及含量的特殊要求；

d) 交货批重量；

e）发货日期和发货地点；

f）本文件编号；

g) 其他。