ICS 77.120.99

CCS H 65

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T ××××—××××

稀土热障涂层材料 －锆酸钆镱粉末

Rare earth material of thermal barrier coatings

—— Gadolinium Ytterbium Zirconate Powder

（预审稿）

×××× 发布                                      ××××  实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T ××××—××××

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：广东省科学院新材料研究所、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、有研稀土高技术有限公司、北京航空航天大学、西安交通大学、中国南方稀土集团有限公司、广东粤科欣发新材料有限公司、国营川西机器厂、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、矿冶科技集团有限公司

本文件主要起草人：

GB/T ××××—××××

稀土热障涂层材料—锆酸钆镱粉末

1  范围

本文件规定了稀土热障涂层材料—锆酸钆镱粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本文件适用于以镱、钆、锆的单质或化合物为原料，采用化学法制得的，供航空发动机叶片高温热障涂层等领域用的锆酸钆镱粉末。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 12690.2 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定

重量法

GB/T 12690.3 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分：稀土氧化物中水分量的测定

重量法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 31057.1 颗粒材料 物理性能测试 第1部分 松装密度的测量

GB/T 31057.2 颗粒材料 物理性能测试 第2部分 振实密度的测量

GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粒度分布系数 Particle size distribution coefficient

用来衡量产品粒度分布情况的参数，按式（1）计算分布系数（q）：

q=D90−D10D50---------------------------------------（1）

式中：

D90 ——粒径的体积累积分布中对应于90%的粉体的粒径，单位为微米（μm）；

D50 ——粒径的体积累积分布中对应于50%的粉体的粒径，单位为微米（μm）；

D10 ——粒径的体积累积分布中对应于10%的粉体的粒径，单位为微米（μm）。

4  技术要求

- 4.1产品分类

- 产品按化学成分分为(Gd，Yb)2Zr2O7-5Yb， (Gd，Yb)2Zr2O7-8Yb， (Gd，Yb)2Zr2O7-10Yb三个牌号，

- 产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4.2  化学成份

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1 化学成分

| 产品牌号 |  |  | (Gd，Yb)2Zr2O7-5Yb | (Gd，Yb)2Zr2O7-8Yb | (Gd，Yb)2Zr2O7-10Yb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 / % | Gd2O3 |  | 57.9 ± 0.2 | 57.0 ± 0.2 | 56.4 ± 0.2 |
|  | Yb2O3 |  | 1.6 ± 0.1 | 2.9 ± 0.1 | 3.2 ± 0.1 |
|  | ZrO2(HfO2)( |  | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质 含量 ， 不大 于 | 稀土杂质 | 0.10 |  |  |
|  |  | SiO2 | 0.020 |  |  |
|  |  | Fe2O3 | 0.010 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 0.010 |  |  |
|  |  | TiO2 | 0.0050 |  |  |
|  |  | CuO | 0.0050 |  |  |
|  |  | Na2O | 0.010 |  |  |
|  |  | MgO | 0.010 |  |  |
|  |  | CaO | 0.010 |  |  |
|  |  | Cl- | 0.005 |  |  |
|  | 灼减（质量分数）/%，不大于 |  | 0.40 |  |  |
|  | 水分（质量分数）/%，不大于 |  | 0.50 |  |  |
| - 注1：所有化学成分检测均去除水分后测定。 注2：稀土杂质为除去主稀土元素Gd、Yb以外的稀土元素。 注3：在ZrO2(HfO2)中，HfO2质量百分数不大于3%。 |  |  |  |  |  |

4.3  中心粒径

根据不同需求，中心粒径符合以下规定之一：

一次粉末中心粒径D（V，50）不大于300 nm，喷雾造粒后粉末中心粒径D（V，50）=10～50 µm，主要适用于等离子喷涂-物理气相沉积技术制备热障涂层。

一次粉末中心粒径D（V，50）=1～5 μm，喷雾造粒后粉末中心粒径D（V，50）=40～95 µm，主要适用于大气等离子技术制备热障涂层。

4.4 松装密度

喷雾造粒后粉末的松装密度（ρa）应符合0.9 g/cm3 ≤ρa≤2.8 g/cm3的规定。

4.5 振实密度

喷雾造粒后粉末的振实密度（ρt）应符合1.5 g/cm3≤ρt≤3.0 g/cm3的规定。

4.6 流动性

喷雾造粒后的粉末应具有良好的流动性，其流动性用粒度分布系数、振实密度和松装密度的比值来反映，应符合以下规定：

粒度分布系数（q）≤2.5

ρt/ρa≤1.35

4.7  外观

- 4.7.1  产品为白色或淡黄色粉末状。

- 4.7.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物。

5  试验方法

5.1 化学成分

5.1.1 氧化钆(Gd2O3)、氧化镱（Yb2O3）含量的分析方法按照附录分析方法进行。

- 5.1.2 稀土杂质含量的分析方法按照附录分析方法进行。

- 5.1.3 非稀土杂质含量的分析方法按照附录分析方法进行。

- 5.1.4 灼减量的分析方法按GB/T 12690.2的规定进行。

- 5.1.5 水分的分析方法按GB/T 12690.3的规定进行。

- 5.1.6氧化锆ZrO2(HfO2)量为余量，即［100%-（Gd2O3量+Yb2O3量+Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）］，也可按供需双方商定的方法进行。

5.2 中心粒径检测

按GB/T 20170.1的规定进行。

5.3 松装密度检测

按GB/T 31057.1的规定进行。

5.4 振实密度检测

按GB/T 31057.2的规定进行。

5.5 流动性评判

参照GB/T 20170.1、GB/T 31057.1、GB/T 31057.2及本文件的规定进行。

5.6 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

5.7 外观质量

- 自然散射光下，目视检查外观质量。

6  检验规则

6.1  检验与验收

6.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本文件规定。

6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量异议，应在收到产品之日起1个月内提出；属于化学成分、中心粒径、松装密度、振实密度和流动性的异议，应在收到产品之日起2个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

可

6.2  组批

产品应成批提交检验。每批产品应由同一批原料、相同工艺条件下连续生产、同时提交验收的一组产品组成。

6.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、中心粒径、松装密度、振实密度、流动性及外观质量检验。

6.4  取样和制样

6.4.1 化学成分、中心粒径、松装密度、振实密度和流动性分析取样应来自同一批次。

6.4.2 取样件数按表2的规定进行。

表2 取样件数

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋或桶）数 | 件（袋或桶）数的100% | 5 | 件（袋或桶）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋或桶）数的平方根 只进不舍取正整数 |

6.4.3 在每件（袋或桶）内层塑料袋中心点及其周围等距离处再取三点，将四点处的样品混合均匀，然后采用四分法得到该件（袋或桶）的代表性取样。取样完毕后外层塑料袋（或桶）应保持完好密封状态。

6.5  检验结果的判定

6.5.1化学成分、中心粒径、松装密度、振实密度和流动性结果与本文件规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

6.5.2 规定质量检验不合格时，则直接判该批产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志

每袋（或桶）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、规格；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

7.2 包装

产品密封包装于双层塑料袋中,或再放入编织袋、桶或箱中，每编织袋、桶或箱净重5kg、10kg、25kg、 50kg。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

7.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮；

产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀的仓库内，不得露天堆放和接触地面。

7.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 生产日期。