ICS

CCS Ｈ66

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 264—XXXX

代替YS/T 264-2012

高纯铟

High pure indium

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 264-2012《高纯铟》，与YS/T 264-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了标准的适用范围（见第1章，2012年版的第1章）；

b）更改了规范性引用文件中引用的化学分析方法文件（见第2章，2012年版的第2章）；

c）增加了术语和定义章（见第3章）；

d）更改增加了高纯铟的牌号表示，In-05改为In5N、In-06改为In6N、增加了In6N5牌号（见第4章4.1，2012年版的3.1）；

e）更改了牌号In-05、In-06高纯铟的化学成分要求（见4.2，2012版的3.2）

f）增加了规格（见4.3）；

g）删除了锭形和锭重（见2012年版的3.3）；

h）更改了化学成分的试验方法（见第5章，2012年版的第4章）；

i）更改了检查和验收的内容（见6.1，2012版的5.1）

j）更改了组批的规定（见6.2，2012版的5.2）；

k）更改了取样和制样要求（见6.4，2012年版的5.4）。

l）更改了检验结果判定（见6.5，2012年版的5.5）。

m）更改了标志、包装、运输、贮存内容（见第七章，2012年版的第六章）

n）更改了订货单（或合同）内容（见第八章，2012年版的第七章）。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：云南锡业集团（控股）有限公司等

本文件起草人：符泽卫等

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1994年首次发布为YS/T 264-1994，2012年第一次修订；

——本次为第二次修订。

高纯铟

- 范围

本文件规定了高纯铟的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订单（或合同）内容等。

本文件适用于以工业粗铟或精铟为原料，经原料处理以及电解精炼、真空蒸馏等工艺制得的高纯铟。产品供制作化合物半导体、靶材、蒸镀、高纯合金、高级轴承及半导体材料的掺杂剂等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 981.1 高纯铟化学分析方法  衡量杂质元素含量的测定辉光放电质谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

4.1 产品分类

高纯铟按其化学成分，分为三个牌号In5N、In6N、In6N5。

4.2 化学成分

4.2.1 产品的化学成分应符合表1的规定。

表 1 高纯铟的化学成分

| 牌号 |  | In5N | In6N | In6N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In含量,不小于 |  | 99.999 | 99.9999 | 99.99995 |
| 杂质含量/(μg/g)，不大于 | Fe | 0.4 | 0.05 | 0.01 |
|  | Cu | 0.4 | 0.05 | 0.01 |
|  | Pb | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | Zn | 0.4 | 0.05 | 0.02 |
|  | Sn | 1 | 0.1 | 0.08 |
|  | Cd | 0.5 | 0.05 | 0.01 |
|  | Tl | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  | Mg | 0.4 | 0.005 | 0.005 |
|  | Al | 0.4 | 0.005 | 0.005 |
|  | As | 0.4 | 0.05 | 0.005 |
|  | Si | 1 | 0.1 | 0.05 |
|  | S | 1 | 0.1 | 0.02 |
|  | Ag | 0.4 | 0.05 | 0.05 |
|  | Ni | 0.5 | 0.05 | 0.01 |
|  | Bi | 0.5 | 0.05 | 0.02 |
|  | Sb | 0.5 | 0.08 | 0.08 |
|  | Ga | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  | Cr | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  | Hg | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  | Co | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  | 其它 |  | - 0.09 | 0.005 |
| 杂质总和/(μg/g)，不大于 |  | 10 | 1 | 0.5 |
| 注1：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 注2：高纯铟的铟含量为100%减去杂质（不包含C、N、O等气体元素）总和的余量。杂质总和为包括且不限于表中所列杂质元素实测值之和。 |  |  |  |  |

4.3 规格

高纯铟分为锭状、棒状、粒状、饼状等。具体规格尺寸要求由供需双方商定。

4.4外观质量

呈银白色，表面光亮、平整，无夹杂、飞边、毛刺、缩孔、氧化膜及污物。

4.5其它

需方如对高纯铟的化学成分、表面质量、锭重等有特殊要求时，由供需双方商定。

- 试验方法

5.1 高纯铟的化学成分检测按YS/T 981.1的规定进行，或按照供需双方协商确定的方法进行。分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与表1规定或供需双方协商的极限数位一致。

5.2 产品的重量用称量法检验。

5.3 产品的表面质量用目视法检查，仲裁时应在自然散射光下进行。

- 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合标准或订货单（或合同）规定，并出具质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日1个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，相关事项由供需双方协商确定。

6.2 组批

高纯铟应成批提交检验，每批应由同一原料生产、同一生产批次生产高纯铟产品组成，每批高纯铟产品的重量不超过200kg。

6.3 检验项目

每批高纯铟应进行化学成分、表面质量和重量的检验。

6.4取样和制样

6.4.1 取样

6.4.1.1 产品取样从每批产品中随机抽取不少于总量的10%作为样品，熔化混合均匀后进行检验。

6.4.1.2 取样时对规格及外观质量进行逐件进行检验。

6.4.2制样

将样品制备成以下两种规格之一：

a）直径为25mm~30mm、厚度为3~5mm，表面平整、无缩孔的饼状样品；

b）截面积为4mm2~9mm2，长度为20mm的棒状样品。

6.5 检验结果判定

6.5.1 如化学成分的分析结果与本标准规定(或订货合同)不符时，判该批产品为不合格。

6.5.2 表面质量、规格和重量的检验结果与本标准(或订货合同)规定不符时，判该包装单元（锭、棒、粒、饼）不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

    - 高纯铟每袋应贴标签，并注明：

- a）产品名称；

- b）牌号；

- c）产品重量；

- d）其他。

7.1.2  高纯铟应包装成箱，每箱上注明：

a) 供方名称；

b）产品名称；

c) 批号；

d）件数；

e) 出厂日期；

f) 其他。

7.2 包装、运输、贮存

- 7.2.1 包装

采用以下两种方式之一进行包装：

a）高纯铟内层用塑料袋真空封装，外层用铝箔纸真空或充氩（ωAr=99.999%）封装，装入符合环保要求的包装箱内，箱内空隙用填料塞紧。每箱重量不大于25kg，包装箱外用包扎带捆紧。

b）按双方认可的包装规格和包装方式进行包装。

- 7.2.2 运输

高纯铟在运输过程中应防潮，不得与酸碱等腐蚀性物质混装和混运，不得剧烈碰撞。

- 7.2.3 贮存

高纯铟应贮存在阴凉、干燥、通风、清洁、无酸碱气氛之中。

7.3 质量证明书

每批产品都应附上质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期（或包装日期)。

- 订货单（或合同）内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的合同（或订货单）内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格；

d）产品数量；

e）化学成分及检测方法的特殊要求；

f）包装要求；

g）本文件编号；

h）其他需要协商或增加的标准以外的内容。

_________________________________