ICS 77.120.99

CCS H 68

YS/T 564—202X

代替YS/T 564-2009

贵金属器皿制品

第4部分：铱坩埚

Utensils finished products of precious metals

Part 4 : Iridium crucible

（预审稿）

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件是YS/T 408-1998《贵金属器皿制品》 的第4部分。YS/T 408-1998 共分为以下部分：

——第1部分：铂及其合金器皿制品；

——第2部分：银及银合金器皿制品；

——第3部分：金器皿制品；

——第4部分：铱坩埚。

本文件代替YS/T 564-2009《铱坩埚》，与YS/T 564-2009相比，主要技术变化如下：

——增加了两种形状的坩埚（见5.3）

——对三种不同形状坩埚进行了命名（见4.2）；

——更改了坩埚尺寸规格标记及标记方式（见4.2，2009年版的4.1.2）；

——更改了坩埚尺寸及允许偏差（见表1，2009年版的表1）；

——增加了铱板焊接铱坩埚密度要求（见5.5）；

——增加了坩埚化学成分和形状检验方法要求（见6.1和6.2）；

——更改了坩埚尺寸及允许偏差检验方法（见6.3，2009年版的5.1）；

——更改了坩埚取样要求（见7.3，2009年版的6.3）；

——将质量证明书中的“c) 供应状态”更改为“c) 产品规格”（见8.4，2009年版的7.4）；

——对部分文字表述进行了修改（见8.2和8.3）；

——增加了规范性引用文件YS/T 364 纯铱中杂质元素的发射光谱分析和GB/T 15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、陕西三毅有岩材料科技有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本文件起草人：付全、刘毅、孙岩、张健康、周立宽、陈登权、朱武勋、许昆。

本文件及所替代或废止的文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 1597-1979；

——GB/T 1597-1979；

——YS/T 564-2006；

——YS/T 564-2009；

铱  坩  埚

1 范围

本文件规定了铱坩埚的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内容等。

本文件适用于生长激光晶体及特殊用途的铸造和铱板焊接法生产的铱坩埚。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1422   铱粉

GB/T 1423   贵金属及其合金密度的测试方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

YS/T 364    纯铱中杂质元素的发射光谱分析

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类及标记

4.1  铱坩埚制造方法

铱坩埚制造方法分为铸造铱坩埚和铱板焊接铱坩埚。

4.2  铱坩埚标记

铱坩埚按铸造铱坩埚、铱板焊接铱坩埚分别标记为C（铸造）、W（焊接），规格以IH(内高)、ID（内直）、B（壁厚）、D（底厚）、R（底半径）、l（圆心距）标记，形状以SC（标准坩埚）、AC（弧底坩埚）、SAC（特殊弧底坩埚）标记。

示例1：编号为1号、内高为IH、内径为ID、壁厚为B、底厚为D的铱板焊接标准铱坩埚，标记为：W/SC01 ID×IH×B×D；

示例2：编号为2号、内高为IH、内径为ID、壁厚为B、底厚为D、底半径为R的铱板焊接弧底铱坩埚，标记为：W/AC02 ID×IH×B×D×R；

示例3：编号为3号、内高为IH、内径为ID、壁厚为B、底半径为R的铸造特殊弧底铱坩埚，标记为：C/SAC03 ID×IH×B×R（l）。

5 技术要求

5.1  化学成分

铱坩埚所用的铱原料纯度应不低于GB/T 1422中SM—Ir99.95牌号的要求。

5.2  形状

坩埚形状标注方法应符合图1的要求。

标准坩埚（SC）                          弧底坩埚（AC）                          特殊弧底坩埚（SAC）

IH—内高；ID—内径；D—底厚；B—壁厚；

R—坩埚底的内半径；O—R的圆心；l—R的圆心距

图1 坩埚形状

5.3  尺寸及其允许偏差

尺寸及允许偏差应符合表1的要求。

表1 尺寸及允许偏差                       单位为毫米

|  | 内径 | 内高 | 厚度 | 直径允许偏差 | 高度允许偏差 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接法 | <100 | <100 | <2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 |
|  | 100-180 | 100-180 | >2.0 | ±0.8 | ±0.5 | ±0.2 |
|  | 181-280 | 181-220 | >2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.2 |
|  | 221-280 | 221-280 | >2.0 | ±1.5 | ±1.2 | ±0.2 |
|  | 281-360 | 281-360 | >2.0 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.2 |
|  | >360 | >360 | >2.0 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.2 |
| 铸造法 | <70 | <45 | <2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.2 |
|  | >70 | >45 | >3.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.3 |
| 注1：壁厚偏差不包括焊缝。 注2：R允许偏差：±3.0；l允许偏差：±1.0。 注3：其它形状的坩埚以供需双方合同要求为准。 |

5.4  密度

铸造铱坩埚密度应不小于21 g/cm3，铱板焊接铱坩埚密度应不小于22.4 g/cm3。

5.5  表面质量

铱坩埚表面应光滑、洁净。其中铸造坩埚表面不允许有夹砂、裂纹、砂眼缺陷：允许有局部的、其深度不影响使用的凹坑、冷隔缺陷。其中轧板焊接铱坩埚表面应无夹杂、裂纹，焊缝应饱满，不应有低于铱板厚度的凹陷坑，允许有焊纹存在。

5.6  渗漏性

铱坩埚不渗漏。

6  试验方法

6.1  化学成分

坩埚所用的原料化学成分分析按YS/T 364的规定进行。

6.2  形状

坩埚的形状目视检查。

6.3  尺寸及其允许偏差

坩埚的尺寸及其允许偏差按GB/T 15077的规定进行。

6.4  密度

坩埚的密度检验按GB/T 1423规定的方法进行。

6.5  表面质量

坩埚的表面质量目视检查。

6.6  渗漏性

坩埚的渗漏性检验按照以下方法进行：将装满煤油的铱坩埚放在滤纸上，静置15 min，观察滤纸有无煤油印迹。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方技术监督部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件（或订货合同）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一炉号和规格的产品组成。

7.3  检验项目

产品出厂前应进行外形尺寸及偏差、密度、表而质量和渗漏性的检验。产品化学成分不做出厂分析。所用原料纯度应不低于GB/T 1422中SM—Ir99.95牌号要求。

7.3  取样

产品取样应符合表2的规定。

表2  取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状 | 整件 | 逐件 | 5.2 | 6.2 |
| 尺寸及偏差 | 任意 | 逐件 | 5.3 | 6.3 |
| 密度 | 整件 | 逐件 | 5.4 | 6.4 |
| 表面质量 | 任意 | 逐件 | 5.5 | 6.5 |
| 渗漏性 | 整件 | 逐件 | 5.6 | 6.6 |

7.4  检验结果判定

产品形状、尺寸及偏差、密度、表面质量及渗漏性，若有一项不合格时，判该件产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1  标志

检验合格的产品应注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称；

c） 产品规格；

d） 批号（或炉号）；

e） 编号；

f） 重量。

8.2  包装

产品用软纸包裹，装入木（纸）箱内，周围用填充材料固定。盒（箱）上注明供方名称、产品名称（或代号）、重量及出厂日期。

8.3  运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应防止擦伤、碰伤及坠落等意外情况引起产品变形。

8.4  质量证明书

每个产品应附有产品质量证明书，注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 规格；

d） 批号（或炉号）；

e） 编号；

f） 净重；

g） 各项检验结果和技术监督部门印记；

i） 本文件编号；

j） 出厂日期（或包装日期）。

9  订货单（或合同）内容

本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 状态；

c） 规格；

d） 数量；

E） 本文件编号；

f） 其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

××××-××-××实施

××××-××-××发布