ICS 77.150.99

CCS H68

YS/T 1070—202X

代替YS/T 1070-2015

真空断路器用

银及其合金钎料环

Silver  and  their  alloy  brazing 
 filler  ring   materials  for  vacuum  switching  devices

（预审稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1070-2015《真空断路器用银及其合金钎料环》，本文件与YS/T 1070-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了4.1分类和标记中，方型框、直条、丝环的分类和允许偏差产品标记示例

（见3.1）；

- b) 更改了5.1化学成分中杂质含量O的含量，由原来的O＜0.003修改为O＜0.002；(见3.2)

- c) 增加了5.1化学成分中杂质含量C的要求，C＜0.002；(见3.2)

d) 增加了5.2外形尺寸及其允许偏差中，5.2.3方型钎料框示意图及允许偏差表5.2.4直条型

钎料框示意图及允许偏差表，5.2.5丝环钎料框示意图及允许偏差表。（见3.3.4）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 1070-2015

真空断路器用银及其合金钎料

1 范围

本文件规定了真空断路器用银及其合金钎料环分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于真空断路器用不锈钢、镍及其合金、铜及其合金、陶瓷材料等部件的真空钎焊用银及其合金钎料环产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GJB 950A(所有部分)  贵金属及其合金微量元素分析方法

GB/T 1425  贵金属及其合金熔化温度范围的测量   热分析试验方法

GB/T 5121.8  铜及铜合金化学分析方法氧含量的测定

GB/T 5121.4-2008  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 15072（所有部分）贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 18035-2000  贵金属及其合金牌号表示方法

SJ/T 10754  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 清洁性检验方法

SJ/T 10755  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 溅散性检验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

片环   piece  ring

银及其合金钎料带材经过冲压成型，形成环形状的钎料。

丝环   silk  ring

银及其合金钎料丝材经过拉丝，打圈成型，形成环形状的钎料。

氧含量  oxygen content

银及其合金钎料经过氧氮检测设备，检测杂质氧的要求。

碳含量  carbon content

银及其合金钎料经过碳硫检测设备，检测杂质碳的要求。

清洁性  cleanliness

取样银及其合金钎料，放置在石英舟容器中，在管式炉保护气氛下熔化，待冷却后观察钎料表面的脏污情况，区分清洁性等级。

溅散性  splashability

取样银及其合金钎料，放置在石英舟容器中，并在周上盖上测试片。在管式炉保护气氛下熔化，待冷却后观察测试片上的残留，确定有没有溅散。

- 分类和标记

4.1  分类

4.1.1  钎料环产品类型分为圆型环、异型环和非圆型三类。

4.1.2  产品状态分为硬态（Y）、半硬态（Y2）和软态（M）三种。

一般以硬态供货，若需半硬态或软态产品，必须在订货合同中注明。

4.2 标记

本标准合金牌号采用GB/T 18035—2000表示方法表示。

B        V        □□□□  □/□

钎焊材料的固相线温度和液相线温度

钎焊材料的基本元素和含量及其添加元素

真空钎焊材料代号

钎焊材料代号

示例1：

BVAg72Cu779表示含72%的银，铜为添加元素，固相线温度为779℃，液相线温度为779℃，用于电真空器件的银铜合金钎焊材料。

示例2：

BVAg71.5CuNi780/795表示含银为71.5％ ，铜镍为添加元素，固相线温度为780℃，液相线温度为795℃，用于电真空器件的银铜镍合金钎焊材料。

- 技术要求

5.1  化学成分

钎料的化学成份应符合表1的规定。杂质元素总量含表中所列金属杂质元素及未列的其它金属杂质元素。杂质元素总量不做出厂分析，需方如有需求，供需双方协商解决，并在订货合同中注明。

表1 化学成分

| 序 号 | 牌 号 | 主 要 成 分（质量分数）/% | 杂 质 含 量（质量分数）/%， 不 大 于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | C | O | 总量 |
| 1 | BVAg962 | 99.99 | － | － | － | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | BVAg72Cu779 | 余量 | 28±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 3 | BVAg50Cu780/875 | 余量 | 50±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 4 | BVAg45Cu780/880 | 余量 | 55±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 5 | BVAg30Cu780/945 | 余量 | 70±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 6 | BVAg68CuPd807/810 | 余量 | 27±1.0 | － | Pd：5±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 7 | BVAg65CuPd845/880 | 余量 | 20±1.0 | － | Pd：15±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 8 | BVAg58CuPd824/852 | 余量 | 32±1.0 | － | Pd：10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 9 | BVAg52CuPd867/900 | 余量 | 28±1.0 | － | Pd：20±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 10 | BVAg71.25CuNi780/795 | 余量 | 28±1.0 | 0.75±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 11 | BVAg71CuNi780/800 | 余量 | 28±1.0 | 1.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 12 | BVAg70CuNi785/820 | 余量 | 28±1.0 | 2±0.5 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 13 | BVAg66CuNi785/820 | 余量 | 32±1.0 | 2.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 14 | BVAg63CuNi785/850 | 余量 | 35±1.0 | 2.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 15 | BVAg63CuIn655/710 | 余量 | 27±1.0 | － | In: 10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 16 | BVAg61CuIn625/710 | 余量 | 24±1.0 | － | In: 15±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 17 | BVAg60CuIn650/710 | 余量 | 27±1.0 | － | In: 13±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |
| 18 | BVAg70CuGeCo780/800 | 余量 | 28±1.0 | － | Ge：2.0±0.5 Co ：0.3±0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.15 |

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1 圆形环

5.2.1.1 图1钎料片环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

D为钎料环外径 ，d为钎料环内径。

图1 钎料形状示意图

表2 钎料环产品几何尺寸                   单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 钎料环宽度 | 同心度 允许偏差 | 内外径 （D、d） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.02 | ±0.005 | <5 | ±0.20 | ≤50 | ±0.08 |
| ≤0.05 |  |  |  |  |  |
| ＞0.05 | ±0.008 |  |  |  |  |
| ≤0.10 |  |  |  |  |  |
| ＞0.10 | -0.02 | ≥5 | ±0.40 | >50 | ±0.10 |
| ≤0.30 |  |  |  |  |  |
| ＞0.30 | -0.04 |  |  |  |  |
| ≤0.50 |  |  |  |  |  |

5.2.1.2 图2钎料圆片环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

图2中D为钎料环外径

图2  钎料片环示意图

表3  钎料圆片产品几何尺寸                        单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 外径尺寸（D） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥0.02 | ±0.005 | ≤50 | ±0.08 |
| ≤0.05 |  |  |  |
| ＞0.05 | ±0.008 |  |  |
| ≤0.10 |  |  |  |
| ＞0.10 | －0.02 | ＞50 | ±0.1 |
| ≤0.30 |  |  |  |
| ＞0.30 | －0.04 |  |  |
| ≤0.50 |  |  |  |

5.2.2 异形环

5.2.2.1 图3钎料异型环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表4的规定。

图3中D为钎料环外径 ，d为钎料环内径，L为异型环凸起宽度尺寸。

图3  钎料异型环示意图

表4  钎料异型环产品几何尺寸                  单位为毫米

| 厚 度 （h） | 允许偏差 | 钎料环宽 度 | 同心度 允许偏差 | 外圆尺寸（D） | 允许偏差 | 内圆尺寸（d） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.02 | ±0.05 | <5 | ±0.30 | ≤50 | +0.0 -0.5 | ≤50 | +0.5 -0.0 |
| ≤0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.05 | ±0.08 |  |  |  |  |  |  |
| ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.10 | －0.02 | ≥5 | ±0.50 | >50 | +0.0 -1.0 | >50 | +1.0 -0.0 |
| ≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞0.30 | －0.04 |  |  |  |  |  |  |
| ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3 方型钎料框

5.2.3.1图4方型钎料框钎料产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

L1、L2为方型钎料框的外框和内框长度，W1和W2为外框和内框宽度，R0.2为钎料框倒角0.2mm

图4 方型钎料框示意图

表5  方型钎料框钎料产品几何尺寸                  单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 长度尺寸（L） | 允许偏差 | 宽度尺寸（W） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.02 | ±0.05 | ＜50 | ±0.20 | ＜5 | ±0.10 |
| ≤0.05 |  |  |  |  |  |
| ＞0.05 | ±0.08 | ≥50 | ±0.50 | ≥5 | ±0.20 |
| ≤0.10 |  |  |  |  |  |
| ＞0.10 | －0.02 | ＜100 |  | ＜10 |  |
| ≤0.30 |  |  |  |  |  |
| ＞0.30 | －0.04 | ≥100 | ±0.80 | ≥10 | ±0.50 |
| ≤0.50 |  |  |  |  |  |

5.2.4 直条型钎料框

5.2.4.1图5方型钎料框钎料产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

图5中L和W为直条型钎料片的长度和宽度，h为钎料片的厚度。

图5   直条型钎料片示意图

表6  直条钎料框钎料产品几何尺寸                  单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 长度尺寸（L） | 允许偏差 | 宽度尺寸（W） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.02 | ±0.05 | ＜50 | ±0.20 | ＜5 | ±0.10 |
| ≤0.05 |  |  |  |  |  |
| ＞0.05 | ±0.08 | ≥50 | ±0.50 | ≥5 | ±0.20 |
| ≤0.10 |  |  |  |  |  |
| ＞0.10 | －0.02 | ＜100 |  | ＜10 |  |
| ≤0.30 |  |  |  |  |  |
| ＞0.30 | －0.04 | ≥100 | ±0.80 | ≥10 | ±0.50 |

5.2.5 丝环钎料产品

5.2.5.1图5丝环钎料产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

D为钎料丝环外径

图7  丝环形状示意图

表8  钎料丝环产品几何尺寸                        单位为毫米

| 名称 | 类型 | 丝直径允许偏差（d） | 丝环内径允许偏差（D） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钎料丝环 | 普通精度 | ±0.1 | ±0.2 |
|  | 高精度 | ±0.05 | ±0.12 |

5.3  外观质量

产品表面应光洁、平整、无夹杂和裂边，及氧化变色，外形无扭曲变形。

5.4  氧含量

产品的氧含量应符合表1的规定。产品供货时不提供钎料的含氧量测试数据，若需要提供，须在订货合同中注明。

5.5  碳含量

产品的氧含量应符合表1的规定。产品供货时不提供钎料的含氧量测试数据，若需要提供，须在订货合同中注明。

5.6  钎料的熔流点

产品供货时不提供钎料的熔化温度范围测试数据，若需要提供，须在订货合同中注明。

5.7  钎料的清洁性、溅散性

产品供货时钎料环的清洁性为Ⅰ～Ⅱ级，溅散性为A级。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  产品主要成分的分析方法按照GB/T 15072的规定进行。

6.1.2  杂质元素测定按照GJB 950A的规定进行。没有标准分析方法的合金牌号成份和杂质元素含量的测定，由供需双方通过协商，以技术协议的形式确定。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

外形尺寸的测量方法按照GB/T 15077的规定进行。

6.3  外观质量

外观质量采用目视检查，若发现异常，用10倍放大镜检查。

6.4  氧含量

产品的含氧量检验方法按GB/T 5121.8的规定进行。

6.5  碳含量

碳含量检验方法按GB/T 5121.4-2008的规定进行。

6.6  固相线温度和液相线温度

产品的固相线温度和液相线温度的检验方法按GB/T 1425的规定进行。

6.7  钎料的清洁性、溅散性

产品清洁性、溅散性的检验方法按SJ/T10754、SJ/T1075的规定进行。

7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1产品应由供方技术监督部门进行检验或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定。

7.1.2 需方应对收到的产品按本规范的规定进行复验，若复检结果与本规范及订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、炉号、规格、状态的产品组成，批重不限。

7.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、几何尺寸、外观质量、清洁性、溅散性的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  产品取样和制样应符合表11的规定

表11  取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 距铸锭缩孔1/3处 | 每炉一个 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 | 任意部位 | 每批5个 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 任意部位 | 每批5个 | 5.3 | 6.3 |
| 氧含量 | 任意部位 | 每批1个 | 5.4 | 6.4 |
| 碳含量 | 任意部位 | 每批1个 | 5.5 | 6.5 |
| 固相线温度和液相线温度 | 任意部位 | 每批1个 | 5.6 | 6.6 |
| 清洁性、溅散性 | 任意部位 | 每炉2个 | 5.7 | 6.7 |

7.4.2 化学成分仲裁取样

a) 仲裁取样数量：取样数量为4g～6g。

b) 仲裁取样方法：剪切法取样。

c) 仲裁试样制备：剪切成碎屑状。

7.5  检验结果判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分仲裁分析结果不符合本文件规定时，判该批产品不合格。

7.5.3  表面粗糙度结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

7.5.4  尺寸和外形、外观质量结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

7.5.5  渗漏性结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

在检验合格的每件产品标签上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、批号；

- 规格；

- 产品净重；

- 生产日期。

8.2  包装

产品按需方要求的一定数量装入自封袋内，然后进行真空封装，异型环和丝环为了防止变形可按一定数量装入瓶内，再进行真空封装。单件或数件成组装入包装盒或包装箱内。

8.3  运输

产品可以采用铁路、公路、水运、航空等方式运输，运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。产品在运输过程中应轻装轻卸，勿挤压，防止碰伤、擦伤。每件包装盒或包装箱应附有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志。

8.4  贮存

产品贮存条件应符合以下规定：

a）无腐蚀性物质；

b）不污染产品，保持干燥。

8.5  随行文件

每批产品应有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

4）检验员签名或盖章。

b）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c）其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 数量；

- 本文件编号；

- 其他。

# Text boxes

单位：mm

单位：mm

单位：mm

单位：mm