国家标准《稀土硅铁合金》编制说明（预审稿）

一、工作简况

（一）任务来源

1.计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成时限、编制组成员（单位）

根据2022年7月19日，国家标准管理委员会下发《关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2022]22号）的要求，国家标准《稀土硅铁合金》修订项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口,计划编号:20220753-T-469，项目周期为16个月，完成年限为2023年，标准起草单位为赣州有色冶金研究所有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司负责起草。

2.项目编制组单位变化情况

技术审查会前，根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成。

与原有任务落实书相比，增加了包头市华商稀土合金有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司和宁夏丰华实业有限公司，删除了虔东稀土集团股份有限公司。调整后的起草单位分别为赣州有色冶金研究所有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

标准牵头单位赣州有色冶金研究所有限公司（以下简称赣研所公司）在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关的产品标准，去有代表性企业进行调研并收集实测数据，根据调研了解到现场实际情况，编制实测数据统计表，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，通过现场调研、微信群、电话、邮件形式征求意见。

标准牵头起草单位赣研所公司负责组织标准调研、验证、标准起草、预审、审定报批工作。赣研所公司是一家集采矿、选矿、冶金、材料、环保、设备制造、自动化等多个专业，以有色金属、黑色金属和非金属为综合性研究主体，重点研发和推广钨、稀土、钽铌等有色金属资源采、选、冶、二次资源综合利用、节能环保、自动化新工艺、新技术和新设备以及非煤矿山工程设计、节能评估、安全检测、职业卫生以及有色金属产品分析检测、咨询等服务的综合性科研院所。

标准参与起草单位由包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司等多家单位组成，均为国内稀土硅铁合金产品生产企业或应用单位，向标准牵头修订单位提供各单位稀土硅铁合金产品生产情况或产品需求技术指标情况，共同参与标准起草。

本标准共同起草单位工作职责见表1。目前，该标准项目已经完成企业调研、标准征求意见稿的编制、向行业广泛征求意见等工作，具体的工作过程在“（四）主要工作过程”阐述。

表1 起草单位工作职责

| 备注 | 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | （1）牵头修订稀土硅铁合金标准，负责任务的落实、执行； （2）成立稀土硅铁合金编制修订项目组； （3）负责编制稀土硅铁合金标准征求意见稿、编制说明等文件； （4）以线上方式组织项目成员的标准讨论会议。 |
| 参加单位 | 包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司 | （1）稀土硅铁合金生产企业提供各单位产品生产情况及产品质量情况，应用单位提供对产品技术指标需求情况； （2）参与征求意见稿的制定。 |

（三）研制背景

1.项目的必要性简述

稀土硅铁合金是由稀土元素与硅、铁及少量钙、锰等组成的合金，是稀土合金产品中的重要产品之一。多年来，该合金在钢铁工业中得到了广泛应用，主要用于去除钢水中的有害杂质元素（O、S、N、As等）和铸铁球化剂、蠕化剂、孕育剂。近年来随着我国钢铁产业的飞速发展，稀土硅铁合金的生产大幅增长。上个世纪末我国稀土硅铁合金产量年平均1.2万吨左右，目前年产量在3万吨左右。稀土硅铁合金当前市场的产品主要有轻稀土镧组和铈组硅铁合金和重稀土钇组硅铁合金。随着稀土产业的发展，国内外冶金技术得到了极大的提高，市场对稀土硅铁合金的成份、形状等要求出现了新的变化。且近年来科学技术得到了飞速发展，对元素含量的检测精度的提高起到了极大的促进作用。目前各单位参考的国家标准还是GB/T 4137-2015《稀土硅铁合金》。因此有必要根据生产厂家的技术水平与市场需求来对稀土硅铁合金的国家标准进行修订。

2.项目的可行性简述

项目牵头单位和参与单位涵盖了国内主要稀土硅铁合金生产单位，以及部分产品应用单位，生产企业已建立了稀土硅铁合金完整的生产线，稳定供应稀土硅铁合金产品，工艺参数稳定；同时，生产企业已建立了完善的稀土硅铁合金产品工艺操作制度和分析检测制度，为标准技术指标的合理设定提供了良好的基础。

赣研所公司成立70年来，主持和参与制（修）订钨、稀土、钽铌等有色金属矿及其制品和分析检测方法国家标准112项，行业标准48项，团体标准5项，研制国家标准物质/标准样品6个。本项目由赣研所公司冶金与环保研究中心承担主要研究工作。现行的《稀土硅铁合金》（GB/T 4137—2015）也由赣研所公司制定，参与原标准的部分主要人员为本项目主要参与人员，将继续服务于本项目；此外项目组对稀土硅铁合金生产、应用、贸易等相关方已经开展了调研，确定了修订的重点内容及相关指标情况，为项目顺利完成提供了坚实的基础。另外，单位的业务平台、科研平台、科研经历和人才队伍水平都能保证本项目的顺利实施，团队人员长期从事稀土领域研究和工业实践工作，经验丰富、专业能力强，为本项目的实施打下了坚实的综合基础。

（四）主要工作过程

1.起草阶段

根据任务落实会议精神，我公司牵头组建了稀土硅铁合金编制工作组，建立了相应工作交流群，成员涵盖了项目牵头单位和参与单位生产部门、质管办、市场部技术人员。主要进行了如下工作。

- 确立《稀土硅铁合金》国标起草遵循的基本原则；

- 对包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司等生产厂家进行调研取样、收集资料，确定产品主要技术内容；

- 查阅GB/T 16477(所有部分)  《稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法》等相关标准，确定稀土硅铁合金技术指标的分析方法；

- 对产品进行分析测试；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿草案；

- 电话咨询几家稀土硅铁合金生产厂家及用户，认真听取了用户和专家对产品的意见，汇总后编写征求意见稿。

2.征求意见阶段

2023年3月，编制组通过邮件形式对《稀土硅铁合金）征求意见稿。本标准发送《征求意见稿》的单位数42个，回函的单位数15个，回函并有建议或意见的单位数10个。专家提反馈的主要意见如下：

- 将本标准改为本文件；

- 增加GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存；

- 钢、铁改为钢铁；

- 产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。建议改为产品应采取双层防水塑料袋密封，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定；

- 一步法的成分中硅只有上限要求，没有下限要求，与二步法的成分部分重合，无法区分，增加一步法中对硅的下限要求；

- 外观修改为外观质量；

- 更改夹渣物修改为夹杂物；

- 增加数值修约按GB/T 8170的规定进行。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1.本标准起草过程中遵循以下原则：

（1）本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；

（2）充分满足市场要求的原则；

（3）划繁就简的原则；

（4）有利于创新发展的原则。

2.主要技术内容及其确定的依据：

本文件规定了稀土硅铁合金的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、标志、贮存及随行文件。本文件适用于碳热还原法、硅热还原法生产的稀土硅铁合金，主要用于在钢铁生产中作添加剂、合金剂。本文件技术指标按各稀土硅铁合金生产厂习惯与用户使用要求化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性。本文件代替GB/T 4137-2015《稀土硅铁合金》，与GB/T 4137-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围部分的文字说明（见第1章）；

- 更改了规范性引用文件的文字说明（见第2章）；

- 删除了引用文件GB3650（见第2章）；

- 增加了引用文件GB 39176（见第2章）；

- 增加了术语和定义的文字描述（见第3章）；

- 增加了产品分类（见第4章）；

- 更改了表1为轻稀土硅铁合金（碳热还原法）的化学成分（见表1）；

- 增加了产品牌号RESiFe-30Ce、RESiFe-32CeA、RESiFe-30La、RESiFe-32La的技术指标（见表1）；

- 增加了表2为轻稀土硅铁合金（硅热还原法）的化学成分（见表2）；

- 删除了轻稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Ce、RESiFe-41Ce的技术指标（见表2，2015版表1）；

- 增加了轻稀土硅铁合金（硅热还原法）RESiFe-20Ce产品牌号的技术指标（见表2）；

- 更改了轻稀土硅铁合金产品牌号名称“RESiFe-32Ce”为“RESiFe-32CeB”（见表2，2015版的表1)；

- 更改了“表1（续）”为“表3 重稀土硅铁合金的化学成分”（见表3，2015版的表1）；

- 删除了重稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Y的技术指标（见表3、2015版表1）；

- 删除了数字牌号（见表1、表2、表3，2015版表1）；

- 增加了“如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定”（见5.2）；

- 更改了外观质量的描述（见6.3，2015版4.4）；

- 更改了检验和验收的描述（见7.1.1，7.1.2，2015版，2015版5.1.1,5.1.2）；

- 增加了粒度取样数量的规定（见5.4.2，2015版5.4）；

- 更改了“贮存、质量证明书”为“贮存及随行文件”（见第8章，2015版第6章）；

- 更改了产品标志的描述“包装桶（箱）外应有不褪色标志”为“包装物外应有不褪色标志”（见8.1，2015版6.1）

- 更改了产品包装描述“采取防氧化措施密封装入铁桶中”为“采取塑封内袋的编织袋包装”（见8.2，2015版6.2）；

- 更改了“应符合GB3650的规定”为“应符合GB 39176的规定”（见8.3，8.4，2015版6.3，6.4）；

- 增加了随行文件的文字描述（见8.5，2015版6.5）。

三、试验验证的分析、综述报告，预期达到的社会效益

本标准方法的建立可进一步促使有限的稀土元素的利用价值得到更好的拓展，进一步规范并提高稀土企业的生产能力、产品品质及全国同行的实际生产、引导全球范围内的实际贸易市场，本标准修订对产业发展具有一定的支撑作用。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

目前，国外还没有生产稀土硅铁合金的报道，也无对应的国际标准。本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

五、采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

经查，本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

六、与有关法律、法规的关系

本标准本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关知识产权。

九、贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

十、其他应当说明的事项

无。

标准编制工作组

2023年4月19日