ICS 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准

GB/T 4138—××××

代替 GB/T 4138—2015

稀土镁硅铁合金

Rare earth ferrosilicon magnesium alloy

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前     言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 4138—2015《稀土镁硅铁合金》，与GB/T 4138—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围部分的文字说明（见第1章）；

- 更改了规范性引用文件的文字说明（见第2章）；

- 删除了引用文件GB3650（见2015版的第2章）；

- 增加了引用文件GB 39176（见第2章）；

- 增加了术语和定义的文字说明（见第3章）；

- 增加了产品分类（见第4章）；

- 删除了数字牌号（见表1，表2）；

- 更改了轻稀土镁硅铁合金MgO化学成分指标（见表1）；

- 增加了“注1：用于高韧性大断面球墨铸铁铸造，适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定。”（见表1）；

- 增加了“注2：部分Ce含量可以由元素La代替，代替比例由供需双方协商确定”（见表1）；

- 增加了重稀土镁硅铁合金FeSiMgRE-01YC产品牌号的技术指标（见表2）；

- 更改了重稀土镁硅铁合金MgO化学成分指标（见表2）；

- 更改了“适量添加Ba（＜2.0%）、Bi（＜0.5%）、Sb（＜0.5%）”为“适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定”（见表2）；

- 增加了1 mm～5 mm的产品粒度范围（见5.2）；

- 增加了“如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定”（见5.2）；

- 更改了“夹渣物”为“夹杂物”（见5.3，见2015版的3.3）；

- 增加了1 mm的方孔筛检测（见6.2）；

- 更改了外观质量的描述（见6.3，见2015版,4.3）；

- 增加了“第三方进行检验”（见7.1.1）；

- 更改了“贮存、质量证明书”为“贮存及随行文件”（见第8章，见2015版的第6章）；

- 更改了产品包装描述，“采取防氧化措施密封装入铁桶中”改为“采取塑封内袋的编织袋包装”（见8.2，见2015版的6.2）；

- 更改了“应符合GB3650的规定”为“应符合GB 39176的规定”（见8.3，8.4，见2015版，6.3，6.4）；

- 更改了“质量证明书”为“随行文件”，增加了随行文件的文字描述（见8.5，见2015版，6.5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司（单位排名不分先后）。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1984年首次发布为GB/T 4138—1984；

——1993年第一次修订，2004年第二次修订，2015年第三次修订；

——本次为第四次修订。

稀 土 镁 硅 铁 合 金

1范围

本文件规定了稀土镁硅铁合金产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于用作球化剂、蠕化剂、孕育剂的轻稀土镁硅铁合金和重稀土镁硅铁合金。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4010  铁合金化学分析用试样的采取和制备

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13247  铁合金产品粒度的取样和检测方法

GB/T 16477(所有部分)  稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 24194  硅铁 铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

稀土镁硅铁合金可分为轻稀土镁硅铁合金和重稀土镁硅铁合金，其中轻稀土镁硅铁合金产品按化学成分分为13个牌号，重稀土镁硅铁合金产品按化学成分分为14个牌号，牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5 技术要求

5.1 化学成分

轻稀土镁硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表1的规定，重稀土镁硅铁合金产品的牌号及化学成分应符合表2的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1  轻稀土镁硅铁合金

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Ce/RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Al | Fe |
|  |  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| REMgSiFe-01CeA | 0.5～＜2.0 | ≥46 | 4.5～＜5.5 | 1.5～＜3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-01CeB | 0.5 ～＜2.0 | ≥46 | 5.5～＜6.5 | 1.5～＜3.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-01CeC | 0.5～＜2.0 | ≥46 | 6.5～＜7.5 | 1.0～＜2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-01CeD | 0.5～＜2.0 | ≥46 | 7.5～＜8.5 | 1.0～＜2.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03CeA | 2.0～＜4.0 | ≥46 | 6.0 ～＜8.0 | 1.0～＜2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03CeB | 2.0～＜4.0 | ≥46 | 6.0～＜8.0 | 2.0～＜3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03CeC | 2.0～＜4.0 | ≥46 | 7.0～＜9.0 | 1.0～＜2.0 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03CeD | 2.0～＜4.0 | ≥46 | 7.0～＜9.0 | 2.0 ～＜3.5 | 45.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-05CeA | 4.0～＜6.0 | ≥46 | 7.0～＜9.0 | 1.0～＜2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-05CeB | 4.0～＜6.0 | ≥46 | 7.0～＜9.0 | 2.0～＜3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-07CeA | 6.0～＜8.0 | ≥46 | 7.0 ～＜9.0 | 1.0～＜ 2.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-07CeB | 6.0～＜8.0 | ≥46 | 7.0～＜9.0 | 2.0～＜3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-07CeC | 6.0 ～＜8.0 | ≥46 | 9.0～＜11.0 | 1.0 ～＜3.0 | 44.0 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 余量 |
| 注1：用于高韧性大断面球墨铸铁铸造，适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定。 注2：部分Ce含量可以由La替代，替代比例由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  重稀土镁硅铁合金

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Y/ RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Al | Fe |
|  |  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| REMgSiFe-01YA | 0.5 ～＜1.5 | ≥40 | 4.5～＜5.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.55 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-01YB | 0.5 ～＜1.5 | ≥40 | 5.5～＜6.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-01YC | 0.5 ～＜1.5 | ≥40 | 6.5～＜7.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-02YA | 1.5 ～＜2.5 | ≥40 | 4.5～＜5.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.55 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-02YB | 1.5 ～＜2.5 | ≥40 | 5.5～＜6.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-02YC | 1.5 ～＜2.5 | ≥40 | 6.5～＜7.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03YA | 2.5 ～＜3.5 | ≥40 | 5.5～＜6.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03YB | 2.5～＜3.5 | ≥40 | 6.5～＜7.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-03YC | 2.5～＜3.5 | ≥40 | 7.5～＜8.5 | 1.0～＜2.5 | 48 | 1.0 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-04Y | 3.5～＜4.5 | ≥40 | 5.5～＜6.5 | 1.0～＜2.5 | 46 | 1.0 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-05Y | 4.5～＜5.5 | ≥40 | 6～＜8 | 1.0～＜3.0 | 46 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-06Y | 5.5～＜6.5 | ≥40 | 6～＜8 | 1.0～＜3.0 | 46 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-07Y | 6.5～＜7.5 | ≥40 | 7～＜9 | 1.0～＜3.0 | 44 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| REMgSiFe-08Y | 7.5～＜8.5 | ≥40 | 7～＜9 | 1.0～＜3.0 | 44 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 余量 |
| 注：用于高韧性大断面球墨铸铁铸造，适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2产品粒度

产品粒度范围为1 mm～5 mm、5 mm～15 mm、5 mm～25 mm、5 mm～30 mm、8 mm～40 mm。小于下限和大于上限的都不应超过总重量5%。如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定。

5.3 外观质量

产品外观应呈块状，不粉化，断面应呈银灰色。表面及断面均不得带有夹杂物。

6 试验方法

6.1 产品化学成分

产品中化学成分仲裁分析方法按GB/T 16477规定进行。其中钇基稀土镁硅铁合金产品中铝含量的仲裁分析方法按GB/T 24194 的规定进行。

6.2 产品粒度

产品粒度分别用1 mm、5 mm、8 mm、15 mm、25 mm、40 mm的方孔筛检测，应符合GB/T 13247的规定。

6.3 外观质量

自然散射光下，目视检查。

6.4 数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度范围的产品组成，每批不大于2500 kg。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度及外观的检验。

7.4 取样和制样

7.4.1 产品的化学成分取样、制样按 GB/T 4010的规定进行。

7.4.2 产品的粒度取样，应在一批内随机取样，混匀后进行，取样数量如表4所示，每袋的取样按GB/T 13247规定执行。

表4  粒度取样数量

| 每批重量 / kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 袋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |

7.5 检验结果判定

7.5.1 化学成分仲裁分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍样对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.2 产品粒度检验与本文件规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

7.5.3 产品外观检验与本文件规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1标志

包装物外应有不褪色标志，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重；

d）出厂日期；

e）“防潮”等标志或字样。

8.2包装

产品应采取塑封内袋的编织袋包装，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

8.3运输

产品运输应符合GB 39176的规定。

8.4贮存

产品贮存应符合GB 39176的规定。需存放干燥处，不得露天放置。

8.5 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。