稀土国家标准《氯化镧》（预审稿）编制说明

1 工作简况

1.1立项的目的和意义

氯化镧作为稀土上游冶炼分离的产品，主要用作单一稀土化合物、石油裂解催化剂、汽车尾气催化剂、新型环保材料和其它镧类化合物的原料。国内稀土分离企业均有生产，除了用于单一化合物（碳酸镧、氧化镧、氟化镧等）的生产外，还有很大一部分用于石油裂解催化剂等行业。分离企业用于外销的氯化镧有氯化镧固体和氯化镧液体两种形态，一般从使用目的、加工流程、运输安全等方面考虑进行区分。

随着氯化镧各种新用途的开发，生产量及需求量的不断增加，作为稀土冶炼分离产量最大的产品之一，目前仍无相应的产品标准，参照标准不能完整全面合理表述现有的氯化镧的基本参数，因此对于氯化镧产品标准的制定，有利于生产过程中各个企业对于产品质量的控制，有利于市场上同类产品的统一协调，有利于下游应用企业的采购和生产。

制定氯化镧的产品标准，明确产品中各项指标及检测方法，有利于减少贸易纠纷，提高氯化镧产品质量的稳定性、统一性。制定氯化镧的产品标准也有利于促进新型稀土材料的有序、健康发展，符合《中国制造2025》及国家“十四五”国家重点研发计划中的发展新材料技术的指导思想，本标准的提出，完全符合完善稀土产品标准体系的总体要求。

1.2任务来源

四川省乐山锐丰冶金有限公司于2021年4月，向全国稀土标准化技术委员会提交了稀土行业国家标准《氯化镧》的立项建议，于2022年7月获得批复。根据“国家标准化管理委员会关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知（国标委发[2022]22号）”文件要求，全国稀土标准化技术委员会于2022年9月27日召开了2022年度第七次稀土标准工作（网络）会议，会议落实了12项国家标准计划项目。《氯化镧》国家标准制定计划正式下达，项目计划编号为：20220758-T-469，计划完成周期为22个月，由四川省乐山锐丰冶金有限公司牵头起草。

| 计划编号 | 项目名称 | 牵头/负责起草单位 | 报名参加起草或验证单位 | 项目 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20220758-T-469 | 氯化镧 | 四川乐山锐丰冶金有限公司 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司、中国南方稀土集团有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、虔东稀土集团股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、包钢稀土国贸公司、有研稀土新材料股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司 | 22个月 |

1.3起草单位

项目牵头起草单位四川省乐山锐丰冶金有限公司成立于2001年6月，位于乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园，注册资金857.14万元，资产逾10.1亿元。拥有员工400余人。是集产品研发、生产为一体的稀土深加工企业，主要生产稀土氧化物、稀土盐类、稀土富集物、抛光粉等四十余种规格的产品。产品销往包头、江西、山东、广东、浙江、武汉、荷兰、美国、意大利、韩国、日本、斯洛文尼亚等多个地区和国家。

公司实施了ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康安全和ISO5001能源管理体系并通过了认证；获评为“国家高新技术企业”、“四川省企业技术中心”、国家级“专精特新”小巨人企业、“环保良好”企业、中国合格评定国家认可委员会“CNAS” 认可实验室、“省级绿色制造示范企业”、“2019年度关键供应商”、“纳税大户”、“优秀稀土氧化物供应商”、中国稀土行业协会会员单位、国家技术标准创新基地（稀土）理事单位、全国稀土标准化技术委员会委员，主持并参与多项稀土产品标准的制定工作，并荣获多项全国稀土标准化技术委员会技术标准优秀奖、中国有色金属工业科学技术奖。

近几年以来，公司多年来进行氯化镧的生产，具有丰富的生产经验和成熟工艺。目前年生产氯化镧2000多吨，其中粒状晶体七水合氯化镧产品因其非稀土杂质含量低，水溶速度快，水溶浊度低等优点，产品质量获得用户单位的认可。

1.4主要工作过程

1.4.1 预研阶段

2021年3月，四川省乐山锐丰冶金有限公司根据国内外氯化镧实际生产及应用情况，提出了《氯化镧》标准的研制计划。

1.4.2 立项阶段

2021年3月22日，四川省乐山锐丰冶金有限公司向全国稀土标准化委员会提交了《氯化镧》标准项目建议书、标准草案及立项报告等材料，于2021年4月27日在长沙稀土标准工作会议上经专家论证，同意作为稀土国家标准立项。

2022年9月27日，在2022年度第七次稀土标准工作网络会议上，全国稀土标准化委员会下达了12项国家标准项目的任务落实，《氯化镧》项目任务下达，项目计划编号为：20220758-T-469，周期为22个月，全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

2022年12月1日，项目任务正式落实，项目由四川省乐山锐丰冶金有限公司牵头，天津包钢稀土研究院有限责任公司等十四家单位参加。

1.4.3  起草阶段

项目任务落实后，四川省乐山锐丰冶金有限公司内部建立标准起草团队，并组建了稀土国标《氯化镧》项目起草微信群，确认了各单位参加项目的联系人及起草人。起草单位根据市场氯化镧的生产使用情况，形成《氯化镧》标准草案，将标准草案在微信群里进行了讨论，标准编制单位对草案的反馈意见汇总处理如下：

| 序号 | 标准章条 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “本文件按照…”需要表述完全，建议修改为：本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 包头华美稀土高科有限公司 赣州湛海新材料科技有限公司 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |
| 2 | 前言 | 最后加上本文件为首次制订。 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 包头华美稀土高科有限公司 | 不采纳，参照已发布标准 |
| 3 | 1范围 | “本文件规定了……包装、标志、运输、贮存及随行文件”修改为“本文件规定了……标志、包装、运输、贮存及随行文件” | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |
| 4 | 1范围 | 可供制备石油裂解催化剂、汽车尾气催化剂、新型环保材料和其它镧化合物等领域使用修改为可广泛用作石油裂解催化剂、汽车尾气催化剂、新型环保材料和其它镧化合物等领域。 | 包头华美稀土高科有限公司 | 部分采纳，已另行描述 |
| 5 | 2 | 建议加入HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法；GB/T 15676-2015 稀土术语；JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计。三个标准，并对附录A、附录B进行完善。 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |
| 6 | 2 | 引用标准按照标准号从小到大排序 | 赣州湛海新材料科技有限公司 | 采纳 |
| 7 | 4.1 | 将“固体产品化学成分分为六个牌号，”修改为“固体产品按化学成分分为六个牌号：” 将“液体产品按化学稀土相对纯度量分为LaCl3-3N5L、LaCl3-3NL、LaCl3-2N5L三个牌号”修改为“液体产品按化学成分分为三个牌号：LaCl3-3N5L、LaCl3-3NL、LaCl3-2N5L | 赣州湛海新材料科技有限公司 包头华美稀土高科有限公司 | 采纳 |
| 8 | 4.1 | LaCl3-3N5A、LaCl3-3N5B与表1描述矛盾，按照行业习惯建议改为LaCl3-4NA、LaCl3-4NB。后文中同样描述均按此修改。 牌号LaCl3-3N5A、LaCl3-3N5B中，稀土杂质合量小于0.01，是否与镧的纯度99.99%不符。 | 中国南方稀土集团 益阳鸿源稀土有限责任公司 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 虔东稀土集团股份有限公司 包头稀土研究院 | 采纳，统一为4N。 |
| 9 | 4.1 | 以LaCl3-3N5L为例，液体的牌号建议改为LaCl3-3N5-L；固体的A和B是成分的区别，液体L是形态的区别，层次间用分隔符“-”区分开。 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 改为 LaCl3-3N5（L） |
| 10 | 4.2 | 在国标GB/T 17803的规定已有明确定，建议删除牌号表示方法 | 包头市京瑞新材料有限公司 | GB/T 17803中无液体产品牌号表示方法 |
| 11 | 5.1.1 | 需方如有特殊要求，建议将需方删掉； | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 不采纳，通用描述 |
| 12 | 5.1.1 | 固体氯化镧，A级品的稀土总量比B级品低？建议牌号A与B的稀土总量调换顺序，即A牌号为不小于45%，B牌号为不小于43% | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | A级品质量优于B级。 |
| 13 | 5.1.1和5.1.2 | 协议修改为协商 | 包头华美稀土高科有限公司 | 采纳 |
| 14 | 5.1.1 | BaO石化行业要求为0.5% | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 采纳 |
| 15 | 5.1.1 | SO42-建议改为0.05%，钡高则硫酸根低，石化为0.05% | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 采纳 |
| 16 | 5.1.1 | Fe2O3建议改为0.05%（石化），虽铁易除，放宽一些对行业来说应更好。 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 其它行业要求更低 |
| 17 | 5.1.1 | 建议加上放射性指标，国内外都有要求，国标上为小于2 Bq/g，国内石化要求小于10Bq/g。 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 讨论 |
| 18 | 表1 | 表中非稀土杂质含量确定依据是什么？其中CaO、MgO和Na2O含量是否应考虑皂化方式问题分别来定？ | 中国南方稀土集团 | 含量与原料有关。与皂化关系不大。 |
| 19 | 5.1.1 | 我们单位及方兴公司用的是碳酸钠除杂以及硫化钠除铅，都会带入大量的钠离子，含量＞10%左右，远远达不到标准。建议增加一个牌号针对我们这边的稀土矿。 我们单位及方兴公司的氯化镧中钙的含量在3%以上，建议新增牌号中采用合量2%的方式。 钠的含量较高建议新牌号REO≥38% | 四川江铜稀土有限责任公司 | 不采纳，非常规产品可另行协商 |
| 20 | 表1 | 标题“固体产品牌号及化学成分”改为“固体氯化镧化学成分”；表2标题改为“液体氯化镧化学成分”。 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |
| 21 | 5.1.2 | PH范围建议放宽到1.5 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | 不采纳，测量浓度不对 |
| 22 | 5.1.2 | 浊度建议不作为必检项目。 其次，如果NTU＞5，基本上就能看到悬浮物，与“液体产品呈透明状，清亮洁净，无目视可见夹杂物或沉淀物。”的描述存在指标与要求不统一的情况。 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | 引入浊度就是为了解决语言描述与理解的偏差。 数值可讨论。 |
| 23 | 5.1.2 | 石化标准中钙镁相加小于等于6g/L | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 采纳 |
| 24 | 5.1.2 | 化学成分中：非稀土杂质/REO，一般直接测为浓度即可，单位为g/L | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 讨论 |
| 25 | 5.1.2 | Fe2O3建议为0.15g/L | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 调整为0.010% |
| 26 | 5.1.2 | Na2O建议为0.15g/L，SO42-建议为0.15g/L，PO43-建议为0.025g/L，NH4Cl建议为15g/L | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 讨论 |
| 27 | 5.1.2 | 建议加上放射性比活度指标，石化要求为3600Bq/L | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 讨论 |
| 28 | 5.1.2 | 非稀土杂质含量SrO需要列出吗？我公司产品中不测此项指标 GB/T 16484中未规定SrO的检测方法 | 包头华美稀土高科有限公司 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳，已删除SrO。 |
| 29 | 表2 | 表中非稀土杂质含量确定依据是什么？稀土杂质中如按序号1章条编号4.1的意见修改，LaCl3-3N5A、LaCl3-3N5B中重稀土杂质余量合计应为≤0.004%。 | 中国南方稀土集团 包头稀土研究院 | 采纳，重新按4N计算 |
| 30 | 5.2 | 建议增加“片状”和“块状”晶体形状，牌号不要与晶体形状挂钩 除了粒状、块状，还应该有片状（据我了解） | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 生产工艺不同，非稀土杂质有区别 |
| 31 | 5.2.1 | 块径不大于10cm；修改成：区间更合适，如5~12cm，小于5cm的小块比例不超过10%； 块径不大于10cm，表述不够严谨 确定“块径不大于10cm”有什么依据？工艺上该指标一般不作要求。 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 中国南方稀土集团 | 不采纳，块径越小越好 |
| 32 | 6 | 建议增加数值修约 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 包头华美稀土高科有限公司 | 采纳 |
| 33 | 6.1.3 | 非稀土杂质的分析方法按GB/T 16484的规定进行。加（所有部分） | 包头市京瑞新材料有限公司 | 采纳 |
| 34 | 6.1.5 | pH检测在料液浓度高的时候存在不准确的情况，建议修改为酸性pH试纸检测，可删掉附录B | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | 不采纳，测量浓度不对 |
| 35 | 6.2 | 章节编号为6.3，外观质量修改为外观检测 | 包头华美稀土高科有限公司 | 不采纳，与5.2对应 |
| 36 | 7.1.1 | 保证产品质量符合本文件规定后面补充“并填写产品质量证明书”。 | 包头华美稀土高科有限公司 | 讨论 |
| 37 | 7.4 | 建议增加块状、片状形态的取样方式描述；且应考虑集装情况下的取样规则 取样与制样应该将固体产品和液体产品区分开 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 赣州湛海新材料科技有限公司 包头华美稀土高科有限公司 天津包钢稀土研究院有限责任公司 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |
| 38 | 8.1 | 建议确定氯化镧固体产品或液体产品是否有更加详细的包装运输要求 | 赣州湛海新材料科技有限公司 | 不采纳，按GB 39176规定执行 |
| 39 | 8.2 | GB 39176重点要求标明生产企业名称、原料矿产品生产企业名称，征求意见稿中未作要求。 | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | 不采纳，按GB 39176规定执行 |
| 40 | 8.2 | 质量保证书修改为质量证明书 | 包头华美稀土高科有限公司 | 采纳 |
| 41 | 附录 | 删除范围、规范性引用文件、术语和定义章节，按标准格式要求，附录中不设置该3个部分。 | 虔东稀土集团股份有限公司 天津包钢稀土研究院有限责任公司 天津包钢稀土研究院有限责任公司 赣州湛海新材料科技有限公司 | 采纳 |
| 42 | 附录A,B | 附录中A1,A2中“本标准”，修改“本文件” | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 | 已删除 |
| 43 | 附录A和B | 将“重量”修改为“质量” | 中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司 赣州湛海新材料科技有限公司 | 采纳 |
| 44 | 附录B.6.2 | 将“复合电极”修改为“pH复合电极” | 赣州湛海新材料科技有限公司 | 采纳 |

标准起草单位在2023年2月的海口稀土标准工作会议后，结合专家对类似标准《氯化镧铈》的修订意见，对本标准内容进行了再次修改，于2023年4月3日将形成的《氯化镧》（征求意见稿）在项目微信群内征求意见，同时向稀土行业内26家生产、研究、检测单位征求意见，回函单位9家，共收到反馈意见16条，其中采纳意见9条（见标准征求意见稿意见汇总处理表）。

各标准起草单位对征求意见稿的反馈意见汇总处理如下：

| 序号 | 标准章条 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 描述建议改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”的统一表达方式 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 4.2 | 建议增加一个牌号示例 |  | 采纳 |
|  | 5.1.2 | CaO+MgO=2.5；BaO=0.5；Na2O=0.5；NH4Cl=5；SO42-=0.05；PO43-=0.01。 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 采纳 |
|  | 5.2 | 数值与单位间空格，除%、℃等外，上间一致。 |  | 采纳 |
|  | 5.2 | 增加浊度的单位 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |
|  | 8 | 产品的标志、包装、运输、贮存换为包装、标志、运输、贮存 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 采纳 |
|  | A 5.3 | 直接规定了样品测定浊度的浓度为260g/L，是否可以以标准溶液做浊度曲线，固体、液体样品均稀释至曲线范围更合理一些，也避免了低于规定浓度的液体样品需要再浓缩的情况，参照GB/T 12690.9-2003 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 260g/L是合格产品最低浓度 |
|  | B 4 | 此条目“液体氯化镧铈样品”应为“液体氯化镧样品”。 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 采纳 |

标准牵头起草单位根据征求意见稿的反馈意见，对征求意见稿进行了再次修改，于2023年4月16日形成了标准预审稿。

2  编制原则和依据及标准主要内容

本标准起草过程中遵循以下原则：

2.1  规范性原则

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构起草规则》的要求进行编写。和

2.2  适宜性

本标准起草过程中征集并汇总氯化镧生产企业的具体情况及技术水平，结合氯化镧下游用户的要求及应用技术的发展趋势，确定技术指标，使本标准尽可能符合氯化镧生产、使用企业的实际需求，做到标准的合理性、适用性。

2.3  先进性

本标准的制定时，重点考虑了工艺优化、技术进步对稀土产品质量的影响，根据下游客户需求及产品发展趋势，确保标准的技术先进性。该标准为国内首次提出，填补了国内标准空白。通过标准的建立，为氯化镧的生产提供了最基本的技术依据，节省了大量人力物力，有利于生产过程中各个企业对于氯化镧质量的控制，有利于市场同类产品的统一协调，有利于下游使用企业的采购与生产。

3  标准主要技术内容、确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1  主要技术内容

本标准的主要技术内容包括：氯化镧的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本标准引用了以下文件：

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 15676-2015 稀土术语

GB/T 16484 （所有部分）氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

GB/T 18115.1 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法

JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

本标准的术语和定义有：浊度

本标准的产品产品分类和牌号有固体和液体两种形态。固体产品按化学成分分为：LaCl3-4NA、LaCl3-4NB、LaCl3-3NA、LaCl3-3NB、LaCl3-2N5A、LaCl3-2N5B六个牌号；液体产品按化学成分分为LaCl3-4N(L)、LaCl3-3N(L)、LaCl3-2N5(L)三个牌号。

本标准技术要求包括主要化学成分、浊度、pH值和外观质量。其中主要化学成分包括REO、La2O3/REO；稀土杂质包括CeO2、Pr6O11、Nd2O3、Sm2O3、Y2O3等元素，稀土杂质包括Fe2O3、CaO、MgO、BaO、Na2O、ZnO、PbO、ThO2、NH4Cl、SO42-、PO43-等元素。

本标准对各技术指标的试验方法进行了如下规定：

固体产品稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行；液体产品稀土总量（REO）的分析方法中，取样量为20.00mL，称重，精确至0.0001g，用水稀释至200mL的容量瓶中混匀，其余按GB/T 14635的规定进行。

产品稀土杂质的分析方法按GB/T 18115.1的规定进行。固体产品称样量以稀土总量（REO）为基准折算后准确称取并溶解定容；液体产品取样量以稀土总量（REO）为基准折算后准确移取并稀释定容。

固体产品非稀土杂质含量及水不溶物等分析方法按GB/T 16484的规定进行；液体产品非稀土杂质含量的分析方法中，取样量以稀土总量（REO）为基准折算后分别准确移取并稀释定容，其余按GB/T 16484的规定进行。

产品的浊度的测试方法按照附录A的规定进行。

液体产品的pH值的测试方法按照附录B的规定进行。

产品的外观质量自然散射光下，目视检查；固体产品用尺子测量产品尺寸。

本标准确定了产品的检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

3.2  主要技术内容的确定依据

在本项目立项之初，我公司根据生产工艺、下游客户产品要求，初步确立了氯化镧产品的主要化学指标。在本项目任务落实之后，通过征集中国北方稀土(集团）高科技股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司等参加起草单位的生产、使用指标，并综合考虑了各企业氯化镧生产的工艺，以及氯化镧下游用户的产品指标，尤其重点考虑了石化行业对氯化镧产品的要求指标，最终确定了本标准的化学指标。

本标准中液体产品pH值范围由以下几家单位实际检测数据确定：

| 氯化镧液体产品pH典型值 测试浓度：50g/L（以REO计） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | pH典型值 | 测试温度/℃ | 单位名称 |
| 1 | 氯化镧 | 5.62 | 16 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 |
| 2 |  | 2.06 | 20 | 中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司 |
| 3 | 氯化镧 | 2.06 | 20 | 包头华美稀土高科有限公司 |
| 4 |  | 3.00 | 25 | 中国稀土集团有限公司龙南工厂 |
| 5 |  | 2.12 | 20 | 包头稀土研究院 |
| 6 |  | 2.21 | 20 | 瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 |
| 7 |  | 1.58 | 20 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
| 8 |  | 2.87 | 25 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 |

本标准化学指标试验方法按照或参照（仅前处理部分有更改）现行有效国标方法。

本标准浊度的试验方法参照HJ 1075-2019进行编写，按照液体产品最低浓度要求确定了分析试液浓度。

本标准pH值的验方法GB∕T 9724-2007 化学试剂 PH值测定通则要求进行编写。分析试液浓度，经专家讨论，且按稀土行业习惯，以REO计。

4  标准水平分析

制定后的标准不但为氯化镧产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为氯化镧产品贸易提供仲裁的依据；为氯化镧产品的指标控制提供指导意义。

《氯化镧》国家标准属首次的制定，目前尚未查到国际化的标准，随着生产技术进步、下游用户对产品要求的不断提高，该产品种类、质量要求也会发生变化。本标准处于国际领先水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着稀土市场的不断扩大，对于氯化镧的需求量也会不断增长。制定后的氯化镧标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。制定后的标准可为氯化镧产品贸易提供仲裁的依据；为氯化镧产品的指标控制提供指导意义。制定的氯化镧标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥一定的作用。本标准与相关法律法规等无冲突。

6  标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

7  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中各起草单位讨论热情积极，参与程度高。对各单位提出的意见经讨论后，能最大程度的保持一致，无重大分歧意见。

8  标准作为强制或推荐性标准的建议

此次制订的《氯化镧》标准，建议为推荐性国家标准。

9  贯彻标准的要求和措施建议

本标准在制定过程中遵循了“规范性”、“适宜性”与“先进性”原则，在充分调研生产企业产品现状及发展趋势、下游用户需求的基础上编制而成。主要技术指标通过调研、论证，已兼顾到多数企业的一般性要求和部分特殊要求，本标准不能包含全部特殊使用要求。

企业应按照本标准组织生产，若企业和客户还有更多的特殊要求，应在合同中协商规定。本标准具有良好的可贯彻性，因此不需要特殊的组织措施或技术措施。

10  预期效果

标准的制定将彻底解决氯化镧生产、检测、贸易过程中多年无标准可依的现状，促进行业的健康有序发展。

11  其他应予说明的事项

无其它说明事项。

- 12  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

氯化镧产品国内需求量大，大部分氯化镧用来生产石油裂解催化剂，也有部分产品用来生产新型环保材料。国外催化剂生产企业，如巴斯夫等也有这方面的采购需求，随着国外化工企业在国内建厂，其生产需求量也会增加。四川省乐山锐丰冶金有限公司目前年生产氯化镧2000多吨，主要是粒状晶体七水合氯化镧产品。国内其它稀土分离企业也有相当规模的氯化镧生产量。

查阅相关文献资料，氯化镧产品国内外没有相关标准。为了规范氯化镧产品市场，提升氯化镧产品质量，有必要建立相应的氯化镧产品国家标准，为生产方、用户、贸易方提供有效指导，减少贸易纠纷。本标准实施后，将会创造出良好的社会效益和可观的经济效益。

四川省乐山锐丰冶金有限公司

2023年4月18日