XB

XB/T XXX X—202X

氟 化 铒

Erbium  fluoride

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部      发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土研究院有限责任公司、赣州最光稀土新材料有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、江西理工大学、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、中国北方稀土（集团）高科技有限责任公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司。

本文件主要起草人：

氟化铒

1   范围

本文件规定了氟化铒的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于化学法制得的氟化铒，供生产金属铒、铒合金、光纤掺杂、激光晶体和催化助剂等用。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.11 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定

GB 39176     稀土产品的包装、标志、运输和贮存

XB/T 615     氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类

- 产品按化学成分分为ErF3-4N、ErF3-3N5、ErF3-3N、ErF3-2N5、ErF3-2N五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5  技术要求

5.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，可由供需双方协商确定。

表1 氟化铒化学成分

| 产品牌号 |  |  |  | ErF3-4N | ErF3-3N5 | ErF3-3N | ErF3-2N5 | ErF3-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，（质量分数）/% | REO |  |  | 85±0.8 | 85±0.8 | 85±0.8 | 85±0.8 | 85±0.8 |
|  | Er2O3/REO，不小于 |  |  | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99 |
|  | F |  |  | 25±1 | 25±1 | 25±1 | 25±1 | 25±1 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质/REO | Dy2O3 | 0.0005 | 合量0.05 | 合量0.10 | 合量0.50 | 合量1.00 |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.0015 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他稀土 杂质合量 | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | SiO2 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | CaO | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | NiO | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | O | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| 水分/%，不大于 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 注：其他稀土杂质是指表中没有列出除Pm，Sc以外其他所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 外观质量

5.2.1产品为玫瑰红色晶体或淡粉色粉末。

5.2.2产品应洁净，无目视可见的夹杂物。

6 试验方法

6.1化学成分

6.1.1 稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

6.1.2 氟（F）含量的分析方法按XB/T 615的规定进行。

6.1.3 稀土杂质含量的分析方法样品前处理及分析试液的制备部分按附录A的规定进行，其余部分按GB/T18115.11的规定进行。

6.1.4 硅（SiO2）含量的分析方法按GB/T 12690.7中全硅含量的方法的规定进行。

6.1.5 铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）、镍（NiO）含量的分析方法样品前处理及分析试液的制备部分按附录B的规定进行，其余部分按GB/T 12690.5的规定进行。

6.1.6 钙（CaO）含量的分析方法样品前处理及分析试液的制备按附录C 的规定进行，其余部分按GB/T 12690.15的规定进行。

6.1.7氧(O)含量的分析方法按附录D的规定进行。

6.1.8 水分量的分析方法按GB/T12690.3的规定进行，烘干温度为250℃~255℃。

6.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

6.3外观质量

自然散射光下，目视检查。

7 检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1 产品由供方质量检验部门或第三方检测机构进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

7.4  取样与制样

7.4.1化学成分及外观质量的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2取样件数

| 产品件（袋）数量 | 1~5 | 6~49 | 50~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%, 取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

7.4.2  化学成分及外观质量的仲裁取样方法

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料袋（瓶）中并封口。

7.5  检验结果判定

7.5.1 化学成分分析结果不符合本文件规定时，则从该批产品中取双倍试样对不合格产品进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.2  产品外观质量不符合本文件规定时，判该批产品为不合格。

- 8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。

附  录  A

（规范性）

氟化铒中稀土杂质含量测定样品的前处理及分析试液的制备

A.1 电感耦合等离子体光谱法

A.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

A.1.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

A.1.1.2 硝酸（1+1）。

A.1.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

A.1.3  试验步骤

A.1.3.1 试料

称取0.5882 g样品（A.1.2），精确至0.0001g。

A.1.3.2 平行试验

平行做两份试验。

A.1.3.3 空白试验

随同试料（A.1.3.1）做空白试验。

A.1.3.4 分析试液的制备

将试I料（A.1.3.1）置于100mL的聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（A.1.1.1），5mL硝酸（A.1.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（A.1.1.2），用水洗杯壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

A.2 电感耦合等离子体质谱法

A.2.1  试剂

A.2.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

A.2.1.2 硝酸（1+1）。

A.2.1.3 盐酸淋洗液（0.015mol/L）。

A.2.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

A.2.3  试验步骤

A.2.3.1 试料

按表A.1称取样品（A.2.2），精确至0.0001g。

表 A.1 称取试料的量

| 稀土杂质（质量分数）/ % | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.00005～0.0020 | 0.5 |
| ＞0.005～0.01 | 0.25 |

A.2.3.2 平行试验

平行做两份试验。

A.2.3.3 空白试验

随同试料做空白试验。。

A.2.3.4  分析试液的制备

将试料（A.2.3.1）置于100mL的聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（A.2.1.1），5mL硝酸（A.2.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，立即取下，稍冷，用水洗杯壁，用少量盐酸淋洗液（A.2.1.3）溶解盐类，移入50mL容量瓶中，以盐酸淋洗液（A.2.1.3）稀释至刻度，混匀，待测。

附  录  B

（规范性）

氟化铒中铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）、镍（NiO）含量的测

样品的前处理及分析试液的制备

B.1 电感耦合等离子体光谱法

B.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

B.1.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

B.1.1.2 硝酸（1+1）。

B.1.2 样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

B.1.3  试验步骤

B.1.3.1 试料

称取0.5882 g样品（B.1.2），精确至0.0001g。

B.1.3.2 平行试验

平行做两份试验。

B.1.3.3 空白试验

随同试料（B.1.3.1）做空白试验。

B.1.3.4 分析试液的制备

将试料（B.1.3.1）置于100mL的聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（B.1.1.1），5mL硝酸（B.1.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（B.1.1.2），用水洗杯壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

B.2 电感耦合等离子体质谱法

B.2.1  试剂

B.2.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

B.2.1.2 硝酸（1+1）。

B.2.1.3 盐酸淋洗液（0.015mol/L）。

B.2.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

B.2.3  试验步骤

B.2.3.1 试料

称取0.25 g 样品（B.2.2），精确至0.0001g。

B.2.3.2 平行试验

平行做两份试验。

B.2.3.3 空白试验

随同试料做空白试验。

B.2.3.4  分析试液的制备

将试料（B.2.3.1）置于100mL的聚四氟乙烯烧杯中，加5mL高氯酸（B.2.1.1），5mL硝酸（B.2.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，立即取下，稍冷，用水洗杯壁，用少量盐酸淋洗液（B.2.1.3）溶解盐类，移入50mL容量瓶中，以盐酸淋洗液（B.2.1.3）稀释至刻度，混匀，待测。

附  录 C

（规范性）

氟化铒中钙（CaO）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

C.1 电感耦合等离子体发射光谱法

C.1.1  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

C.1.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

C.1.1.2 硝酸（1+1）。

C.1.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

C.1.3 试验步骤

C.1.3.1 试料

按表C.1称取样品（C.1.2），精确至0.0001g。

表 C.1 称取试料的量及分取定容

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 称样量/g | 折合稀土氧化物的量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 被测试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020～0.050 | 0.5882 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.050～0.50 | 0.5882 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 50.00 |

C.1.3.2 平行试验

平行做两份试验。

C.1.3.3 空白试验

随同试料（C.1.3.1）做空白试验。

C.1.3.4  分析试液的制备

将试料（C.1.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（C.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（C.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入50mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。按表C.1进行分取、定容操作，混匀后待测。

C.2 火焰原子吸收光谱法

C.2.1  试剂

C.2.1.1 高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

C.2.1.2 硝酸（1+1）。

C.2.2  样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

C.2.3  试验步骤

C.2.3.1 试料

按表B.2称取样品（C.2.2），精确至0.0001g。

表 C.2 称取试料的量

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.03 | 2.0000 |
| ＞0.03～0.10 | 0.5000 |
| ＞0.10～0.30 | 0.1000 |

C.2.3.2 平行试验

平行做两份试验。

C.2.3.4 空白试验

随同试料做空白试验。

C.2.3.4  分析试液的制备

将试料（C.2.3.1）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（C.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至近干，加入5mL硝酸（C.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

附  录  D

（规范性）

氟化铒中氧(O)含量的测定

D.1 方法提要

在惰性气氛下，加热熔融石墨坩埚中的试样，试样中的氧以一氧化碳和少量二氧化碳的形式析出，经过热氧化铜将生成的一氧化碳全部氧化成二氧化碳，进入红外检测器中进行测定。

D.2  试剂和材料

D.1.1 镍囊[w(Ni)≥99%，w(O)≤0.00050%]。

D.1.2 石墨坩埚。

D.1.3 标准样品：选择与试样的主要成分及氧含量相近的标准物质或其他适用标准物质。

D.1.4 氦气（体积分数≥99.99%）或氩气（体积分数≥99.99%。）

D.2  仪器设备

脉冲红外热导氧氮仪。

—脉冲炉：温度大于2000℃；

—检测器灵敏度：不低于0.1 ug/g；

—配备卤素捕捉剂。

D.3 样品

将试样研磨均匀后，立即称量。

D.4 试验步骤

D.4.1 试料

称取样品（D.3）0.10 g ~0.15g，精确至0.0001 g。置于带盖镍囊中，并排出空气。

D.4.2 平行试验

平行做两份试验。

D.4.3 空白试验

打开脉冲炉，将石墨坩埚（D.1.2）置于下电极，将带盖镍囊置于装样器内。下电极上升，石墨坩埚（D.1.2）脱气，在氦气（D.1.4）的保护下加热熔融，记录脉冲-氧氮仪显示的空白值。重复测定3次~5次镍囊，其氧的平均空白值均不大于0.00050%时，方可进行下一步测定。

D.4.4 工作曲线的绘制和校正

D.4.4.1 绘制：称取三个适当含量的标准样品（D.1.3）于带盖镍囊内，按D.4.3的操作方法绘制工作曲线。

D.4.4.2 校正：根据D.4.4.1绘制的工作曲线进行校正。校正后重复测定一次，测定结果的波动应在标准值的允许波动范围内。

D.4.5 测定

将试料（D.4.1）投入装样器中，打开脉冲炉，将石墨坩埚置于下电极。闭合下电极，石墨坩埚脱气后，在氦气的保护下加热熔融，气体释放，得出测定值。

D.5 试验数据处理

氧含量以氧的质量分数w计，按公式（D1）计算：

………………………………………………………（D1）

式中：—带盖镍囊和试料中氧的质量分数，%；

—空白试验氧质量分数，%；

取其平均值，结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170的规定执行。