YS

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司。

本文件主要起草人：

热喷涂用银粉

1  范围

本文件规定了热喷涂用银粉的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于雾化法生产的热喷涂用银粉。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1    金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480　    金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482　    金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5314　    粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 18996     银合金首饰 银含量的测定 氯化钾或溴化钾容量法（电位滴定法）

GB/T 19077     粒度分析 激光衍射法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

产品根据粉末粒度不同分为两个牌号，分别为FAg-01、FAg-02，其中FAg-01推荐用于等离子喷涂工艺；FAg-02推荐用于超音速喷涂工艺。

5  技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分

| 主元素（质量分数）% | 杂质元素（质量分数）% |
| --- | --- |
| Ag | Fe | Cu | Al | Cr | Cd | Co | S | O |
| ≥99.00 | ＜0.20 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 |

5.2  粒度组成

产品的粒度组成应符合表2的规定。

表2  粒度组成

| 产品牌号 | 产品规格 | 粒度组成 |
| --- | --- | --- |
| FAg-01 | 45μm～106μm | ＜45μm不大于10%，≥106μm不大于3% |
| FAg-02 | 15μm～45μm | ＜15μm不大于15%，≥45μm不大于5% |
| 注：需方对粒度规格有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |

5.3  松装密度

产品的松装密度应符合表3的规定。

表3  松装密度

| 产品牌号 | 松装密度，g/cm3 |
| --- | --- |
| FAg-01 | ≥5.00 |
| FAg-02 | ≥4.80 |

5.4  流动性

产品的流动性应不大于30 s/50g。

5.5  微观形貌

产品的微观形貌为球形或类球形，典型微观形貌照片见附录A；对于常规检验，产品的微观形貌可不做检查。

5.6  外观质量

产品应呈灰白色，颜色均一，无目视可见夹杂物和结团现象。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1 产品Ag含量的测定按GB/T 18996的规定进行。

6.1.2 其他元素的化学分析按双方协商一致的方法进行。

6.2  粒度组成

6.2.1 对于粉末粒度大于等于45μm的产品，粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

6.2.2 对于粉末粒度小于45μm的产品，粒度组成的测定按GB/T19077的规定进行。

6.3  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

6.4  流动性

产品流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

6.5  微观形貌

产品的微观形貌采用不低于200倍的光学显微镜或扫描电子显微镜检查。

6.6  外观质量

产品外观质量采用目视检查。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期、同一生产工艺、同一牌号的产品组成，每批重量不超过500kg。

7.3  检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 每批1份 | 5.1 | 6.1 |
| 粒度组成 |  | 每批1份 | 5.2 | 6.2 |
| 松装密度 |  | 每批1份 | 5.3 | 6.3 |
| 流动性 |  | 每批1份 | 5.4 | 6.4 |
| 微观形貌 |  | 每批1份 | 5.5 | 6.5 |
| 外观质量 | 逐件 | 逐件 | 5.6 | 6.6 |

7.4  检验结果判定

7.4.1  产品的化学成分、粉末粒度、松装密度、流动性检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.4.2  产品的外观质量检验不合格，判该件产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

包装容器表面应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 粒度规格；

- 批号；

- 重量；

- “防潮”字样或标志。

8.2  包装

产品用密闭的容器密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

8.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

8.4  贮存

产品应存放在通风干燥、无腐蚀性环境处，并避免阳光直晒。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章；

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 粒度规格；

- 重量；

- 本文件编号；

- 其他。

附录A

（资料性）

热喷涂用银粉产品典型微观形貌

A.1 热喷涂用银粉产品典型微观形貌见图A.1。

图A.1 热喷涂用银粉典型微观形貌照片（×500）

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20××-××-××实施

20××-××-××发布

热喷涂用银粉

Sliver powders for thermal sparying

（讨论稿）

YS/T XXX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 71