行业标准

《磷酸铁锂》

编

制

说

明

（征求意见稿）

《磷酸铁锂》编制组

主编单位：常州锂源新能源科技有限公司

编制时间：2023年4月20日

- 工作简况

1.1 任务来源与计划要求

根据工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第三批行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科函〔2021〕234号），行业标准《磷酸铁锂》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由常州锂源新能源科技有限公司负牵头起草。该项目计划编号为2022-0061T-YS，计划完成年限2023年。

1.2 本标准所涉及的产品简况

磷酸铁锂是主流的锂离子正极材料之一，其具有低成本、环保和安全性好、循环寿命长等优点，特别适合于新能源汽车动力电池、储能电池等应用领域。目前在国内锂离子电池正极材料行业，磷酸铁锂占主导地位。自磷酸铁锂诞生以来，迅速成为新能源及相关领域的热点，得到了快速的发展，形成了稳定的研发体系和生产流程，显现出其独特的技术优势。磷酸铁锂符合《“十三五”能源规划》、《新能源汽车产业发展规划》等产业规划和要求。

磷酸铁锂电池在新能源汽车（如大巴车、专用车、A0级轿车、网约车等）通信储能、储能电站等领域有巨大的市场空间。可以预见的是，随着比亚迪刀片电池的应用以及特斯拉配套磷酸铁锂电池的展开，我国磷酸铁锂电池需求量将大幅提高。据起点研究院测算，2020~2022年磷酸铁锂材料的需求增量将分别达到3.8万吨、5.4万吨和8.5万吨，对应增速为61.29%、54%和55.19%。小鹏电动预测2025年新能源车销量占比达到20%，2030年达到40%，2035年达到50%；高工锂电预测2025年中国新能源汽车产销量达到580~600万辆，年平均复合增长25%；宁德时代预测2025年全球新能源汽车超过1200万辆，锂电池出货量达到850GWh，假设按照50%为铁锂电池，则需要磷酸铁锂85万吨，如果按照40%则需要磷酸铁锂68万吨。未来几年锂电产业将进入TWh时代，对磷酸铁锂的需求将达到百万吨级规模。

1.3 标准编写的目的和意义

一、目的、意义

磷酸铁锂是主流的锂离子正极材料之一，其具有低成本、环保和安全性好、循环寿命长等优点，特别适合于新能源汽车动力电池、储能电池等应用领域。目前在国内锂离子电池正极材料行业，磷酸铁锂占主导地位。自磷酸铁锂诞生以来，迅速成为新能源及相关领域的热点，得到了快速的发展，形成了稳定的研发体系和生产流程，显现出其独特的技术优势。磷酸铁锂符合《“十三五”能源规划》、《新能源汽车产业发展规划》等产业规划和要求。

1、技术优势

- 较低的生产成本使磷酸铁锂具有强的市场竞争力，由于不含钴、镍等贵重金属，磷酸铁锂价格的波动远小于三元材料，利于成本管控；

- 与三元材料相比，磷酸铁锂电池的能量密度略低，但续航里程相当，安全性更好。以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池环保、安全性好，对建设环境友好型社会、保护用户安全等有保障；

- 磷酸铁锂锂电池循环寿命长，可以降低更新换代成本，提高竞争力。

2、产业及市场分析

磷酸铁锂具有良好的产业和市场优势，市场供需关系早已形成，产业链完备，上下游企业众多。而且随着磷酸铁锂电池技术的巨大进步，磷酸铁锂动力电池续航里程大幅提高，必将带动磷酸铁锂需求提升。产业和市场优势：

1）磷酸铁锂产业符合政府产业政策的导向，国内外政府都提倡发展新能源，并提出了相应政策；

2）磷酸铁锂产业全球市场巨大，如电动工具市场、电动汽车和电动客车市场等等；

3）磷酸铁锂电池应用领域广泛，如动力电池、5G基站、储能设备等等。

3、发展趋势

随着技术的进步和发展，磷酸铁锂及其相关产业与时俱进，生产技术、电池制备不断推陈出新，尤其近几年，出现了CTP技术和刀片电池等。因此为适应新的技术、规范与优化产业，需要修订行业标准，以指导生产和研发，提高产业效率。

二、必要性

1、国内磷酸铁锂产业环境良好，整个产业链成熟，原料和设备不会受制于国外企业；

2、近几年在高能量密度的技术要求和政策导向下，磷酸铁锂材料技术水平得到大幅提高，尤其是压实密度、比容量等。

3、同时磷酸铁锂电池技术也得到了大幅提高。新能源汽车、新能源轮船、二轮车等动力型电池对磷酸铁锂提出更高的技术要求，如新出现的“刀片电池”、CTP技术等；5G新基站的通信基站备用电源、大型削峰填谷储能电站、风光发电储能电池等储能型电池对磷酸铁锂提出新的技术要求，需要磷酸铁锂电池材料技术指标相应调整，以适应新的应用领域。

4、随着GB 18384-2020《电动汽车安全要求》、GB 38032-2020《电动客车安全要求》、GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等三项强制性国家标准的实施，磷酸铁锂作为目前相对较安全的正极材料，其生产与销售已经明显提升，未来发展空间巨大。

因此，为了适应新技术要求、新的应用领域、规范与优化产业、促进行业交流与发展，应修订原有行业标准，使其更符合经济、行业需要。

1.4起草单位及主要起草人简介

1.4.1 起草单位简介

申报单位常州锂源新能源科技有限公司，是江苏龙蟠科技股份有限公司（简称“龙蟠科技”）全资子公司，注册资本1亿，位于江苏省南京市溧水区，专业从事动力与储能锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售的高科技型企业。公司有专业的研发团队和生产技术团队，主要产品为锂离子电池用磷酸铁锂正极材料。江苏锂源全资子公司四川锂源新材料有限公司将投资8亿元，在四川遂宁建设6万吨高性能磷酸铁锂生产基地。

1.4.2 起草单位及主要起草人分工情况

主要起草人及分工见表1。

表1 标准主要起草人及分工

| 序号 | 起草人姓名 | 工作单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨志宽/任忠新 | 常州锂源新能源科技有限公司 | 负责全过程的标准编制、起草及组织协调， 负责标准关键指标的把控 |
| 2 | 邱志平/陈燕玉 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 参与标准条款编写、资料收集，技术参数的确定等 |
| 3 | 王勤/黄小燕 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |
| 4 | 唐洲/雷杰 | 福安青美能源材料有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |
| 5 | 李厦/唐红梨 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |
| 6 | 段敏/伍兴科 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |
| 7 | 陈婷 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |
| 8 | 刘亚飞/陈彦彬 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 参与资料收集、调研，提供产品技术指标数据 |

1.5 主要工作过程

常州锂源新能源科技有限公司在接到本文件修订任务后，立即组织相关单位成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程以下阶段：

1.5.1 立项阶段

2020年，常州锂源新能源科技有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会（SAC/TC243/SC4）提出行业标准《磷酸铁锂》复审申请。

2021年9月，工业和信息化部办公厅印发《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第三批行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科函〔2021〕234号），行业标准《磷酸铁锂》复审项目正式立项，项目计划编号为2022-0061T-YS。

1.5.2起草阶段

2022年7月19日~21日全国有色金属全国有色金属标准化技术委员会在江西省赣州市召开了《电解钛》等57项稀有金属、粉末冶金标准工作会议，会上对《磷酸铁锂》标准进行了任务落实。确定由常州锂源新能源科技有限公司全面负责起草工作，同时确定了制定计划、时间节点等事项。

2022年11月1日~5日，全国有色金属标准化技术委员会在福建省厦门市召开了2022年度有色金属标准化技术委员会及各分技术委员会年会，会上对《磷酸铁锂》标准进行了讨论。来自常州锂源新能源科技有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公、广东邦普循环科技有限公司、湖南长远锂科新能源有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中伟新材料股份有限公、广东省科学院工业分析检测中心等单位参加了会议。会上对《磷酸铁锂》技术指标进行了详细讨论，同时确定了调研计划、时间节点等事项。

2022年11月~2023年1月，常州锂源新能源科技有限公司组织各起草单位填写《磷酸铁锂》行业标准调研表，收到常州锂源新能源科技有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公、广东邦普循环科技有限公司、湖南长远锂科新能源有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、贵州中伟兴阳储能科技有限公司等9家单位反馈的调研表。

2023年2月~4月，常州锂源新能源科技有限公司对收集到的调研表进行系统梳理，形成《磷酸铁锂》行业标准调研汇总表，并根据调研汇总表的技术指标完善标准草案和编制说明，形成了征求意见稿。

二、标准编制原则

1、本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编制。

2、遵循科学性、先进性、统一性，以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。满足国内磷酸铁锂材料的研究、生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

3、对产品的化学成分、水分、外观、物理性能、电化学性能、磁性异物等指标进行了规定，保证了产品的质量。

4、严格控制了产品的磁性异物含量，保证了产品的使用安全性。

5、对产品首次充放电比容量、充放电效率、循环寿命进行了规定，保证了产品的使用性。

6、规定了产品的试验方法、检验规则，避免了供需双方的冲突，促进了本行业健康发展。

三、标准主要内容的确定论据

3.1产品分类

磷酸铁锂按用途分为储能型产品、动力型产品和功率型产品。

3.2 技术要求

3.2.1外观

产品的外观应颜色均一的灰黑色粉末，无结块、无夹杂物

3.2.2性能要求

根据调研情况，市场上不同生产厂家生产的磷酸铁锂技术指标见表1。

表1 磷酸铁锂技术指标调研汇总表

| 技术指标 | 分类 | 公司 | 综合范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A公司 | B公司 | C公司 | D公司 | E公司 | F公司 | G公司 | H公司 | I公司 |  |
| 主元素含量 | Fe/% | 储能型产品 | 33~36 | 33.5~34.5 | 33.50~35.50 | 33.4~35.40 | 33.60~35.60 | 33.60~35.60 | 33.0~37.0 | 33.50~35.50 | 33.50~35.50 | 33.00~37.0 |
|  |  | 动力型产品 | 33~36 | 33.5~34.5 | 33.50~35.50 | 33.4~35.40 | 33.60~35.60 | 33.60~35.60 | 33.0~37.0 | 33.50~35.50 | 33.50~35.50 | 33.00~37.0 |
|  |  | 功率型产品 | 33~36 | 33.5~34.5 | 33.50~35.50 | 33.50-35.50 | 33.60~35.60 | 33.60~35.60 | 33.0~37.0 | 33.50~35.50 | 33.50~35.50 | 33.00~37.0 |
|  | P/% | 储能型产品 | 18~20.5 | 18.9~19.9 | 18.30~20.30 | 18.30~20.30 | 18.50-20.50 | 19.0~20.0 | 18.0~20.5 | 18.30~20.30 | 18.30~20.30 | 18.00~20.50 |
|  |  | 动力型产品 | 18~20.5 | 18.9~19.9 | 18.30~20.30 | 18.20~20.20 | 18.50-20.50 | 19.0~20.0 | 18.0~20.5 | 18.30~20.30 | 18.30~20.30 | 18.00~20.50 |
|  |  | 功率型产品 | 18~20.5 | 18.9~19.9 | 18.25~20.35 | 18.50-20.50 | 18.50-20.50 | 19.0~20.0 | 18.0~20.5 | 18.25~20.35 | 18.25~20.35 | 18.00~20.50 |
|  | Li/% | 储能型产品 | 4~5 | 4.4~4.8 | 3.90~4.90 | 3.90~4.90 | 3.93~4.93 | 4.1~4.7 | 3.90-5.00 | 3.90-4.90 | 3.90-4.90 | 3.90~5.00 |
|  |  | 动力型产品 | 4~5 | 4.4~4.8 | 3.90~4.90 | 3.94~4.94 | 3.93~4.93 | 4.1~4.7 | 3.90-5.00 | 3.90-4.90 | 3.90-4.90 | 3.90~5.00 |
|  |  | 功率型产品 | 4~5 | 4.4~4.8 | 3.90~4.90 | 3.90~4.90 | 3.93~4.93 | 4.1~4.7 | 3.90-5.00 | 3.90-4.90 | 3.90-4.90 | 3.90~5.00 |
|  | C% | 储能型产品 | 1~2 | 1.20~1.50 | 1.10~1.50 | 1.00~1.40 | 0.95~1.55 | 0.90~1.50 | 1.00~1.50 | 1.10-1.50 | 1.10-1.60 | 0.90~1.60 |
|  |  | 动力型产品 | 1~2 | 1.20~1.50 | 1.10~1.50 | 1.10~1.40 | 1.10~1.70 | 0.90~2.00 | 1.00~1.50 | 1.10-1.50 | 1.10-1.50 | 0.90~2.00 |
|  |  | 功率型产品 | 1~2 | 1.50~2.00 | 1.00~2.00 | 1.10~2.00 | 1.20~1.80 | 1.10~2.50 | 1.20~2.20 | 1.00-2.00 | 1.00-2.00 | 1.00~2.50 |
| 杂质元素含量 | Na/ppm | 储能型产品 |  | ≤200 | ≤100 |  | ≤100 | ≤100 | ≤200 | ≤100 | ≤300 | ≤300 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤200 | ≤100 |  | ≤100 | ≤300 | ≤200 | ≤100 | ≤100 | ≤300 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤200 | ≤100 |  | ≤100 | ≤300 | ≤200 | ≤100 | ≤100 | ≤300 |
|  | K/ppm | 储能型产品 |  | ≤100 | ≤100 |  | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤100 | ≤100 |  | ≤100 | ≤300 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤300 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤100 | ≤100 |  | ≤100 | ≤300 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤300 |
|  | (Na+K)/ppm | 储能型产品 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  | ≤300 |
|  |  | 动力型产品 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  | ≤300 |
|  |  | 功率型产品 | ≤300 |  |  | ≤300 |  |  |  |  |  | ≤300 |
|  | Ca/ppm | 储能型产品 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤150 | ≤100 | ≤80 | ≤150 | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
|  |  | 动力型产品 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤150 | ≤100 | ≤150 | ≤150 | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
|  |  | 功率型产品 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤150 | ≤100 | ≤150 | ≤150 | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
|  | Ni/ppm | 储能型产品 |  | ≤100 | ≤30 |  | ≤30 | ≤20 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤100 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤100 | ≤30 |  | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤100 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤100 | ≤30 |  | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤100 |
|  | Cr/ppm | 储能型产品 |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤50 | ≤50 |  | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  | Cu/ppm | 储能型产品 |  | ≤5 | ≤50 |  | ≤50 | ≤5 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤5 | ≤50 |  | ≤50 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤5 | ≤50 |  | ≤50 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  | Zn/ppm | 储能型产品 |  | ≤50 | ≤100 |  | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤50 | ≤100 |  | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤50 | ≤100 |  | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  | (Ni+Cr+Cu+Zn)/ppm | 储能型产品 | ≤500 | / | ≤200 | ≤250 | ≤200 |  | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤250 |
|  |  | 动力型产品 | ≤500 | / | ≤200 | ≤250 | ≤200 |  | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤250 |
|  |  | 功率型产品 | ≤500 | / | ≤200 | ≤250 | ≤200 |  | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤250 |
| 物理性能 | 水分含量/ppm | 储能型产品 | ≤1000 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
|  |  | 动力型产品 | ≤1000 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
|  |  | 功率型产品 | ≤1000 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
|  | 粒径分布D10（um） | 储能型产品 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.35 | ≥0.20 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.20 |
|  |  | 动力型产品 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.20 |
|  |  | 功率型产品 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.20 |
|  | 粒径分布D50（um） | 储能型产品 | 0.6～3.0 | 0.80～1.20 | 0.9～1.8 | 0.86-1.50 | 0.5～2.5 | 0.7～2.5 | 0.8～1.8 | 0.9～1.8 | 0.5～1.8 | 0.5～3.0 |
|  |  | 动力型产品 | 0.6～2.0 | 0.80～1.20 | 0.9～1.8 | 0.60-1.60 | 0.5～2.5 | 0.7～2.5 | 0.8～1.8 | 0.9～1.8 | 0.5～1.8 | 0.5～2.5 |
|  |  | 功率型产品 | 0.6～1.0 | 0.80～5.0 | 7～10 | 0.5～6.0 | 0.5～2.5 | 0.5～6.0 | 0.5~2.5 | 7～10 | 7～10 | 0.5～10.0 |
|  | 粒径分布D90（um） | 储能型产品 | ≤18.0 | ≤5.00 | ≤15 | ≤5.00 | ≤15 | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤15 | ≤15 | ≤18.0 |
|  |  | 动力型产品 | ≤18.0 | ≤5.00 | ≤15 | ≤10.00 | ≤15 | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤15 | ≤15 | ≤18.0 |
|  |  | 功率型产品 | ≤8.0 | ≤20.00 | ≤30 | ≤22.0 | ≤15 | ≤22.0 | ≤15.0 | ≤30 | ≤30 | ≤30.0 |
|  | 粒径分布D99（um） | 储能型产品 | ≤30.0 | ≤10.0 | ≤25 | ≤10 | ≤25 | ≤20.00 | ≤30.0 | ≤25 | ≤25 | ≤30.0 |
|  |  | 动力型产品 | ≤30.0 | ≤10.0 | ≤25 | ≤20.00 | ≤25 | ≤20.00 | ≤30.0 | ≤25 | ≤25 | ≤30.0 |
|  |  | 功率型产品 | ≤15.0 | ≤25.0 | ≤50 | ≤20 | ≤25 | ≤40.00 | ≤25.0 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
|  | 粒径分布Dmax（um） | 储能型产品 |  | ≤15.0 | / | / | / | ≤30.0 | ≤50 |  |  | ≤50.0 |
|  |  | 动力型产品 |  | ≤15.0 | / | / | / | ≤30.0 | ≤50 |  |  | ≤50.0 |
|  |  | 功率型产品 |  | ≤15.0 | ≤60 | / | / | ≤70.0 | ≤40 |  |  | ≤70.0 |
|  | 振实密度（g/cm³） | 储能型产品 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.75 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
|  |  | 动力型产品 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.60 | ≥0.8 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.6 |
|  |  | 功率型产品 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥1.5 | ≥0.60 | ≥0.7 | ≥0.55 | ≥0.6 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥0.55 |
|  | 比表面积（㎡/g） | 储能型产品 | 11～16 | 11～15 | 11～17 | 9~13 | 11.0～17.0 | 7.0～13.0 | 9.0～15.0 | 11.0～17.0 | 11.0～17.0 | 7.0～17.0 |
|  |  | 动力型产品 | 11～16 | 11～15 | 9～15 | 10~13 | 9.0～15.0 | 7.0～17.0 | 9.0～15.0 | 9.0～15.0 | 9.0～15.0 | 7.0～17.0 |
|  |  | 功率型产品 | 11～16 | 11～15 | 6～8 | 9.0~17.0 | 11.0～17.0 | 7.0～17.0 | 12.0～18.0 | 6.0～8.0 | 6.0～8.0 | 6.0～18.0 |
|  | 粉末压实密度（g/cm³@3T） | 储能型产品 | ≥2.4 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.300 | ≥1.9 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥1.9 |
|  |  | 动力型产品 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.45 | ≥2.495 | ≥2.35 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.45 | ≥2.45 | ≥2.35 |
|  |  | 功率型产品 | ≥2.3 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.000 | 1.6～2.2 | ≥2.2 | ≥2.0 | ≥2 | ≥2 | ≥1.6 |
|  | pH值 | 储能型产品 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8~10 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 |
|  |  | 动力型产品 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8~10 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 |
|  |  | 功率型产品 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 8~10 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 |
| 电化学性能 （电压范围需体现） | 0.1C首次充电比容量 | 储能型产品 | 157~163 | ≥154.0 | ≥154 | ≥158 | ≥154 | 156~162 | ≥154 | ≥154 | ≥154 | ≥154.0 |
|  |  | 动力型产品 | 157~163 | ≥157.0 | ≥157 | ≥158 | ≥157 | 157~163 | ≥157 | ≥157 | ≥157 | ≥157.0 |
|  |  | 功率型产品 | 157~163 | ≥155.0 | ≥155 | ≥156 | ≥155 | 157~163 | ≥155 | ≥155 | ≥155 | ≥155.0 |
|  | 0.1C首次放电比容量 | 储能型产品 | 154~160 | ≥152.0 | ≥153 | ≥155 | ≥153 | 153~161 | ≥153 | ≥153 | ≥153 | ≥152.0 |
|  |  | 动力型产品 | 154~160 | ≥155.0 | ≥154 | ≥155 | ≥154 | 154~162 | ≥154 | ≥154 | ≥154 | ≥154.0 |
|  |  | 功率型产品 | 154~160 | ≥152.0 | ≥154 | ≥154 | ≥154 | 157~161 | ≥154 | ≥154 | ≥154 | ≥152.0 |
|  | 0.1C首次充放电效率/% | 储能型产品 | ≥96 | ≥95 | ≥95 | ≥96.0 | ≥95 | ≥96.0 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
|  |  | 动力型产品 | ≥96 | ≥95 | ≥96 | ≥96.0 | ≥96 | ≥96.0 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
|  |  | 功率型产品 | ≥96 | ≥95 | ≥98 | ≥98.0 | ≥98 | ≥97.5 | ≥97 | ≥98 | ≥98 | ≥95 |
|  | 1C放电比容量 | 储能型产品 | ≥130 | / | ≥140 | \ | ≥140 | ≥130 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥130 |
|  |  | 动力型产品 | ≥125 | / | ≥135 | ≥134 | ≥135 | ≥135 | ≥138 | ≥135 | ≥135 | ≥125 |
|  |  | 功率型产品 | ≥135 | / | ≥144 | ≥144 | ≥144 | ≥140 | ≥144 | ≥144 | ≥144 | ≥135 |
|  | 10C放电比容量 | 储能型产品 |  | / | ≥125 | / | ≥125 | ≥90.0 |  | ≥125 | ≥125 | ≥90.0 |
|  |  | 动力型产品 |  | / | ≥100 | / | ≥100 | ≥95.0 |  | ≥100 | ≥100 | ≥95.0 |
|  |  | 功率型产品 |  | / | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥105.0 |  | ≥130 | ≥130 | ≥105.0 |
|  | 循环寿命/次 | 储能型产品 |  | / | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
|  |  | 动力型产品 |  | / | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥3000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
|  |  | 功率型产品 |  | / | 2000~5000 | ≥2000 | 2000~5000 | ≥2000 | ≥2000 | 2000~5000 | 2000~5000 | ≥2000 |
|  | 粉末电阻率/Ω·cm | 储能型产品 | ≤100 | / | ≤60 | ≤80 | ≤100 | ≤40.0 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤100 |
|  |  | 动力型产品 | ≤100 | / | ≤60 | ≤40 | ≤60 | ≤30.0 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤100 |
|  |  | 功率型产品 | ≤100 | / | ≤60 | ≤200 | ≤200 | ≤40.0 | ≤40 | ≤60 | ≤60 | ≤200 |
| 磁性异物 | 磁性异物含量/ppm | 储能型产品 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
|  |  | 动力型产品 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
|  |  | 功率型产品 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
|  | 磁性金属颗粒数（pcs/kg） | 储能型产品 | ≤96 | ≤100 | ≤200 | ≤95 | ≤200 | ≤95 | 200 | 200 | 200 | ≤200 |
|  |  | 动力型产品 | ≤96 | ≤50 | ≤200 | ≤95 | ≤200 | ≤95 | 200 | 200 | 200 | ≤200 |
|  |  | 功率型产品 | ≤96 | ≤100 | ≤200 | ≤95 | ≤200 | ≤95 | 200 | 200 | 200 | ≤200 |
| 备注：因需要掺杂的元素不能视为杂质，如Ti、V、Mg Zr等。 |

经与各起草单位协商，最终确定磷酸铁锂产品的主含量质量分数、杂质元素质量分数、物理性能、电化学性能、磁性异物应符合表2的规定。对于不能归于表2中的产品类别或某些指标（如：水分含量、杂质含量、铁单质等）有特殊要求的产品由供需双方协商确定性能要求。

表 2磷酸铁锂性能要求

| 项目 | 储能型产品 | 动力型产品 | 功率型产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主含量质量分数/% | Li | 3.90~5.00 | 3.90~5.00 | 3.90~5.00 |
|  | Fe | 33.00~37.0 | 33.00~37.0 | 33.00~37.0 |
|  | P | 18.00~20.50 | 18.00~20.50 | 18.00~20.50 |
|  | C | 0.90~1.60 | 0.90~2.00 | 1.00~2.50 |
| 杂质元素质量分数/ppm | Na+K | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
|  | Ca | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
|  | Ni+Cr+Cu+Zn总量 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
| 物理性能 | 水分含量（ppm） | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 粒径分布D10（μm） | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
|  | 粒径分布D50（μm） | 0.50～3.00 | 0.50～2.50 | 0.50～10.00 |
|  | 粒径分布D90（μm） | ≤18.00 | ≤18.00 | ≤30.00 |
|  | 粒径分布D99（μm） | ≤30.00 | ≤30.00 | ≤50.00 |
|  | 粒径分布Dmax（μm） | ≤40.00 | ≤40.00 | ≤70.00 |
|  | 振实密度（g/cm³） | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.55 |
|  | 比表面积（㎡/g） | 7.0～17.0 | 7.0～17.0 | 6.0～18.0 |
|  | 粉末压实密度（g/cm³@3T） | ≥1.9 | ≥2.35 | ≥1.6 |
|  | pH值 | 7.0～10.0 | 7.0～10.0 | 7.0～10.0 |
| 电化学性能 | 0.1C首次充电比容量（mAh/g） | ≥154.0 | ≥157.0 | ≥155.0 |
|  | 0.1C首次放电比容量（mAh/g） | ≥152.0 | ≥154.0 | ≥152.0 |
|  | 0.1C首次充放电效率（%） | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
|  | 1C放电比容量（mAh/g） | ≥130.0 | ≥125.0 | ≥125.0 |
|  | 循环寿命（次） | ≥5000 | ≥2000 | ≥2000 |
|  | 粉末电阻率（Ω·cm） | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 磁性异物 | 磁性异物含量（ppm） | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
|  | 磁性金属颗粒数（pcs/kg） | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 因需要掺杂的元素不能视为杂质，如Ti、V、Mg Zr等。 |

1、磷酸铁锂所含元素中Li、Fe、P、C四个元素为主成分，依据常规要求，其标准范围的制定是根据磷酸铁锂的理论分子式及生产工艺和测试结果综合而定的。杂质元素标准范围主要是依据客户的技术规格书、原材料品位及生产工艺的实际水平来制定的。

2、本标准与YS/T 1027-2015《磷酸铁锂》相比主要变化如下（对应编号参考YS/T 1027-2015《磷酸铁锂》）：

更换了部分引用文件（见第2章，2015年版的第2章）；

增加了“产品分类”一章（见第4章）；

更改了技术要求（见第5章，2015年版的第4章）；

更改了试验方法（见第6章，2015年版的第5章）；

更改了检验规则（见第7章，2015年版的第6章）；

更改了标志、包装、运输、贮存（见第8章，2015年版的第7章）。

3.2.2其他要求

需方如对磷酸铁锂有特殊要求，可由供需双方协商确定。

3.3检验规则

3.3.1检查与验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定。并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。如检验结果本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起两个月以内以书面形式向供方提出，有供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

3.3.2组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期产出同一规格的镍钴铝酸锂组成，每批重量不超过16t。需方有特殊要求时，可双方协商确定。

3.3.3检验项目及取样

3.3.3.1检验分类

本文件规定的产品检验分为：逐批检验、周期检验。

3.3.3.2逐批检验

每批产品应进行逐批检验。

3.3.3.3周期检验

周期检验在正常生产情况下，每1个月应进行1次。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。

3.3.3.4每批产品的检验项目及取样数量

逐批检验和周期检验的项目及取样数量见表2。

表2检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样方法 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | / | 逐桶（包） | 5.1 | 6.1 | 逐批检验 |
| 晶体结构 | 按GB/T5314的规定进行 | 每月1份 | 5.2 | 6,2 | 周期检验 |
| 主含量质量分数 |  | 每批1份 | 5.3 | 6.3 | 逐批检验 |
| 杂质元素质量分数 |  |  |  | 6.4 | 逐批检验 |
| 水分含量 |  |  |  | 6.5.1 | 逐批检验 |
| 粒径分布 |  | 每批3份 |  | 6.5.2 | 逐批检验 |
| 振实密度 |  | 每批1份 |  | 6.5.3 | 逐批检验 |
| 比表面积 |  |  |  | 6.5.4 | 逐批检验 |
| 粉末压实密度 |  |  |  | 6.5.5 | 逐批检验 |
| pH值 |  |  |  | 6.5.6 | 逐批检验 |
| 首次充电比容量 |  |  |  | 6.6.1 | 逐批检验 |
| 首次放电比容量 |  |  |  | 6.6.2 | 逐批检验 |
| 首次充放电效率 |  |  |  | 6.6.3 | 逐批检验 |
| 循环寿命 |  | 每月1份 |  | 6.6.6 | 周期检验 |
| 粉末电阻率 |  | 每批1份 |  | 6.6.7 | 逐批检验 |
| 磁性异物含量 |  |  |  | 6.7.1 | 逐批检验 |
| 磁性金属颗粒数 |  |  |  | 6.7.2 | 逐批检验 |

产品的取样按GB/T 5314的规定进行，每批取样总量不应少于5kg。

3.3.4检验项目及取样

3.3.4.1外观质量检验不合格，判该桶（袋）产品不合格。

3.3.4.2产品的晶体结构、主含量质量分数、杂质元素质量分数、粒度分布、振实密度、比表面积、粉末压实密度、pH值、粉末电阻率和磁性异物的检验中有一项不合格，判该批不合格。

3.3.4.3按CB/T 42161规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做首次放电比容量和首次充放电效率的检验，若有2支性能都达不到本标准要求，判该批产品不合格，但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能未达到本标准要求，判该批产品不合格。

3.3.4.4按GB/T 42260规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做循环寿命的检验，若有2支性能都达不到本标准要求，判该批产品不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能未达到本标准要求，判该批产品不合格。

3.4标志、包装、运输、贮存和质量证明书

3.4.1标志

产品外包装应有商标以及标签，其上标明:

a）供方名称和地址；

b）产品名称；

c）批号；

d）净重；

e）防潮字样或标志；

f）本标准编号：

g）生产日期。

3.4.2包装

3.5.2.1桶：产品采用铝塑袋热塑密封包装后装入纸桶或塑料桶中，每桶净重20kg。

3.5.2.2吨袋：产品采用内衬铝塑袋热塑密封的编织袋包装，每袋净重400-1000kg。

3.5.2.3需方对包装有特殊要求时，由供需双方协商确定。

3.4.3运输和贮存

按3.5.2要求包装的产品，可用各种方式运输，但应避免损坏包装，使产品受潮。产品应放于无腐蚀的环境中，避免受潮。产品自生产之日起，保质期为一年。

3.4.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明以下内容:

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号或代号；

d）批号、批重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）生产日期。

3.5合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括以下内容:

a）产品名称；

b）牌号或代号；

c）数量；

d）化学成分及物理性能的特殊要求；

e）本标准编号；

f）其他。

四、标准水平分析

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无类似产品标准，因此本标准不采用其他国际或国外标准。

- 与国际标准及国外标准水平对比

标准水平达到国内先进水平。

- 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制定与现有的标准及制定中的标准协调配套，无重复交叉现象。

- 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

- 国内主要厂家指标数据对比情况

经查，此标准符合国内主要厂家指标数据。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本标准反映了磷酸铁锂的技术要求，因此可积极向磷酸铁锂的生产厂家、使用方、科研院所等相关方推进采用本标准。

九、废止现有有关标准的建议

目前的YS/T 1027-2015《磷酸铁锂》只适合常规类电池用产品标准，已经不能完全适用现有动力电池用产品标准实际应用要求，待本标准发布后，建议废止原标准YS/T 1027-2015，推动相关方执行新标准。

十、预期效果

本次修订内容主要为以下方面：1）规范产品类型和标准，利于规范生产；2）细分产品类型，利于客户产品选型；3）提高标准的技术水平，促进技术进步。本标准的修订，可有力推动正极材料厂家研发水平和生产制造水平的不断进步和提高，为我国锂离子电池行业的发展起到积极作用。

十一、其他应予说明的事项

无。

《磷酸铁锂》标准编制小组

2023-4-20