标准征求意见处理汇总表

标准项目名称：还原钴粉

标准项目负责起草单位：格林美股份有限公司           承办人： 魏琼

电话： 18938976612                 2023年4月13日填写              第1页 共2页

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.这个还原钴粉和GB/T26285的关系建议说明 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |  |  |
| 2 |  | 2.建议钴粉牌号与粒度相关 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 牌号 是按费氏粒度分类的 |  |
| 3 |  | 3.中位径检测值对标很难一致，规定范围也很宽，建议删除 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 不采纳 |  |
| 4 |  | 4.GB/T3249的名称有误 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 采纳 GB/T3249金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法 |  |
| 5 | 6.3 | 建议松装密度的测试使用GB/ T1479.2斯柯特容量计法，钴粉颗粒细，流动性不佳，难以使用漏斗法进行松装密度测试。 | 株洲硬质合金集团 | 不采纳 |  |
| 6 | - 2规范性引用文件 | YS/T 281.18 钴化学分析方法 第18部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 710.5 氧化钴化学分析方法 第5部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 |  |  |
| 7 | - 6试验方法 | 产品中铬的测定按GB/T 15076.9的规定进行。Cr的测定：“GB/T 15076.9的规定进行”改为参照YS/T 281.19-2011，因为GB/T 15076.9是直读光谱法，钴光谱直读标样中没有Cr的定值。 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 |  | 标准采用ICP测试 YS/T 710.6-2009（钙、镉、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌）或YS/T 281.17-2011或GB T 26525-2022 |
| 8 | 2 | 规范性引用文件中增加“GB/T 15076.9、GB/T 15076.5、GB/T 23945” | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.1 | 按费氏粒度分成的是六个牌号。 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.1 | 将“HCoF-1b表示牌号为HCoF -1符合b类别的产品。”改为“HCoF-1b表示牌号为HCoF -1符合b等级的产品。” | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.1 | 表1中缺少对HCoF-5的要求 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 已补充 |  |
| 12 | 5.2 | 注2中“如需方有其他要求时，根据客户的要求进行分析”改为“如需方有其他要求时，根据需方的要求进行分析”。 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 13 | 6.2 | 将“GB/T 19077”改为“GB/T 19077.1” | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 14 | 6.3 | 将“GB/T 1479”改为“GB/T 1479.1” | 南昌硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 15 | 2 | 引用标准第二条GB/T 3249，标准名称为“金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 16 | 4.1 | 产品按费氏粒度分为HCoF-0、HCoF-1、HCoF-2、HCoF-3、HCoF-4（此处删除HCoF-5）五个牌号，按化学成分……。 根据表1，牌号不含HCoF-5。 | 西北有色金属研究院 | 补充HCoF-5 |  |
| 17 | 7.2 | “每批重量不超过5 t”中5t是否应该换成5000kg。统一单位。 | 北京工业大学 | 不采纳 |  |
| 18 | - 7.3 | 表3中“逐桶”应为“逐桶（袋）” | 北京工业大学 | 不采纳 |  |
| 19 | 2 | 规范性引用文件增加GB/T 15076.5 、GB/T 15076.9以及GB/T 23945 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 4.1 | 删除“HCoF-5” 只有一个条，不用编号，删除4.1编号 示例中，…符合b类别…，改为： …符合b等级… | 广东邦普循环科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 21 | 5.2 | 表2，4个等级的钴含量指标完全一样，等级的划分不明确，单以杂质含量划分等级，可能产生某产品即可归为a级，也可归为b/c/d级，例如一个满足a等级的产品，同时也满足bcd级的等级要求。 此外，如果钴含量是由差减法计算所得，由于杂质元素含量保留到小数点后第三位，那钴含量指标也应该保留到小数点后三位数字。 差减元素是否也应该包含氧元素？如果不包，应该有说明 | 广东邦普循环科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 22 | 6.2 6.3 | 引用标准的编号有误，编号中缺少了代表“部分”的数字 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 调整 |  |
| 23 | 7.4.3 | ‘产品外观质量不符合本文件规定时，则判定该桶（袋）产品不合格’建议调整为‘产品外观质量不符合本文件规定时，则判定该批次产品不合格’ | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 8.1.1 | ‘c) 产品名称、牌号’建议调整为‘产品名称、牌号、等级’ | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | 采纳 |  |
| 25 | 8.3 | ‘不应滚动、倒置及剧烈碰撞’建议调整为‘不得滚动、倒置及剧烈碰撞’ | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | 不采纳 |  |
| 26 |  | 无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 |  |  |
| 27 |  | 无意见 | 衢州华友钴新材料有限公司 |  |  |
| 28 | 6.6 6.7 6.8 | 是否规定检测标准，供需双方协商的方法即可？ | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 讨论 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 11

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数9

④没有回函的单位数：0个。