标准征求意见处理汇总表

标准项目名称：四氧化三钴

标准项目负责起草单位：格林美股份有限公司           承办人： 魏琼

电话： 18938976612                 2023年4月17日填写              第1页 共5页

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.3 | 应用于电池材料的四氧化三钴产品中磁性异物含量不大于0.0005%。 修改为：应用于电池材料的四氧化三钴产品中磁性异物含量不大于0.00005%。 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | - 表2 产品的物理性能 | - 表2内羟基系的氧化亚钴（CoO）相要求≥5%与5.2.2产品的氧化亚钴（CoO）相不超过5%存在矛盾 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳，修改为≤5，去掉% |  |
| 3 | - 表2 产品的物理性能 | 此处0.75存在多余 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | - 表2 产品的物理性能 | 表内对于单边标准如磁性异物、水分需要增加大于或小于符号，另外羟基系的氧化亚钴（CoO）在牌号这一列已经规定单位%，在右列具体标准值不用在增加%。 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | A.2.1.2.1 C) | - 颗粒直径要符合本文件A.3.1.2.2的要求，其中A.3.1.2.2改成A.2.1.2.2 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | A.2.1.3.2 | - 纯待测物质的颗粒直径应满足A.3.1.2.2的要求。 - 其中A.3.1.2.2改成A.2.1.2.2 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | A.2.1.4 | 将A.3.1.2.3和A.3.1.2.4配成的粉末分布用玛瑙乳钵研细、混合均匀。 其中A.3.1.2.3和A.3.1.2.4分别改成A.2.1.2.3和A.2.1.2.4 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | A.4.1.2 | 按A.3.1.2选择的纯参考物质，应按A.5.1.1进行纯度检测。 其中A.3.1.2、A.5.1.1分别改成A.2.1.2、A.4.1.1 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | A.4.1.3 | 按A.3.1.1和A.3.1.2分别配样。 其中A.3.1.1和A.3.1.2分别改成A.2.1.1和A.2.1.2 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | A.4.1.4 | 按A.3.1.4和A.3.2制样。 其中A.3.1.4和A.3.2分别改成A.2.1.4和A.2.2 | 格林美（江苏）钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | A.4.2.1 | 按A.3.1.2.4在纯待测物质中加入参考物质，按A.3.2.2制样，以使被测的氧化亚钴相所选取的各衍射线符合A.4.3。 其中A.3.1.2.4、A.3.2.2、A.4.3分别改成A.2.1.2.4、A.2.2.2、A.3.3 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | A.4.2.3 | 将A.5.1.7测定的Kra值和A.5.2.2的结果代入公式（A.1）计算出氧化亚钴相的百分含量Xa。 其中A.5.1.7、A.5.2.2分别改成A.4.1.7、A.4.2.2 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.2 物理性能 | - 表2物理标准中羟基系的磁性异物 %建议和碳酸系的改为一致“0.00005%”，因为“5.2.3应用于电池材料的四氧化三钴产品中磁性异物含量不大于0.0005%。”，不建议将羟基系磁性异物标准设置比别的电池用四氧化三钴过于严苛。 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳，羟基系与碳酸系保持一致 0.00005% |  |
| 14 | 5.2 物理性能表2 | 表2物理标准中羟基系的氧化亚钴（CoO）相 %应该为≤5.0，不是≥5%，百分号也应统一，去掉 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 5.2 物理性能表2 | 表2物理标准中羟基系的水分 %应加上“≤” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | - 1.1产品的化学成分 | - 表1产品的化学成分中AL元素指标应去除，或者范围改为0至1.0，因为目前掺杂掺铝元素是高电压电池的大趋势，掺铝量在9000ppm以内不等。 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 不采纳，掺杂四氧化三钴有单独行标 |  |
| 17 | - 7.2组批 | 每批重量不超过5 t。不应将每批重量设为5吨，因为目前大多数厂家采用大容积合成设备及混料设备，每批次重量多大于5吨。建议删除每批重量标准。 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 5.2 物理性能：6.11；7.4.2 | 全篇多处写磁性异物，应该为磁性异物和值 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 不采纳，一般磁性异物指的是和值 |  |
| 19 | 2规范性引用文件 | ### “YS/T 281.18 钴化学分析方法 第18部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法”改为“YS/T1057.4-2022四氧化三钴化学分析方法 第4部分：钾和钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体 原子发射光谱法” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 2规范性引用文件 | ### “YS/T 710.5 氧化钴化学分析方法 第5部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法”改为“YS/T1057.4-2022“四氧化三钴化学分析方法 第3部分：硅含量的测定电感耦合等离子体 原子发射光谱法” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 2规范性引用文件 | 应增加水分分析的方法引用文件 应增加XRD分析的方法引用文件 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 不采纳 水分有测定方法，XRD方法见附录A |  |
| 22 | 5.2物理性能 | 符号的使用原则是：文字跟文字，符号跟符号 “不超过”和“不大于”可以统一规范一下； | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 咨询下秘书处 |  |
| 23 | 水分 %; ≤0.15; 0.10; ≤0.1. | 符号与小数点后位数要统一 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 注：如需方有其他要求时，根据客户的要求进行。; ≥0.75. | 这个是什么指标没体现 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 25 | 5.3外观质量 | 产品应洁净、干燥、均匀、不得有结块及目视可见的外来夹杂物。建议改为：产品外观为灰黑色粉末，颜色均一，无结块，无夹杂物。 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 产品外观为灰黑色粉末，颜色均一，无结块，无夹杂物。 |  |
| 26 | 2 | BET分析的引用标准是GB/T19587吗？正极材料一般是用GB/T13390这个标准 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 27 | 1 | 适用范围中提到有其他用途，应该依据其他用途的四氧化三钴进行指标细分，5.2中比表、TD等指标在陶瓷领域使用的四氧化三钴没有明确的要求，该标准中的部分指标主要来源于电池级四氧化三钴，局限性太强。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 28 | 5.1 | 1、不应按照工艺体系划分，因为除此之外有很多其他工艺体系，如氢氧化亚钴体系，草酸体系等。 2、建议按四氧化三钴产品用途(级别)分，分为电池级、普通级(符合一般国标的优级、普通级的划分习惯)。这样划分有利于电池级和普通级关于杂质以及磁性物质的区别。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 29 | 5.2 | TD的指标建议删除，部分电池级氧化钴产品客户无TD要求，或者TD低于2 g/cm2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 30 | 5.2 | 中位粒径范围建议调整至0~20μm | 中伟新材料股份有限公司 | 不采纳 |  |
| 31 | 2 | 增加引用标准”GB/T 6284化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法” | 中伟新材料股份有限公司 | 采纳 第6部分是写了，在引用部分补上 |  |
| 32 | 6.1-6.14 | 条编号后增加条标题。 | 中伟新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 33 | 6.9、 7.3、 7.4.2 | 格式修改，“D50”修改为“D50” | 中伟新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 34 | 8.1 | 关于产品包装：我司四钴 为无印刷包装袋，没有商标和牌号的字样 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 不采纳 |  |
| 35 | 6.4 | 由于目前行业里，四氧化三钴产品中铝含量的检测均使用电感耦合等离子体发射光谱法，建议将该方法也写入行标《四氧化三钴》正文内容中 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 需要核实确认具体信息，提供具体方法再讨论 |  |
| 36 | 6.5 | YS/T 1057.3 四氧化三钴化学分析方法 第三部分已经于2023年4月1日开始实施，建议产品中硅含量的测定按YS/T 1057.3的规定进行。 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 37 | 5.2.3 | 应用于电池材料的四氧化三钴产品中磁性异物指标过于宽泛，建议将指标改为不大于500ppb | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 38 | 5.2.2与表2 | 5.2.2中产品的氧化亚钴（CoO）相不超过5% 而表2 产品的物理性能中羟基系检测项目氧化亚钴（CoO）相%指标为≥5%，请再评估表2中的指标 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 39 | 5.2.2 | 此处“氧化亚钴（CoO）相不超过5%”，与表2“羟基系”产品物理指标中的“≥5%”不一致，且此处应不带“%”单位，请核对是否存在编制错误。 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 40 | 5.2.3 | 此处“磁性异物含量不大于0.0005%”与表2的“磁性异物 %”中的指标不一致，请核对是否存在编制错误。 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 采纳，修改为0.00005% |  |
| 41 | 表2 | 此表格的最后一行存在跨页情况，并因此导致表格内容指代不清，请修正。 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 42 | 表2 | 此处表述应统一、规范，在第一列加“不大于”或在后几列加“≤”。 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 43 | 6.6 | 此处松装密度的测定引用文件为“GB/T 1479.1-2011 金属粉末 松装密度的测定 第1部分 漏斗法”，但部分企业采用斯柯特容量计法，是否应引用两个标准文件，另一标准文件为“GB/T 1479.2-2011金属粉末 松装密度的测定 第2部分：斯柯特容量计法”。 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 是否可直接引用GB/T 1479 |  |
| 44 | 前言 | c），不仅增加了水分指标，还增加了相应的试验方法 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 45 | 2 | 规范性引用文件JY/T 0584的标准名称有误，应该是：扫描电子显微镜分析方法通则 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 46 | 5.2表2 | 羟基系的氧化亚钴相，应该是≤5%，羟基系水分含量缺少“≤”符号。磁性异物含量也缺少“≤”符号。 表的最后一行，应删除？ 水分、磁性异物并不属于产品物理性能，建议拆出来单独写。 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 47 | 5.2.1-5.2.5 | 建议删除。表2已经给出了指标要求，再写文字啰嗦重复。而且文字与表中内容在逻辑上有太多不一致的地方，例如磁性异物对不同类产品有不同要求，但是文字5.2.3条只描述了一种情况。喷雾系对氧化亚钴相无要求，但是5.2.2中产品是包含所有类别产品，类似问题还有微观形貌、水分等。 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 48 | 6 | 试验方法建议按照第5章的要求，进行适当分层（分为化学成分、物理性能等），并与第5章要求一一对应，方便文件使用者阅读。 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 6.1化学成分 6.2物理性能，再细分6.1.1.。。 6.2.1。。。 |  |
| 49 | 5.1 | 表1中第一列，%前面增加“质量分数” | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
| 50 | 5.2.3 | - “应用于电池材料的四氧化三钴产品中磁性异物含量不大于0.0005%”是否需要标明0.0005%为质量分数，即%都表示为wt%。或者在某处注明本标准百分含量均值质量百分数。 | 北京工业大学 | 采纳，形式怎么描述， |  |
| 51 | 7.2 | “每批重量不超过5 t”中5t是否应该换成5000kg与下文8.2包装相统一。 | 北京工业大学 | 不采纳 |  |
| 52 | 7.4.2 | “检验不合格时”是否应改为“有一项检验不合格时” | 北京工业大学 | 不采纳 |  |
| 53 | 7.4.3 | 7.4.3是否应调顺序到7.4.1，原7.4.1和7.4.2依次顺移。因为首先是外观的判断。 | 北京工业大学 | 不采纳 |  |
| 54 | A.1 | 公式说明中应有单位 | 北京工业大学 |  |  |
| 55 | 5.2 | “注：如需方有其他要求时，根据客户的要求进行”一列内容有误，建议删除≥0.75 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 采纳 |  |
| 56 |  | 无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 | / |  |
| 57 |  | 无意见 | 北京当升材料科技股份有限公司 | / |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：13

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数11

④没有回函的单位数：0个。