前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件替代YS/T 995-2014《湿法冶金电解锌用阳极板》，与YS/T 995-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了术语“导电横梁”（见3.2）；

b) 修改了原料的质量要求（见4.1，见2014版的4.1）；

c) 增加了产品的分类内容（见4.2）；

d) 增加了产品外形示意图及说明（见4.3）；

e) 修改了各牌号对应的“厚度、宽度、长度”范围；（见表1，见2014版的表1）；

f) 修改了阳极板的化学成分对应要求（见表2，见2014版的表2）；

g）增加了阳极板的银含量允许偏差要求（见表3）；

h) 增加了导电横梁的化学成分要求（见表4）；

i）修改了阳极板的外形尺寸及允许偏差（见5.2.1和5.2.2，见2014版的4.4）；

j）增加了导电横梁的允许尺寸偏差（见5.2.3）；

k）增加了导电横梁的力学性能的要求（见5.3表9）；

l）增加了导电横梁的导电性能要求（见5.4）；

m)增加了焊接质量要求（见5.5）；

n)修改了外观质量的要求（见5.6，见2014版的4.6）；

o) 修改了化学成分的试验方法（见6.1，见2014版的5.1）；

p）增加了导电横梁的力学试验方法（见6.3，件2014版的5.3）；

q)增加了导电性能的试验方法（见6.4）；

u) 修改了取样规定（见7.4.1，见2014版的6.4）；

v）增加了化学成分仲裁取样和制样规定（见7.4.2）；

w）修改了检验结果的判定（见7.5，见2014版的6.5）；

x）修改了“标志、包装、运输、贮存及随行文件”（见第8章，见2014版的第7章）；

y) 修改了“合同订货单内容”。（见第9章，见2014版的第8章）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：云南大泽电极科技股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015首次发布为YS/T 995-2014；

——本次为第一次修订。

湿法冶金电解锌用阳极板

1  范围

本文件规定了湿法冶金电解锌用阳极板产品（以下简称阳极板）的术语和定义、分类和标记、试验方法、检验规则以及产品的标志、包装、运输、贮存及随行文件、订货单内容。

本文件适用于以铅为基本原料、添加银、钙、锶及稀土等元素，按照特定配方和经熔炼、轧制、焊接等工艺生产的湿法冶金电解锌用阳极板。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2021 金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 469 铅锭

GB/T 728 锡锭

GB/T 4103.1 铅及铅合金化学分析方法            锡量的测定

GB/T 4103.2 铅及铅合金化学分析方法	            锑量的测定

GB/T 4103.3 铅及铅合金化学分析方法            铜量的测定

GB/T 4103.4 铅及铅合金化学分析方法            铁量的测定

GB/T 4103.5 铅及铅合金化学分析方法            铋量的测定

GB/T 4103.6 铅及铅合金化学分析方法            砷量的测定

GB/T 4103.9 铅及铅合金化学分析方法            钙量的测定

GB/T 4103.10 铅及铅合金化学分析方法           银量的测定

GB/T 4103.11 铅及铅合金化学分析方法           锌量的测定

GB/T 4103.16 铅及铅合金化学分析方法.第16部分:铜、银、铋、砷、锑、锡、锌量的测定.光电直读发射光谱法

GB/T 4135 银锭

GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒

GB/T 5121.28铜及铜合金化学分析方法　第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质普法

GB/T 5231加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 12689.11 锌及锌合金化学分析方法  镧、铈含量的测定 三溴偶氮胂分光光度法

GB/T 32791 铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 37568 铜及铜合金镀锡带材

3  术语与定义

3.1湿法冶金电解锌用阳极板  Anode plate for zinc electrolysis in hydrometallurgy

以铅为基础原料，添加银、钙、锶及稀土等元素，按照特定配方和经熔炼、轧制、焊接等工艺生产的适用于湿法冶金电解锌的铅合金阳极板。

3.2 导电横梁   electric conduction bar

将T2紫铜棒材经表面处理后，在模具中经浇铸工艺处理在其表面包覆铅合金层而成。

4  分类与标记

4.1 原料质量要求

4.1.1 铅原料：应符合GB/T469铅锭中Pb99.994牌号规定要求。

4.1.2 银原料：应符合GB/T 4135银锭中牌号为IC-Ag99.99的规定要求。

4.1.3 锡原料：应符合GB/T 728锡锭中牌号为Sn99.90AA级的规定要求。

4.1.4 铜原料：应符合GB/T 5231中牌号为T2的规定要求。

4.2 产品分类

4.2.1 产品按照电化学性能需要而进行合金适配，分为二元合金阳极板及多元合金阳极板；

4.2.2 产品按导电链接方式，分为搭接式阳极板及夹接式（插接式）阳极板；

4.2.3 产品按照板面大小，分为大于等于2.6m²的为大型阳极板，小于2.6m²为小型阳极板。

4.3 产品外形

- 夹接式（插接式）阳极板                      b）搭接式阳极板

标引序号说明：

- 导电头

- 导电横梁

- 焊接口

- 板面

- 护套卡口

图1  湿法冶电解锌用阳极板产品示意图

4.4 产品牌号与规格

产品牌号与规格应符合表1规定。

表1 牌号和规格

| 牌号 | 规格/mm | 制造方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| PbAg | 6~10 | 450~1200 | ≥700 | 轧制 |
| PbAgRe | 6~10 | 450~1200 | ≥700 |  |
| PbAgCa | 4~20 | 450~1200 | ≥550 |  |
| PbAgCaSr | 4~20 | 450~1200 | ≥700 |  |
| PbAgCaSrRe | 4~20 | 450~1200 | ≥700 |  |
| Pbsb | 6~20 | 600-1200 | ≥1000 |  |
| 注：其他规格尺寸可根据客户需求按照供需合同生产。 |

4.5 标记示例

产品标记按产品用途范围、名称、牌号、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1

用PbAg制成的、厚度8.0mm、宽度950mm、长度1450mm普通精度的电解锌用阳极板，标记为：

电解锌用阳极板YS/T995- PbAg 8.0×950×1450

示例2

用PbAg制成的、厚度8.0mm、宽度950mm、长度1450mm较高精度的电解锌用阳极板，标记为：

电解锌用阳极板YS/T995- PbAg 较高 8.0×950×1450

5 技术要求

5.1 化学成分

5.1.1阳极板的化学成分应符合表2的规定。

表2 阳极板板面化学成分

| 牌号 | 主成分（%） | 其他元素含量（质量分数）不大于（%） |
| --- | --- | --- |
|  | Pb | Ag | Ca | Sr | Re（稀土） | Cu | Sb | As | Bi | Fe | Zn | Sn |
| PbAg | 余量 | 0.5~ 2.0 | - | - | - | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| PbAgRe |  | 0.3~ 1.5 | - | - | 0.005~ 0.05 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| PbAgCa |  | 0.1~ 0.5 | 0.04~0.2 | - | - | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| PbAgCaSr |  | 0.1~ 0.5 | 0.04~0.2 | 0.004~0.2 | - | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| PbAgCaSrRe |  | 0.1~ 0.5 | 0.04~0.2 | 0.004~0.2 | 0.005~ 0.05 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| PbSb |  | - | - | - | - | 0.002 | 3~8 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 |
| 注：铅的含量为100%减去表中各元素含量的总和。 |

5.1.2阳极板的银含量允许偏差应符合表3的规定

表 3  阳极板板面银含量的允许偏差（%）

| 牌号 | 含银量 | 偏差± |
| --- | --- | --- |
| PbAg | 0.5~2.0 | 0.02 |
| PbAgRe | 0.3~1.5 | 0.02 |
| PbAgCa | 0.1~0.5 | 0.015 |
| PbAgCaSr | 0.1~0.5 | 0.015 |
| PbAgCaSrRe | 0.1~0.5 | 0.015 |

5.1.3导电横梁的化学成分应符合表4的规定。

表4  导电横梁的化学成分

| 阳极板部件 | 材质 | 化学成分 |
| --- | --- | --- |
| 导电横梁 | 导电内芯 | T2紫铜 | GB/T 5231 |
|  | 外层包覆物 | 铅及铅合金 | 应符合表2规定 |

5.2 外形尺寸及允许偏差

5.2.1 厚度允许偏差应符合表5规定。

表5 阳极板板面厚度允许偏差

单位mm

| 厚度 | 厚度允许偏差（±） |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 较高级 |
| ≤8.0 | 0.20 | 0.15 |
| ＞8.0~10.0 | 0.30 | 0.20 |
| ＞10.0~15.0 | 0.35 | 0.25 |
| ≥15.0 | 0.40 | 0.30 |

5.2.2 阳极板板面的宽度、长度、对角线尺寸允许偏差应符合表6规定。

表6 阳极板板面允许偏差

单位mm

| 厚度 | 尺寸允许偏差（±） |
| --- | --- |
|  | 宽度 | 长度 | 对角线 |
| ≤8.0 | 2 | 3 | 5 |
| ＞8.0~10.0 | 2 | 3 | 5 |
| ＞10.0~15.0 | 3 | 5 | 10 |
| ≥15.0 | 3 | 5 | 10 |

5.2.3 导电横梁尺寸允许偏差应符合表7规定。

表7导电横梁尺寸允许偏差

单位 mm

| 其他部件 | 长度允许偏差 | 宽度允许偏差 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导电横梁 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.2 |

5.3 室温力学性能

5.3.1阳极板面的力学性能应符合表8规定。

表8 阳极板面的力学性能

| 牌号 | 抗拉强度σb，MPa | 伸长率δ，%， | 布氏硬度，HB, |
| --- | --- | --- | --- |
| PbAg | ≥24 | ≤30 | ≥6.5 |
| PbAgRe | ≥18 | ≤35 | ≥6.1 |
| PbAgCa | ≥25 | ≤27 | ≥7.5 |
| PbAgCaSr | ≥30 | ≤22 | ≥8.1 |
| PbAgCaSrRe | ≥30 | ≤22 | ≥8.1 |

5.3.2 导电横梁的力学性能应符合表9规定。

表 9导电横梁的力学性能

| 要求对象 | 牌号 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm / MPa | 伸长率A / % | 布氏硬度HB |
| 导电横梁 | T2 | ≥230 | ≥160 | ≥200 |

5.4 导电性能

导电横梁的导电性能应符合表10规定。

表10 横梁铜棒导电性能

| 牌号 | 20℃的导电率(%IACS) | 20℃电导率(MS/m) | 电阻系数(Ω·mm2/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | ≥96 | ≥55.68 | ≤0.017959 |

5.5 焊接质量

阳极板面与导电横梁的焊缝应密实饱满、表面平整光滑、平缓过渡，不允许有裂纹、表面密集气孔、夹杂、未填满弧坑、未熔合、未焊透、组织过烧等缺陷

5.6 外观质量

5.6.1 阳极板表面外观应光滑、平整、清洁，不应有毛刺、分层、压坑、裂缝、油污、杂质等缺陷。

5.6.2 阳极板距板材边沿20mm范围内允许有轻微的、不影响使用的划痕。

5.6.3 阳极板的几何尺寸，应符合本文件要求的规定。

5.6.4 导电横梁应光滑、平整、无飞边毛刺，无气孔和夹杂物、无裂纹或断裂。

6 试验方法

6.1 化学成分

6.1.1 产品中Ag、Ca、Cu、Fe、Bi、Sn、Zn、Sb、As量按照GB/T 4103.1 、GB/T 4103.2 、GB/T 4103.3 、GB/T 4103.4 、GB/T 4103.5 、GB/T 4103.6 、GB/T 4103.9 、GB/T 4103.10 、GB/T 4103.11 以及GB/T 4103.16 铅及铅合金化学分析方法.第16部分光电直读发射光谱法的规定进行；

6.1.2 产品中稀土总量按照GB/T 12689.11规定进行。

6.1.3 产品中锶含量按附录A的规定进行。

6.1.4  导电横梁中的铜含量的测定按GB/T 5231的规定执行。

6.1.5产品留样采用等离子耦合光谱进行数据对比。

6.2 尺寸偏差

阳极板的长、宽、高（厚）的测量和导电横梁的测量均使用钢卷尺及游标卡尺进行检测，其中，厚度检测在阳极板距端部不小于100mm处和距边部不小于20mm处进行测量。

6.3 力学性能

6.3.1 阳极板的硬度实验按GB/T 231.1的规定进行。

6.3.2 阳极板的抗拉伸试验按GB/T 228.1的规定进行，其拉伸试样按GB/T 228.1-2021中6试样的规定进行。

6.3.3 导电铜梁的硬度试验按GB/T 231.1的规定进行。

6.3.4 导电横梁的拉伸试验按GB/T 4423的规定进行

6.4导电性能

6.4.1 导电横梁导电率(%IACS) 按照GB/T 37568 的规定进行；

6.4.2 导电横梁电阻系数(Ω·mm2/m)按照GB/T 32791 的规定进行。

6.5 焊接质量

阳极板板面与导电横梁的焊接质量用目视法检验。

6.6 外观质量

阳极板外观质量用目视法检验。

7 检验规则

7.1检查和验收

7.1.1 阳极板应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到产品按本文件的规定进行复检，如复检结果与本文件的规定不符时，应向供方提出，出供需双方协商解决。属于表面质量、尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方确认的仲裁机构进行仲裁解决。

7.2 组批

以相同规格和牌号类型的产品为一批。每批重量应不大于5000kg（如为同一熔次，可不限定组批量）。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外形尺寸、外观质量的检验，如需方要求并在合同中注明时可做阳极板力学性能和导电横梁导电性能等的检验。

7.4 取样

7.4.1产品的取样应符合表10的规定。

表10 阳极板的取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 阳极板 板面 | 供方在熔铸过程中，每炉熔液分上、中、下位置各取一个试样；需方在每批组中任取一个试样 | 5.1 | 6.1 |
|  | 导电横梁 | 每批（≤1000根）取一个试样 |  |  |
| 尺寸偏差 | 逐张检查（厚度测量在距离边部≥20mm处测量） | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批（≤1000张）任取两张，每张取一个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 导电性能 | 每批（≤1000根）取一个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 焊接质量 | 逐张 | 5.5 | 6.5 |
| 外观质量 | 阳极板板面 | 逐片 | 5.6 | 6.6 |
|  | 导电横梁 | 逐根 |  |  |

7.4.2 化学成分仲裁取样和制样

7.4.2.1 取样数量：随机抽取每批（≤300片）阳极板数量的1%作为试样板，试样板总数应为3的倍数，以便于分组，不足3片时，应从阳极板中补足，但不得舍弃。

7.4.2.2 取样方法：将抽取的试样板用钻孔法采取试样，不得使用任何润滑剂，其速度不得使试料氧化。其中每片板的取样位置与钻孔数量规定如下：将阳极板面进行等间距（≥100mm）的横竖均分，取交叉点为钻孔点，仲裁取样示意图如图2。

7.4.2.3 试样制备：将取得的试样制成不大于4mm屑状，用磁铁除净加工时带人的铁屑，仔细混匀后以四分法分为四等分，每份试样不少于150g，一份试样用于仲裁分析，一份作为验收分析样，供需双方各存一份。

图2 取样示意图

7.5检验结果的判定

7.5.1 化学成分仲裁分析结果与本文件规定不符时，则判该批（或该炉）阳极板材不合格。

7.5.2 当外形尺寸、外观质量、焊接质量检验结果中有试样不符合本文件的技术要求时，则判该张阳极板不合格。

7.5.3 当力学性能检验结果中有试样不不符合本文件的技术要求时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

7.5.4 导电横梁的导电性能试验结果有试样不符合本文件的技术要求时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复结果仍有试样不合格，则判该批阳极板不合格。或由供方逐片检验，按合格数量交货

8 标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

阳极板产品的标志、包装、运输、贮存和随行文件应符合GB/T 8888的规定。

8.2 随行文件

8.2.1质量证明书

每个交货批应有产品质量保证书，应包括下列主要内容：

a)产品名称、商标及标记;
b）执行的产品标准标号；
c）批号、牌号、规格型号
d）件数、重量（净重）和数量（吨/片）；

e）生产日期、检验日期、出厂日期，质量检验印章；

f) 制造商名称、地址及质量售后联系电话；

g)用户名称及地址

8.2.2产品合格证

每批次或每个包装的产品应有产品合格证，应包括下列主要内容：

a）执行产品标准号；

b）检验结果及检验结论；
    c）检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章（可用检验员代号表示）。

9  订货单内容

订货单内容应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号、尺寸规格；

c）化学成分、合金含量等要求；

d）重量和片数；

e）力学性能试验（按合同要求提供）；

f）导电性能（按合同要求提供）；

g）本文件编号；

h）生产日期；

i）其他。

附 录 A

（规范性）

湿法冶金电解锌用阳极板化学分析方法

锶量的测定 火焰原子吸收光谱法

A.1范围

本附录规定了电解锌用铅银合金阳极板中锶含量的测定方法。

本附录适用于电解锌用铅银合金阳极板中锶含量的测定。测定范围：0.0018～0.10%。

A.2方法原理

试料以溶样酸溶解。以镧盐作释放剂，有效克服铁、铝等离子干扰。使用空气-乙炔火焰原子吸收光谱仪在波长460.7nm处测量锶的吸光度。

A.3 试剂

本部分所用水均为二次蒸馏水或去离子水。

A.3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）,优级纯。

A.3.2  硝酸（1+1）。

A.3.3  硝酸（1+2）。

A.3.4  硝酸（1+99）。

A.3.5  溶样酸：称取30g酒石酸，溶于500mL硝酸（A.3.1）中，混匀。

A.3.6  镧溶液（50g/L）：称取5.87g三氧化镧，置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（A.3.1），加热溶解并稀释至100mL，混匀。

A.3.7  铅溶液：称取纯铅（99.99%）10.00g，置于250mL烧杯中，加30mL硝酸（A.3.3），低温溶解完全。取下，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g铅。

A.3.8  锶标准贮存溶液：准确称取2.415g纯硝酸锶，置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（A.3.2），低温溶解完全。取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锶。

A.3.9  锶标准溶液：移取10.00mL锶标准贮存溶液（3.3），置于100mL容量瓶中，以硝酸（A.3.4）稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含100μg。

A.4  仪器

A.4.1 火焰原子吸收光谱仪，附锶元素空心阴极灯，采用空气-乙炔火焰，波长460.7nm。

A.4.2  分析天平：可精确至0.1mg。

A.5  试样

将试样加工成最大边长不超过3mm的样屑。

A.6  分析步骤

A.6.1  试料

称取试样1.000g，精确至0.0001g。

A.6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  标准溶液的制备

分别移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00mL锶标准溶液（A.3.9）于一系列100mL容量瓶中，加入10.0mL铅溶液（A.3.7）、10mL镧溶液（3.2）。以水稀释至刻度，混匀。配制浓度为0μg/mL、1μg/mL、2μg/mL、3μg/mL、4μg/mL、5μg/mL锶标准工作溶液。

A.6.5  试样溶液的制备

将试料（6.1）置于250mL烧杯中，加入15mL溶样酸（A.3.5），盖上表皿，低温加热溶解完全，煮沸除去氮的氧化物，取下，冷却。以水洗涤表皿及杯壁，移入100mL容量瓶中， 加10mL镧溶液（3.2）。以水稀释至刻度，混匀。

A.6.6  测定

A.6.6.1  概述

仪器应配有由厂家推荐的锶元素空心阴极灯，波长设定在460.7nm处，用空气-乙炔火焰进行测定。当设备具有计算机系统控制功能时，工作曲线的建立、校标（漂移校正、标准化、重新校准）和锶含量的测定按照计算机软件操作说明书的要求进行。

A.6.6.2  工作曲线的绘制

按仪器的操作条件，在波长460.7nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定标准溶液的吸光度，减去标准系列中零浓度溶液的吸光度，以锶浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

A.6.6.3  试液的测定

按仪器的操作条件，在与标准溶液测定相同条件下测量样品溶液的吸光度，减去随同试料空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的锶质量浓度。

A.6.7  分析结果计算

按式（A.1）计算锶的百分含量：

………………………(A.1)

式中：——自工作曲线上查得的锶质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至两位有效数字。

A.7  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 锶含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ＜0.0018 | 0.0002 |
| ＞0.0018~0.010 | 0.0005 |
| ＞0.010~0.020 | 0.001 |
| ＞0.020~0.050 | 0.002 |
| ＞0.050~0.10 | 0.004 |

# Comments

- 仅列出【主要】技术变化，特别小的编辑性的无需列出；按照a) b）等排序

2、化学成分的允许偏差不建议列入，前面已经有范围规定了。

3、直 字后续一直未出现，请考虑统一

接受，同意使用导电横梁

4、厚度与长宽对角线是否一定有关系，请慎重考虑，避免有遗漏。而且对角线允许偏差明显变高，长宽有缩小，理论上不合理。

5、6.4.2这一句是要求不是检验方法，应放入第5章。

是的，6.5.2这一句应该是在技术要求部分

产品的银含量测定按照4103.10规定进行

6、标准中不要求留样，在检验仲裁那有说明，6.1.5此处删去。

7、前文并没有规定导电横梁的硬度呀？请核对一致。

7、前文并没有规定导电横梁的硬度呀？请核对一致。

### 现在的阳极板都是大规格，大重量发展趋势，对导电横梁的硬度要求是有必要的，是否加上GB/T 231.1第1部分:试验方法中的“表3中铜和铜合金的硬度指数”

8、导电性能的判定没有给出。

增加7.5.4

9、根据最新标准附录要求，方法附录不能附范围条款，请删除本节，后续序号顺延。

# Text boxes

ICS 77.150.60

CCS H62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

湿法冶金电解锌用阳极板

Anode plate for zinc electrolysis in hydrometallurgy

（预审稿）

YS/T XXXX—20XX

代替YS/T 995-2014

Q/320281AJX07—2006

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T