ICS 77.010

CCSH90

YS

**YS**

**中华人民共和国有色金属行业标准**

YS/T XXX-202X

 代替 YS/T 18-1991, YS/T 19-1991

铜阳极板定量圆盘浇铸机

Copper anode plate quantitative disc casting machine

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

**前 言**

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 18-1991《铜阳极板圆盘铸锭机技术条件》和YS/T 19-1991《铜阳极板自动定量浇注设备技术条件》，与YS/T 18-1991和YS/T 19-1991相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了范围中大小阳极板的重量适用范围，小阳极板由“150～180kg”改为“150kg～220kg”，大阳极板由“350～420kg”改为“350kg～500kg”（见第1章，见YS/T 19-1991版1）；

b）更改了引用标准（见2，见YS/T 18-1991和YS/T 19-1991版2）；

c）更改了3型式、基本参数（见4， YS/T 19-1991版3）；

d）更改了4（和圆盘3）技术要求（见定量浇铸4圆盘3，见YS/T 18-1991版3和YS/T 19-1991版4）；

e）更改了功能要求中浇铸机的工作环境温度，由“-5～+50℃”修改为“-30℃～+50℃”（见4.4.2，见YS/T 19-1991版3.2）；

f）更改了4技术要求中4.2中间包、浇铸包、耐火材料及附图（见YS/T 19-1991版4.2）；

g）更改了3技术要求中3.5.4及圆盘附图（见YS/T 18-1991版3.5.4）；

h）增加了浇铸机安装时主要设备部件允许的偏差值（见4.1.9）；

i）更改了圆盘转动一个模位的时间，由“10s”改为“10s～15s”（见4.3.1，见YS/T 18-1991版版3.3.1）；

j）更改了圆盘定位偏差的技术要求，增加“前后偏差±10mm”的内容（见4.3.4，见YS/T 18-1991版版3.3.4）。

k）增加了喷淋冷却、铸模喷涂、提取废阳极板提取机、阳极板取板机等辅助设施的要求（见4.3.6~4.3.15）；

l）增加了附录A：铜阳极板定量圆盘浇铸机配置及组成。

M）增加了附录B：设备生产能力检测方法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：江西瑞林装备有限公司、中国瑞林技术有限股份公司、江西铜业股份有限公司。

本文件主要起草人：魏振、刘文彬、邓曌昌、贺磊、邵晓光、李昱明、李刚、黄剑飞

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1991首次发布为YS/T 18-1991和YS/T 19-1991；

——本次为第一次修订。

铜阳极板定量圆盘浇铸机

1. **范围**

本文件规定了铜阳极板定量圆盘浇铸机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于150kg～220kg（以下称“小阳极板”）、350kg～500kg（以下称“大阳极板”）铜阳极板定量圆盘浇铸机（以下简称“浇铸机”）。浇铸机用于铜阳极板的浇铸或其它有色金属类似阳极板的浇铸，包括定量浇铸、铸锭、喷淋冷却、铸模喷涂、废板提取及阳极板提取链运机、电气自动控制系统等部分。

1. **规范性引用文件**

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 1-2010工业企业设计卫生标准

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 1720-2020漆膜划圈试验

GB/T 1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

GB/T 3766-2015 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 7935-2005 液压元件通用技术条件

GB/T 8196-2018 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 13306-2016 标牌

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB 50231-2017机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB/T 50387-2017 冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范

YB/T 036.1 冶金设备制造通用技术条件产品检验

YB/T 036.11 冶金设备制造通用技术条件焊接件

YB/T 036.18 冶金设备制造通用技术条件装配

YB/T 036.19 冶金设备制造通用技术条件涂装

YS/T 5419-2013有色金属工业安装工程质量检验评定统一标准

1. **术语和定义**

本文件没有需要界定的术语和定义。

1. **技术要求**

**4.1 一般技术要求**

4.1.1浇铸机由定量浇铸装置、圆盘本体和阳极板（模）喷淋冷却装置、废阳极板提取装置、阳极板提取装置、喷涂装置等辅助设备组成（详见附录A）。

4.1.2浇铸机应符合本文件要求，并按照规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

4.1.3所有零、部件必须检验合格后方能装配。所有外购件、外协件必须有制造厂的合格证书并符合现行有关标准的规定。

4.1.4浇铸机焊接件的制造、检验与验收应符合YB/T036.11规定。浇铸机的装配应符合图样要求及YB/T036.18规定。

4.1.5浇铸机的涂装应符合YB/T036.19规定。机组外观表面应平滑、无滴瘤、无粗粒、无起皱、无脱皮、无漏凃、无流挂、无污垢等现象，色漆应无明显色差。

4.1.6液压传动系统及其元件符合GB/T 3766的规定，液压元件应符合GB/T 7935的规定。

4.1.7浇铸机的安全防护护栏应符合GB/T 8196规定。

4.1.8浇铸机电气系统应符合 GB/T 5226.1的规定。设备上各种标牌应符合GB/T13306的规定。

4.1.9浇铸机制造、安装完毕后应进行重点部位的质量控制，如基础复测、圆盘中心线的找正、两圆盘中心线纵向重合度的调整等，并用校验合格的精密水准仪等仪器按照表1的要求精度调整。

**表1 主要设备部件安装允许偏差表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项次 | 项目 | 允许偏差mm |
|  | 称重、浇铸机械框架水平度 | 2/1000 |
|  | 圆盘中心齿轮齿侧间隙（圆盘中心驱动） | 0.5±0.2 |
|  | 圆盘传动齿轮齿侧间隙（周边驱动） | 2±0.2 |
|  | 排气罩支撑柱垂直度 | 2/1000 |
|  | 排气罩下支撑框架中心线与圆盘半径线不重合度 | ±1/500 |
|  | 铸模安全防护梁顶面和圆盘框架间隙（中心驱动） | 7～12 |
|  | 阳极提取运送装置水平度 | 2/1000 |
|  | 阳极提取运送中心线与圆盘横向中心线位置偏差 | ±2 |
|  | 废阳极提取装置基础板位置偏差、中心线偏差 | ±2 |
|  | 轨道平面度（周边驱动） | 0.25 |
|  | 轨道与托辊间的间隙（周边驱动） | 0.1 |
|  | 轨道与托辊间接触长度（周边驱动） | ≥80% |
|  | 轨道与托辊同时接触数量（周边驱动） | ≥80% |

4.1.10浇铸机的安装工程质量检验应符合GB50231、GB50236、GB50387、YB/T 5419规定。

4.1.11 辅助设备安装后，均应满足图纸要求。并保证辅助设备的正常运行。

4.1.12浇铸机可连续、自动完成对阳极铜液自动称量、阳极板浇铸、喷淋冷却、废板提取、铸模温度检测、阳极板提取、铸模喷涂等作业功能。

4.1.13浇铸机生产能力：36t/h～58t/h（小阳极板），90t/h～110t/h （大阳极板）。

4.1.14浇铸机正常自动浇铸时期产出的阳极板重量误差≤±1%为合格，合格率≥98%。

4.1.15浇铸机正常自动浇铸时期产出的阳极板物理规格（允许修整）浇铸合格率≥98%。

**4.2 定量浇铸装置的技术要求**

4.2.1 中间包的有效容量应该大于阳极板重量的4.5倍。

4.2.2浇铸包的有效容量应该大于阳极板重量的1.5倍。

4.2.3称量机构与浇铸包之间应设有隔热板。

4.2.4中间包、浇铸包的外壳材料采用耐热性能不低于GB9437中的RTCr2铸铁或符合GB713，厚度不小于15mm的锅炉钢板制造。

4.2.5中间包、浇铸包的外壳钢板焊接时的制造、检验与验收应符合YB/T036.11规定。

4.2.6中间包、浇铸包的内衬耐火材料：粘土质耐火材料应符合YB396粘土质耐火泥的要求，镁质耐火材料应符合GB2274的要求。

4.2.7中间包、浇铸包耐火材料的砌筑应符合GBJ211的要求。

4.2.8中间包的倾转角度在28°～35°之间可调。

4.2.9称量机构采用的传感器耐受工作环境温度的能力应不低于70℃，过载能力不小于150%。

4.2.10称量机构在浇铸工作时，其称量显示误差应小于±1kg。

4.2.11浇铸包浇铸一块阳极板的时间10s～15s。

4.2.12称量机构应设置防垂直冲击力和水平冲击力的装置。

4.2.13定量浇铸装置的浇铸重量可以根据用户对阳极板的重量要求自行设定。

4.2.14定量浇铸装置应设有浇铸包复位信号与圆盘转动连锁，防止浇铸包没有复位时圆盘转动损坏浇铸机及称量机构。

4.2.15定量浇铸装置结构形式机驱动方式见附录A.2。

**4.3圆盘浇铸机的技术要求**

4.3.1圆盘转动一个模位的时间10s～15s。

4.3.2圆盘外缘的平均线速度不大于0.2m/s。

4.3.3圆盘运行应平稳，停止和起动时无明显冲击现象。

4.3.4圆盘停位应准确，前后偏差±10mm。

4.3.5圆盘停位后模面的高度误差±2mm。

4.3.6喷淋冷却区域上方应设通风罩。

4.3.7喷淋管道各分支具有自动开闭功能。

4.3.8铸模喷涂区域上方应设通风罩。

4.3.9喷涂液均匀覆盖于铸模的模腔。

4.3.10提取废阳极板的周期时间不大于26s。

4.3.11预顶起、锁模的周期时间不大于6.5s。

4.3.12预顶起出力不小于80kN。

4.3.13阳极板提取周期时间不大于26s。

4.3.14顶起周期时间不大于13s。

4.3.15顶起出力不小于10kN。

4.3.16浇铸模模锭比要求：

 a.铸模材质为铜模时，模锭的质量比不小于7:1；

 b.铸模材质为铸铁模时，模锭的质量比不小于4:1

 4.3.17铸模在圆盘上安装后必须找平，并使各铸模在圆盘上均布，在径向上的位置一致。

4.3.18电气自动控制系统必须设有连锁控制，圆盘应同时具备下列条件才允许起动：

a.浇铸包已复位（浇铸包口抬起）；

b.预顶起已复位（顶杆处于落下位置）；

c.提取机工位的阳极板已离开铸模。

4.3.19圆盘上应设有阳极板未取出时的禁浇连锁、禁止浇铸包此时向浇铸模中浇铸铜液。

4.3.20阳极板未取出时超高度圆盘禁转连锁，防止圆盘转动碰撞浇铸包把浇铸包和称量机构碰坏。

4.3.21联动操作应具备自动及手动两种方式。

4.3.22圆盘浇铸机的结构组成参见附录A.3。

**4.4环境、供电、供水要求**

4.4.1适用环境：室内配置。

4.4.2浇铸机的电气系统、传动装置及液压站的工作环境温度为-30℃～+50℃。

4.4.2供电要求：电源，三相交流 380V，50Hz。

4.4.3供水要求：

a.传动装置及液压站等冷却用水为软化水；

b.阳极模的喷涂用水为生活用水；

c.阳极板喷淋冷却和取板机冷却水槽用水为循环水。

**5 试验方法**

5.1出厂试验

5.1.1中间包、浇铸包倾转角度试验，检查倾转角度是否到位，检测元件是否工作正常、运行过程是否灵活。

5.1.2称量机构准确性测试采用四等标准砝码，按25kg间隔从空载加载至满负荷（阳极板的重量），并按25kg间隔卸载至零，重复三次。每次读数和实际载荷偏差不得超过±1kg。

5.1.3称量机构加载重量至版负荷状态，以25kg重量距离称架上方300mm自由下落，重复三次，读数误差在±0.5kg以内，以测定其耐冲击性能。

5.1.4用自控设备的调试信号模拟倒铜、浇铸、自控程序、浇铸包、中间包动作应正确无误。

5.1.5设备冷态模拟试验：用四等标准砝码若干，模拟倒铜、浇铸、协调自控设备完成浇铸程序、逻辑动作应正确无误，计量准确，并重复上述过程三次。

5.1.6圆盘浇铸机安装完毕后，应手动推动圆盘本体转动，应能灵活转动，没有不正常的噪声和振动现象。

5.1.7所有的传动装置都需要在与设备连接之前做空负荷运转，确定没有异常后才能与设备相连。

5.1.8在制造厂应将主要设备（定量浇铸装置、圆盘、废板提取机、阳极板提取机等）组装进行冷态空负荷试车，测定下列检测参数符合要求：

 a. 中间包浇铸时间

 b. 浇铸包浇铸时间

 c. 转动一个模位的时间；

 d. 圆盘外缘的平均线速度；

 e. 每个模位到位的准确性；

 f. 每个模面高度误差值；

 g. 各限位开关、检测元件、安全防护、联锁装置信号和动作均应准确可靠；

 h. 液压系统及元器件都工作正常；

 i. 制动装置制动可靠，准确到位。

5.1.9在用户现场安装调试好傻逼后，重复进行上述冷负荷试验。

5.2热负荷试验

5.2.1在冷负荷试验通过后，进行设备竣工验收。

5.2.2设备竣工验收后，用户组织热负荷试生产（通常实在半个月左右）、供应商负责指导用户操作使用设备。

5.2.2在用户熟练掌握设备操作后、在用户生产正常的情况下，进行设备的性能考核（见附录B）。

**6检验规则**

6.1检验要求

6.1.1外观用目视法检验，必要时用5倍以上放大镜检查。

6.1.2机组设备及零部件的检验应符合YB/T 036.1规定。

6.1.3机组装配的检验应符合图样要求及YB/T036.18规定

6.1.4机组焊接件的检验应符合YB/T036.11规定

6.1.5涂层厚度的检验，用专用磁性覆层测厚仪检测；涂层的附着力检验，按GB1720-89、GB1763-89、GB/T 1771-2007规定的方法（划痕及划圈法）进行检验。

6.1.6防护装置的检验应符合GB/T 8196规定

6.1.7电气设备的检验应符合 GB 5226.1规定

6.1.8安装质量的检验按表1项目并用相应的器具计量。

6.1.9设备性能检测参见附录B。

6.2检查和验收

6.2.1产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.2.2用户可参与设备制造过程的检验、检查。并在设备出厂前对设备进行检查验收，但并不解除供应商的相关责任。

6.3 检验项目

6.3.1出厂检验

每台产品必须经生产厂家质检部门检验合格，产品合格证并加盖产品检验专用章后方能出厂。出厂检验项目为：

a.浇铸机整体外观应干净、整洁，焊缝均匀，涂装均匀、美观，液压及电气管路保持横平竖直，间距均匀；

b.在试车状态下所有液压管道不得有异常震动，管道、接头等无渗漏；

C.各运动部件做连续不低于1小时的连续运转试验，确保各运动部件无异响、卡阻，动作正常；

d.对所有液压元件进行动作测试，确保其动作准确、速度与设计速度匹配；

e.检测开关、装置应检测可靠，发讯稳定；

f.用模拟物料进行自动试车，设备各装置按照最大生产速度设置速度，确保浇铸机各运动部件运行平稳、可靠；

g.用模拟物料进行自动试车，测出1块或5块物料的生产时间，并推算出浇铸机的生产能力；推算出的生产能力应不小于合同的要求。

h.按照图纸检验设备关键尺寸，包括与设备安装、运行等相关尺寸；

i.定量称准确度采用四等标准砝码，按25kg间隔从空载加载至满载并卸载至零，重复三次，每次加载或卸载的读数误差在±0.5kg以内。

j.定量称加载重物至半负荷状态，以约25kg重物距离称架上方300mm自由下落，重复3次，读数误差在±0.5kg以内，以测定其耐冲击性能。

6.3.2型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目。当有下列情况之一时亦应进行：

a.新产品试制定型、鉴定时；

b.正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品的使用性能时；

c. 停产3年后恢复生产时或累积生产台数大于50台时；

d. 国家质量监督机构提出型式检验要求时；

f. 出厂检验项目与上次型式检验有重大差异时。

6.4仲裁

需方应对收到的浇铸机产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或合同）的规定不符合时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需方协商解决。协商解决不了时提交相关部门仲裁。

**7标志、包装、运输、贮存**

7.1标志

每台产品均应在明显位置上固定产品铭牌。铭牌形式和尺寸应符合GB/T 13306的规定，铭牌内容包括：

a. 产品名称:

b. 型号规格:[圆盘直径-每小时的浇铸能力]

c. 制造厂名：

d. 产品日期、编号。

7.2包装

7.2.1浇铸机及其附件、备件和随机工具包装应符合GB/T 13384规定。标签必须清晰整洁，产品各分部件的包装应标明内各部件名称、数量等，在装卸、运输和储存过程中包装箱不能有破损现象。

7.2.2浇铸机及其附件、备件包装前，其表面应擦净，外露加工表面应涂防锈脂。

7.2.3浇铸机大型结构件允许不包装，但安装在结构件上的电动机、检测元件等电器元件必须用防水材料包裹严实，确保在运输途中及装卸过程中不会受潮或损坏。

7.2.4电器控制柜、动力柜、操作台、操作箱、接线箱及液压站等精密装置必须采用木箱包装，在木箱内先用塑料袋进行包装，保证包装内的物品不会在运输途中及装卸过程中受潮，包装箱内必须用填料填固，不能有松动现象。

7.2.5随机技术文件及图样（包括产品使用维护说明书、主要配套件说明书、液压原理图、电气原理图、产品质量合格证、产品安全标志复印件、装箱单等）须用防潮袋装好，放入随机备件箱。

产品使用维护说明书至少包括如下内容：产品名称、主要用途和适用范围；适用的工作条件和环境条件；主要技术参数；结构特点与工作原理；安装、调整（调试）方法；使用与操作方法；保养与维护指南；常见故障与排除方法；运输与储存；易损件、附件、专用工具明细；操作者的培训要求；制造商的联系方式。

7.2.6 采用包装箱包装时，包装箱外壁应有明显的储运图示和标记，图示标记按GB4879的规定，文字标记应标明以下内容：

1. 收货单位和地址；
2. 产品名称、规格；
3. 箱体尺寸（长×高×宽）；
4. 毛重；
5. 制造厂名；
6. 产品出厂日期和编号。

7.3运输

7.3.1当采用铁路、公路、水上运输时应符合有关的运输规定；

7.3.2 运输中保持干燥、清洁，不得与有毒、有害有腐蚀性物品及其它危险品混装、混运，避免日晒和雨淋，应保证产品及所有备件、附件不受损坏。

7.3.3 装卸时不得野蛮操作造成被装卸设备的损坏。

7.4贮存

7.4.1产品存储地点应保持清洁、通风干燥、阴凉，严防日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有爆炸物、有腐蚀性的物品堆放在一起。

7.4.2 推荐采用室内仓库贮存。产品箱件上贴附清晰、明显的产品标记和箱件编号，长期贮存的环境温度为5～35℃，相对湿度不超过80%，贮存期超过六个月应进行检查并重新涂油防锈。

YS/T XXX-202X

**附录A**

**(规范性)**

**铜阳极板定量圆盘浇铸机配置及组成**

**A.1铜阳极板定量圆盘浇铸机配置及组成**

A.1.1铜阳极板定量圆盘浇铸机配置主要有以下三种配置形式：

---单包浇铸配单个圆盘，简称单包单圆盘浇铸机（圆盘通常采用16、18、20模数）；

---双包浇铸配二个圆盘，简称双包双圆盘浇铸机（圆盘通常采用16、18模数）；

---双包浇铸配单个圆盘；简称双包单圆盘浇铸机（圆盘通常采用26、28、30模数）。

A.1.2铜阳极板定量圆盘浇铸机组成

铜阳极板定量圆盘浇铸机由定量浇铸装置、圆盘本体和阳极板（模）喷淋冷却装置、废阳极板提取装置、阳极板提取装置、喷涂装置等辅助设备组成。

A.1.3浇铸机规格确定

A.1.3.1浇铸机规格是根据用户现场的配置条件及使用的阳极板尺寸确定圆盘浇铸机规格尺寸。

A.1.3.2用户根据自己的要求选配各种功能及结构形式的辅助设备，选配浇铸机的电气装配水平。

**A.2定量浇铸装置的组成**

A.2.1定量浇铸装置由中间包、浇铸包、称量机构等组成。

A.2.2定量浇铸装置作业流程：

 熔化的铜水从阳极炉流出，通过固定溜槽，流到阳极浇铸和称重机的中间包内。中间包将铜水倒入一个浇铸包中，浇铸包下有一个称重装置。当浇铸包中装满铜水时（例如达到了设定重量时），中间包就会将铜水倒向另一个浇铸包。当浇铸圆盘转到一个模子的浇铸位置时，浇铸包就会向模子中倾倒铜水。控制系统准确地控制浇铸包的倾倒，以便使倒出的铜水的量和设定的阳极板的重量一样。倾倒结束后，中间包再向浇铸包倒铜水，圆盘再将模子转到浇铸位置。

A.2.2中间包结构形式：

---按照制造方式分有焊接式和铸造式二种；

---按照浇铸口形式分有单个浇铸口的中间包、同侧二个浇铸口的中间包和左右两侧各一个浇铸口的中间包三种结构

---按照驱动方式分有液压缸驱动和伺服马达驱动二种。

A.2.3浇铸包结构形式

---按照制造方式分有焊接式和铸造式二种；

---按照结构形式主要有前部窄后部宽的浇铸包（也大肚式浇铸包、宽型浇铸包）和前后一样宽的浇铸包（也窄型浇铸包）二种

---按照驱动方式分有液压缸顶起的倾转式浇铸和马达驱动的移动式浇铸二种。

A.2.4称量机构主要有单个传感器的机械电子秤和四个传感器的机械电子秤二种。

A.2.5定量浇铸装置配置形式

---单个浇铸口的中间包+浇铸包+称量机构组成最简单的定量浇铸装置，用于单包单圆盘浇铸机；

---一个左右两侧各一个浇铸口的中间包+二个浇铸包+二套称量机构组成双定量浇铸装置，用于双包双圆盘浇铸机、也可以用于双包单圆盘浇铸机；

---一个同侧二个浇铸口的中间包+二个浇铸包+二套称量机构组成双定量浇铸装置，用于双包单圆盘浇铸机。

**A.3圆盘浇铸机的组成**

A.3.1圆盘浇铸机由圆盘本体、喷淋冷却装置、阳极板废板提取装置、阳极板提取装置、铸模温度检测装置、阳极模顶针捶打装置、阳极模喷涂装置、喷涂装置排气罩、液压管道、压缩风管道、干油润滑装置、供电系统、控制系统等组成。

A.3.2圆盘浇铸机作业流程：

装了铜水的模子通过冷却系统。模子通过水的喷淋从底部被冷却，阳极板通过水的喷淋从顶部表面开始冷却。

冷却过后，阳极板到达检验工位，通过向上顶起阳极板吊耳端部将阳极板从模子上松开。在预顶时，液压锁紧装置锁住模子的位置，以避免对圆盘构件产生应力。在阳极板转到收集和运送位置前，废阳极板提取装置可将不合格的阳极板提走。

预顶起后，阳极板转到提起位置。在这里阳极板耳端被再次顶起，提取机夹住阳极板，提起阳极板放入水槽中。每个槽中有一个链式输送机，将堆垛好的阳极板送到水槽末端，然后通过叉车或行车运走。阳极堆垛的数量可从控制系统设定（最多20块）。

提取了阳极板之后，空模子转到模喷涂系统的位置上被喷涂上硫酸钡或其他类似的喷涂材料。

铸模温度检测装置将检测到的模温传送到电脑，来调节喷淋冷却的水量。

紧急系统和安全装置

---阳极浇铸机的控制系统包括各种不同的紧急连锁和安全装置，以防止设备的损坏。

---万一停电，浇铸装置会停止倒铜。

---如模子中有粘结住的阳极板，则会自动停止倾倒铜水。

---如模子或阳极板太高而不能转到浇铸位置，则圆盘会自动停住。

---如浇铸中断，模子冷却喷淋也会停止。

---浇铸装置、圆盘、提升机、顶杆等电气连锁避免机械冲突。

A.3.3圆盘本体主要结构形式及驱动方式

a.圆盘本体主要结构形式有：

---中心支撑中心驱动；

---中心支撑周边驱动；

---周边支撑周边驱动。

b.圆盘本体主要驱动方式有：

---中心内齿轮双伺服马达驱动；

---周边外齿轮伺服马达驱动；

---周边外齿轮液压马达传动；

---周边销齿液压马达传动。

A.3.4阳极板提取装置不同的类型

a.阳极板提取装置按照取板方式的不同有：

---阳极板耳部牵引式取板机；

---阳极板耳部回转式取板机；

---阳极板中部抱板取板机。

b.阳极板提取装置按照驱动方式的不同有：

---双油缸牵引式取板机；

---双齿条油缸回转式取板机；

---液压马达回转式取板机；

---伺服电机回转式取板机；

---机械手智能取板机。

A.3.5阳极模喷涂装置本体类型

a.阳极模喷涂装置按照喷涂动作方式的不同有：

---固定点喷涂装置；

---移动式喷涂装置；

---摆动式喷涂装置。

b.阳极模喷涂装置按照计量方式的不同有：

---定容积喷涂装置；

---流量控制喷涂装置。

c.阳极模喷涂装置按照计量方式的不同有：

---手动加料喷涂装置；

---自动加料喷涂装置。

**A.4铜阳极板定量圆盘浇铸机工艺设施**

A.4.1设备配置厂房、设备土建基础、管沟、预埋管网、土建走梯及作业平台等；

A.4.2上排水管道系统、循环水泵站；

A.4.3排汽风机及管道系统；

A.4.4钢结构操作平台及走道；

A.4.5液压管沟及电线电缆管沟；

A.4.6安全防护护栏；

A.4.7控制室（可以是钢结构、也可以是土建结构）。

**A.5浇铸机使用的耗损件**

A.5.1中间包和浇铸包作为使用中的耗损件，供货商可以根据用户的需求提供制造图纸和耐火材料的砌筑图纸。

A.5.2浇铸模作为圆盘浇铸的耗损件，供货商可以根据用户的需求提供浇铸模制造图纸。

A.5.3浇铸模中的顶针作为圆盘浇铸的耗损件，供货商可以根据用户的需求提供顶针制造图纸。

**A.6浇铸机供电气控制**

A.6.1定量浇铸装置是一个独立电气控制单元，其自身可以实现手工和自动控制。

A.6.2定量浇铸装置中的中间包、浇铸包和称量机构之间都具有连锁功能，以防止误操作导致设备损坏。

A.6.3圆盘浇铸机及辅助设备是一个独立电气控制单元，其自身可以实现手工和自动控制。

A.6.4圆盘浇铸机及辅助设备之间都具有连锁功能，以防止误操作导致设备损坏。

A.6.5定量浇铸装置和圆盘浇铸机及辅助设备整体可以实现自动控制。

**A.7环境、供电、供水要求**

A.7.1适用环境：室内配置。

A.7.2浇铸机的电气系统、传动装置及液压站的工作环境温度为-30℃～+50℃。

4.7.2供电要求：电源，三相交流 380V，50Hz。

4.7.3 供水要求：

---传动装置及液压站等冷却用水为软化水；

---阳极模的喷涂用水为生活用水；

---阳极板喷淋冷却和取板机冷却水槽用水为循环水。

YS/T XXX-202X

**附录B**

**(规范性)**

**设备生产能力检测方法**

**（也称设备性能考核）**

B.1 检测条件

检测应在设备制造商推荐的检测环境条件下进行，如果没有规定，按以下环境条件进行：

---环境温度-30℃～+50℃，当环境温度在-30℃～+10℃之间时，溜槽、中间包、浇铸包中需要采用保温措施进行保温，使其温度达到10℃以上；

---环境相对湿度20%～80%；

---铜液流入中间包的温度1150℃～+1250℃；

---铜液的流动性正常；

---浇铸模的温度达到160℃以上（可以采用等加温措施）。

B.2检测前的准备工作

B.2.1检测前应进行浇铸机的检修、维护和保养。

B.2.2准备好合格的生产原料，供电、供气、供水正常。

B.2.3甲、乙双方检测人员都在场，并已做好检测准备。

B.2.4浇铸机生产能力的测试每次的总时间设定为1小时（浇铸开始的前半个小时和浇铸结束前半个小时不作为测试时间）。

B.2.5操作人员应经过培训，认定合格后方能上岗。

B.3检测时浇铸机生产能力Q（也称浇铸能力）的计算

---生产能力：Q=W/1000T （t/h）

--- Q-生产能力 (t/h)

--- W-浇铸阳极的总重量(kg)

--- T-自动浇铸使用的时间(h)

B.4结果判定

B.4.1如在检测（生产）出现由于非设备原因（如中间包铜水温度降低到1150℃以下、铸模温度低于160℃的范围、以及出现黑模和灌顶等）影响机组浇铸速度和浇铸精度的非正常时期，应排除这些非正常时期后重新进行浇铸机的能力检测。

B.4,2生产能力检测由合同甲、乙双方共同进行，最多可以进行三次，以检测结果Q达到并满足合同要求的生产能力为最终测试的结果，则认为最终检测生产能力完成并通过。

B.4,3对用户有特殊要求的检测,应根据合同协议的规定进行。

B.5阳极板重量误差合格率

从浇铸机产出的阳极板中随机抽出检测品，用磅秤或其他重量检测设施测定每块阳极板重量，统计出重量误差≤±1%的合格阳极板块数（m）及随机抽出的阳极板总块（M）。计算出阳极板重量合格率σ1：σ1=m/M×100%，阳极板重量合格率（σ1）≥98%则本项指标合格。

B.6阳极板物理规格

用卡尺、钢板尺、卷尺或其他专用检测工具检测阳极板的板厚偏差、耳厚偏差、卷边尺寸、鼓包尺寸、阳极板平面度等，统计出合格的阳极板块数(s)及浇铸的阳极板总块(S)。计算出阳极板物理规格（允许修整）浇铸合格率σ2：σ2= s/1000S, 阳极板物理规格（允许修整）浇铸合格率(σ2)≥98%则本项指标合格。