国家标准《稀土硅铁合金》编制说明

（送审稿）

牵头起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司

参与起草单位：内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

宁夏丰华实业有限公司

包头稀土研究院

包头市华商稀土合金有限公司

国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司

瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司

上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司

二零二三年六月

一、工作简况

（一）任务来源

1.计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成时限、编制组成员（单位）

根据2022年7月19日，国家标准管理委员会《关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2022]22号）的要求，国家标准《稀土硅铁合金》修订项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，计划编号:20220753-T-469，项目周期为16个月，完成年限为2023年11月。国家标准项目《稀土硅铁合金》起草单位由赣州有色冶金研究所有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司负责起草。

2.项目编制组单位变化情况

技术审查会前，根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组单位成员构成。具体为赣州有色冶金研究所有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

标准牵头单位赣州有色冶金研究所有限公司（以下简称赣研所公司）在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关的产品标准，调研并收集了代表性企业数据，根据调研了解到现场实际情况，编制调研情况报告，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，通过现场调研、微信群、电话、邮件等形式征求了多家企业的修改意见。

标准牵头起草单位赣研所公司负责组织标准调研、验证、标准起草、预审、审定、报批工作。赣研所公司是一家集采矿、选矿、冶金、材料、环保、设备制造、自动化等多个专业，以有色金属、黑色金属和非金属为综合性研究主体，重点研发和推广钨、稀土、钽铌等有色金属资源采、选、冶、二次资源综合利用、节能环保、自动化新工艺、新技术和新设备以及非煤矿山工程设计、节能评估、安全检测、职业卫生以及有色金属产品分析检测、咨询等服务的综合性公司。

标准参与起草单位由内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司等多家单位组成，均为国内稀土硅铁合金产品生产企业或应用单位，向标准牵头修订单位提供各单位稀土硅铁合金产品生产情况或产品需求技术指标情况，共同参与标准起草。

本标准共同起草单位工作职责见表1。目前，该标准项目已经完成企业调研、标准征求意见稿的编制、向行业广泛征求意见等工作，具体的工作过程在“（四）主要工作过程”阐述。

表1 起草单位工作职责

| 备注 | 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | （1）牵头修订稀土硅铁合金标准，负责任务的落实、执行； （2）成立稀土硅铁合金编制修订项目组； （3）负责编制稀土硅铁合金标准征求意见稿、编制说明等文件； （4）以线上方式组织项目成员的标准讨论会议。 |
| 参加单位 | 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司 | （1）稀土硅铁合金生产企业提供各单位产品生产情况及产品质量情况，应用单位提供对产品技术指标需求情况； （2）参与征求意见稿的制定。 |

（三）研制背景

1.项目的必要性简述

稀土硅铁合金是由稀土元素与硅、铁及少量钙、锰等组成的合金，是稀土合金产品中的重要产品之一。多年来，该合金在钢铁工业中得到了广泛应用，主要用于去除钢水中的有害杂质元素（O、S、N、As等）和铸铁球化剂、蠕化剂、孕育剂。近年来随着我国钢铁产业的飞速发展，稀土硅铁合金的产量大幅增长。上个世纪末我国稀土硅铁合金产量年平均1.2万吨左右，目前年产量在3万吨左右。当前市场上稀土硅铁合金的产品主要有轻稀土镧组和铈组硅铁合金和重稀土钇组硅铁合金。随着稀土产业的发展，国内外冶金技术得到了极大的提高，市场对稀土硅铁合金的成份、形状等要求出现了新的变化。且近年来科学技术得到了飞速发展，对元素含量的检测精度的提高起到了极大的促进作用。目前各单位参考的国家标准还是GB/T 4137-2015《稀土硅铁合金》。因此有必要根据生产厂家的技术水平与市场需求对稀土硅铁合金的国家标准进行修订。

2.项目的可行性简述

项目牵头单位和参与单位涵盖了国内主要稀土硅铁合金生产单位以及部分产品应用单位，生产企业已建立了稀土硅铁合金完整的生产线，稳定供应稀土硅铁合金产品，工艺参数稳定；同时，生产企业已建立了完善的稀土硅铁合金产品工艺操作制度和分析检测制度，为标准技术指标的合理设定提供了良好的基础。

赣研所公司成立70年来，主持和参与制（修）订钨、稀土、钽铌等有色金属矿及其制品和分析检测方法国家标准112项，行业标准48项，团体标准5项，研制国家标准物质/标准样品6个。现行的《稀土硅铁合金》（GB/T 4137—2015）也由赣研所公司制定，参与原标准的部分主要人员为本项目主要参与人员，将继续服务于本项目；此外项目组对稀土硅铁合金生产、应用、贸易等相关方已经开展了调研，确定了修订的重点内容及相关指标情况，为项目顺利完成提供了坚实的基础。另外，单位的业务平台、科研平台、科研经历和人才队伍水平都能保证本项目的顺利实施，团队人员长期从事稀土领域研究和工业实践工作，经验丰富、专业能力强，为本项目的实施打下了坚实的综合基础。

（四）主要工作过程

1立项阶段

2022年7月19日，国家标准管理委员会下发《关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2022]22号）的要求，国家标准《稀土硅铁合金》修订项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，计划编号:20220753-T-469，项目周期为16个月，完成年限为2023年11月。

2起草阶段

2.1召开任务落实会

根据国家市场监督管理总局相关文件和工作安排，全国稀土标准化技术委员会于2022年9月27日召开了第七次稀土标准工作会议。会议完成了《稀土硅铁合金》国家标准修订计划的任务落实工作，形成了会议纪要。2022年12月20日，赣研所公司根据全国稀土标准化技术委员会要求提交了《稀土硅铁合金》国家标准修订计划任务落实书。根据任务落实会议精神，赣研所公司牵头组建了稀土硅铁合金编制工作组，建立了相应工作交流群，成员涵盖了项目牵头单位和参与单位生产部门、质管办、市场部技术人员。

2.2调研

2023年2月13日-2月17日，根据任务落实会工作计划，项目牵头单位赣研所公司组织相关技术人员实地调研了内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司，了解了各生产企业的实际情况，根据调研结果形成了第一次标准草案。

调研阶段主要进行了如下工作。

- 确立《稀土硅铁合金》国标起草遵循的基本原则；

- 对包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司等生产厂家进行调研取样、收集资料，确定产品主要技术内容；

- 查阅GB/T 16477（所有部分）《稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法》等相关标准，确定稀土硅铁合金技术指标的分析方法；

- 对产品进行分析测试；

- 编写调研报告；

- 编写标准草案。

2.3进行标准草案讨论会

2023年3月20日，标准编制小组召开了标准草案讨论会，针对标准草案进行了线上讨论，各参标单位提出意见及回答如下：

- 碳热还原法产生的产品建议修改化学成分Si>49；

回答：不采纳，因部分企业生产产品硅含量存在48-49之间，且不影响下游企业使用，因此建议硅含量大于48即可。

- 修改RESiFe-30Ce化学成分：Ce/RE≥50；

回答：采纳。

- 修改RESiFe-30La化学成分：La/RE≥50；

回答：采纳。

- 修改RESiFe-32CeA化学成分：Ce/RE≥50；

回答：采纳。

- 增加产品牌号RESiFe-32La，化学成分：31.0≤RE<33.0，La/RE≥50，Si>49；

回答：部分采纳，其中硅的含量建议大于48%。

- 修改化学成分：35<Si≤40；

回答：不采纳，因为下游使用企业对硅的下限指标没要求，因此没必要进行指定。

- 碳热还原法和硅热还原法中Ce/RE＞85%；

回答：不采纳，因为市场上还有很多产品中Ce/RE在65%左右的。

- 碳热还原法Si含量＞48%、Ca＜2.0、Al＜1.6；

回答：采纳。

- 二步法Al＜0.6；

回答：不采纳，因为下游企业对该指标满足＜1.0即可，不建议继续缩小范围。

- 建议重稀土Y/RE由＞45改为≥50%、Si＜44%、Ca＜3.0；

回答：不采纳，Y/RE＞45为生产上实际所得，同时其中钇含量对生产大断面钢铁材料有很大作用，因此不建议修改。

11)产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。建议改为产品应采取双层防水塑料袋密封，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定；

回答：采纳。

12）增加表一碳热还原法轻稀土硅铁合金的RESiFe-30Ce、RESiFe-32Ce、RESiFe-30La及硅热还原法的RESiFe-20Ce；

回答：采纳。

3征求意见阶段

3.1预审会议前征求意见

2023年3月30日标准编制组根据草案讨论会结果最终形成第一次征求意见稿，通过邮件形式对《稀土硅铁合金）征求意见。本标准发送《征求意见稿》的单位数42个，回函的单位数11个，回函并有建议或意见的单位数5个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，于2023年4月19日形成《稀土硅铁合金》标准预审稿及其编制说明。

3.2送审会议前征求意见

2023年5月30日标准编制组根据预审讨论会意见进行完善了本标准，完善后通过邮件形式对《稀土硅铁合金）征求意见。本标准发送《征求意见稿》的单位数42个，回函的单位数23个，回函并有建议或意见的单位数20个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，于2023年6月9日形成《稀土硅铁合金》标准送审稿及其编制说明。

4审查阶段

4.1预审阶段

2023年4月26日全国稀土标准化技术委员会在南京召开了稀土标准论证会及2023年第三次稀土标准工作会议。来自国内34家稀土生产企业、科研院所共65名专家参与了国家标准《稀土硅铁合金》的预审工作。与会专家对标准预审稿技术内容等进行了讨论，提出了具体的修改意见和建议如下：

1）	前言中与原标准不同处要按要求来表述；

回答：已按要求进行表述。

2）	建议在范围中增加熔配法；

回答：在范围中增加了熔配法工艺。

3）	建议在分类中增加牌号的示例说明；

回答：已增加分类牌号示例说明。

4）	产品牌号的设定上要体现出相应的生产工艺；

回答：在产品牌号设定的后缀名处体现了生产工艺，例如：RESiFe-30LaC表示碳热还原法生产制备的稀土含量30%左右的稀土硅铁合金产品，其中稀土元素种类主要为La。

5）	化学成分表中稀土元素含量范围表述方法建议还是按照2015版；

回答：稀土元素含量范围表述方法已按照2015版进行修改。

6）	表1中部分产品牌号RE含量设定还需要再调研确认；

回答：已进行相关企业调研确认。

7）	表2中熔配法生产是否有相应的牌号产品，如果有产品是否需要另外建一个表；

回答：熔配法在生产中作为碳热法和硅热法的一个补充，当碳热法和硅热法生产的产品不符合标准牌号时，可通过熔配法进行二次熔炼得到符合牌号的稀土硅铁合金。已将碳热还原法、硅热还原法和熔配法进行合并建表。

8）	重稀土硅铁合金请按照行业内实行各名称进行表述；

回答：已修改，按照行业内名称进行了表述。

9）	粒度范围0~5mm，建议改为小于5mm；

回答：已将粒度范围进行了修改。

10）产品外观应成块状改为产品外观应成块状或颗粒；

回答：已按要求修改。

11）	试验方法中产品化学成分检测表述不具体，需将各个元素写清楚；

回答：已对各个元素进行详细表述。

12）建议对大于50mm的产品粒度检测是采用什么方法还需要调研清楚；

回答：已修改，改为采用直尺测量方式进行判断。

13）标志、包装、运输和贮存及随行文件，适当简化；

回答：已按要求进行了简化。

14）意见汇总表中意见按章节号排序。

回答：已修改。

4.2标准编制小组对标准送审稿的讨论意见汇总

1)3术语和定义中对牌号定义的英文进行修改

轻稀土硅铁合金 silicon-based composite light rare earth ferrosilicon alloy

钇基重稀土硅铁合金 Yttrium-based heavy rare earth-contained ferrosilicon alloy

碳热还原法 Carbothermal reduction method

硅热还原法Silicothermic reduction method

熔配法 Mix-melting method

回答：采纳。

2）表2钇基重稀土添加28、33的熔配法

回答：采纳。

3）“重稀土硅铁合金”应统一为“钇基重稀土硅铁合金”

回答：采纳。

4）6.1.1中Fe不作要求

回答：采纳。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1.本标准起草过程中遵循以下原则：

（1）本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；

（2）充分满足市场要求的原则；

（3）划繁就简的原则；

（4）有利于创新发展的原则。

2.主要技术内容及其确定的依据：

本文件规定了稀土硅铁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及随行文件。本文件适用于碳热还原法、硅热还原法及熔配法生产的稀土硅铁合金，主要用于在钢铁生产中作添加剂、合金剂。本文件技术指标按各稀土硅铁合金生产厂习惯与用户使用要求化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性。本文件代替GB/T 4137-2015《稀土硅铁合金》，与GB/T 4137-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

- 增加了“分类”一章（见第4章）；

- 删除了数字牌号（见2015版的表1、表2）；

- 更改了轻稀土硅铁合金产品牌号名称“RESiFe-23Ce”、“RESiFe-26Ce”、“RESiFe-29Ce”、“RESiFe-32Ce”、“RESiFe-35Ce”为“RESiFe-23CeS”、“RESiFe-26CeS”、“RESiFe-29CeS”、“RESiFe-32CeS”、“RESiFe-35CeS”（见表1，2015版的表1)；

- 增加了产品牌号“RESiFe-30LaC”、“RESiFe-30CeC”、“RESiFe-32LaC”、“RESiFe-32CeC”、“RESiFe-20CeM”、“RESiFe-23CeM”和“RESiFe-26CeM”（见表1）；

- 删除了轻稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Ce、RESiFe-41Ce（见2015版表1）；

- 删除了重稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Y的技术指标（见2015版的表1）；

- 更改了重稀土硅铁合金产品牌号名称“RESiFe-13Y”、“RESiFe-18Y”、“RESiFe-23Y”、“RESiFe-28Y”、“RESiFe-33Y”为“RESiFe-13YS”、“RESiFe-18YS”、“RESiFe-23YS”、“RESiFe-28YS”、“RESiFe-33YS”（见表1，2015版的表1)；

- 增加了“如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定”（见5.2）；

- 增加了“自然散射光下”的条件要求（见6.3）；

- 增加了粒度取样数量的规定（见7.4.2）；

- 更改了产品包装描述“采取防氧化措施密封装入铁桶中”为“采取塑封内袋的编织袋包装”（见8.1，2015版6.2）；

- 更改了“应符合GB3650的规定”为“应符合GB 39176的规定”（见8.2，2015版6.3，6.4）。

三、试验验证的分析、综述报告，预期达到的社会效益

本标准方法的建立可进一步促使有限的稀土元素的利用价值得到更好的拓展，进一步规范并提高稀土企业的生产能力、产品品质及全国同行的实际生产、引导全球范围内的实际贸易市场，本标准修订对产业发展具有一定的支撑作用。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

通过查找国外相关文献资料以及国外相关标准，发现国外还没有生产稀土硅铁合金的报道，也无对应的国外和国际标准。本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性国家标准发布实施。

五、采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

经查，本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

六、与有关法律、法规的关系

本标准本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关知识产权。

九、贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

无。

十、其他应当说明的事项

无。

标准编制工作组

2023年6月9日