ICS 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 4137—202×

代替 GB/T 4137—2015

稀土硅铁合金

Rare earth ferrosilicon alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 4137—2015《稀土硅铁合金》，与GB/T 4137—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

- 增加了“分类”一章（见第4章）；

- 删除了数字牌号（见2015版的表1）；

- 更改了轻稀土硅铁合金产品牌号名称“RESiFe-23Ce”、“RESiFe-26Ce”、“RESiFe-29Ce”、“RESiFe-32Ce”、“RESiFe-35Ce”为“RESiFe-23CeS”、“RESiFe-26CeS”、“RESiFe-29CeS”、“RESiFe-32CeS”、“RESiFe-35CeS”（见表1，2015版的表1)；

- 更改了轻稀土硅铁合金中La/RE和Ce/RE的值由不小于“46”改为了不小于“60”（见表1，2015版的表1)；

- 增加了产品牌号“RESiFe-30LaC”、“RESiFe-30CeC”、“RESiFe-32LaC”、“RESiFe-32CeC”、“RESiFe-20CeM”、“RESiFe-23CeM”和“RESiFe-26CeM”（见表1）；

- 删除了轻稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Ce、RESiFe-41Ce（见2015版表1）；

- 删除了重稀土硅铁合金产品牌号RESiFe-38Y的技术指标（见2015版的表1）；

- 更改了“重稀土硅铁合金”名称为“钇基重稀土硅铁合金”（见表2，2015版的表1）；

- 更改了钇基重稀土硅铁合金产品牌号名称“RESiFe-13Y”、“RESiFe-18Y”、“RESiFe-23Y”、“RESiFe-28Y”、“RESiFe-33Y”为“RESiFe-13YS”、“RESiFe-18YS”、“RESiFe-23YS”、“RESiFe-28YS”、“RESiFe-33YS”（见表2，2015版的表1)；

- 更改了钇基重稀土硅铁合金中Y/RE的值由不小于“45”改为了不小于“50”（见表2，2015版的表1)；

- 增加了“如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定”（见5.2）；

- 增加了“自然散射光下”的条件要求（见6.3）；

- 增加了粒度取样数量的规定（见7.4.2）；

- 更改了产品包装描述“采取防氧化措施密封装入铁桶中”为“采取塑封内袋的编织袋包装”（见8.1，2015版6.2）；

- 更改了“应符合GB3650的规定”为“应符合GB 39176的规定”（见8.2，2015版6.3，6.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、宁夏丰华实业有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、上犹东进稀土金属冶炼工贸有限公司（排名不分先后）。

本文件主要起草人：李忠岐、张积锴、梁鑫、朱作燕、洪侃、黎英、周宝炉、徐建兵、刘艳芬、伍莺、马寒坤、李振业、袁鹰、白如玉、张先恒、蔺恩成、王有桢、王有禄、王伟生、刘为振、吕卫东、陈睿文、罗林生（排名不分先后）。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1984年首次发布为GB/T 4137—1984；

——1993年第一次修订为，2004年第二次修订，2015年第三次修订；

——本次为第四次修订。

稀 土 硅 铁 合 金

1  范围

本文件规定了稀土硅铁合金产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于碳热还原法、硅热还原法和熔配法生产制备的轻稀土硅铁合金和钇基重稀土硅铁合金产品，产品适用于在钢铁生产中作添加剂、合金剂，生产复合球化剂的原料。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4010  铁合金化学分析用试样的采取和制备

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

GB/T 13247  铁合金产品粒度的取样和检测方法

GB/T 15676-2015  稀土术语

GB/T 16477（所有部分）  稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法

GB/T 24194  硅铁  铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

### 3.1.1

### 轻稀土硅铁合金 silicon-based composite light rare earth ferrosilicon alloy

### 以镧或铈为主的混合稀土、硅、铁为主要成分的复合铁合金，称为轻稀土硅铁合金。

[来源:GB/T 15676-2015 定义5.1.1，有修改]

### 3.1.2

### 钇基重稀土硅铁合金 Yttrium-based heavy rare earth-contained ferrosilicon alloy

### 以钇为主的混合稀土、硅、铁为主要成分的复合铁合金，称为钇基重稀土硅铁合金。

[来源:GB/T 15676-2015 定义5.1.5，有修改]

### 3.1.3

### 碳热还原法 carbothermic reduction method

在高温下，以碳为还原剂的氧化还原反应的方法。

[来源:GB/T 15676-2015 定义8.4.5，有修改]

### 3.1.4

### 硅热还原法silicothermic reduction method

用硅或硅铁作还原剂，在电弧炉中还原熔炼稀土氧化物、稀土富渣或稀土精矿生产稀土硅铁合金或其他稀土中间合金的方法。

[来源:GB/T 15676-2015 定义8.4.9，有修改]

### 3.1.5

### 熔配法 Mix-melting method

利用燃料或电能将原料和熔剂加热使发生物理化学变化，并在一定温度下熔融，从而获得合金的方法。

[来源:GB/T 15676-2015 定义8.3.10，有修改]

4  分类

4.1牌号

产品分为轻稀土硅铁合金和钇基重稀土硅铁合金。轻稀土硅铁合金产品按生产工艺及化学成分分为RESiFe-30LaC、RESiFe-30CeC、RESiFe-32LaC、RESiFe-32CeC、RESiFe-23CeS、RESiFe-26CeS、RESiFe-29CeS、RESiFe-32CeS、RESiFe-35CeS、RESiFe-20CeM、RESiFe-23CeM、RESiFe-26CeM十二个牌号；钇基重稀土硅铁合金产品按化学成分分为RESiFe-13YS、RESiFe-18YS、RESiFe-23YS、RESiFe-28YS、RESiFe-33YS、RESiFe-28YM、RESiFe-33YM七个牌号。

4.2牌号表述方法

稀土硅铁合金牌号共分3个层次，其中第一层次表示稀土硅铁合金，用稀土硅铁的化学符号“RESiFe”表示；第二层次表示产品中稀土元素的含量及种类，“X”为数字，表示稀土元素含量，稀土元素种类分别由“La”、“Ce”和“Y”表示；第三层次表示生产工艺，生产工艺主要有碳热还原法、硅热还原法和熔配法，分别由“C”、“S”、“M”表示，其中“C”为“carbothermic reduction method”的英文大写首字母，“S”为“silicothermic reduction method”的英文大写首字母，“M”为“Mix-melting method”的英文大写首字母。具体表示方法示例如下：

牌号示例：RESiFe-30LaC表示碳热还原法生产制备的稀土含量为30%左右的稀土硅铁合金产品，其中稀土元素种类主要为La。

5  技术要求

5.1化学成分

轻稀土硅铁合金各个牌号产品的化学成分应符合表1的规定，钇基重稀土硅铁合金各个牌号产品的化学成分应符合表2的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表 1  轻稀土硅铁合金的化学成分

| 产品牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Ce/RE | La/RE | Si | Mn | Ca |  | Ti |  | Al |  | Fe |
|  |  | 不小于 |  |  | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| RESiFe-30LaC | 29.0≤RE＜31.0 | / | 60.0 | 48.0≤Si≤53.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.6 | 余量 |
| RESiFe-30CeC | 29.0≤RE＜31.0 | 60.0 | / | 48.0≤Si≤53.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.6 | 余量 |
| RESiFe-32LaC | 31.0≤RE＜33.0 | / | 60.0 | 48.0≤Si≤53.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.6 | 余量 |
| RESiFe-32CeC | 31.0≤RE＜33.0 | 60.0 | / | 48.0≤Si≤53.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.6 | 余量 |
| RESiFe-23CeS | 21.0≤RE＜24.0 | 60.0 | / | ≤44.0 | 2.5 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-26CeS | 24.0≤RE＜27.0 | 60.0 | / | ≤43.0 | 2.5 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-29CeS | 27.0≤RE＜30.0 | 60.0 | / | ≤42.0 | 2.0 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-32CeS | 30.0≤RE＜33.0 | 60.0 | / | ≤40.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-35CeS | 33.0≤RE＜36.0 | 60.0 | / | ≤39.0 | 2.0 |  | 4.0 |  | 1.0 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-20CeM | 18.0≤RE＜21.0 | 60.0 | / | ≤45.0 | 2.5 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-23CeM | 21.0≤RE＜24.0 | 60.0 | / | ≤44.0 | 2.5 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-26CeM | 24.0≤RE＜27.0 | 60.0 | / | ≤43.0 | 2.5 |  | 5.0 |  | 1.5 |  | 1.0 | 余量 |

表 2  钇基重稀土硅铁合金的化学成分

| 产品牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Y/ RE,不小于 | Si | Mn | Ca | Ti | Al | Fe |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |
| RESiFe-13YS | 10.0≤RE＜15.0 | 50.0 | 48.0≤Si≤50.0 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-18YS | 15.0≤RE＜20.0 | 50.0 | 48.0≤Si≤50.0 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-23YS | 20.0≤RE＜25.0 | 50.0 | 43.0≤Si≤48.0 | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-28YS | 25.0≤RE＜30.0 | 50.0 | 43.0≤Si≤48.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-33YS | 30.0≤RE＜35.0 | 50.0 | 40.0≤Si≤45.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-28YM | 25.0≤RE＜30.0 | 50.0 | 43.0≤Si≤48.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
| RESiFe-33YM | 30.0≤RE＜35.0 | 50.0 | 40.0≤Si≤45.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |

5.2粒度

产品粒度范围为≤5 mm、5 mm～50 mm、50 mm～150 mm。小于下限和大于上限的各不超过总重量的5%。如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定。

5.3 外观

产品外观应呈块状或颗粒状，不粉化，断面应呈银灰色。表面及断面均不得带有夹杂物。

6 试验方法

6.1 产品化学成分

6.1.1 RE总量、La/ RE、Ce/ RE、Y/ RE、Si、Mn、Ca、Ti化学成分仲裁分析方法按 GB/T 16477的规定进行。

6.1.2 Al化学成分仲裁分析方法按GB/T 24194的规定进行。

6.2 产品粒度

当产品粒度大于50mm时，采用直尺测量，当产品小于50mm时，用方孔筛检测，应按GB/T 13247的规定进行。

6.3 外观质量

自然散射光下，目视检查。

6.4 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

产品应按批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度范围的产品组成。每批不大于2500 kg。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度及外观的检验。

7.4 取样和制样

7.4.1产品的化学成分取样、制样按GB/T 4010的规定进行。

7.4.2产品的粒度取样，应在一批内随机取样，混匀后进行，每袋的取样按GB/T 13247规定执行。

7.5 检验结果判定

7.5.1 化学成分仲裁分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍样品对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判定该批产品为不合格。

7.5.2 产品外观检验与本文件规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

8  包装、标志、运输、贮存及随行文件

8.1 包装

产品包装应采取含塑封内袋的编织袋包装，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

8.2 标志、运输、贮存

产品标志、运输和贮存应符合GB 39176的规定。

8.3随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a）产品合格证；

b）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c）产品使用说明书；

d）其他。