国家标准《稀土镁硅铁合金》编制说明

（送审稿）

牵头起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司

参与起草单位：内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

包头稀土研究院

包头市华商稀土合金有限公司

宁夏丰华实业有限公司

瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司

二零二三年六月

一、工作简况

（一）任务来源

1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成时限、编制组成员（单位）

根据2022年7月19日，国家标准管理委员会下发《关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2022]22号）的要求，国家标准《稀土镁硅铁合金》修订项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，计划编号:20220751-T-469，项目周期为16个月，完成年限为2023年，标准起草单位为赣州有色冶金研究所有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司。

1.2项目编制组单位变化情况

技术审查会前，根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组单位成员构成。具体为赣州有色冶金研究所有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

标准牵头单位赣州有色冶金研究所有限公司（以下简称赣研所公司）在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关的产品标准，调研并收集了代表性企业实测数据，根据调研了解到现场实际情况，编制实测数据统计表，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，通过现场调研、微信群、电话、邮件形式征求了多家企业的修改意见。

标准牵头起草单位赣研所公司负责组织标准调研、验证、标准起草、预审、审定报批工作。赣研所公司是一家集采矿、选矿、冶金、材料、环保、设备制造、自动化等多个专业，以有色金属、黑色金属和非金属为综合性研究主体，重点研发和推广钨、稀土、钽铌等有色金属资源采、选、冶、二次资源综合利用、节能环保、自动化新工艺、新技术和新设备以及非煤矿山工程设计、节能评估、安全检测、职业卫生以及有色金属产品分析检测、咨询等服务的综合性公司。

标准参与起草单位由内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司等多家单位组成，均为国内稀土镁硅铁合金产品生产企业或应用单位，向标准牵头修订单位提供各单位稀土镁硅铁合金产品生产情况或产品需求技术指标情况，共同参与标准起草。

本标准共同起草单位工作职责见表1。目前，该标准项目已经完成企业调研、标准征求意见稿的编制、向行业广泛征求意见等工作，具体的工作过程在“（四）主要工作过程”阐述。

表1 起草单位工作职责

| 备注 | 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 赣州有色冶金研究所有限公司 | （1）牵头修订稀土镁硅铁合金标准，负责任务的落实、执行； （2）成立稀土镁硅铁合金编制修订项目组； （3）负责编制稀土镁硅铁合金标准征求意见稿、编制说明等文件； （4）以线上方式组织项目成员的标准讨论会议。 |
| 参加单位 | 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司 | （1）稀土镁硅铁合金生产企业提供各单位产品生产情况及产品质量情况，应用单位提供对产品技术指标需求情况； （2）参与征求意见稿的制定。 |

（三）研制背景

1.项目的必要性简述

稀土镁硅铁合金是重要的稀土合金产品之一，是一种良好的孕育剂、蠕化剂和变质剂，其机械强度大，脱氧、脱硫的效果较强。多年来，该合金在钢铁冶金中得到了广泛应用，特别是作为球墨铸铁生产的球化剂应用最多。稀土镁硅铁合金既可以在中频炉生产，也可以使用矿热炉生产。当前稀土镁硅铁合金产品主要有铈基轻稀土镁硅铁合金与钇基重稀土镁硅铁合金，同时也有少量镧基轻稀土镁硅铁合金。钇基稀土镁硅铁合金与铈基稀土镁硅铁合金相比具有以下优点：稀土临界量高，变质与微合金化作用强，球化与抗石墨畸变能力强。因此前者更适用于在断面球墨铸铁件的生产。从总体情况看，近年来稀土镁硅铁合金产量有增大的趋势，且重稀土镁硅铁合金占市场比例正逐年提高。随着稀土产业的发展，市场对稀土镁硅铁合金的杂质种类及含量、形状等要求出现了新的变化。且近年来科学技术得到了飞速发展，对元素含量的检测精度的提高起到了极大的促进作用。目前稀土镁硅铁合金生产与应用企业使用的国家标准还是GB/T 4138—2015《稀土镁硅铁合金》。因此有必要根据生产厂家的技术水平与市场需求对稀土镁硅铁合金的国家标准进行修订。

2.项目的可行性简述

项目牵头单位和参与单位涵盖了国内主要稀土镁硅铁合金生产单位，以及部分产品应用单位，生产企业已建立了稀土镁硅铁合金完整的生产线，稳定供应稀土镁硅铁合金产品，工艺参数稳定；同时，生产企业已建立了完善的稀土镁硅铁合金产品工艺操作制度和分析检测制度，为标准技术指标的合理设定提供了良好的基础。

赣研所公司成立70年来，主持和参与制（修）订钨、稀土、钽铌等有色金属矿及其制品和分析检测方法国家标准112项，行业标准48项，团体标准5项，研制国家标准物质/标准样品6个。现行的《稀土硅铁合金》（GB/T 4137—2015）也由赣研所公司制定，参与原标准的部分主要人员为本项目主要参与人员，将继续服务于本项目；此外项目组对稀土硅铁合金生产、应用、贸易等相关方已经开展了调研，确定了修订的重点内容及相关指标情况，为项目顺利完成提供了坚实的基础。另外，单位的业务平台、科研平台、科研经历和人才队伍水平都能保证本项目的顺利实施，团队人员长期从事稀土领域研究和工业实践工作，经验丰富、专业能力强，为本项目的实施打下了坚实的综合基础。

（四）主要工作过程

1立项阶段

2022年7月19日，国家标准管理委员会下发《关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2022]22号）的要求，国家标准《稀土镁硅铁合金》修订项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，计划编号:20220751-T-469，项目周期为16个月，完成年限为2023年11月。

2 起草阶段

2.1召开任务落实会

根据国家市场监督管理总局相关文件和工作安排，全国稀土标准化技术委员会于2022年9月27日召开了第七次稀土标准工作会议。会议完成了《稀土镁硅铁合金》国家标准修订计划的任务落实工作，形成了会议纪要。2022年12月20日，赣研所公司根据全国稀土标准化技术委员会要求提交了《稀土镁硅铁合金》国家标准修订计划任务落实书。根据任务落实会议精神，赣研所公司牵头组建了稀土硅铁合金编制工作组，建立了相应工作交流群，成员涵盖了项目牵头单位和参与单位生产部门、质管办、市场部技术人员。

2.2调研

2023年2月13日-2月17日，根据任务落实会工作计划，项目牵头单位赣研所公司组织相关技术人员实地调研了内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司、包头稀土研究院、包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程中心有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司，了解了各生产企业的实际情况，根据调研结果形成了第一次标准草案。

调研主要进行了如下工作。

- 确立《稀土镁硅铁合金》国标起草遵循的基本原则；

- 对包头市华商稀土合金有限公司、宁夏丰华实业有限公司、龙南龙钇重稀土科技股份有限公司、内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司等生产厂家进行调研取样、收集资料，确定产品主要技术内容；

- 查阅GB/T 16477（所有部分）  《稀土镁硅铁合金、稀土镁硅铁合金化学分析方法》等相关标准，确定稀土镁硅铁合金技术指标的分析方法；

- 对产品进行分析测试；

- 编写调研报告；

- 编写征求意见稿草案；

2.3进行标准草案讨论会

2023年3月20日，标准编制小组召开了标准草案讨论会，针对标准草案进行了线上讨论，各参标单位提出意见及回答如下：

1）产品应采取内袋外加铁桶密封包装是否改为双层塑料袋包装；

回答：采纳。

2）“生产球化剂、 蠕化剂、 孕育剂”改为“用作球化剂、 蠕化剂”；

回答：采纳，稀土镁硅铁合金本身就是终端产品，同时稀土镁硅铁合金不用作孕育剂。

3）≤ RE ＜ 格式改为 ～＜；
回答：不采纳，因为原表述更为清楚。

4）两个月 改为 两周；

回答：不采纳，因为时间太短，无法满足化验及使用要求。

5）不提重量为宜

回答：不采纳，重量作为组批重要的参考因素，如不提不合适。

3.1预审会议前征求意见

2023年3月30日标准编制组根据草案讨论会结果最终形成第一次征求意见稿，通过邮件形式对《稀土镁硅铁合金）征求意见。本标准发送《征求意见稿》的单位数42个，回函的单位数11个，回函并有建议或意见的单位数5个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，于2023年4月19日形成《稀土镁硅铁合金》标准预审稿及其编制说明。

3.2送审会议前征求意见

2023年5月30日标准编制组根据预审讨论会意见进行完善了本标准，完善后通过邮件形式对《稀土镁硅铁合金）征求意见。本标准发送《征求意见稿》的单位数42个，回函的单位数24个，回函并有建议或意见的单位数21个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》，于2023年6月9日形成《稀土镁硅铁合金》标准送审稿及其编制说明。

4审查阶段

4.1预审阶段

2023年4月26日全国稀土标准化技术委员会在南京召开了稀土标准论证会及2023年第三次稀土标准工作会议。来自国内34家稀土生产企业、科研院所共65名专家参与了国家标准《稀土镁硅铁合金》的预审工作。与会专家对标准预审稿技术内容等进行了讨论，提出了具体的修改意见和建议如下：

1）前言中与原标准不同处要按要求来表述；

回答：已按要求进行了修订。

2）意见汇总表中意见按章节号排序；

回答：已按规定进行修改，见意见汇总表。

3）建议在分类中增加牌号的示例说明；

回答：已增加牌号示例说明，见标准文本4.2.

4）稀土含量中是否有纯镧产品，镧或铈的含量定在70%以上，需要进一步调研确认；

回答：经过调研确定La或Ce含量可定在60%以上，已按规定进行修改。

5）删除表1表2中的注2；

回答：已删除。

6）表中注明其中Mg代表什么含义，MgO代表什么含义；

回答：已标注，其中Mg表示为总镁含量，MgO为Mg氧化态含量。

7）表中备注注明RE主要含有哪些元素；

回答：在备注标注了RE主要含有La、Ce、Y。

8）重稀土硅铁合金请按照行业内实行各名称进行表述；

回答：因为重稀土硅铁合金仅包含Y元素，因此修改为钇基重稀土镁硅铁合金，按照行业内表述进行了修改。

9）外观质量与稀土硅铁合金相一致；

回答：已修改。

10）产品外观应成块状改为产品外观应成块状或颗粒；

回答：采纳，已修改。

11）试验方法中产品化学成分检测表述不具体，需将各个元素写清楚；

回答：已写明各个元素。

12）产品粒度增加“30mm”规格；

回答：已按要求修改。

13）标志、包装、运输和贮存及随行文件，适当简化。

回答：已简化。

4.2标准编制小组对标准送审稿的讨论意见汇总

经过预审会议，会后标准编制小组针对专家提出的问题进行了修改，

1）“重稀土镁硅铁合金”都应统一为“钇基重稀土镁硅铁合金”；

回答：采纳。

2）6.1.1中Fe不作要求；

回答：采纳。

3）钇基重稀土镁硅铁合金的钇相对量可提到50%；

回答：采纳。

4）轻稀土镁硅铁合金的镧和铈含量相对量可提到60%；

回答：采纳。现在市场上大部分铈镁硅铁合金中铈含量有两种规格，一种是65%Ce，一种是90%Ce，镧镁硅铁用量较少，但也有用量，因此也设置2个牌号。

5）其中镁表示有效镁，氧化镁含量不得大于其中镁含量的10%；

回答：不采纳，牌号中已进行了规定氧化镁含量，不再进行叙述，同时镁含量在对应的分析方法过程中并没有体现出是化验有效镁。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1、本标准起草过程中遵循以下原则：

（1）本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；

（2）充分满足市场要求的原则；

（3）划繁就简的原则；

（4）有利于创新发展的原则。

2、主要技术内容及其确定的依据：

本文件规定了稀土镁硅铁合金的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、标志、贮存及随行文件。本文件适用于碳热还原法、硅热还原法生产的稀土镁硅铁合金，主要用于在钢铁生产中作添加剂、合金剂。本文件技术指标按各稀土镁硅铁合金生产厂习惯与用户使用要求化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性。本文件代替GB/T 4138—2015《稀土镁硅铁合金》，与GB/T 4138—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围部分的文字说明（见第1章）；

- 更改了规范性引用文件的文字说明（见第2章）；

- 删除了引用文件GB3650（见2015版的第2章）；

- 增加了引用文件GB 39176（见第2章）；

- 增加了术语和定义的文字说明（见第3章）；

- 增加了产品分类（见第4章）；

- 删除了数字牌号（见表1，表2）；

- 更改了轻稀土镁硅铁合金MgO化学成分指标（见表1）；

- 增加了“注1：用于高韧性大断面球墨铸铁铸造，适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定。”（见表1）；

- 增加了“注2：部分Ce含量可以由元素La代替，代替比例由供需双方协商确定”（见表1）；

- 增加了重稀土镁硅铁合金FeSiMgRE-01YC产品牌号的技术指标（见表2）；

- 更改了重稀土镁硅铁合金MgO化学成分指标（见表2）；

- 更改了“适量添加Ba（＜2.0%）、Bi（＜0.5%）、Sb（＜0.5%）”为“适量添加Ba、Bi、Sb，添加含量由供需双方协商确定”（见表2）；

- 增加了1 mm～5 mm的产品粒度范围（见5.2）；

- 增加了“如需方对粒度范围有特殊要求，可由供需双方协商确定”（见5.2）；

- 更改了“夹渣物”为“夹杂物”（见5.3，见2015版的3.3）；

- 增加了1 mm的方孔筛检测（见6.2）；

- 更改了外观质量的描述（见6.3，见2015版,4.3）；

- 增加了“第三方进行检验”（见7.1.1）；

- 更改了“贮存、质量证明书”为“贮存及随行文件”（见第8章，见2015版的第6章）；

- 更改了产品包装描述，“采取防氧化措施密封装入铁桶中”改为“采取塑封内袋的编织袋包装”（见8.2，见2015版的6.2）；

- 更改了“应符合GB3650的规定”为“应符合GB 39176的规定”（见8.3，8.4，见2015版，6.3，6.4）；

- 更改了“质量证明书”为“随行文件”，增加了随行文件的文字描述（见8.5，见2015版，6.5）。

三、试验验证的分析、综述报告，预期达到的社会效益

本标准方法的建立可进一步促使有限的稀土元素的利用价值得到更好的拓展，进一步规范并提高稀土企业的生产能力、产品品质及全国同行的实际生产、引导全球范围内的实际贸易市场，本标准修订对产业发展具有一定的支撑作用。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

目前，国外还没有生产稀土镁硅铁合金的报道，也无对应的国际标准。本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。

五、采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

经查，本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

六、与有关法律、法规的关系

本标准本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关知识产权。

九、贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

十、其他应当说明的事项

无。

标准编制工作组

2023年6月9日