前    言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 240的第10部分。 YS/T 240已经发布了以下部分：

——第1部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 硅蓝分光光度法和重量法；

——第4部分：三氧化钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第5部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第6部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第7部分：硫含量的测定 燃烧-中和滴定法；

——第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag 分光光度法；

——第9部分：铜含量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法。

本文件代替YS/T 240.10-2007《铋精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法》，与YS/T 240.10-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了方法2：Na2EDTA滴定法；

b）

c）

d）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、赣州有色冶金研究所、国标(北京)检验认证有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、广东先导稀材股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、中国检验认证集团广西有限公司、昆明治金研究院有限公司、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、山东恒邦冶炼股份有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司。

本文件主要起草人：冯振华、韩晓、阮桂色、

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1982年首次发布为GB/T 3258.10-1982；

——1994年为第一次修订；

——2007年为第一次修订；

——本次为第三次修订。

引   言

铋精矿是提炼铋的主要原料，在有色领域标准体系中，铋精矿化学成分测定方法标准在保证铋精矿产品质量方面发挥着里要作用，该系列方法标准服务于铋精矿的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑。YS/T 240《铋精矿化学分析方法》目的在于描述铋精矿中铋、铅、钼、二氧化硅、三氧化钨、铁、硫、砷、三氧化二铝、银等不同化学元素成分的测定方法。为满足行业对铋精矿产品的生产、贸易以及资源回收利用的要求，增加检测结果的可靠性和可比性，采用Na2EDTA滴定法快速准确测定铋精矿中的三氧化二铝含量具有重要意义。

YS/T 240已经发布了以下部分：

——第1部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 硅蓝分光光度法和重量法；

——第4部分：三氧化钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第5部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第6部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第7部分：硫含量的测定 燃烧-中和滴定法；

——第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag 分光光度法；

——第9部分：铜含量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法。

本文件能够满足国内外铋精矿产品中多种元素的检测需求，增加样品碱熔前处理方式，采用Na2EDTA滴定法能够快速、准确地测定铋精矿中三氧化二铝含量，对贸易结算和指导生产以及资源回收利用具有重要的现实性和必要性。

铋精矿化学分析方法

第10部分：三氧化二铝含量的测定

铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法

# 1  范围

本文件描述了铋精矿中三氧化二铝含量的测定方法。

本文件适用于铋精矿中三氧化二铝含量的测定。测定范围：5.00%～10.00%。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  原理

试样以氢氧化钠、过氧化钠熔融分解，热水提取，过滤分离除去铁、铜、铅、铋等杂质，在弱酸性溶液中使铝与过量Na2EDTA络合，以二甲酚橙为指示剂，用锌盐标准溶液滴定过量的Na2EDTA，以氟化钠取代与铝络合的EDTA，用锌盐标准溶液滴定释放出来的Na2EDTA，根据消耗的锌标准溶液的体积计算三氧化二铝的含量。

# 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂。

5.1水，符合GB/T 6682，二级及以上纯度。

5.2 氢氧化钠。

5.3 过氧化钠。

5.4 氟化钠。

5.5 盐酸（ρ1.67g/mL）。

5.6 氨水（ρ1.49g/mL）。

5.7 冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

5.8 盐酸（1+1）。

5.9 盐酸（1+9）。

5.10 氨水（1+1）。

5.11 Na2EDTA溶液（0.1mol/L）:称取37.2g乙二酸四乙酸二钠（C10H14N2Na2O8·H2O）于500mL烧杯中，加入300mL水，与电炉上加热至完全溶解。用水转移至1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.12乙酸-乙酸钠缓冲溶液：溶解250g乙酸钠（NaC2H3O2·H2O）于500 mL水中，加入20mL冰乙酸（5.7），稀释至1000mL，混匀。

5.13 锌标准滴定溶液：准确称取0.6412g金属锌（wZn≥99.99%）于150mL烧杯中，加入15mL盐酸（5.8），加热溶解蒸至2mL~3mL，移入1000mL容量瓶中，加1滴甲基橙指示剂（5.14），用氨水（5.9）中和至黄色，再以盐酸（5.8）调至红色，并过量5滴，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于0.5000mg三氧化二铝。

5.14 甲基橙溶液（2 g/L）。

5.15 二甲酚橙溶液（5 g/L）。

# 6  仪器和设备

pH计，精度±0.1。

# 7  样品

7.1 样品粒度应不大于96μm。

7.2样品应在100℃~105℃烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

# 8  试验步骤

8.1  试料

称取0.50g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验。

8.3  空白实验

随同试料做空白实验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于已加入2.0g氢氧化钠（5.2）的30mL银坩埚中，再加入0.5g过氧化钠（5.3）、3.0g氢氧化钠（5.2）。将坩埚移入已升温至500℃左右的高温炉中，继续升温至700℃，熔融20min，取出，冷却。

8.4.2 将坩埚移入预先盛有50mL热水的250mL烧杯中，低温加热至熔块溶解完全，煮沸1min～2min。待完全浸出后取出坩埚，加少量水用胶头玻璃棒多次擦洗，后用水洗入烧杯，再用5~10滴盐酸（5.9）和热水洗净坩埚。待冷却后将浸出液及沉淀全部移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。静置片刻，用慢速滤纸过滤溶液于100mL烧杯中。

注：若坩埚中有少量不溶物，可将坩埚取出，用水洗净外壁后置于电炉上烤干。往坩埚中加入2g氢氧化钠（5.2），在700℃高温炉中熔融10min，取出，冷却。将坩埚移入原烧杯中合并浸出。

8.4.3 移取20.00 mL滤液（8.4.2）于300 mL锥形瓶中，依次加入20 mL水、5 mLNa2EDTA溶液（5.11），用盐酸（5.8）、氨水（5.10）调节溶液pH为3.5（可采用pH计直接将pH调至3.5或者可以先用盐酸（5.8）将溶液滴至深黄色，再缓慢滴加盐酸（5.9）至深黄色刚好消失，变成淡黄色，此时溶液pH值在3.5附近。）加热煮沸3min。取下冷却至室温，加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.12）、2滴二甲酚橙溶液（5.15），以锌标准滴定溶液（5.13）滴至溶液由黄色恰好变为紫红色（不计数）。加入1g~2g氟化钠（5.4），加热煮沸3min，取下冷却至室温，补加2滴二甲酚橙溶液（5.15），以锌标准滴定溶液（5.13）滴至溶液由黄色恰好变为紫红色即为终点。记下滴定消耗锌标准滴定溶液体积。

# 9  试验数据处理

三氧化二铝含量以三氧化二铝的质量分数ɷAl2O3计，按公式（1）计算：

…………………（1）

式中：

f ——锌标准滴定溶液对三氧化二铝的计算因子，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V3 ——测定时，试液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——测定时，空白试料溶液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

V2 ——试液的分取体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示到小数点后两位。

# 10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限（r）

| wAl2O3/% | 6.38 | 8.40 | 9.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.22 | 0.25 | 0.27 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限（R）

| w Al2O3/% | 6.38 | 8.40 | 9.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.28 | 0.30 | 0.42 |

# 11  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Comments

方法一方法二分开两章

预审会后合并

不写配制吗？

表述不通顺？

附录留出位置

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H 13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

YS/T 240.10—202X

代替 YS/T 240.10—2007

中华人民共和国有色金属行业标准

铋精矿化学分析方法

第10部分：三氧化二铝含量的测定

铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of bismuth concentrate—

Part10:Determination of aluminium oxide content—

Chromazurol S spectrophotometric method and Na2EDTA titration method

（预审稿）