铋精矿化学分析方法

第7部分 硫量的测定 燃烧中和滴定法

编制说明

（预审稿）

水口山有色金属有限责任公司

2023年6月

一、工作简况

1、任务来源

1.1 计划批复

2022年8月全国有色金属标准化技术委员会于湖北宜昌召开会议，下达《关于印发铋精矿化学分析法第1部分：铋含量的测定EDTA滴定法等11项行业标准任务落实会议纪要的通知》 （有色标密发[2022]60 号）文件，由水口山有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省先导稀材股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、赣州有色冶金研究所、昆明冶金研究院有限公司、郴州和俊检测有限公司负责制订行业标准《铋精矿化学分析方法 第7部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法》，项目计划编号20220821 -T-YS，计划完成年限2024年。

1.2 项目情况

铋是重要的有色金属基础原材料，应用广泛，铋精矿是其主要的来源，目前中国铋资源储量居世界首位，国内的贸易量较多。铋往往与钨、钼、铅、锡、铜等多种金属矿物共生，通过与其他金属分选分离出铋精矿，由于铋精矿中矿物成分较复杂，存在杂质元素较多，硫是铋精矿中存在的主要共存元素，是控制产品等级和工艺流程控制的重要指标。

YS/T240为铋精矿配套分析方法，对铋精矿中铋、铅、硫等11种元素进行检测，原YS/T240.7-2007硫量的测定，采用邻苯二甲酸氢钾为基准物质直接标定氢氧化钠标准溶液的标定方法，没有与方法同步考虑干扰因素，造成结果准确度和稳定性较差，需补充完善，增强方法的适用性。依据符合«关于征集2020年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准计划项目的通知»（有色标委[2020]61号）文中第一款第七条：«关于开展2020年有色金属行业标准复审工作的函»（有色标委[2020]55号）复审清单中结论为修订并拟在2020年列入修订计划的项目。

# 2、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

2.1 承担单位情况

水口山有色金属有限责任公司隶属于中国五矿集团，是一家有色金属采、选、冶为一体的大型国有企业，产品包括：铅、碲、铋、锑、金、银等，具备相应的技术能力和条件。在制订该标准方法的过程中通过大量实践对方法的技术稳定性进行了考察，能够满足需求。

公司技术中心（分析检测中心）承担了集团所有检测工作，检测项目包括：铅、锌、铜、碲、铋、锑等有色金属原料及中间产品化学学成分分析，铅、碲、铋、锑、金、银、钯产品成分和物理力学性能检测。同时负责公司化验技术开发和检测技术升级，共有300多项企业标准检测方法、30几项国家、行业标准检测方法应用于生产分析。中心有先进大型仪器设备二十几台，全部用于生产研发分析，为公司从原料选购到成品出库提供了大量的检测数据支持。

公司技术中心（分析检测中心）有一支经验丰富的检测技术队伍，具有标准制修订起草经历，曾主持修制订多项国家、行业标准，目前已经具备起草该有色金属行业标准的人才和标准基础。

2.2 参编单位及主要起草人工作情况

标准起草小组由11家单位组成，分别是：水口山有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省先导稀材股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、赣州有色冶金研究所、昆明冶金研究院有限公司、郴州和俊检测有限公司，其分工见下表：

标准主要起草人以及分工见表1：

表1：标准主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 罗永锋、谢四杰 | 水口山有色金属有限责任公司 | 负责标准起草的组织协调、试验方案的确定和开展试验，以及各类报告、文本、材料的撰写工作。 |
|  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验单位 |
|  | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 一验单位 |
|  | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一验单位 |
|  | 郴州市产商品质量监督检验所 | 一验单位 |
|  | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 二验单位 |
|  | 广东省先导稀材股份有限公司、 | 二验单位 |
|  | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 二验单位 |
|  | 赣州有色冶金研究所 | 二验单位 |
|  | 昆明冶金研究院有限公司 | 二验单位 |
|  | 郴州和俊检测有限公司 | 二验单位 |

3 主要工作过程

3.1 立项阶段

项目提出于2021年，根据有色标准委对有色标准进行复审的要求，原YS/T240-2007.7«铋精矿化学分析方法»至今16年，其内容与现代检测水平和要求存在差距，需要进行修订，2022年8月宜昌会议正式下达修订任务。明确了项目的时间进度安排，建立了水口山有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省先导稀材股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、赣州有色冶金研究所、昆明冶金研究院有限公司、郴州和俊检测有限公司10家单位组成的标准修订工作组。

3.3 起草阶段

水口山有色金属有限责任公司接到《铋精矿化学分析方法第7部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法》标准的制定任务后，进行了相关资料的查询与样品准备，进行了方法条件和精密度等试验测试，2023年3月形成了《铋精矿化学分析方法第7部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法》讨论稿，发11家验证单位审核。

3.4 征求意见阶段

3.4.1各验证单位提出修改意见和建议

2023年4月，开展方法验证工作，试验样品寄11家验证单位进行方法试验验证。2023年6月，收到全部验证试验结果和意见建议。

表2:征求意见阶段验证单位意见汇总表

| 编号 | 提出单位 | 意见内容 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株冶（一验） | 建议添加氧化铜做催化剂。 | 采纳 |
| 2 | 湖南有色院 | 无其他意见 |  |
| 3 | 中金岭南（一验） | 无其他意见 |  |
| 4 | 桂林地矿院 | 5.3中“称取3.0 g高锰酸钾溶入100 mL水中，加入10 g氢氧化钠（3.1）” 改为“称取3.0 g高锰酸钾溶于100 mL水中，加入10 g氢氧化钠（5.2）”。 | 采纳 |
|  |  | 5.8.2中硫酸铅基准试剂质量参与计算，文本中准确称取0.400 0g是否有必要，可否改为“准确称取0.40 g硫酸铅基准试剂（精确至0.000 1g）” | 采纳 |
|  |  | 8.5.1中“，用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至过氧化氢吸收液由蓝紫色变为绿色”改为“用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至过氧化氢吸收液由蓝紫色刚好变为绿色”。 | 采纳 |
|  |  | （5）8.5.1中“，用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至过氧化氢吸收液由蓝紫色变为绿色”改为“用氢氧化钠标准滴定溶液（5.8）滴定至过氧化氢吸收液由蓝紫色刚好变为绿色”。 | 采纳 |
|  |  | 5.7中硫酸铅基准试剂是否考虑直接购买硫酸铅(99.99%)来使用，自己制备过程相对繁琐。 | 采纳 |
| 5 | 广东省先导稀材股份有限公司 | 无其他意见 |  |
| 6 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 无其他意见 |  |
| 7 | 赣州有色冶金研究所 | 1#3#样品燃烧反应时间过长，容易出现吸收不完全现象。是否考虑适当提高燃烧温度。 | 不采纳 |

#### 3.4.2发函征求意见阶段

共发征求意见函10份，其中检验单位6份，占比60%，用户4份，占比40 %，其它0份，占比0 %，回函9份，回函有意见或建议的单位3份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

3.5 审查阶段

3.6 报批阶段

二、标准的制订原则、主要内容和论据

1 符合性：本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写。

2 适用性：本标准以满足铋精矿产品检测需求为原则，宜于应用，能够满足生产和贸易分析需求，生产企业的技术进步产生积极的促进作用。

3、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1起草验证阶段

3.1.1铋基体干扰实验

按照表1称取硫酸铅基准物质，分别加入三氧化二铋(预先测定硫含量，一般不含硫），按照测定步骤进行测定：

表3 ：铋基体干扰实验情况

| 硫酸铅（g） | 三氧化二铋（g） | 硫量（g） | 测得硫量（g） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4045 | 0 | 0.04267 | 0.04252 | 99.64 |
| 0.2002 | 0.4021 | 0.02112 | 0.02118 | 100.28 |
| 0.1001 | 0.4008 | 0.1056 | 0.01033 | 97.82 |
| 0.3002 | 0.4052 | 0.03167 | 0.03156 | 99.65 |

由于Bi2O3的加入，硫的燃烧速度明显放慢（称样量较多），但从试验情况来看，只要保证充分燃烧，铋基体对硫含量的测定没有影响。

3.1.2样品成分考察情况

试验此次试验的5个样品成分进行测定，情况见表2：

表4：样品成分考察情况%

| 样品 | Pb% | Zn% | Cu% | Sb% | Bi% | As% | F-% | Cl-% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.50 | 1.18 | 2.90 | 0.42 | 17.26 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| 2 | 5.11 | 0.99 | 3.52 | 0.046 | 36.20 | 0.11 | 0.73 | 0.027 |
| 3 | 3.96 | 2.26 | 4.24 | 0.028 | 24.37 | 0.11 | 1.01 | 0.014 |
| 4 | 3.71 | 0.89 | 2.44 | 0.046 | 24.74 | 0.27 | 1.20 | 0.035 |
| 5 | 2.63 | 1.50 | 2.54 | 0.040 | 14.87 | 0.39 | 0.19 | 0.042 |

3.1.3阴离子考察情况

由表2数据来看，部分样品中F-离子含量较高，为主要影响因素，氟的主要来源为矿石中伴生的荧石矿，在选矿过程中未被分离完全部分，个别样品中氟含量约为1%左右。在高温煅烧时发生以下反应：

2CaF2+O2=2CaO+2F2↑

被NaOH溶液吸收发生以下反应：

2F2+2NaOH=2NaF+H2O+OF2↑

由于HF酸为一种弱酸，其生成物为一种强碱弱酸盐，在滴定时次甲基蓝溶液-甲基红混合指示剂的变色范围为4.4～5.1，在滴定过程中不能定量的显示,为了考察F-的影响我们采用3#样品定量的加入F-（NaF）按照（8.5）步骤进行测定，情况见表3.

表5：F-考察情况

| 样品 | 含F-量（mg） | 测定结果（%） |
| --- | --- | --- |
| 3# |  | 22.86 |
| 3#+0.012gNaF | 5.56 | 24.16 |
| 3#+0.051gNaF | 23.6 | 28.64 |
| 3#+0.1652gNaF | 76.6 | 终点拖延严重 |

从上表数据来看大量的F-存在会造成硫的测定结果偏高和反应终点延迟，本试验方案称取0.1g样品的含氟量约为1mg,对于硫量的影响约为0.05%～0.2%，造成结果的波动范围不大，对生产和经营过程没有影响，能够满足铋精矿中硫的测定要求。

3.1.3、回收率试验

3.1.3.1加标回收率试验

称取1#样品0.10000g,分别加入硫酸铅基准物质，按照测定步骤测定其硫含量，测定情况见表4.

表6回收率试验

| 1#样品（g） | 硫酸铅（g） | 测得硫量（g） | 加入硫量（g） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1000 | 0 | 0.01200 | 0 |  |
| 0.1000 | 0 | 0.01205 | 0 |  |
| 0.1000 | 0 | 0.01203 | 0 |  |
| 0.1000 | 0.1005 | 0.02261 | 0.01060 | 99.81 |
| 0.1000 | 0.1003 | 0.02258 | 0.01058 | 99.72 |
| 0.1000 | 0.1000 | 0.02262 | 0.01055 | 100.38 |
| 0.1000 | 0.2008 | 0.03342 | 0.02118 | 100.99 |
| 0.1000 | 0.2004 | 0.03308 | 0.02114 | 99.57 |
| 0.1000 | 0.2002 | 0.03302 | 0.02112 | 99.38 |
| 0.1000 | 0.3052 | 0.04342 | 0.03220 | 97.48 |
| 0.1000 | 0.3002 | 0.04357 | 0.03167 | 99.59 |
| 0.1000 | 0.3005 | 0.04322 | 0.03170 | 98.39 |

3.1.3.2标样测试情况

称取0.10g标准样品（GSB04-2709-2011,硫含量35.21%）,按照测定步骤测定其硫含量，测定情况见表3

表7回收率试验

| 标样g | 测得硫量（%） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.0998 | 35.23 | 100.06 |
| 0.1034 | 35.05 | 99.54 |
| 0.1003 | 35.17 | 99.89 |

从试验结果来看，回收率在97.48%-100.99%之间，可以满足测定的要求。

## 3.2重复性和再现性

## 3.2.1精密度

2023年由11家实验室对S含量5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个水平的硫含量在重复性条件下有的实验室独立测定7～11次。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

表8  燃烧中和滴定法测定硫量精密度试验原始数据

| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 11.97 | 20.18 | 22.99 | 27.92 | 33.61 |
|  | 12.18 | 20.31 | 23.06 | 27.63 | 33.47 |
|  | 12.02 | 20.01 | 22.92 | 27.82 | 33.45 |
|  | 12.23 | 20.22 | 23.02 | 27.59 | 33.54 |
|  | 12.16 | 20.26 | 23.19 | 27.62 | 33.36 |
|  | 12.22 | 20.08 | 23.11 | 27.58 | 33.55 |
|  | 11.99 | 20.21 | 23.27 | 27.58 | 33.61 |
|  | 12.01 | 20.14 | 22.97 | 27.89 | 33.51 |
|  | 12.08 | 20.1 | 23.17 | 27.92 | 33.45 |
|  | 12.19 | 20 | 23.18 | 27.79 | 33.78 |
|  | 11.99 | 20.11 | 23.19 | 27.87 | 33.60 |
| 平均值 | 12.09 | 20.14 | 23.10 | 27.75 | 33.54 |
| 标准偏差 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| 相对标准偏差/% | 0.85 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.33 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室2 | 12.07 | 19.84 | 22.86 | 27.74 | 33.29 |
|  | 12.06 | 20.04 | 22.83 | 27.67 | 33.44 |
|  | 12.03 | 20.1 | 22.89 | 27.71 | 33.57 |
|  | 12.03 | 19.8 | 22.88 | 27.65 | 33.26 |
|  | 12.07 | 19.82 | 22.93 | 27.61 | 33.31 |
|  | 12.1 | 19.92 | 22.91 | 27.56 | 33.31 |
|  | 12.09 | 19.87 | 22.98 | 27.69 | 33.39 |
| 平均值 | 12.06 | 19.91 | 22.90 | 27.66 | 33.37 |
| 标准偏差 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| 相对标准偏差/% | 0.23 | 0.58 | 0.22 | 0.22 | 0.33 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室3 | 12.27 | 19.87 | 22.99 | 27.76 | 33.41 |
|  | 12.37 | 20.06 | 22.99 | 27.66 | 33.31 |
|  | 12.18 | 19.67 | 22.80 | 27.56 | 33.12 |
|  | 12.18 | 19.97 | 22.90 | 27.86 | 33.12 |
|  | 12.27 | 20.16 | 22.80 | 27.76 | 33.02 |
|  | 12.37 | 19.87 | 22.90 | 27.66 | 33.21 |
|  | 12.27 | 20.06 | 23.09 | 27.86 | 33.21 |
|  | 12.37 | 19.77 | 22.90 | 27.66 | 33.31 |
|  | 12.08 | 19.97 | 22.80 | 27.86 | 33.41 |
| 平均值 | 12.26 | 19.93 | 22.91 | 27.74 | 33.24 |
| 标准偏差 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| 相对标准偏差/% | 0.82 | 0.77 | 0.44 | 0.39 | .041 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室4 | 12.05 | 20.10 | 22.99 | 27.61 | 33.55 |
|  | 12.28 | 19.87 | 22.92 | 27.49 | 33.26 |
|  | 11.92 | 20.19 | 23.15 | 27.74 | 33.68 |
|  | 12.13 | 19.96 | 23.29 | 27.83 | 33.39 |
|  | 12.24 | 20.15 | 23.05 | 27.51 | 33.47 |
|  | 12.19 | 20.07 | 23.27 | 27.47 | 33.56 |
|  | 12.25 | 20.14 | 23.35 | 27.4 | 33.64 |
| 平均值 | 12.15 | 20.07 | 23.15 | 27.58 | 33.51 |
| 标准偏差 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 相对标准偏差/% | 1.06 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | 0.44 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室5 | 11.95 | 19.98 | 22.94 | 27.62 | 33.42 |
|  | 11.97 | 19.89 | 23.07 | 27.66 | 33.85 |
|  | 11.97 | 19.97 | 22.94 | 27.78 | 33.48 |
|  | 12.01 | 20.05 | 23.12 | 27.94 | 33.67 |
|  | 11.96 | 20 | 23.2 | 27.71 | 33.69 |
|  | 11.97 | 20.1 | 22.96 | 27.69 | 33.76 |
|  | 11.98 | 20.12 | 23.1 | 27.88 | 33.69 |
|  | 11.96 | 20.2 | 22.96 | 27.91 | 33.65 |
|  | 11.96 | 20.16 | 23.15 | 27.62 | 33.62 |
|  | 12.02 | 20.18 | 23.25 | 27.75 | 33.51 |
|  | 11.98 | 20.05 | 22.96 | 27.83 | 33.64 |
| 平均值 | 11.98 | 20.06 | 23.06 | 27.76 | 33.63 |
| 标准偏差 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 相对标准偏差/% | 0.18 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.38 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室6 | 12.03 | 20.01 | 23.13 | 27.95 | 33.72 |
|  | 12.16 | 20.17 | 23.18 | 27.84 | 33.59 |
|  | 12.08 | 20.07 | 22.99 | 27.74 | 33.75 |
|  | 12.01 | 20.19 | 23.04 | 27.8 | 33.58 |
|  | 12.09 | 20.16 | 23.24 | 27.74 | 33.62 |
|  | 12.02 | 20.07 | 23.12 | 27.71 | 33.65 |
|  | 12.17 | 20.13 | 23.06 | 27.87 | 33.78 |
|  | 12.04 | 20.09 | 23.09 | 27.7 | 33.71 |
|  | 12.14 | 20.15 | 23.17 | 27.73 | 33.55 |
|  | 12.03 | 20.11 | 23.09 | 27.88 | 33.62 |
|  | 12.01 | 20.11 | 23.07 | 27.74 | 33.82 |
| 平均值 | 12.07 | 20.11 | 23.11 | 27.79 | 33.67 |
| 标准偏差 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 相对标准偏差/% | 0.51 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室7 | 12.01 | 20.02 | 23.01 | 27.81 | 33.38 |
|  | 12.19 | 20.24 | 23.24 | 27.61 | 33.51 |
|  | 11.98 | 20.06 | 22.95 | 27.68 | 33.79 |
|  | 12.11 | 20.25 | 23.05 | 27.91 | 33.51 |
|  | 12.22 | 20.31 | 23.28 | 27.79 | 33.48 |
|  | 12.02 | 20.14 | 23.06 | 27.64 | 33.39 |
|  | 12.18 | 20.31 | 23.19 | 27.78 | 33.84 |
|  | 11.99 | 20.06 | 23.24 | 27.63 | 33.62 |
|  | 12.22 | 20.21 | 23.01 | 27.76 | 33.37 |
|  | 12.16 | 20.06 | 23.19 | 27.56 | 33.46 |
|  | 12.01 | 20.19 | 23.28 | 27.71 | 33.78 |
| 平均值 | 12.10 | 20.17 | 23.14 | 27.72 | 33.56 |
| 标准偏差 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| 相对标准偏差/% | 0.81 | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.52 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室8 | 13.73 | 19.98 | 22.91 | 27.79 | 33.49 |
|  | 13.88 | 19.97 | 23.03 | 27.47 | 33.31 |
|  | 13.54 | 20.13 | 22.86 | 27.56 | 32.94 |
|  | 13.94 | 19.69 | 22.94 | 27.46 | 33.5 |
|  | 13.47 | 20.26 | 23.33 | 27.23 | 33.91 |
|  | 13.59 | 20.09 | 23.41 | 27.54 | 33.21 |
|  | 13.31 | 20.1 | 22.87 | 27.94 | 33.61 |
|  | 13.49 | 19.89 | 23.01 | 27.59 | 33.26 |
|  | 13.71 | 20.03 | - | 27.61 | 33.19 |
|  | 13.31 | 19.87 | - | 27.57 | 33.34 |
|  | 13.49 | - | - | 27.63 | 33.51 |
|  | 13.71 | - | - | - | - |
|  | 13.52 | - | - | - | - |
|  | 13.64 | - | - | - | - |
| 平均值 | 13.59 | 20.01 | 23.04 | 27.58 | 33.38 |
| 标准偏差 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.27 |
| 相对标准偏差/% | 1.38 | 0.80 | 0.91 | 0.69 | 0.80 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室9 | 12.36 | 19.32 | 22.48 | 27.56 | 33.1 |
|  | 12.23 | 19.21 | 22.29 | 27.46 | 33.16 |
|  | 12.35 | 19.17 | 22.35 | 27.59 | 33.18 |
|  | 12.25 | 19.16 | 22.56 | 27.48 | 33.19 |
|  | 12.37 | 19.26 | 22.47 | 27.4 | 33.02 |
|  | 12.29 | 19.17 | 22.35 | 27.59 | 33.13 |
|  | 12.29 | 19.12 | 22.42 | 27.5 | 33.17 |
|  | 12.36 | 19.07 | 22.31 | 27.52 | 33.25 |
|  | 12.32 | 19.25 | 22.4 | 27.38 | 33.29 |
|  | 12.28 |  | - | - | - |
| 平均值 | 12.31 | 19.19 | 22.40 | 27.50 | 33.19 |
| 标准偏差 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 相对标准偏差/% | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.28 | 0.24 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室10 | 12.3 | 19.43 | 22.25 | 27.2 | 33.46 |
|  | 12.33 | 19.44 | 22.43 | 27.23 | 33.41 |
|  | 12.37 | 19.41 | 22.27 | 27.21 | 33.66 |
|  | 12.24 | 19.46 | 22.33 | 27.36 | 33.43 |
|  | 12.17 | 19.4 | 22.23 | 27.14 | 33.5 |
|  | 12.38 | 19.59 | 22.3 | 27.28 | 33.45 |
|  | 12.21 | 19.51 | 22.5 | 27.22 | 33.69 |
| 平均值 | 12.29 | 19.46 | 22.33 | 27.23 | 33.51 |
| 标准偏差 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.70 | 0.11 |
| 相对标准偏差/% | 0.66 | 0.34 | 0.45 | 0.26 | 0.34 |
| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室11 | 12.31 | 19.88 | 22.9 | 27.59 | 33.47 |
|  | 12.33 | 19.85 | 22.81 | 27.69 | 33.41 |
|  | 12.19 | 19.75 | 22.89 | 27.71 | 33.39 |
|  | 12.26 | 19.81 | 22.78 | 27.73 | 33.35 |
|  | 12.26 | 19.76 | 22.85 | 27.76 | 33.48 |
|  | 12.24 | 19.69 | 22.84 | 27.75 | 33.46 |
|  | 12.05 | 19.77 | 22.73 | 27.68 | 33.40 |
| 平均值 | 12.23 | 19.79 | 22.83 | 27.70 | 33.42 |
| 标准偏差 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.70 | 0.05 |
| 相对标准偏差/% | 0.76 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |

表9各实验室平均结果（%）

| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 12.09 | 20.14 | 23.10 | 27.75 | 33.54 |
| 实验室2 | 12.06 | 19.91 | 22.90 | 27.66 | 33.37 |
| 实验室3 | 12.26 | 19.93 | 22.91 | 27.74 | 33.24 |
| 实验室4 | 12.15 | 20.07 | 23.15 | 27.58 | 33.51 |
| 实验室5 | 11.98 | 20.06 | 23.06 | 27.76 | 33.63 |
| 实验室6 | 12.07 | 20.11 | 23.11 | 27.79 | 33.67 |
| 实验室7 | 12.10 | 20.17 | 23.14 | 27.72 | 33.56 |
| 实验室8 | 13.59 | 20.01 | 23.04 | 27.58 | 33.38 |
| 实验室9 | 12.31 | 19.19 | 22.40 | 27.50 | 33.19 |
| 实验室10 | 12.29 | 19.46 | 22.33 | 27.23 | 33.51 |
| 实验室11 | 12.23 | 19.79 | 22.83 | 27.70 | 33.42 |

表10离散度（标准偏差Sij）

| 实验室 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| 实验室2 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| 实验室3 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| 实验室4 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 实验室5 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 实验室6 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 实验室7 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| 实验室8 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.27 |
| 实验室9 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 实验室10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.70 | 0.11 |
| 实验室11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.70 | 0.05 |

### 3.2.2 柯克伦检验

对n=6，p=12，科克伦检验5%临界值为0.262，1%临界值为0.310（科克伦检验没有n=7时的临界值可查询，先按n=6时的临界值进行离群值的排除。）

柯克伦检验结果

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| S最大值= |  |  |  |  |  |  |
| S最大2= |  |  |  |  |  |  |
| ∑S2 |  |  |  |  |  |  |
| C=Smax2/∑S2 |  |  |  |  |  |  |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3实验室间格拉布斯检验

格拉布斯检验结果

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均 |  |  |  |  |  |  |
| S= |  |  |  |  |  |  |
| GP=（XP-X平）/S |  |  |  |  |  |  |
| G1=（X平-X1）/S |  |  |  |  |  |  |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |
| P=12,格拉布斯检验Gp或G1:5%临界值为2.412，1%临界值为2.636 |
| Gp-1，p= |  |  |  |  |  |  |
| G1，2= |  |  |  |  |  |  |
| P=12,格拉布斯检验Gp-1或G1.2:5%临界值为0.2537，1%临界值为0.1738 |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |  |

注：因样品均匀度差异，要求实验室8、实验室9、实验室10补充部分数据，数据统计工作需在补充实验完成后统一完成。

### 2.3重复性和再现性

| ws/% | 12.15 | 20.04 | 23.04 | 27.68 | 33.46 | ws/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rs/% | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | rs/% |
| Rs/% | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | Rs/% |

三、标准水平分析

3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

无。

3.2 与现有标准及制订中的标准协调配套情况

该标准是YS/T321铋精矿的配套分析方法。

3.3 标准中涉及专利的情况

本标准未涉及国内外专利。

四、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与现行法律、法规相协调、无冲突。相关领域内没有强制性国家标准。

五、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或国家）标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

该标准发布后建议废止原YS/T240.7-2007《铋精矿化学分析方法第7部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法》。

九、预期效果

本标准操作过程简便、快速，适合工矿企业、研究院所快速分析。本标准发布执行后，可以满足市场需求，为铋精矿贸易提供检测依据。

十、其它应予说明的事项

无。

《铋精矿化学分析方法第7部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法》标准编制组

2023年5月4日