ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—202X

预焙阳极用石油焦原料技术要求

Petroleum coke for pre-baked anode

(送审稿)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XXX-202X

前    言

本文件根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 843-2012《预焙阳极用石油焦原料技术要求》，与YS/T 843-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)“范围”删除了储存及订货单（合同）（见第1章，2012版的第1章）；

b) “规范性引用文件”增加了GB/T 214-2007、NB/SH/T 0527-2019；删除了GB/T 387、SH/T 0527-1992（见第2章，2012版的第2章）

c) 理化指标对硫含量指标进行调整（见表1，2012版的表1）；

d）微量元素指标进行了调整；（见表2，2012版的表2）；

e) 硫含量的测定方法改为GB/T 214-2007中第4章规定。（见5.1，2012版的4.1）

f) 对“检验结果的判定”进行修改；（见6.4，2012版的5.5）。

g) 对“包装、运输、贮存和质量证明书”进行修改；（见第7章，2012版的第6章）h）对“检验结果的判定”进行修改；（见6.4，2012版的5.5）

i）删除“订货单（或合同）内容”。（2012版的第7章）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出。

本文件起草单位：。

本文件起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

YS/T XXX-201X

预焙阳极用石油焦原料技术要求

1  范围

本标准规定了预焙阳极用石油焦的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输等。

本标准适用于预焙阳极用石油焦原料。

2  规范性引用文件

以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SH/T 0026 石油焦挥发分测定法

SH/T 0029 石油焦灰分测定法

SH/T 0032 石油焦总水分测定法

YS/T 63.16 铝用炭素材料检测方法 第16部分微量元素的测定 X射线荧光光谱分析方法

NB/SH/T 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0229  固体和半固体石油产品采样法

GB/T 214-2007  煤中全硫的测定方法

SH/T 0313 石油焦检验法

NB/SH/T 0527-2019 石油焦（生焦）

SH/T 0992 出口焦化石油焦及焦粒检验规程

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  要求

- 4.1产品分类

预焙阳极用石油焦按照理化性能分为YBYJJ-1和YBYJJ-2二个牌号。

- 4.2 性能要求

4.2.1 理化指标

预焙阳极用石油焦的理化性能应符合表1的规定。

表1  预焙阳极用石油焦的技术要求

| 牌号 | 理化性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫含量 | 挥发分 | 灰分 | 粉焦量（＜8mm） | 固定碳 |
|  | % | % | % | % | % |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ |
| YBYJJ-1 | 2.00 | 10.00 | 0.30 | 30.0 | 85.0 |
| YBYJJ-2 | 3.00 | 12.00 | 0.50 | 40.0 | 85.0 |

4.2.2 水分

水分含量以报告值为准。由供需双方协商确定。

4.2.3 微量元素

微量元素属于参考指标，需方有要求时，由供需双方协商，并在合同中注明。微量元素技术要求参考表2执行。

表2  预焙阳极用石油焦中微量元素的技术要求

| 牌号 | 理化性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钠 | 硅 | 钙 | 钒 | 铁 | 镍 |
|  | ×10-6 % | ×10-6 % | ×10-6 % | ×10-6 % | ×10-6 % | ×10-6 % |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| YBYJJ-1 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 |
| YBYJJ-2 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |

4.2.4 弹丸焦

预焙阳极用石油焦产品中不允许含有弹丸焦。

5 试验方法

- 5.1硫含量按照GB/T 214-2007中第四章的规定进行，也可采用YS/T 63.16，以GB/T 214-2007中第四章为仲裁方法。

- 5.2挥发分按照SH/T 0026的规定进行。

- 5.3灰分按照SH/T 0029的规定进行。

- 5.4粉焦量按照NB/SH/T 0527-2019的附录A规定进行。

- 5.5固定碳按照SH/T 0992的规定进行。

- 5.6水分按照SH/T 0032的规定进行。

- 5.7微量元素按照YS/T 63.16的规定进行。

- 5.8弹丸焦按照目测进行。

- 5.9检验数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位与表中所列极限数值数位一致。

6  检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1石油焦由供方技术(质量)监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准或订货合同的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行，按5.3的规定进行。

6.2  组批

预焙阳极用石油焦应成批提交检验，每批由同一牌号的产品组成，也可按同一焦池或堆场同一批焦堆组批，批重不大于1000t。

6.3 取样

石油焦采样法是以SH/T 0229为基础，以SH/T 0313中方法A采样作为补充规定。

6.4  检验结果的判定

6.4.1  硫含量、挥发分、灰分、粉焦量、固定碳项目中任何一项不合格时，判定该批产品不合格。

6.4.2  水分含量的判定由供需双方协商。

6.4.3  产品中疑似含弹丸焦时，由供需双方协商解决。

6.4.4  参考指标判定由供需双方协商确定。

7 标志、包装、运输和贮存

标志、包装、运输、储存及交货验收按NB/SH/T 0164进行。