ICS 77. 160

CCS H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××—××××

热敏打印用碳-碳化硅靶材

Carbon-Silicon carbide target for thermal printing

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。

本文件起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司，宁波热等静压技术有限公司，有研亿金新材料有限公司。

本文件主要起草人：杨慧珍，汤婷，姚力军，王学泽，周友平，廖培君，曹欢欢，干科军。

热敏打印用碳-碳化硅靶材

- 1 范围

本文件规定了热敏打印用碳-碳化硅靶材的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于热敏打印头用碳-碳化硅靶材。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 19502 表面化学分析-辉光放电发射光谱方法通则

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极材料。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在衬底面沉积。

- 3.2

- 靶坯 target blank

阴极上用作溅射的材料。

- 3.3

- 背板 backing plate

用来支撑或固定靶材的材料。

- 4 分类和标记

- 4.1产品形状通常为方形，或由需方提供图纸。产品按照结构形式分为复合体靶材和单体靶材，复合体靶材的靶坯与背板可以通过焊接（如钎焊、电子束焊、扩散焊等）、机械复合、粘接等方式连接。结构示意图如图1所示。

靶坯

背板

a）复合体靶材                              b）单体靶材

图1 靶材结构示意图

- 4.2 标记

碳-碳化硅靶材产品标记按产品名称、结构的顺序表示。标记示例如下：

示例:

如某一碳-碳化硅靶材, 结构为复合体靶材, 其标记为：

C-SiC - 复合

- 5 技术要求

- 5.1 化学成分

- 5.1.1 产品的C和Si主成分要求应不小于99.9%。

- 5.1.2 产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 产品 |  | C-SiC |
| --- | --- | --- |
| Ca，偏差±1 | wt%b | 39.06-63.09 |
| Sia，偏差±1 | wt%b | 36.91-60.94 |
| 非气体杂质元素 /% | Fe | ≤0.05 |
|  | Al | ≤0.05 |
|  | Ni | ≤0.005 |
|  | Na | ≤0.01 |
|  | Cu | ≤0.005 |
|  | Zr | ≤0.035 |
|  | S | ≤0.005 |
| 非气体杂质元素总和/% |  | ≤0.1 |
| 气体杂质元素 /% | N | ≤0.1 |
|  | O | ≤0.3 |
| 注：需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单中注明。 |  |  |
| a C+Si含量为100%减去表中非气体杂质元素总和。 b产品以质量比为标准，若需方需求原子比数据，则使用质量比转换成原子比。 |  |  |

- 5.2 相对密度

产品的相对密度应不小于98%。

- 5.3 焊接质量

复合体靶材通常采用钎焊方式，焊接质量要求焊接结合率≥95%，单个未焊合间隙面积/总面积≤2.5%。

- 5.4 外形尺寸及允许偏差

产品的尺寸、规格及结构方式与需方使用的溅射机台类型有关，一般由需方提供图纸，经双方确认后，方可生产。

- 5.5 外观质量

产品表面应清洁光滑，无油污锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

- 6 试验方法

- 6.1 化学成分

- 6.1.1 产品C、Si含量测定按照供需双方约定的方法测定。

- 6.1.2 其他非气体杂质元素含量测定按照GB/T 19502的方法测定。

6.1.3 气体杂质元素含量测定按照GB/T 16555的方法测定。

- 6.2 相对密度

产品的相对密度检验按按照GB/T 3850的规定进行。

- 6.3 焊接质量

产品的焊接质量检验按照YS/T 837的规定进行。

- 6.4外形尺寸及允许偏差

产品的外形尺寸通过卡尺、平面度仪、塞规等，按照加工图纸标识尺寸进行测定。需方有特殊要求时，可采用三坐标测量仪进行测定。

- 6.5 外观质量

- 产品外观质量目视检查，如发现异常现象，用放大镜或显微镜进行鉴别。

- 7 检验规则

- 7.1 检查和验收

- 7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

- 7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 7.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产周期和规格的产品组成。

- 7.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、相对密度、焊接质量、外形尺寸、外观质量的检验。

- 7.4取样

- 7.4.1 产品的取样应符合表3规定。

表3  检测项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 半成品（取样位置参考图1） | 每批取1份 | 5.1 | 6.1 |
| 相对密度 | 成品 | 逐件 | 5.2 | 6.2 |
| 焊接质量 | 成品 | 逐件 | 5.3 | 6.3 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 成品 | 逐件 | 5.4 | 6.4 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 5.5 | 6.5 |

- 7.4.2 化学成分在半成品的边缘位置随机进行取样，如图2所示。

随机样品

随机样品

图2 取样位置示意图

- 7.5 检验结果的判定

- 7.5.1 化学成分检测不合格时，从同批的其他产品中加倍抽样，对不合格项目进行重复检验，若有一个检验结果不合格时，则判定该批产品不合格。

- 7.5.2 相对密度、焊接质量、外形尺寸、外观质量检验不合格时，判定该件产品不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 8.1 标志

- 8.1.1 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 生产企业标志；

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 订单编号；

  - 生产批号；

  - 出厂日期；

  - 其他。

- 8.2 包装、运输、贮存

- 8.2.1 产品的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。产品经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无真空泄露。

- 8.2.2外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将随行文件用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

- 8.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

8.2.4 运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

- 8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品合格证，内容如下：

·检验项目及其结果或检验结论；

·批量或批号；

·检验日期；

·检验员签名或盖章。

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

  - 产品名称；

  - 本文件编号；

  - 牌号和结构方式；

  - 化学成分；

  - 相对密度；

  - 外形尺寸及允许偏差；

  - 数量；

  - 其他。