ICS 77.150.30

CCS H 62

YS/T XXX-XXXX

代替YS/T 1111－2016

（送审稿）

磁极线圈用铜型材

Copper profiles for pole coil

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件替代YS/T 1111－2016《磁极线圈用铜型材》。与YS/T 1111－2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了表1的厚度及宽度范围。厚度由5mm~20mm更改为5mm~25mm，宽度由50.0～120.0mm更改为宽度50.0～140.0mm（见表1，2016年版的表1）；

- 更改了表2的厚度范围。厚度由＞10.0～20.0mm更改为厚度＞10.0～25.0mm（见表2，2016年版的表2）；

- 更改了表3的宽度范围。宽度允许偏差由±0.25mm更改为宽度偏差±0.20mm（见表3，2016年版的表3）；

- 更改了表6的抗拉强度范围。抗拉强度由≥250Rm/MPa更改为抗拉强度≥260Rm/Mpa（见表6，2016年版的表6）；

- 更改了表7的体积电阻系数及导电率范围。体积电阻系数由≤0.017593Ω•mm2/m，更改为体积电阻系数≤0.017391Ω•mm2/m；原导电率由≥98%IACS更改为导电率≥99%IACS（见表7，2016年版的表7）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：佛山市华鸿铜管有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、绍兴市特种设备检测院、浙江天宁合金材料有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件起草人：钟新锋、章敖生、陈洁、程小槐、石琴、胡晓江。

YS/T XXX－XXXX

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为YS/T 1111－2016；

——本次为第一次修订。

# 磁极线圈用铜型材

# 1  范围

本文件规定了磁极线圈用铜型材（以下简称型材）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于水轮发电机组磁极线圈用铜型材。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1   金属布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T 2828.1计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 23606  铜氢脆试验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分：棒、线、型材

GB/T 27671  导电用铜型材

GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 34505-2017   铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

# 3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   分类和标记

4.1  产品分类

型材的牌号、代号、状态、规格应符合表1规定，型材的截面示意图如图1所示。

表1   牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| TU0 | T10130 | 热挤压+拉拔（H50） | 5.0～25.0 | 50.0～140.0 | 100.0～6000.0 |
| TU1 | T10150 |  |  |  |  |
| T1 | T10900 |  |  |  |  |
| T2 | T11050 |  |  |  |  |
| 注：经双方协商，可供其它牌号、状态、规格的型材，具体要求在合同中注明。 |

说明：

H —— 厚度；

B —— 宽度；

R1——外圆角半径；

R2——内圆角半径。

图1 铜型材截面示意图

4.2  产品标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号或代号、状态和规格的顺序表示。

示例：

用T1（ T10900）制造的热挤压+拉拔（H50），厚度为9.0mm，宽度为85.0mm的型材标记为： 型材YS/T1111- T1 H50-9,0×85,0 或 型材YS/T 1111- T10900 H50-9,0×85,0

5.技术要求

5.1 化学成分

型材各牌号的化学成分应符合GB/T 5231规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  型材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。

表2  厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚度（H） | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 5.0～10.0 | ±0.05 |
| ＞10.0～25.0 | ±0.10 |
| a当要求厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

5.2.2  型材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  宽度及其允许偏差                单位为毫米

| 宽度（B） | 宽度允许偏差a |
| --- | --- |
| 50.0～75.0 | ±0.20 |
| ＞75.0 | ±0.3%B |
| a当要求宽度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |

5.2.3  型材的圆角半径允许偏差应符合表4的规定。

表4 圆角半径允许偏差                         单位为毫米

| 圆角半径（R） | 圆角半径允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤5 | ±10%R （最小值±0.1） |
| ＞5 | ±8%R （最小值±0.1） |

5.2.4 型材两端应进行锯切、修剪。型材的长度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5   长度及其允许偏差                     单位为毫米

| 长度 | 长度偏差 |
| --- | --- |
| ≤2000 | ＋0.5 0 |
| ＞2000 | ＋1 0 |

5.2.5 型材的扭拧度每米不大于0.5mm。

5.2.6 型材在1米长度内的平面间隙不大于0.6mm；1-3米内平面间隙不大于1.0mm；3-6米的平面间隙不大于2mm。

5.2.7 型材在1米长度内的直度不大于0.8mm；1-3米内直度不大于2mm；3-6米的直度不大于3mm。

5.3  力学性能

型材的室温力学性能应符合表6的规定。

表6   力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率A % | 布氏硬度HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU0、TU1、T1、T2 | 热挤压+拉拔（H50） | ≥260 | ≥15 | ≥75 |

5.4 电性能

型材的电性能应符合表7规定。

表7  电性能

| 牌号 | 状态 | 体积电阻系数ρ20 Ω·mm2/m | 导电率% IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU0、TU1、T1、T2 | 热挤压+拉拔（H50） | ≤0.017391 | ≥99 |

5.6氢脆

TU0、TU1型材应进行氢脆试验。采用反复弯曲试验，弯曲试验次数不小于10次。

5.7  表面质量

型材表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

# 6  试验方法

6.1  化学成分

型材化学成分的检测按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2  外形尺寸

型材的外形尺寸和允许偏差检测按GB/T 26303.2的规定进行。

6.3  力学性能

型材的拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行，拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.2.1.1的规定，机加工矩形试样的类型及尺寸应符合表8的规定。型材的布氏硬度试验方法按GB/T 231.1的规定进行。

表8  机加工矩形试样的类型及尺寸

| 式样类型 | a0 /mm | b0/mm | L0/mm | LC/mm | r /mm | 试样类型编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例试样 | k=5.65 | 0.05~<3.0 | 12.5 | 5.65 | ≥L0+ b0 | ≥20 | P1 | L0取值为最接近5的倍数，中间值取大者 |
|  |  | 3.0~<4.5 | 20 |  |  |  | P2 |  |
|  |  | 4.5~15.0 | 30 |  |  |  | P3 |  |
|  | k=11.3 | 0.05~<3.0 | 12.5 | 11.3 |  |  | P01 |  |
|  |  | 3.0~<4.5 | 20 |  |  |  | P02 |  |
|  |  | 4.5~15.0 | 30 |  |  |  | P03 |  |

6.4  电性能

型材的电性能试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行。仲裁时，按GB/T 351的规定进行。

6.5氢脆

型材的氢脆仲裁试验方法按GB/T 23606的规定进行。

6.6  表面质量

型材的表面质量应用目视进行检验。

# 7   检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 型材应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件及订货单的规定进行检验，复检结果与本文件及订货单的规定不符时，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

7.2组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的型材组成。每批重量应不大于10000kg。

7.3检验项目

7.3.1检验项目类别

型材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表9。

表9 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | 拉伸试验 | △ | √ |
|  | 布氏硬度 | √ | √ |
| 电性能 | √ | √ |
| 氢脆试验 | △ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“需方有需求时”。 |

7.3.2 出厂检验

每批型材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、布氏硬度、电性能、表面质量的检验。

7.3.3 型式检验

出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a)  新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b)  产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)  产品停产后，恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)  连续两年未进行型式检验时；

f)  需方要求时（在订货单中注明）；

g)  国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4取样

型材取样应符合表10规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表10  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每熔次取1个试样；需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL＝2.5 | 5.2 | 6.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批任取两根，每根任取1个样 | 5.4 | 6.3 |
|  | 布氏硬度 | 每批任取两根，每根任取1个试样 | 5.4 | 6.3 |
| 电性能 | 每批任取两根，每根任取1个样 | 5.5 | 6.4 |
| 氢脆试验 | 每批任取两根，每根任取1个样 | 5.6 | 6.5 |
| 表面质量 | 逐根检查 | 5.7 | 6.6 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分不合格时，判该批型材不合格。

7.5.3  型材的外形尺寸偏差不合格时，判该根型材不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批型材不合格，允许需方逐根检验，逐根判定。

7.5.4  当力学性能、电性能、氢脆试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批次型材（包括原检验不合格的那根型材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，允许需方逐根检验，逐根判定。。

7.5.5当表面质量的检验结果不合格时，判该根型材不合格。

# 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

a) 牌号；

b) 状态；

c) 规格；

d) 产品批号。

8.1.2 包装标志

型材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

8.2 包装、运输、贮存

型材的包装、运输、贮存按合GB/T 8888的规定进行。

# 8.3  随行文件

# 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

# a） 产品质量保证书：

# •  产品的主要性能及技术参数；

# •  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

# •  对产品质量所负的责任；

# •  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

# b） 产品合格证：

# •  检验项目及其结果或检验结论；

# •  批号；

# •  检验日期；

# •  检验员签名或盖章；

# c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

# d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

# e） 其他。

# 9 订货单内容

# 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列型材的订货单内，列出如下内容：

# a)  产品名称；

# b)  牌号；

# c)  状态；

# d)  尺寸规格；

# e)  重量；

# f)  拉伸试验（需方需要时）；

# g)  氢脆试验（需方需要时）；

# h)  本文件编号；

# l)  其他。