标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：冶炼副产品 铅铋合金锭       承办人：甘秀江、张二平             共 4页 第1页

标准项目负责起草单位：金隆铜业有限公司    电话：0562-3868522                 2023年8月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.4.3.2 | 建议将“用0.44mm的标准筛筛分，筛上、筛下样品分别称重”修改为“用0.425mm的标准筛筛分，筛上、筛下样品分别称重”。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 采纳 | 与高铋铅YS/T1345分析方法保持一致。 |
| 2 | 7.5.4 | 建议删除该条内容。理由：“金、银品位明显不一致时按较低品位作为最终结果”中“明显”一词有歧义，不能作为判定依据。该要求可列在合同内。 |  | 不采纳 | 金银按批进行分析，具体可以在合同中明确 |
| 3 |  | 无意见 | 阳谷祥光铜业有限公司 |  |  |
| 4 |  | 无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 5 |  | 云南锡业股份有限公司修改为“云南锡业股份有限公司锡业分公司” | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2.1 | 铅铋合金锭为梯台形或圆台形，锭高应不大于350mm，锭重500kg±50kg或1000kg±100kg。改为：铅铋合金锭为梯台形或圆台形，锭高应不大于350mm，锭重600kg±50kg或1000kg±100kg。 | 金川集团股份有限公司 | 不采纳 | 金川锭重550-600kg基本在范围内 |
| 7 | 编制说明第二节 | 金川集团年处理铜阳极泥5000t。改为金川集团年处理铜阳极泥10000t |  | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：冶炼副产品 铅铋合金锭       承办人：甘秀江、张二平             共 4页 第2页

标准项目负责起草单位：金隆铜业有限公司    电话：0562-3868522                 2023年8月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 关于铅铋合金锭的化学元素测定涉及较多元素，规范性引用文件中，是否可以将GB/4103（部分）铅及铅合金化学分析方法纳入进来。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 物料性质有所不同，同时铅铋合金锭有对应的分析方法，其中《铅及铅合金化学分析方法第5部分：铋量的测定》测定范围0.0001%-0.06% |
| 2 | 4 | 在对铅铋合金锭产品的分类过程中，是否有更为标准或代表性更为明确的合金分类方法，并建立相关符号或牌号。 |  | 不采纳 |  |
| 3 | 5.1.1 | 关于铅铋合金锭的化学成分应符合表中，主要成分铋的含量是否需要定义下限值（例：含Pb91%、含Bi4%的粗铅，若其他杂质金属未超标，是否能归类为铅铋合金一级品出售）。 |  | 采纳 | 粗铅Pb含量不小于94.0%，建议Bi不得低于5.0% |
| 4 | 5.1.1 | 参考国内其它合金产品相关标准，关于铅铋合金锭的化学成分应符合表中，是否对其他元素的限值要求过于简单，特别是对第四级合金产品的杂质元素限值，还有7%左右的杂质未给出相应要求。 |  | 不采纳 | 金隆一半的Pb+Bi在80%-85%之间，同时Sb部分大于10%，造成累加起来有一定差值 |
| 5 | 7.1 | 在供方保证产品质量符合本文件和订货单的规定的行为中，应能在检验的同时提交出质量证明书。 |  | 不采纳 |  |
| 6 | 8.3 | 建议在本标准内补充随行文件中的产品质量保证书所涉及的内容，如将供货商信息、货物出厂信息、本标准编号等列入。 |  | 不采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：冶炼副产品 铅铋合金锭       承办人：甘秀江、张二平             共 4页 第3页

标准项目负责起草单位：金隆铜业有限公司    电话：0562-3868522                 2023年8月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1 | 锭重500kg±50kg或1000kg±100kg，锭重误差不能太大，，建议改为锭重500kg±25kg或1000kg±50kg。 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 不采纳 |  |
| 2 | 5.3.2 | 不应有残渣和其他夹杂物，建议改为“不应有残渣、熔洞和其他夹杂物” |  | 采纳 | 增加断面质量要求：内部不得有夹层、包心和其他杂物 |
| 3 | 6.1 | 此条款标题与5.1标题重复，易混淆 |  | 采纳 |  |
| 4 | 6.2 | 此条款标题与5.2标题重复，易混淆 |  | 采纳 |  |
| 5 | 6.3 | 此条款标题与5.3标题重复，易混淆 |  | 采纳 |  |
| 6 | 7.1.2 | 供方检测结果十个工作日内提出。十个工作日检测时间太短 |  | 不采纳 |  |
| 7 | 7.2 | “每批应由同一品级、同一规格、且所含金银含量基本一致的产品组成，且所含金银含量基本一致的产品组成”。为何只强调金、银？ |  | 不采纳 |  |
| 8 | 7.4.2.1.1 | 梯台形钻点的缺点分为“生产钻样”和“仲裁钻样”，而在7.4.3“制样”中规定四份样品中有一份是“仲裁样”，则必须选择“仲裁钻样”确定钻点！“生产钻样”确定钻点的规定没有标准意义，可以删除，生产钻样由企业自行决定。 |  |  | 建议删除“生产钻样”部分 |
| 9 | 8.2.2 | “在运输过程中应防止雨淋、洒落、扬尘”，合金锭不会产生洒落和扬尘。 |  | 不采纳 |  |
| 10 | 8.2.3 | “铅铋合金锭宜采用封闭库（或仓）贮存，要求贮存库（或仓）具有防渗、抑尘、墙裙抗渗等防护措施，并避免淋雨和扬尘，应有事故风险防范措施，防止对地下水、地表水、周边空气等造成影响。”与合金锭的要求不相符，没有必要。 |  | 采纳 | 铅铋合金锭贮存条件修改为：应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的仓库里，堆放应满足安全要求。 增加不同牌号或金银不一致的贮存情况：单车出现不同牌号或金银明显不一致铅铋合金锭时，供方在检验前应提前向需方说明，同时铅铋合金锭实物应有相应的区分标识，不得混装。 |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：7个；

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7个；

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：0个。