ICS 77.150.30

CCS H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 921—XXXX

代替YS/T 921—2013

冰    铜

Copper  matte

（征求意见稿）

××××－××－××发布                          ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前       言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

本文件代替YS/T 921—2013《冰铜》，与YS/T 921—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了“范围”（见第1章，2013年版的第1章）；

b）更改了“规范性引用文件”（见2，2013年版的2）

c）增加了“术语和定义”中定尺定点法的定义 （见3.1）

d）更改了产品的“化学成分”要求（见4.2.1，2013年版的3.2.1）；

e）更改了“物理规格”中块状冰铜粒度（见4.4.2，2013年版的3.3.2）；

f）更改了产品“外观质量”的表述（见4.5，2013年版的3.4）；

g）更改了“试验方法”中冰铜化学成分测定方法、物理规格检验的表述（见5.1、5.2，2013年版的4.1、4.2）；

h）更改了“取样和制样”中规定的程序和方法（见6.4.1，2013年版的5.3.1）

i）更改了“检验结果判定”的表述（见6.5，2013年版的5.4）；

j）修改了“包装、运输、贮存及随行文件”（见第7章，2013年版的第6章）；

k）增加了“料场落地混匀摊平定尺定点取样法”的内容（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：大冶有色金属有限责任公司、南京海关工业产品检测中心、江西铜业股份有限

公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、山西北方铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、云南锡业股份有限公司。

本文件主要起草人：XXXX 。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为YS/T 921—2013；

——本次为第一次修订。

冰铜

- 范围

本文件规定了冰铜（也称铜锍）的一般要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存及随行文件或订货单内容。

本文件适用于经熔炼得到的由硫化亚铜和硫化亚铁组成的含铜在15%～75%之间的供冶炼铜用的冰铜产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本使用与本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T 2007.1  散装矿产品取样、制样通则  手工取样方法

GB/T 2007.2  散装矿产品取样、制样通则  手工制样方法

GB/T 2007.6  散装矿产品取样、制样通则  水分测定方法 热干燥法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6003.2  试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛

YS/T 990（所有部分）  冰铜化学分析方法

YS/T 418  有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

定尺定点法 fixed length and fixed point method

在取样区域内按照固定的尺寸规划网格，在每个网格内按照固定的位置布局样点，并对样点所在位置的样品进行采集的方法。

- 一般要求

4.1  产品分类

冰铜按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

4.2  化学成分

4.2.1 冰铜化学成分应符合表1的规定。

- 表1  冰铜化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe | S | Pb | Zn | As | MgO | Sb | Bi | F | Cd | Hg |
| 一级 | 50 | 15 | 25 | 2 | 1 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 二级 | 35 | 30 | 25 | 3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.08 |  |  |  |
| 三级 | 15 | 50 | 25 | 5 | 3 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.1 |  |  |  |
| 注：需方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 水分

块状冰铜中水分含量不大于3%；粉状冰铜中水分含量不大于8%。

4.4  物理规格

4.4.1 冰铜按物理规格分为块状和粉状两种形态。

4.4.2 块状冰铜粒度应在3mm～80mm之间，粉状冰铜粒度不大于3mm。

4.5  外观质量

冰铜中不应有外来夹杂物，同一交货批颜色、粒度应基本一致。

5   试验方法

5.1冰铜中的化学成分分析方法按YS/T 990（所有部分）的规定进行，或由供需双方协商确定。

5.2冰铜中的水分含量测定按照GB/T 2007.6的规定进行。

5.3冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或符合GB/T6003.2规定的标准筛进行检测。

5.4冰铜的外观质量采用目视法检查。

6   检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1 产品由供方进行检验，产品质量应符合本文件的规定及订货单要求。冰铜由供方运输到需方指定地点，由需方质量检验部门进行检验，也可由供需双方协商交货地和检验方。

6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件的规定及订货单要求不符，可在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

冰铜应成批提交检验，每批次应由同一品级、同一规格的冰铜组成，批重不大于60t。

6.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、水分、物理规格及外观质量的检验。

6.4   取样和制样

6.4.1  冰铜取样参照GB/T 2007.1规定的程序和方法或本文件附录A方法进行。冰铜制样参照GB/T 2007.2规定的程序和方法进行。

6.4.2  将所制样品分成4份：一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，一份为复验样。

6.4.3  仲裁样由需方或双方协商的检验方妥善保存90天。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2  同一检验批内，产品化学成分结果与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。

6.5.3  同一检验批内，产品水分结果与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。

6.5.4  同一检验批内，产品物理规格与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。

6.5.5  同一检验批内，发现产品外观质量与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。

7   包装、运输、贮存及随行文件

7.1  包装、运输、贮存

7.1.1冰铜为散装，或由供需双方协商其它包装方式。

7.1.2敞车运输时，应用苫布盖好，以保证产品不被雨(雪)浸入。

7.1.3冰铜贮存场地要求防污染，块状和粉状冰铜应分仓、分区存放。

7.1.4冰铜的包装材料、包装方式、装载要求及运输、贮存参照YS/T 418中规定。

7.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期

或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

- ·产品的主要性能及技术参数；

- ·产品特点；

- ·对产品质量所负的责任；

- ·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品合格证：

- ·检验项目及其结果或检验结论；

- ·批量或批号；

- ·检验日期；

- ·检验员签名或盖章；

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

8   订货单内容

需方可根据自身的要求，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）品级；

c）杂质含量的特殊要求（如有）；

d）净重；

e）物理规格；

f）本文件编号；

g）其他。

附   录   A

（资料性）

料场落地混匀摊平定尺定点取样法

A.1  取样方法

A.1.1当一批冰铜交货时，将冰铜卸载在一片清洁、平整不会带来外部污染的料场，用机械堆锥法搅拌数遍至均匀，平铺矿堆保持厚度不大于200 mm。

A.1.2按定尺定点法用取样器和钢锹采取足够数量的份样，取样器应插入底部，保证取样器内样品全部收集且取样量基本一致，将所有份样合成大样。

A.2  份样数

检验批内所取最少份样数应不少于40个。

A.3  取样量

A.3.1 根据最大粒度确定每个份样应取得最小质量（见表A.1 ）。

A.3.2 所取份样量应大致相等，其质量比的变异系数（CV）不大于20% 。

A.4  取样工具

a）钢锹；

b）取样器（见图A.1）；

c）皮尺；

d）盛样袋。

表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系

| 样品最大粒度 mm | 份样量 kg | 取样器尺寸㎜ |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |
| >50～80 | 15.0 | 240 |
| >22.4～50 | 10.0 | 150 |
| >10～22.4 | 5.0 | 80 |
| >3～10 | 2.0 | 60 |
| ≤3 | 1.0 | 30 |