ICS 77.150.40

CCS H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

镍  饼

Nickel  rounds

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：襄阳化通化工有限责任公司、金川集团股份有限公司、湖北文理学院。

本文件主要起草人：赵成显、赵坤、黄静、杨运波、王佩、张本军、孙治忠、李改变、肖作安、侯秋飞、王艳玲。

镍   饼

## 1  范围

本文件规定了镍饼的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于通过电化学沉积方法生产的镍饼，主要应用于电镀、镍基合金、不锈钢等领域。

## 2  规范性引用文件

## 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8647（所有部分） 镍化学分析方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26022 精炼镍取样方法

## 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4  产品分类

## 产品按化学成分分为Ni（R）-S 、Ni(R) 两个牌号。

## 5  技术要求

## 5.1  化学成分

## 产品的化学成分应符合表1规定。

## 表1  镍饼的化学成分

| 牌号 | Ni（R）-S | Ni(R) |
| --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | （Ni+Co)/%，不小于 | 99.8 | 99.8 |
|  | Co/%，不大于 | 0.15 | 0.15 |
|  | 杂质含量/%，不大于 | 铁Fe | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 铜Cu | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 铅Pb | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 锌Zn | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 碳C | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 硫S | 0.015～0.027 | 0.001 |
| 注：镍加钴含量由100%减去表中所列元素的含量而得。如需方对化学成分有其他要求， 由供需双方协商确定。 |

## 5.2  形状和尺寸

## 单位为mm

## 图1  镍饼示意图

## 5.2.1 镍饼外形为饼状（如图1所示），其正面为中间光滑圆形，四周圆滑突起；背面为平整圆形。

## 5.2.2 镍饼背面外圆直径15mm-25mm，正面内圆直径5mm-15mm。

## 5.2.3 镍饼内部厚度3mm-4mm,外部厚度5mm-8mm。

## 5.3  外观质量

## 5.3.1 镍饼表面应光滑洁净并具有金属光泽，无污泥、油污、无镍盐及其它有机物附着于表面。

## 5.3.2 产品边缘不应有密集气孔。

5.3.3 产品表面不应有直径大于1mm的密集气孔。直径不大于1mm的密集气孔区总面积不应超过镍饼单面面积的15%。

5.3.4 产品表面高度大于3mm密集结粒区总面积不应超过镍饼单面面积的15%。

## 5.4  电镀性能

#### 5.4.1 产品进行赫尔槽实验后镀层应正常；样片不出现发黑、发乌、条纹、烧焦、起皮等缺陷。

## 6  试验方法

## 6.1 产品化学成分的测定按照GB/T 8647(所有部分)的规定进行。

## 6.2 产品的形状和尺寸由相应精度的量具检测。

## 6.3 产品的外观质量用目视进行检查。

#### 6.4 赫尔槽实验按如下步骤进行检测：【不够详细】

### a）用量桶量取250ML的电镀溶液加热至55℃；

### b）将加热好的镀液倒入赫尔槽内；

### c) 按以上图形装入镍阳极及铜阴极，并与整流器正负极相连；

d）打开整流器开关，并调节电流为2A；开始计时120s；

### e）时间到后，取出铜阴极，水洗吹干，观察样片情况。

## 7  检验规则

## 7.1  检查与验收

#### 7.1.1产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

#### 7.1.2 需方可对收到的产品按文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，

#### 应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需

#### 双方在需方共同取样或由供需双方协商确定。

## 7.2  组批

### 产品应成批提交验收，每批产品应由同一循环系统、同一生产周期生产的产品组成。

## 7.3 检验项目

### 每批产品应进行化学成分、形状及尺寸、外观质量、电化学性能的检测。

### 7.4  取样与制样

### 7.4.1 每批产品的检验项目及取样方法应符合表2 的规定。

### 7.4.2 用8mm-12mm之间的钻头在产品上钻取碎屑，钻屑从底部进行，钻样钻至产品厚度的2/3处。

表 3   产品检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 化学成分应逐批检验。试验样品的取样应按照GB/T 26022的规定进行 | 5.1 | 6.1 |
| 形状及尺寸 | 逐个 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐个 | 5.3 | 6.3 |
| 电化学性能 | ？ | 5.4 | 6.4 |

## 7.5  检验结果的判定

#### 7.5.1 检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

#### 7.5.2 产品化学成分不符合本文件的规定及订货单要求时，判该批产品不合格。

#### 7.5.3 产品的形状和尺寸、外观质量检验结果与本文件的规定不符时，整箱内产品尺寸偏差率应不

#### 大于5%，否则判该批产品不合格。

#### 7.5.4 赫尔槽实验不符合本文件的规定及订货单要求时，判该批产品不合格。

## 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

## 8.1  标志

#### 8.1.1  应在检验合格的产品上打印如下标记：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 供方名称；

- 净重；

- 其他。

#### 8.1.2  产品的包装箱标志应注明如下内容：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 净重；

- 生产批号；

- 其他。

## 8.2  包装、运输和贮存

产品的包装、运输和贮存应符合GB/T 8888的规定。

## 8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方质量部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

e）其他。

## 9 订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格；

d）净重；

e）化学成分及检测方法的特殊要求；

e）包装方式；

f）本文件编号；

g）其他。

# Comments

表格宽度为页面宽度