ICS 77.150.10

H61

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

分子束外延（MBE）用高纯铝源

High purity aluminum source for molecular beam epitaxy (MBE) （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：南通泰德电子材料科技有限公司、广东先导微电子科技有限公司、中科院半导体研究所、昆明物理研究所。

本文件主要起草人：丁潇、石潇、吴广杰、李清宇、王国伟、赵俊、郑红军、刘京明、董志远.....

分子束外延（MBE）用高纯铝源

- 1  范围

本文件规定了分子束外延（MBE）用高纯铝源（以下简称高纯铝源）的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单等要求。

本文件适用以Al99.99 % 以上高纯铝为原料生产的高纯铝源。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 871 高纯铝化学分析方法痕量杂质元素的测定辉光放电质谱法

GB/T 25915.1-2021 洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高纯铝源 High purity aluminum source

铝含量≥99.99995%的铝材。

4  分类

高纯铝源按其规格分类如下：

- 颗粒，直径不大于20mm并且长度不大于60mm的高纯铝源；

- 型材，直径在20mm到70mm并且长度在60mm到400mm的高纯铝源；

- 其他，区别于颗粒和型材的其他形状高纯铝源。

5  技术要求

5.1 规格

5.1.1 高纯铝源表面为银白色，表面光亮，具有清晰结晶条纹，有金属光泽,允许有挤压拉丝切割等机械加工处理后不影响用户使用的缺陷痕迹，无沾污，无划伤，不得有肉眼可见的孔洞、夹杂。

- 5.1.2 高纯铝源的重量或尺寸要求在供需双方合同中明确规定。

5.2 化学成份

高纯铝源的化学成分应符合表1的规定。

表1 分子束外延（MBE）用高纯铝源的化学成分

| 杂质含量， 不大于mg/kg | 元素 | 成分要求 | 元素 | 成分要求 | 元素 | 成分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 0.01 | Ga | 0.01 | Mn | 0.05 |
|  | Na | 0.01 | Ca | 0.05 | Fe | 0.05 |
|  | Mg | 0.10 | Sc | 0.05 | Co | 0.05 |
|  | K | 0.05 | Ti | 0.10 | Ni | 0.05 |
|  | Si | 0.12 | V | 0.10 | Cu | 0.10 |
|  | P | 0.05 | Cr | 0.15 | Zn | 0.05 |
|  | Pb | 0.01 | Cd | 0.01 | Ag | 0.01 |
|  | In | 0.01 | Th | 0.0005 | U | 0.0005 |
| 注1：总杂质含量（质量分数）不大于0.00005%。 注2：铝含量为100%减去杂质含量总和的余量，不小于99.99995%。 注3：需方要求提供表中以外的其他杂质元素检测数据时，由供需双方协商。 |  |  |  |  |  |  |

6  试验方法

6.1 外观质量采用电子天平、游标卡尺及目测等方法进行人工检测。

6.2 化学成分对照本文件表1及客户要求，按照YS/T 871的试验方法检测。

6.3 如需方对产品的试验方法有特殊要求时，可由供需双方协商确定

7  检验规则

7.1 检验和验收

7.1.1 高纯铝源由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写产品质量证明书。

- 7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。需方如对产品的外观或化学成分有异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由相同批次、相同工艺、相同规格的产品组成。

7.3 检验项目及取样

表2  检验项目及取样

| 检验项目 | 取 样 |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 所有产品 | 逐个最小包装单元检查。 |
| 化学成分 | 颗粒 | 同批产品随机取样2-3颗个，混合制样后检测后的结果作为产品的出厂成份。 |
|  | 型材 | 同批产品随机取样1-2，混合制样后检测后的结果作为产品的出厂成份。 |
|  | 其他 | 同批产品随机取样1-2个，混合制样后检测后的结果作为产品的出厂成份。 |

- 7.4  检验结果的判定

7.4.1 规格（重量或长度）、表面质量不符合本文件5.1或合同要求的，双方协商，如不能使用，判该产品不合格。

7.4.2 需方验收检测的化学成分分析结果与标准表1规定的任一项杂质含量或客户指定的元素含量不符合时，双方协商确定的第三方分析机构进行验证，如不能符合，判该产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志

8.1.1 高纯铝源的包装物应贴有产品标签,其上注明：

- a) 产品名称；

- b) 产品重量；

- c) 产品规格；

- d) 产品批号；

- e) 生产日期；

- f) 检验签章。

- 8.1.2 高纯铝源的外包装物侧面应有“小心轻放”、“防潮”、“防晒”等标识，并标明：

a) 供方名称；

b) 需方名称、地址；

c) 产品名称；

- d) 产品件数及重量（毛重/净重）。

8.2 包装

- 8.2.1 高纯铝源包装过程应注意包装环境洁净度，应满足GB/T 25915.1表1中ISO 4级要求，高纯铝源采用双层洁净铝箔袋或PE袋真空包装，再装入纸盒或泡沫盒中。

- 8.2.2 具体包装方法也可由供需双方协商确定。

- 8.3 运输

高纯铝源在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防潮等措施。

8.4 贮存

高纯铝源应贮存在清洁、干燥的环境中，保质期为壹年。

8.5 随行文件

- 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书，内容如下：

- 产品名称；

- 产品数量；

- 产品批号；

- 带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 检验日期；

- 检验员签名或印章。

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

- 9  订货单内容

- 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

- 产品名称；

- 产品技术要求；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 本文件中要求在订货单中注明的内容；

- 其他。

_________________________________