标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金毛细管涡流检测方法        承办人：侯永青     共3页    第 1 页

标准项目负责起草单位：仓信无损检测设备苏州有限公司 电话：18013776928  2023年9月14日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言h. | 将“检测灵敏度调节标准旋转式检测人工缺陷（标准人工矩形槽）样管”改为“用于旋转式检测灵敏度调节的标准人工缺陷（标准人工矩形槽）样管” | 清华大学 | 不采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 3.7 | 将式中：U，改为“μ” | 清华大学 | 采纳 |  |
| 3 | 4.1 | 将“通过仪器涡流磁场信号处理”改为“通过涡流仪器检测阻抗的变化信号” | 清华大学 | 采纳 |  |
| 4 | 4.2 | 将“其测量线圈绕组阻抗因管材规格、电导率、磁导率以及管材中机械加工缺陷变化而变化”中“测量线圈绕组”改为“检测线圈绕组”，与前面的“检测线圈绕组”统一，并且将“机械加工”一词删除 | 清华大学 | 采纳 |  |
| 5 | 4.2 | 将“经过仪器对信号进行相位分析、 调制分析等处理”改为“经过仪器对信号进行放大、滤波、解调等处理” | 清华大学 | 采纳 |  |
| 6 | 5.5.1 | 将“推荐采用速度不敏感涡流检测仪”改为“推荐采用速度自适应涡流检测仪” | 清华大学 | 采纳 |  |
| 7 | 5.5.2 | 将“各项指标的测试方法按照附录A进行”改为“各项指标的测试方法按照附录A的规定进行” | 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.5.2 | 将表2中“灵敏度差≤3db ”改为“灵敏度差≤2db”； 检测能力 （确保信噪比） 能否检出“ 0.15mm×0.10mm 槽伤” 改为“0.10mm×0.10mm 槽伤”。 | 上海海亮铜业有限公司 | 不采纳 |  |
| 9 | 5.5.2 | 将表2中“打标对应率 色带长度300mm～600mm”改为“300mm～700mm伤点偏离” | 宁波金田铜管有限公司 | 不采纳 |  |
| 10 | 5.6.2 | 将“盘管涡流检测装置主要包括：进料、矫直、检测线圈机座、测速系统、缠绕、标记（如切除缺陷）等”中的“检测线圈机座”改为“探头机座” | 上海捷生机电有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.6.2 | 将“盘管涡流检测装置主要包括：进料、矫直、检测线圈机座、测速系统、缠绕、标记（如切除缺陷）等”中的“缠绕”和“标记（如切除缺陷）”顺序调换一下。 | 上海海亮铜业有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金毛细管涡流检测方法       承办人：侯永青     共3页    第 2 页

标准项目负责起草单位：仓信无损检测设备苏州有限公司  电话：18013776928  2023年9月14日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6.2 | 将“标准人工缺陷样管的选材与被检管材的合金牌号、规格、表面状态和热处理状态相同，无自然缺陷的低噪声管材” 改为“标准人工缺陷样管应选用与被检管材的合金牌号、规格、表面状态和热处理状态形同的无自然缺陷的低噪声管材” | 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 13 | 7.1 | 将“仪器和设备均应开机预热30分钟，检查输入输出和喷墨打标正常后，方可投入使用。”改为“仪器和设备均应开机预热30分钟，检查输入、输出、警示灯和喷墨打标正常后，方可投入使用。” | 宁波金田铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 8.2 | 将“如果缺陷信号有异常，应进行复探或用其他无损检测方法确认，方可评定。”中的“复探”改为“复检” | 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 9 d) | 将“涡流检测仪名称及型号、检测线圈规格及编号”中的“检测线圈”改为“探头” | 上海恒泰检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 16 |  |  | 广东省科学院工业分析检测中心 |  | 回函无意见的单位 |
| 17 |  |  | 江苏仓环铜业股份有限公司 |  |  |
| 18 |  |  | 广东海亮铜业有限公司 |  |  |
| 19 |  |  | 上海五森检测设备研制有限公司 |  |  |
| 20 |  |  | 苏州瑞昭丰自动化控制有限公司 |  |  |
| 21 |  |  | 苏州好捷生智能机电设备有限公司 |  |  |
| 22 |  |  | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 |  |  |
| 23 |  |  | 曹县爱伦加工有限公司 |  |  |
| 24 |  |  | 太仓市无损检测学会 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金毛细管涡流检测方法          承办人：侯永青      共3页    第 3 页

标准项目负责起草单位：仓信无损检测设备苏州有限公司 电话：18013776928   2023年9月14日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 重庆海亮铜业有限公司 |  | 未回函单位 |
| 26 |  |  | 安徽省三荣科技有限公司 |  |  |
| 27 |  |  | 江苏兴荣铜业有限公司 |  |  |
| 28 |  |  | 常州润来科技有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：20个；其中用户6家，科研机构2家，其他11家

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：4个。