有色行业标准《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》（送审稿）编制说明

中铝洛阳铜加工有限公司

2023年08月

有色行业标准《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》

（送审稿）编制说明

一、工作简况

（一）  任务来源

《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》下达行业标准YS/T 864-2013《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》的修订计划，计划号为工信厅科函[2022]158号2022-0831T-YS。起草单位为中铝洛阳铜加工有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、聊城市产品质量监督检验所、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）有限公司、宁波兴业盛泰股份有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、浙江惟精新材料股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司，完成年限为2023年11月。

（二） 立项目的和意义

YS/T 864-2013《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》发布、实施于2013年，该方法对清洗或退火后一定量（面积）板带箔材，称量试样在使用石油醚擦拭清洗前后的重量，计算出板带箔材单位面积残留污染物的重量，由此来判定板带箔材表面的清洁度等级。

近年来随着对铜及铜合金板带箔材产品表面质量需求的日渐提高以及检测设备和检测技术的更新进步，原标准中部分条款内容已经不能完全满足现产品检测的需要。同时根据近年来行业内其他单位的意见反馈，原标准中存在的一些描述不够清晰和严谨，在使用过程当中造成了一些不便。

如：目前关于截取样品尺寸的规定原标准是50mm×100mm，该规定增加了操作难度；在表面残留物的清洗方式上，根据现有的清洗方法，使用超声波清洗比原标准中清洗更有效率，且能有效避免脱脂棉的二次污染；在表面清洁度的计算公式中，试样的密度和厚度参数获得方式未予以说明。

本次拟修订YS/T 864-2013《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》，通过增加试样的超声清洗方法，同时增加试样密度和厚度的获得方式，使该标准操作更加简便，描述更清晰规范，标准的适用性和指导性更强，对提高铜及铜合金板带箔材产品质量，促进国民经济的发展有着重要作用。

（三）  主要参加单位和工作成员所作的工作

1.  主要参加单位情况

标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品牌号、规格及样品提供的分工、资料汇总分析及执笔；山东中金岭南铜业有限责任公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、聊城市产品质量监督检验所、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）有限公司、宁波兴业盛泰股份有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、浙江惟精新材料股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司等单位部分样品提供和标准数据的验证，并对标准文本提出修改意见。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修定工作。

标准修订牵头单位中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一，是国内具有影响力的综合性铜加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通、国防、J工、核电等领域。产品广泛应用于电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通、电力装备等新兴领域，为神州系列飞船、大推力火箭、区域电子对抗、舰艇等国家重大战略工程提供了关键材料保障。公司拥有国家级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验和技术能力。制/修订国家/行业标准186项，承担863计划、国家重大专项、JG项目等国家重大科研及固定资产投资项目49项；获省部级以上科技成果奖励112项。

山东中金岭南铜业有限责任公司地处山东东营，前身为山东方圆有色金属集团，现为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股的大型铜冶炼加工企业。公公司先后承担国家科技支撑计划、863科技攻关计划、国家火炬计划、国家国际合作重大专项等科研项目10余项，引进海外高层次科技创新人才5名，取得专利及专有技术50项，其中发明专利17项、实用新型专利33项。连续多年入围中国有色金属工业50强、山东省百强、中国500强企业。先后获得国家循环经济标准化示范基地、中国生态绿色科技典范企业、山东省省长质量奖等荣誉称号。公司拥有完全自主知识产权的世界领先的冶金工艺——“两步炼铜新工艺”，建成了全球首条“两步炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。先后荣获中国有色金属工业科学技术一等奖和山东省科技进步一等奖，该示范项目被列入国家科技支撑计划，是国务院督导的十七项重大科技项目之一。中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、电镜扫描、光电直读光谱、氧氮氢分析仪、原子荧光、高频红外碳硫分析仪、离子色谱、分光光度计等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，参与过多项国家标准和行业标准。

安徽鑫科铜业是专业生产高精度电子铜带的加工企业,主导产品为高精度锡磷青铜、高镍白铜、黄铜、框架材料、电镀材、热镀材等系列带材,产品广泛应用于汽车连接器、计算机连接件、移动通讯工具用屏蔽材料、各种电器接插件等电子高科技领域,是较早通过IATF16949 体系认证的铜板带加工企业。设备装置先进，公司生产工艺成熟、技术力量雄厚、质检手段完善，配备了先进的理化检验设备。具有年加工精密铜及铜合金带材50000吨、铜及铜合金线材7200吨的生产能力。安徽鑫科铜业有限公司是国家级高新技术企业、拥有安徽省企业技术中心，安徽省铜合金材料加工工程研究中心,安徽省博士后工作站。2017年，被中国有色金属加工工业协会评为中国铜板带前三强企业。公司自成立以来，不断加大技术研发和投入，公司拥有多项产品技术成果，现有发明专利14项，实用新型专利37项。主持和参与起草多项国家及行业标准，其中国家标准21项，行业标准14项，主导起草的《GB/T37568-2019铜及铜合金镀锡带》和《GB/T 26007-2017弹性元件和接插件用铜合金带箔材》被全国有色金属标准化技术委员会评为技术标准优秀奖二等奖和叁等奖。

聊城市产品质量监督检验所是1985年由原聊城地区行政公署批准成立的综合检验检测机构。现已形成化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等多类产品的检验检测能力。拥有2个国家级质检中心，分别是国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家轴承产品质量监督检验中心；拥有6个省级质检中心，1个省级标准化试点（聊城“一站式”质量基础技术服务标准化试点）。还设有聊城市农药（农产品）监督检验中心等市级质检中心和聊城市重点实验室。设有扫描电镜室、金属化学分析室、力学实验室等多个专业化实验室。配备了电感耦合等离子体质谱仪、热场发射扫描电镜等64 台（套）高端检验检测设备。共通过检测参数441项，检验能力基本覆盖铜铝重要产品及关键项目（参数）的全部检验能力，覆盖率为85.63%。主持国家质检总局项目《自动加载轴承疲劳寿命试验机研究》1项。山东省质监系统科技项目2项。参与制定国家标准、行业标准14项，其中《铜及铜合金 室温拉伸试验方法》获得2016年度有色金属标准一等奖。主起草行业标准1项《铜中含氧量的显微镜偏光检验方法》。主持制定《输送流体用无缝钢管》等六项团体标准。出版《机械制造与自动化应用研究》等4本著作。发表论文4篇。发明实用新型专利6项、发明专利1项。

中国船舶集团有限公司第七二五研究所（ 洛阳船舶材料研究所）始建于1961年，是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

宁波兴业盛泰集团有限公司（以下简称兴业盛泰）位于宁波市杭州湾新区，占地面积28万平方米，建筑面积15万平方米，是一家专业研究、生产高精度铜及铜合金板带的现代化集团公司，也是中国高精度铜板带行业的领先制造商。公司一直致力于高精度铜板带的专业化研究、生产、销售，先后通过ISO9001和TS16949质量管理、ISO14001环境管理和OHSAS18001职业健康安全管理体系，其“三环”品牌荣获“中国名牌”称号，是中国该领域仅有的三大“中国名牌”之一，公司是宁波杭州湾新区国家级高性能金属新材料基地的核心企业，于2012年被中国有色金属加工工业协会评为中国铜板带十强企业，先后获得国家高新技术企业、宁波市高成长企业、浙江省工业行业龙头骨干企业、宁波市信息化和工业化深度融合示范企业、宁波市810实力工程企业等荣誉称号，同时还是中国有色金属加工工业协会的副理事长单位、中国有色金属学会理事单位、上海有色金属学会副会长单位等，2015年“超大规模集成电路引线框架用铜带的产业化”列入国家火炬计划专项。先后承担国家“863”课题、国家发改委“双高一优”、国家发改委、工信部的“产业振兴和技术改造专项”以及科技部“十三五”“十四五”等重大项目；经过多年的发展及技术积累，兴业盛泰在高精度铜合金板带领域取得了多项研究成果和创新技术，在行业多个细分领域内占据市场“领头羊”的地位。近三年参与制修订国家和国家行业标准13项，企业拥有全部有效专利50余项，其中获得发明专利授权35项。

中色正锐（山东）铜业有限公司成立于2022年11月，隶属于中国有色矿业集团有限公司，是由中色奥博特铜铝业有限公司剥离优质资产出资设立的铜加工企业，主业定位为铜及铜合金材料深加工，是中国有色矿业集团材料加工板块的重要构成。公司占地面积一千余亩，年铜材加工能力4.25万吨，集科研、开发、生产、销售于一体，是山东省最大、国内知名、行业先进的高性能、高精度铜合金板带和压延铜箔生产基地。公司主要生产装备均达到世界先进水平，产品涵盖了几十个门类、数百个规格，产品广泛应用于电力电器、电子通讯、汽车家电、交通运输等行业，总体装备水平国际领先；检测分析设备覆盖生产、研发，围绕产品成分、性能检测及生产过程介质分析，引进了扫描电镜、光谱分析仪、旋转涡流探伤仪等先进的检测设备。公司拥有海外引进高层次专家1名，博士研究生3人，硕士研究生15人；高级职称17人，中级职称37人，高级技师9人，高级技工117人。组建了一支以海外引进高层次专家为核心研发团队，为科技创新提供了强有力的人才支撑。

浙江惟精新材料股份有限公司成立于2017年7月，位于浙江绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区，是由国内高精度铜合金板带行业的多位资深人士与技术专家发起成立的股份有限公司。公司注册资本47660万元，占地13.2万平方米，建筑面积9.4万平方米，一期总投资10亿余元 ，项目一期建成达产后，年产各类高性能铜合金板带100000t。惟精产品定位于研发生产各类高性能新型铜合金板带材，主要产品包括高性能的铜镍锌合金、铜锡磷合金、铜钛合金、铜铬锆合金及高纯无氧铜板带材，产品各项工艺技术与性能达到国际先进水平。产品广泛应用于电子信息、汽车船舶、高端装备、电力电气、航空航天等国家支柱产业。惟精具有理化检测设备20多台套，其中进口光电直读光谱仪进行化学成份分析检测；拉力试验机、硬度计、折弯机、杯突试验机、粗糙度仪、导电率仪、金相显微镜、软化点试验炉等进行材料物理及机械性能的检测；盐雾试验机、高温氧化试验炉、高倍显微镜进行材料表面特性的检测，为了保证产品生产过程能够得到有效控制，公司同时配备了石油产品运动粘度试验器、石油产品颗粒计数器、铜片腐蚀试验器、石油产品开口闪点和燃点试验器、紫外分光光度计等10余台先进检测设备进行生产过程工艺清洗介质及工艺润滑介质品质的检测，严把产品质量关。惟精通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系。

2.  主要起草人工作情况

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。由山东中金岭南铜业有限责任公司、聊城市产品质量监督检验所进行验证试验，安徽鑫科新材料股份有限公司等几家单位进行资料收集、标准审核工作。

标准主要起草人以及分工见下表1。

表1  工作成员及所做工作

| 起草人 | 分工 |
| --- | --- |
| 李绍文、刘光辉 | 标准文本和试验方案的确定、各起草单位的组织协调、标准文件和编制说明编写 |
| 任民、王士东、刘攀、郭志红 | 标准技术内容审核、试验方案的审核、方法试验验证 |
| 张砚博、刘一凡 | 文献资料收集、样品收集和分发、方法试验验证、试验数据的收集、汇总处理 |
| 钮松、袁丽丽、郭丽丽、胡明烈、吴存慧、李春辉、姚廷鑫、唐玉秋、陈科伊、聂钰童 | 对标准文件和编制说明提出修改建议、方法试验验证 |

（四）  主要工作过程

1. 预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金板带箔材表面清洁度检测的相关标准，同时查阅了计算试样表面积所涉及的试样厚度及密度检测的相关标准。通过信息收集发现除本标准外，国内外尚无其他关于铜及铜合金板带箔材表面清洁度检测方法标准。YS/T 799-2012《铝板带箔表面清洁度试验方法》采用灰阶卡法测试铝板带箔表面清洁度，对于铜及铜合金操作性不强。GB/T 26303.3 《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材》和T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》分别描述了铜及铜合金板带箔材的厚度及密度的测试方法，本次修订拟予以引用。根据查阅的文献和相关试验，超声波清洗法有着清洗效率高、操作简便、二次污染少等优点，目前在GB/T 17791-2017《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》中被应用于铜管材内表面残留物的清洗，但未发现其应用在表面清洁度检验中。

- 标准立项

2021年4月，全国有色标准化技术委员会在贵阳召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年7月，工业和信息化部办公厅发布了《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，下达修订《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》行业标准的任务，计划号为工信厅科函[2022]158号2022-0831T-YS，项目完成时限为2023年11月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

3. 起草阶段

3.1 任务落实

中铝洛阳铜加工有限公司对铜及铜合金板带箔材表面清洁度进行了大量试验，在试验过程，检测结果准确，对公司控制产品质量，稳定和指导生产工艺起到重要作用。标准编制组确定后，经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，形成了《标准草案》。

2022年9月14日～9月16日在扬州由全国有色金属标准化技术委员会组织的第一次工作会议上，对该标准的修订进行了分工和任务落实。会上确定了由中铝洛阳铜加工有限公司牵头负责《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》的起草工作，由山东中金岭南铜业有限责任公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、聊城市产品质量监督检验所、中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）有限公司、宁波兴业盛泰股份有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、浙江惟精新材料股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司协助起草，明确了所采用的方法，同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

3.2 样品收集及试验研究

中铝洛阳铜加工有限公司根据市场上铜及铜合金板带箔材生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了紫铜、青铜、黄铜三大类五个牌号的铜及铜合金板带箔材样品共计15批，厚度为0.10mm～0.80mm，每种样品的清洁度等级分别为一、二、三级。以上样品作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2 本标准试验样品的基本信息

| 试样牌号 | 试样编号 | 试样厚度（mm） | 试样密度 （g/cm3） | 表面清洁度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | H62-1 | 0.10 | 8.43 | 一级 |
|  | H62-2 | 0.10 | 8.43 | 二级 |
|  | H62-3 | 0.10 | 8.43 | 三级 |
| H65 | H65-1 | 0.12 | 8.47 | 一级 |
|  | H65-2 | 0.12 | 8.47 | 二级 |
|  | H65-3 | 0.12 | 8.47 | 三级 |
| C19210 | C19210-1 | 0.18 | 8.94 | 一级 |
|  | C19210-2 | 0.18 | 8.94 | 二级 |
|  | C19210-3 | 0.18 | 8.94 | 三级 |
| TU1 | TU1-1 | 0.50 | 8.94 | 一级 |
|  | TU1-2 | 0.50 | 8.94 | 二级 |
|  | TU1-3 | 0.50 | 8.94 | 三级 |
| T2 | T2-1 | 0.80 | 8.89 | 一级 |
|  | T2-2 | 0.80 | 8.89 | 二级 |
|  | T2-3 | 0.80 | 8.89 | 三级 |

2022年12月～2023年6月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。试验内容主要包含样品密度获得方式对结果的影响、超声清洗效果的验证和实验室间的比对试验。

3.3 标准预审

2023年7月，全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委在浙江省宁波市召开标准预审会，根据会议上各专家提出的意见以及在社会中征集的意见，对标准进行了进一步的修改和完善，于2023年8月形成了形成了征求意见2稿及编制说明。

4. 征求意见阶段

本标准分别于2023年7月和8月通过发函、征求意见资料在中国有色金属标准质量信息网（www.cnsmq.com）上挂网等方式，向社会公开征求意见。回函并有建议或意见的单位8个，回函无意见的单位12个，没有回函的单位0个；括生产单位14个，第三方检测机构3个，科研院所2家，基本覆盖该领域相关的主要单位。编制组根据会议专家意见和回函意见情况，结合参编单位反馈的意见，对标准草案进行初步的修改和完善，于2023年9月形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

- 审查阶段

- 报批阶段

二、标准编制原则

（一） 规范性原则。

本标准根据《中华人民共和国标准化法》要求，在编写方式上执行GB/T1.1和GB/T1.3的规定,并按《有色金属加工产品国家标准、行业标准编写示例》的要求进行编制。

- 可靠性原则。

标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金板带箔材表面清洁度的检验方法的。

（三）  适用性原则。

根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。对试验设备及试验条件提出了明确要求，完善试验条件及试验步骤、检测范围能普遍满足行业对铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验要求。

（四） 协调一致性原则。

本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

（一） 标准修订的内容及修订原因说明

本文件是在YS/T 864-2013《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》文件的基础上进行的修改制定。本文件与YS/T 864-2013相比，主要变化如下：

- 原标准章节没有“规范性引用文件”章节，不符合标准起草规则的要求；原标准的计算公式中需要引入试片的密度及厚度，但标准中却没有给出这两项参数的获得方法。

为弥补上述不足，增加了规范性引用文件：GB/T 26303.3《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材》和T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》。

2.原标准中“表面洗净率”是反映脱脂生产工序中的洗净程度，和表面清洁度既相关又又较大差异。因此删除了“术语和定义”、“方法提要”以及“方法原理”中对表面洗净率的相关描述，并将“洗净率试验”章节相关内容调整至附录中进行描述。

3.为了提高试样的称量精度，在“试验仪器”中，将“分析天平，感量0.1mg”修改为“分析天平，感量0.1mg或0.01mg”；将“烧杯，500mL”修改为“烧杯，1L”，使得试样更容易被浸没；试验仪器中增加了超声波振荡器，其有效容积不低于3L，作为超声清洗的工具；

4.由于增加了新的清洗方法，在“方法提要”中将“ 铜及铜合金板带箔材用石油醚清洗”修改为“将一定面积的铜及铜合金板带箔材以石油醚为清洗剂，进行擦拭清洗或超声波清洗”。

5.为了防止试样厚度过大导致试验无法正常进行，增加了“同时注意试样的厚度不应过大，以避免试样重量超出天平的量程”的描述；

6.为了使试样的截取操作更加简便，将“截取尺寸50mm×100mm不少于三片”修改为“截取试片不少于三片，总面积不小于0.030m2”；

7.为了提高清洗效率，避免脱脂棉在试片上的残留，试样的清洗方法中增加了超声清洗法；

8.增加了试样厚度、密度的获得方法和依据，同时规定了发生仲裁或争议时以T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》测得的密度结果计算试样表面积；

9.为了便于公式的理解和应用，将表面清洁度的计算公式更改为试片表面积和最终结果计算两个步骤计算，并更改了相应的计算公式；

10.为了便于试样密度数据的获得，增加了资料性附录常见铜及铜合金材料密度参考表；

（二） 验证试验

在本次修订中，技术变化主要为增加了两种密度的获得方法和增加了超声清洗法。为验证密度的获得方法对结果的影响，考察超声清洗法的清洗效率，编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，并通过实验室间的比对试验，对标准新增的超声清洗法检测的一致性进行分析评价。

1.试样密度获得方式对结果的影响。

分别采用T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》和查表法（见预审稿附录A）测得或查得试样的密度，用该数据计算试样表面清洁度，结果见表3。

表3  试样密度获得方式对结果的影响

| 试样编号 | 试样密度，g/cm3 （T/CNIA 0201） | 试样密度，g/cm3 （查表法） | 表面清洁度，mg/m2 （T/CNIA 0201） | 表面清洁度，mg/m2 （查表法） | 两种方法偏差，mg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H62-1 | 8.42 | 8.43 | 17 | 17 | 0 |
| H62-2 | 8.42 | 8.43 | 41 | 41 | 0 |
| H62-3 | 8.42 | 8.43 | 74 | 74 | 0 |
| H65-1 | 8.44 | 8.47 | 14 | 14 | 0 |
| H65-2 | 8.44 | 8.47 | 39 | 40 | 1 |
| H65-3 | 8.44 | 8.47 | 73 | 74 | 1 |
| C19210-1 | 8.96 | 8.94 | 7 | 7 | 0 |
| C19210-2 | 8.96 | 8.94 | 38 | 38 | 0 |
| C19210-3 | 8.96 | 8.94 | 66 | 66 | 0 |
| TU1-1 | 8.93 | 8.94 | 10 | 10 | 0 |
| TU1-2 | 8.93 | 8.94 | 48 | 48 | 0 |
| TU1-3 | 8.93 | 8.94 | 75 | 76 | 1 |
| T2-1 | 8.92 | 8.89 | 19 | 19 | 0 |
| T2-2 | 8.92 | 8.89 | 51 | 51 | 0 |
| T2-3 | 8.92 | 8.89 | 77 | 76 | 1 |

通过表3结果可知，采用T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》测定试样的密度与查表法查得试样的密度相吻合，表面清洁度的最终计算结果一致性好。但由于同一牌号铜合金的组分差异、缺陷等因素对密度有一些影响，当需要仲裁或者发生争议时，应以T/CNIA 0201《铜及铜合金密度测定方法》测得的密度结果为准。

2.超声清洗效果试验

为了检验新增的超声清洗法对铜及铜合金试片的清洗效果，采用擦拭法对已经超声清洗过的试片进行二次清洗，并烘干称重，通过两次清洗前后重量差检验超声清洗效果。分别由中铝洛阳铜加工有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、聊城市产品质量监督检验所进行验证，结果见表4～表6。

表4  中铝洛阳铜加工有限公司验证数据

| 试样牌号 | 试样厚度（mm） | 超声清洗后重量（g） | 二次清洗后重量（g） | 重量差（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | 0.10 | 14.8461 | 14.8460 | 0.0001 |
| H62 | 0.10 | 15.1236 | 15.1236 | 0.0000 |
| H62 | 0.10 | 16.0123 | 16.0123 | 0.0000 |
| H65 | 0.12 | 21.3903 | 21.3901 | 0.0002 |
| H65 | 0.12 | 21.7250 | 21.7249 | 0.0001 |
| H65 | 0.12 | 20.8796 | 20.8795 | 0.0001 |
| C19210 | 0.18 | 31.3976 | 31.3976 | 0.0000 |
| C19210 | 0.18 | 32.1631 | 32.1631 | 0.0000 |
| C19210 | 0.18 | 33.0023 | 33.0022 | 0.0001 |
| TU1 | 0.50 | 130.2593 | 130.2593 | 0.0000 |
| TU1 | 0.50 | 117.2637 | 117.2636 | 0.0001 |
| TU1 | 0.50 | 125.3126 | 125.3124 | 0.0002 |
| T2 | 0.80 | 155.4148 | 155.4147 | 0.0001 |
| T2 | 0.80 | 142.1526 | 142.1526 | 0.0000 |
| T2 | 0.80 | 152.3638 | 152.3638 | 0.0000 |

表5  山东中金岭南铜业有限责任公司验证数据

| 试样牌号 | 试样厚度（mm） | 超声清洗后重量（g） | 二次清洗后重量（g） | 重量差（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 0.80 | 116.2376 | 116.2375 | 0.0001 |
| T2 | 0.80 | 112.6282 | 112.6281 | 0.0001 |
| T2 | 0.80 | 109.5547 | 109.5546 | 0.0001 |
| H62 | 0.10 | 14.8124 | 13.8122 | 0.0002 |
| H62 | 0.10 | 15.0283 | 15.0282 | 0.0001 |
| H62 | 0.10 | 15.3108 | 15.3107 | 0.0001 |
| H65 | 0.12 | 21.7539 | 21.7537 | 0.0002 |
| H65 | 0.12 | 20.1351 | 20.1349 | 0.0002 |
| H65 | 0.12 | 20.9960 | 20.9959 | 0.0001 |
| C19210 | 0.18 | 28.5234 | 28.5233 | 0.0001 |
| C19210 | 0.18 | 26.0518 | 26.0518 | 0.0000 |
| C19210 | 0.18 | 30.3565 | 30.3565 | 0.0000 |
| TU1 | 0.50 | 108.3554 | 108.3553 | 0.0001 |
| TU1 | 0.50 | 107.0281 | 107.0280 | 0.0001 |
| TU1 | 0.50 | 78.8306 | 78.8305 | 0.0001 |

表6  聊城市产品质量监督检验所验证数据

| 试样牌号 | 试样厚度（mm） | 超声清洗后重量（g） | 二次清洗后重量（g） | 重量差（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | 0.10 | 15.3854 | 15.3853 | 0.0001 |
| H62 | 0.10 | 16.3346 | 16.3346 | 0.0000 |
| H62 | 0.10 | 15.9833 | 15.9832 | 0.0001 |
| H65 | 0.12 | 21.1276 | 21.1276 | 0.0000 |
| H65 | 0.12 | 22.3549 | 22.3548 | 0.0001 |
| H65 | 0.12 | 20.8281 | 20.828 | 0.0001 |
| C19210 | 0.18 | 31.1444 | 31.1444 | 0.0000 |
| C19210 | 0.18 | 32.0555 | 32.0553 | 0.0002 |
| C19210 | 0.18 | 30.9505 | 30.9504 | 0.0001 |
| TU1 | 0.50 | 114.8015 | 114.8015 | 0.0000 |
| TU1 | 0.50 | 111.4565 | 111.4565 | 0.0000 |
| TU1 | 0.50 | 113.2178 | 113.2177 | 0.0001 |
| T2 | 0.80 | 112.7568 | 112.7567 | 0.0001 |
| T2 | 0.80 | 116.6055 | 116.6055 | 0.0000 |
| T2 | 0.80 | 117.7793 | 117.7791 | 0.0002 |

通过选用不同牌号不同厚度的试片检验超声清洗效果，由表4～表6结果可知，试片经过超声清洗和二次清洗的重量差不超过0.0002g。结果表明超声清洗法的清洗效果良好，能够有效清洗试片上的残留油污，可以满足铜及铜合金板带箔材表面清洁度的检验试验要求。

3. 实验室间验证试验

为了验证方法的可靠性和一致性，共由3家实验室对15批不同牌号、厚度及表面清洁度等级的试样，选用本方法的超声清洗法进行试验，结果见表7～表10。

表7 中铝洛阳铜加工有限公司验证数据

| 试样牌号 | 试样编号 | 试样厚度（mm） | 试样密度 （g/cm3） | 清洗前试片重量（g） | 清洗后试片重量（g） | 表面清洁度结果（mg/m2） | 表面清洁度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | H62-1 | 0.10 | 8.43 | 17.3223 | 17.3216 | 17 | 一级 |
|  | H62-2 | 0.10 | 8.43 | 16.3362 | 16.3346 | 41 | 二级 |
|  | H62-3 | 0.10 | 8.43 | 15.9863 | 15.9835 | 74 | 三级 |
| H65 | H65-1 | 0.12 | 8.47 | 22.4577 | 22.4571 | 14 | 一级 |
|  | H65-2 | 0.12 | 8.47 | 21.8021 | 21.8004 | 40 | 二级 |
|  | H65-3 | 0.12 | 8.47 | 22.1362 | 22.1330 | 74 | 三级 |
| C19210 | C19210-1 | 0.18 | 8.94 | 32.2658 | 32.2655 | 7 | 一级 |
|  | C19210-2 | 0.18 | 8.94 | 29.3320 | 29.3306 | 38 | 二级 |
|  | C19210-3 | 0.18 | 8.94 | 34.0106 | 34.0078 | 66 | 三级 |
| TU1 | TU1-1 | 0.50 | 8.94 | 114.3642 | 114.3637 | 10 | 一级 |
|  | TU1-2 | 0.50 | 8.94 | 112.3148 | 112.3124 | 48 | 二级 |
|  | TU1-3 | 0.50 | 8.94 | 109.4514 | 109.4477 | 76 | 三级 |
| T2 | T2-1 | 0.80 | 8.89 | 114.3670 | 114.3664 | 19 | 一级 |
|  | T2-2 | 0.80 | 8.89 | 118.4536 | 118.4519 | 51 | 二级 |
|  | T2-3 | 0.80 | 8.89 | 116.3315 | 116.3290 | 76 | 三级 |

表8 山东中金岭南铜业有限责任公司验证数据

| 试样牌号 | 试样编号 | 试样厚度（mm） | 试样密度(g/cm3) | 清洗前试片重量(g) | 清洗后试片重量(g) | 表面清洁度结果(mg/m2) | 表面清洁度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | H62-1 | 0.10 | 8.43 | 14.8134 | 14.8124 | 28 | 一级 |
|  | H62-2 | 0.10 | 8.43 | 15.0299 | 15.0283 | 45 | 二级 |
|  | H62-3 | 0.10 | 8.43 | 15.3134 | 15.3108 | 72 | 三级 |
| H65 | H65-1 | 0.12 | 8.47 | 21.7543 | 21.7539 | 9 | 一级 |
|  | H65-2 | 0.12 | 8.47 | 20.1369 | 20.1351 | 45 | 二级 |
|  | H65-3 | 0.12 | 8.47 | 20.9986 | 20.9960 | 63 | 三级 |
| C19210 | C19210-1 | 0.18 | 8.94 | 28.5239 | 28.5234 | 14 | 一级 |
|  | C19210-2 | 0.18 | 8.94 | 26.0528 | 26.0518 | 31 | 二级 |
|  | C19210-3 | 0.18 | 8.94 | 30.3588 | 30.3565 | 61 | 三级 |
| TU1 | TU1-1 | 0.50 | 8.94 | 108.3563 | 108.3554 | 19 | 一级 |
|  | TU1-2 | 0.50 | 8.94 | 107.0306 | 107.0281 | 52 | 二级 |
|  | TU1-3 | 0.50 | 8.94 | 78.8337 | 78.8306 | 88 | 三级 |
| T2 | T2-1 | 0.80 | 8.89 | 116.2380 | 116.2376 | 12 | 一级 |
|  | T2-2 | 0.80 | 8.89 | 112.6293 | 112.6282 | 35 | 二级 |
|  | T2-3 | 0.80 | 8.89 | 109.5574 | 109.5547 | 88 | 三级 |

表9 聊城市产品质量监督检验所验证数据

| 试样牌号 | 试样编号 | 试样厚度（mm） | 试样密度(g/cm3) | 清洗前试片重量(g) | 清洗后试片重量(g) | 表面清洁度结果(mg/m2) | 表面清洁度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H62 | H62-1 | 0.10 | 8.43 | 15.3862 | 15.3854 | 22 | 一级 |
|  | H62-2 | 0.10 | 8.43 | 16.3362 | 16.3346 | 41 | 二级 |
|  | H62-3 | 0.10 | 8.43 | 15.9863 | 15.9833 | 79 | 三级 |
| H65 | H65-1 | 0.12 | 8.47 | 21.1281 | 21.1276 | 12 | 一级 |
|  | H65-2 | 0.12 | 8.47 | 22.3566 | 22.3549 | 39 | 二级 |
|  | H65-3 | 0.12 | 8.47 | 20.8310 | 20.8281 | 71 | 三级 |
| C19210 | C19210-1 | 0.18 | 8.94 | 31.1448 | 31.1444 | 10 | 一级 |
|  | C19210-2 | 0.18 | 8.94 | 32.0569 | 32.0555 | 35 | 二级 |
|  | C19210-3 | 0.18 | 8.94 | 30.9530 | 30.9505 | 65 | 三级 |
| TU1 | TU1-1 | 0.50 | 8.94 | 114.8022 | 114.8015 | 14 | 一级 |
|  | TU1-2 | 0.50 | 8.94 | 111.4591 | 111.4565 | 52 | 二级 |
|  | TU1-3 | 0.50 | 8.94 | 113.2216 | 113.2178 | 75 | 三级 |
| T2 | T2-1 | 0.80 | 8.89 | 112.7573 | 112.7568 | 16 | 一级 |
|  | T2-2 | 0.80 | 8.89 | 116.6071 | 116.6055 | 49 | 二级 |
|  | T2-3 | 0.80 | 8.89 | 117.7820 | 117.7793 | 82 | 三级 |

表10 实验室结果汇总比对情况

| 试样牌号 | 试样编号 | 表面清洁度结果(mg/m2) | 表面清洁度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 |
| H62 | H62-1 | 17 | 28 | 22 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | H62-2 | 41 | 45 | 41 | 二级 | 二级 | 二级 |
|  | H62-3 | 74 | 72 | 79 | 三级 | 三级 | 三级 |
| H65 | H65-1 | 14 | 9 | 12 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | H65-2 | 40 | 45 | 39 | 二级 | 二级 | 二级 |
|  | H65-3 | 74 | 63 | 71 | 三级 | 三级 | 三级 |
| C19210 | C19210-1 | 7 | 14 | 10 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | C19210-2 | 38 | 31 | 35 | 二级 | 二级 | 二级 |
|  | C19210-3 | 66 | 61 | 65 | 三级 | 三级 | 三级 |
| TU1 | TU1-1 | 10 | 19 | 14 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | TU1-2 | 48 | 52 | 52 | 二级 | 二级 | 二级 |
|  | TU1-3 | 76 | 88 | 75 | 三级 | 三级 | 三级 |
| T2 | T2-1 | 19 | 12 | 16 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | T2-2 | 51 | 35 | 49 | 二级 | 二级 | 二级 |
|  | T2-3 | 76 | 88 | 82 | 三级 | 三级 | 三级 |

经过实验室间验证试验表明，本标准方法可靠性和一致性好，可以满足铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验的要求。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性阐述

随着中国经济的快速发展，新兴产业如新能源、通讯电子、信息技术、复合材料等对高精度铜合金板、带、箔的需求越来越大，对铜合金带材表面质量的要求也越来越高，以满足抗腐蚀性、焊接性及电镀性能等使用要求。铜及铜合金板带材生产中，在清洗(或酸洗）工序均对带材进行了脱脂、刷洗等处理，以去除带材表面的油类、颗粒等污染物。为了满足高精度电子铜带的需要，对铜板带箔表面进行清洁度的检测，建立规范铜合金板带箔材表面清洁度检测方法和高精度电子铜带生产清洗、退火工序前后表面污染物残留量的测定方法，以判定脱脂剂对铜及铜合金板带箔材清洗效果及成品材表面的清洁程度，可以对铜及铜合金板带箔材的表面质量改进起到有力的推动作用。

（二）项目可行性

前期试验和调研情况表明，超声清洗在对铜及铜合金材料表面清洗方面已取得很好的效果，铜及铜合金板带箔材的厚度及密度检测方法也许多生产厂家、科研院所和质检部门已有多年应用，所用的设备器皿也是分析检测当中常见的，易于获得。该方法的操作简便，易于掌握，适合在行业内推广。总体而言，本项目的修订是可行的。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

根据我国铜及铜合金的生产企业和用户对铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验的要求情况，经过大量试验验证，对原标准进行了修订和完善。本标准的修订，对取样、清洗、计算等步骤进行了优化和改进，使得本标准操作更加简洁高效、结构更加合理、条理更加清晰，方法具有普遍性、广泛性、适用性和科学性，弥补了上一版本的不足。新修订的检验方法对公司控制产品质量，稳定和指导生产工艺有重要意义，对铜及铜合金板带箔材表面清洁度测量规范化、制度化起指导作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际或国外先进标准

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次修订，可以替代现行有关标准YS/T 864-2013《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》。建议本标准自发布之日起代替《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》 YS/T 864-2013。

十二、其它应予说明的事项

无。

《铜及铜合金板带箔材表面清洁度检验方法》

行业标准编制组

2023年08月15日