征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：硬质合金化学分析方法 第5部分：钽、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

承办人：菅豫梅											电话：13558924877

标准项目负责起草单位：自贡硬质合金有限责任公司			2023年7月5日填写

| 序号 | 标准 章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4、1.5、2.4（编制说明） | 参编单位名称细化补全 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 2 | 2.4.4（编制说明） | 文本及表5括号中引用编号删除 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 2.4.6的表7.1-表7.5（编制说明） | 平均值的有效数字统一为小数点后两位 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 4 | 前言 | 参编单位名称细化补全 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 5 | 前言 | “本文件为GB/T 5124的第5部分”位置提到前面 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 6 | 1 范围 | 测定范围有效数字统一为小数点后两位 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 7 | 5 | 删除“和蒸馏水或相当纯度的水” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 8 | 5.1 | 增加“5.1 水（三级水，符合GB/T 6682”），其余编号顺延 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 9 | 5.2 | 质量分数更改为ωw | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 10 | 5.3 | ρ=1.17 g/cm3改为 ωW≥40.0% | 中南大学粉末冶金 研究院 | 采纳 |  |
| 11 | 5.4 | g/cm3改为g/mL | 中南大学粉末冶金 研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 5.5 | “≥”改为“不小于” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 13 | 6.5 | 删除 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 7 | “粉末”改为“样品”，文字表述修改为“样品呈粉末状，能通过0.125 mm（120目）筛” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 15 | 8.1 | 删除“准确”文字 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 8.2 | “测定次数”改为“平行试验”，“独立地进行两次测定”改为“平行测定两次” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 8.3 | 高纯钨粉（5.1）改为高纯钨粉（5.2） | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 18 | 8.4 | 增加试剂和仪器在标准中的编号 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 19 | 8.4.1 | 删除“准确称量的”和“准确”文字，将“微波消解炉”改为“微波消解仪” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 8.4.2.3 | “/”改为“或” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 21 | 8.4.3.1 | “五”改为“5” | 中南大学粉末冶金 研究院 | 采纳 |  |
| 22 | 8.4.3.2 | “五”改为“5”，“混匀”改为“摇匀” | 中南大学粉末冶金 研究院 | 采纳 |  |
| 23 | 8.4.3.3 | “/”改为“或” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 24 | 表1 | 补充表1 标准溶液质量浓度表 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 25 | 9.1 | 增加钽、铌质量分数ω为0.05%～1.00%时的计算公式（1），钽、铌质量分数ω为>1.00%～10.00%时的计算为公式（2） | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 26 | 9.2 | “表1”改为“表2” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 27 | 9.3 | 增加文字“数字修约按GB/T 8170执行。” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 28 | - | 无意见 | 株洲硬质合金集团有限公司 | - |  |
| 29 | - | 无意见 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | - |  |
| 30 | - | 无意见 | 厦门钨业股份有限公司 | - |  |
| 31 | - | 无意见 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | - |  |
| 32 | - | 无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | - |  |
| 33 | - | 无意见 | 西安瑞福莱钨钼有限公司 | - |  |
| 34 | - | 无意见 | 南昌硬质合金有限责任公司 | - |  |
| 35 | - | 无意见 | 湖南顶立科技股份有限公司 | - |  |
| 36 | - | 无意见 | 安徽相邦复合材料有限公司 | - |  |
| 37 | - | 无意见 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | - |  |
| 38 | - | 无意见 | 成都美奢锐新材料有限公司 | - |  |
| 39 | - | 无意见 | 中伟新材料股份有限公司 | - |  |
| 40 | - | 无意见 | 北京当升材料科技股份有限公司 | - |  |
| 41 | - | 无意见 | 承德天大钒业有限责任公司 | - |  |
| 42 | - | 无意见 | 湖北绿钨资源循环有限公司 | - |  |
| 43 | - | 无意见 | 四川大学 | - |  |
| 44 | - | 无意见 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | - |  |
| 45 | - | 无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | - |  |
| 46 | - | 无意见 | 沈阳有色金属研究所有限公司 | - |  |
| 47 | - | 无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 | - |  |

说明：

（1）发送“征求意见稿”的单位数：23个。

（2）收到“征求意见稿”后，回函的单位数：23个。

（3）收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：3个。

（4）没有回函的单位数： 0个。