前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：重庆有研重冶新材料有限公司、国家纳米科学中心、有研纳微新材料（北京）有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司，南方科技大学深港微电子学院、有研粉末新材料（合肥）有限公司、矿冶科技集团有限公司、西安赛隆金属材料有限公司

本文件主要起草人：张敬国、李占荣、梁明会、张玉波、贺会军、潘旭、吴艳华、汪礼敏、胡强、刘祥庆、叶怀宇、赵朝晖、张国旗、陈林、王忠、杨心语、李楠楠、班丽卿、柯鑫、谢炳卿、张思源、朱纪磊、高宸山、唐剑英、李逍遥、屈亚龙、任莉。

微纳米铜粉

1 范围

本文件规定了微纳米铜粉的产品分类要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于球形、不规则、片状等形貌的微纳米铜粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19077  粒度分布 激光衍射法

GB/T 4164   金属粉末中可被氢还原氧含量的测定

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5162   金属粉末振实密度的测定

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

3  术语和定义

本标准没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

微纳米铜粉分为超细铜粉：FCXC-1、FCXC-2，亚微米铜粉：FYC-1、FYC-2，纳米铜粉：FNC-1、FNC-2，共六个型号。其中，超细铜粉：D50范围在1～10μm的铜粉颗粒；亚微米铜粉：D50范围在0.1～1μm的铜粉颗粒；纳米铜粉：D50范围在0.01～0.1μm的铜粉颗粒。

5  技术要求

5.1 化学成分

微纳米铜粉的化学成分应符合表1的要求。

表1  化学成分

| 产品名称 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | Cu， 不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Fe | Pb | As | Sb | C | O | N | S |
| FCXC-1 | 99.5 | 0.01 | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 0.04 | 0.3 | 0.004 | 0.004 |
| FCXC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FYC-1 | 99.0 | 0.01 | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 0.10 | 0.8 | 0.004 | 0.004 |
| FYC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FNC-1 | 99.0 | 0.01 | 0.04 | 0.004 | 0.005 | 0.15 | 0.8 | 0.004 | 0.004 |
| FNC-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）如需对产品的化学成分有特殊要求，由供需双方商定。 |

5.2  物理性能

微纳米铜粉的物理性能应符合表2、表3的规定。

表2  粒度

| 产品名称 | 激光粒度分布/μm |
| --- | --- |
|  | D10 | D50 | D90 |
| FCXC-1 | 0.5～3 | 1～5 | 3～15 |
| FCXC-2 | 3～8 | 5～10 | 7～20 |
| FYC-1 | 0.05～0.2 | 0.1～0.5 | 0.3～3 |
| FYC-2 | 0.2～0.6 | 0.5～1 | 0.8～4 |
| FNC-1 | 0.005～0.03 | 0.01～0.05 | 0.05～0.3 |
| FNC-2 | 0.02～0.07 | 0.05～0.1 | 0.08～0.5 |
| 注：需方如对产品粒度有其他特殊要求，由供需双方商定。 |

表3  振实密度

| 产品名称 | 振实密度 g/cm3,不小于 |
| --- | --- |
| FCXC-1 | 3.5 |
| FCXC-2 | 4 |
| FYC-1 | 2.5 |
| FYC-2 | 3 |
| FNC-1 | 1.5 |
| FNC-2 | 2 |
| 注：需方如对产品振实密度有其他特殊要求，由供需双方商定。 |

5.3  外观质量

超细铜粉外观颜色为浅玫瑰红色，亚微米铜粉外观颜色为紫褐色，纳米铜粉外观颜色为紫褐色或紫黑色。产品应纯净，无肉眼可见的夹杂物等，不应有结块。

5.4 其他

如需方对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

6 试验方法

6.1 化学成分

化学成分中铜、铅、碳、氧、硫等含量的测定按GB/T 5121进行。

6.2 粒度组成

产品粒度组成的测定按GB/T 1480 进行。

6.3 振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162 进行。

6.4 外观质量

产品的表观质量用目视检查。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1产品应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单要求，并出其质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁时，由供需双方在需方共同取样。

7.2 组批

每批产品应由同一批原料生产的同一牌号的产品组成。每批重量不大于1t。

7.3 取样

产品检验项目及取样应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 5.1 | 6.1 |
| 粒度组成 |  | 5.2 | 6.2 |
| 松装密度 |  | 5.3 | 6.3 |
| 外观质量 |  | 5.4 | 6.4 |

7.4 检验结果的判定

7.4.1 化学成分检验结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2 粒度组成、松装密度检验结果不合格时，则在该批中对不合格项加倍取样复检，若重复检验仍有产品不合格，判该批产品不合格。

7.4.3粉末外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

7.4.4粉末包覆层检验不合格时，判该批产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随性文件

8.1 标志

在检验合格的微纳米铜粉上应附有如下内容的合格证，合格证上注明：批号、检验员；包装外有供方名称、产品名称、批号、牌号、净重、生产日期、保质期、商标等标识。

8.2包装

产品内包装用双层聚乙烯塑料袋，抽真空封口包装，外包装采用铁桶。每件重量由供需双方协商约定。

8.3 运输

产品运输时应小心轻放，不得撞击、穿刺、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

8.4 贮存

超细铜粉产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，避免阳光直射，温度不大于25℃，相对湿度不大于70%，在此条件下，质量保证期为六个月；亚微米铜粉应贮存于干燥、低温的密闭环境；纳米铜粉应贮存于干燥、低温的密闭环境；微纳米铜粉使用时应注意清洁，防止外来杂质渗入。开包使用后包装口应扎紧，防止吸潮。

8.5随行文件

每批微纳米铜粉应附有随行文件，其上注明：

  - 供方名称、地址、电话、邮编；

  - 产品名称；

  - 产品牌号；

  - 产品规格；

  - 产品批号；

  - 产品净重、数量；

  - 本文件编号；

  - 各项分析检验结果和质量监督部门的检印；

  - 检验日期。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品类别；

- 产品净重；

- 特殊包装要求；

- 增加本文件以外内容时的协商结果；

- 本文件编号；

- 其他。

# Text boxes

YS/T XXXX-XXXX

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

微纳米铜粉

Micro-nano copper powder

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 71