YS

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司、自贡长城表面工程技术有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、钢铁研究总院有限公司。

本文件主要起草人：

镍包碳化钨复合粉

1  范围

本文件规定了镍包碳化钨复合粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于化学包覆法制备的镍包铸造碳化钨复合粉。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 4324.23  钨化学分析方法 第23部分：硫量的测定 燃烧电导法和高频燃烧红外吸收法

GB/T 4324.25  钨化学分析方法 第25部分：氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

GB/T 4324.27  钨化学分析方法 第27部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品牌号

产品根据化学成分要求不同分为2个牌号：FF-10Ni-WC、FF-16Ni-WC，其中：FF—表示复合粉末；10Ni-WC和16Ni-WC—分别表示典型镍含量为10%和16%的镍包碳化钨复合粉。

5  技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  产品的化学成分                       质量分数/%

| 类别 | 元素含量 |
| --- | --- |
|  | W | Ni | C | Fe | S | O |
| FF-10Ni-WC | 余量 | 8.5～11.5 | 3.0～4.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.1 |
| FF-16Ni-WC | 余量 | 14.0～18.0 | 2.5～3.5 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.1 |
| 注：W元素一般报余量，需方对其含量有要求时，控制要求和分析方法由供需双方协商确定。 |

5.2  粒度组成

产品的粒度规格及粒度组成应符合表2的规定。

表2   产品的粒度组成

| 产品牌号 | 粒度规格 | 粒度组成 |
| --- | --- | --- |
| FF-10Ni-WC | 45μm～106μm | ≥106μm，不大于5%；＜45μm，不大于10% |
| FF-15Ni-WC |  |  |
| 注：需方对粒度范围有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |

5.3  松装密度

产品的的松装密度应不小于5.8 g/cm3。

5.4  流动性（霍尔流速）

产品的流动性（霍尔流速）应不大于20 s/50g。

5.5  微观形貌

产品由金属镍较均匀地包覆在碳化钨粉末颗粒表面，典型微观形貌见资料性附录A；产品的微观形貌在需方有需求时检验，并提供200倍形貌照片。

5.6  外观质量

产品的外观呈灰色，颜色均一，无目视可见夹杂物和结团现象。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1 产品的C含量分析按GB/T 4324.27 的方法或供需双方协商一致的方法进行。

6.1.2 产品的S含量分析按GB/T 4324.23的方法或供需双方协商一致的方法进行。

6.1.3 产品的O含量分析按GB/T 4324.25的方法或供需双方协商一致的方法进行。

6.1.4 产品的其他元素的化学分析按供需双方协商一致的方法进行。

6.2  粉末粒度

产品的粒度组成测定按GB/T 1480的规定进行。

6.3  松装密度

产品的松装密度测定按GB/T 1479.1的规定进行。

6.4  流动性

产品的流动性测定按GB/T 1482规定进行。

6.5  微观形貌

将产品制备成金相样品，采用放大倍数不小于100倍的光学显微镜或扫描电子显微镜检验产品的微观形貌。

6.6  外观质量

产品外观质量采用目视检验。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一生产工艺制取的、同一牌号的、同一粒度规格的粉末混合组成。

7.3  检验项目及取样

产品检验项目、取样方法、取样数量等应符合表3的规定。

表3 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样方法 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 1份，不少于50g | 5.1 | 6.1 |
| 粉末粒度 |  | 1份，不少于150g | 5.2 | 6.2 |
| 松装密度 |  | 1份，不少于150g | 5.3 | 6.3 |
| 流动性（霍尔流速） |  | 1份，不少于150g | 5.4 | 6.4 |
| 微观形貌a |  | 1份，不少于50g | 5.5 | 6.5 |
| 外观质量 | 逐瓶（或逐袋） | —— | 5.6 | 6.6 |
| a：需方有要求时检验。 |

7.4  检验结果的判定

7.4.1化学成分检验不合格，允许在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.4.2 粉末粒度、松装密度、流动性检验不合格，允许在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.4.3 微观形貌检验不合格，则判该批产品不合格。

7.4.4 外观质量检验不合格，判该瓶（或袋）产品为不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

包装容器表面应标明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号；

d）粒度规格；

e）批号；

f）净重；

g）“防潮”字样或标志。

8.2  包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种；需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

8.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

8.4  贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止氧化。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b） 产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章；

c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e） 其他。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品牌号；

c） 粒度组成；

d） 净重；

e） 本文件编号；

f） 其他。

附录A

（资料性）

镍包碳化钨复合粉产品典型微观形貌

A.1 镍包碳化钨复合粉产品典型微观形貌见图A.1，浅色部分为碳化钨粉末，深灰色部分为镍。

图A.1 镍包碳化钨复合粉典型微观形貌照片（×200）

# Comments

这里还提到要注意字体、格式

删除“状态干燥”

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20××-××-××实施

20××-××-××发布

镍包碳化钨复合粉

Nickel coated tungsten carbide composite powders

（讨论稿）

YS/T XXX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 71