团体标准

T/CNIA XXXX-20XX

锡酸锌化学分析方法

第2部分：锌含量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of zinc stannate—

Part 2：Determination of zinc content—

Na2EDTA titration method

（征求意见稿）

20XX-xx-xx发布                                  20XX一xx一xx

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

ICS 77.150.60

H 62

发布

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

YS/T XXX-20XX《锡酸锌化学分析方法》分为3个部分。

――第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法

——第2部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：氯含量的测定 氯化银比浊法；

本部分为YS/T XXX-202X的第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分负责起草单位：

本部分主要起草人：

锡酸锌化学分析方法

第2部分：锌含量的测定

Na2EDTA滴定法

- 范围

本标准规定了锡酸锌产品中锌含量的测定方法。

本标准适用于锡酸锌中锌含量的测定，测定范围为10.00%~30.00%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料用盐酸、硝酸溶解，以盐酸-氢溴酸挥发排除锡、锑元素干扰，氯化铵-氨水沉淀分离铁、铅等共存元素。在乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，采用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至亮黄色为终点。

- 试剂或材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。

- 5.1氯化铵。

- 5.2无水亚硫酸钠。

- 5.3抗坏血酸。

- 5.4硫脲。

- 5.5盐酸（1+1）。

- 5.6氨水（1+1）。

- 5.7三氯化铁溶液（200g/L）。

- 5.8过硫酸铵溶液（200g/L）。

- 5.9二甲酚橙溶液（5g/L）。

- 5.10乙酸-乙酸钠缓冲溶液：称取125g无水乙酸钠溶于热水中，冷至室温，加入15mL乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

- 5.12锌标准溶液

- 称取3.0000g金属锌（质量分数≥99.99%），于250mL烧杯中，加入100mL盐酸（5.5），低温加热使其完全溶解，冷却至室温，转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含3.00mg锌。

- 5.13 EDTA标准滴定溶液 (cEDTA≈0.015mol/L)

- 配制：称取 Na2EDTA 5.58g于250mL烧杯中，加水微热溶解，冷却，过滤于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 标定：移取3份10.00mL锌标准溶液（5.12），分别置于250mL烧标中，加水25mL，1滴二甲酚橙溶液（5.9），滴加氨水（5.6）至溶液出现紫红色，用盐酸（5.5）调至溶液为黄色，加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.10），用EDTA标滴定溶液滴定至溶液呈亮黄色为终点。随同做空白试验。

- 计算：EDTA标准滴定溶液的实际浓度以记，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式（1)计算：

………………………………………(1)

式中：

c0      ——锌标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1      ——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2      ——标定时，滴定锌标准溶液消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0      ——标定时，滴定空白试液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果保留四位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 样品

密封包装。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.25g试样，精确至0.0001g，记为m。

  - 平行试验

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验，消耗EDTA标准滴定溶液体积记为V4。

  - 测定

- 7.4.1  将试料（7.1）置于250mL烧杯中，加入15mL盐酸（ρ=1.19g/mL），盖上表面皿，加热溶解2min，加入5mL硝酸（ρ1.42g/mL），使试料完全溶解，剩余体积约2mL-3mL时,取下冷却，分2次分别加入5mL氢溴酸（ρ1.42g/mL），低温蒸至近干（冒尽橙色溴化物），取下稍冷。

- 7.4.2  加入5mL盐酸（ρ1.19g/mL），加热蒸至体积约2mL-3mL，取下冷却，用水吹洗烧杯和表面皿。加入5g氯化铵（5.1），0.5mL三氯化铁溶液（5.7），加热使盐类溶解完全，取下，冷却。加入5mL过硫酸铵溶液（5.8），20mL氨水（ρ0.90 g/mL），混匀，煮沸2min。转移入预先盛有10mL氨水（ρ0.90 g/mL）的100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤于100mL烧杯中。

- 7.4.3  移取上述分液25.00mL于250mL烧杯中，加热驱除大量氨，取下稍冷。加入0.1g无水亚硫酸钠（5.2）、0.2g抗坏血酸（5.3）、0.1g硫脲（5.4），混匀。1滴二甲酚橙溶液（5.9），用盐酸（5.5）、氨水（5.6）调至溶液呈黄色，加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.10），用Na2EDTA标准溶液（5.12）滴定至试液呈亮黄色即为终点。

- 试验数据处理

- 锌含量以锌的质量分数wZn记，按公式（2）计算：

…………………(1)

式中：

C    ——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3      ——测定时，滴定试料溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4      ——测定时，滴定空白试验溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5      ——测定时，试料定容的体积，单位为毫升（mL）；

V6      ——测定时，移取试料分液的体积，单位为毫升（mL）

m    ——试料的质量，单位为克（g）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

结果保留两位小数，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

重复性限

| 质量分数wZn/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）	，超过再现性限（R））的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得。

再现性限

| 质量分数wZn/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |

- 实验报告

试验报告所包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。