铋精矿化学分析方法

第8部分：砷含量的测定

DDTC-Ag分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法

编制说明

（送审稿）

广东省科学院工业分析检测中心

2023年9月

铋精矿化学分析方法

第8部分：砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据2022年7月14日工业和信息化部办公厅发布的《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]158号）的要求，有色金属行业标准《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省科学院工业分析检测中心负责起草，项目计划编号为2022-0822T-YS，项目周期为18个月，完成时间为2023年12月。为了保持低含量检测方法在前以及高含量检测方法在后，现将原项目名称《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》更改为《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法》。

1.2制定背景

中国铋的储量居世界第一位，储量大概为24万吨，约占世界的75%。中国是世界最大的铋生产国， 2016年中国铋产量为7400吨，约占世界产量的73%，2018年产量超过14000吨，国内消费量大约为6166吨。铋几乎没有单独的铋矿床产出，铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生，在与其它金属选冶过程中可分离出铋精矿。

铋精矿属于重要的有色金属基础原料，其配套分析方法实施10余年以来，对促进铋精矿的贸易发展和铋冶炼行业的不断发展壮大发挥了积极作用。

1.2.1 目的和意义

砷含量是铋精矿中最主要的技术指标，直接关乎铋精矿品级的评定。

本项目符合《装备制造业标准化和质量提升规划（2016-2020年）》提出的实施工业基础标准化和质量提升工程的要求，研制有色金属基础原材料标准。

1.2.2 项目的必要性

铋精矿中砷的分析方法有YS/T 240.8-2007《铋精矿化学分析方法 砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和萃取-碘滴定法》。此标准中方法二萃取-碘滴定法测定砷含量范围为>1.00%～10.00%的铋精矿，此方法使用了苯萃取和三氧化二砷基准试剂配置标准溶液。苯和三氧化二砷均为受到管制的剧毒化学品，且对试验废水排放也有环保要求。因此很有必要修订一种绿色环保，易于掌握，准确度高，能很好的满足企业与检测机构的日常检测要求的方法。

1.2.3 项目的可行性

主编单位通过大量的条件实验确定了硫酸亚铁铵滴定法测定铋精矿中砷的含量。本方法的原理为：试料用硝酸-氯酸钾饱和溶液和氟化铵分解，再用硫酸驱除硝酸后，在盐酸介质中以硫酸铜为催化剂，用次亚磷酸钠把溶液中的砷离子还原为单质砷，过滤分离其他杂质。以过量的重铬酸钾标准滴定溶液溶解单质砷，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定过量的重铬酸钾标准滴定溶液，间接测定砷的含量。方法采用常用试剂，绿色环保，易于掌握，准确度高，能很好的满足企业与检测机构的日常检测要求。

1.3主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

1.3.1本标准起草单位及其分工

本标准在申报立项时的起草单位为广东省科学院工业分析检测中心。在立项批复后，为了保证本标准的普适性、准确性和可操作性，牵头单位在行业内广泛征集参编单位。最终本标准的起草单位有15家，分别为广东省科学院工业分析检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、东恒邦冶炼股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、赣州有色冶金研究所北矿检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司。

其中，广东省科学院工业分析检测中心主要负责试验方案制定，试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等工作；湖南竹园有色金属有限责任公司、水口山有色金属有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、赣州有色冶金研究所负责制备和提供满足试验要求的统一样品；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心为一验单位，主要负责对试验方案中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见和建议；江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、东恒邦冶炼股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、赣州有色冶金研究所北矿检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司为二验单位，主要负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见和建议。

本标准主编单位广东省科学院工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。广东省科学院工业分析检测中心是以有色金属和再生资源检测为基础，以绿色建材、新能源电池、电气元器件EMC和安规、产品认证为特色领域的集检验检测、标准制修订、计量、认证、科研及公共技术评价为一体的综合性服务机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。中心现有高、中、初级专业技术和管理人员约100余人，其中教授有14人，高级工程师27人，硕博士20人，具有中级职称以上科技人员占60%。拥有电子探针、透射电镜、X-射线衍射仪、X-射线荧光光谱仪、等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、大型光栅光谱仪、紫外可见分光光度计、氮氧测定仪、碳硫测定仪、光电直读光谱仪、扫描电镜、粒度分析仪、万能拉力试验机、疲劳试验机、摩擦磨损试验机、硬度计等仪器设备。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

1.3.2本标准起草人员及其工作职责

本标准主要起草人有：黄葡英、

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1-1所示：

表1-1 各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄葡英 | 试验方案制定、试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等。 |
| 2 |  | 试验方案验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议 |
| 3 |  | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 4 |  | 试验样品成分设计、选材、制备。 |

1.4起草过程

广东省科学院工业分析检测中心联合各参编单位，组织骨干技术人员成立项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

1.4.1 预研阶段

2020年初始，广东省科学院工业分析检测中心就铋精矿中砷含量的测定进行试验方法研究。广东省科学院工业分析检测中心提出YS/T 240.8-2007中方法二萃取-碘滴定法中使用苯和三氧化二砷两种剧毒化学品试剂有很大的环境安全隐患。在此基础上，广东省科学院工业分析检测中心通过试验方法预研，提出了采用常用试剂的硫酸亚铁铵滴定法测定铋精矿中的砷含量。

1.4.2标准立项

2020年10月，广东省科学院工业分析检测中心向全国有色金属标准化技术委员会提交了《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年5月28日，全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委在湖北省宜昌市组织召开了《铋精矿化学分析方法》等11项行业标准制修订任务落实会。会上确定了由自广东省科学院工业分析检测中心牵头负责《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》的起草工作，由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、赣州有色冶金研究所北矿检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司等十四家单位协助起草；明确了所采用的分析方法及其测定范围；同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

2022年7月14日，工业和信息化部办公厅发布了《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]158号），正式下达该标准的制订任务，标准名称为《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》，项目计划编号为 2022-0822T-YS，项目周期为 18个月，完成年限为 2023 年 12 月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.3起草阶段

1.4.3.1征求意见1稿

2022年主编单位委托湖南竹园有色金属有限责任公司、水口山有色金属有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、赣州有色冶金研究所根据市场上铋精矿产品的生产和应用情况，开展试验样品的成分设计、选材和制备，共制备了铋精矿1#、铋精矿2#、铋精矿3#、铋精矿4#和铋精矿5#共5个铋精矿样品。

2023年 3 月～2023 年 5月主编单位开展了大量的系统性试验研究，主要包括样品溶解方法研究，砷还原条件的确定，沉淀过滤后溶液中砷是否补正试验，共存元素干扰试验等试验研究，以及精密度试验和正确度试验。主编单位对试验数据进行统计和分析，形成了试验报告。试验报告见附录1。

2023年5月～7月主编单位将标准文本和研究报告随同试验样品首先发送给编制组内的5 家一验单位，组织开展方法的条件试验、精密度试验和正确度试验的验证工作；主编单位根据一验单位反馈的意见和建议，优化试验步骤，并在6月间将修改完善后的试验报告随同试验样品发送给编制组内9家二验单位，进一步开展方法精密度的试验验证工作。

2023年7月主编单位收集到13家验证单位返回的验证报告。主编单位汇总全部的精密度试验数据进行统计和分析，采纳各家验证报告中提出的合理性的意见和建议，优化试验步骤，修改完善标准文本和编制说明，形成征求意见1稿。

1.4.3.2征求意见2稿

2023年7月25日～28日全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委在浙江省宁波市组织召开了《铋精矿化学分析方法》系列标准的预审会，共有30多个单位的50多位专家参加了会议。

与会专家对《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》征求意见1稿进行了认真审定，提出了17条修改意见，见表1-2。主编单位会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了标准文本和编制说明，形成征求意见稿。

表1-2 预审会征求意见汇总

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 题目 | 改为“铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定DDTC-Ag分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法” | 重标委秘书处 | 采纳 | 低含量方法在前，高含量方法在后 |
| 2 | 前言 | 将所有主要技术变化列入 | 重标委秘书处 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 引言部分增加本标准修改意义和目的 | 重标委秘书处 | 采纳 |  |
| 4 | 2 规范性引用文件 | 改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。“ | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4.2 | 改为“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4.2.1 | 改为“水，GB/T 6682，二级。” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4 | 根据4.2 试剂中4.2.1的改变，后面依次改变试剂序号 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.2.6 | 改为“4.2.7二氯化锡溶液（200 g/L）：称取20 g 二氯化锡溶于50 mL盐酸（4.2.3）中，加热溶解至清亮，加水至100 mL，混匀。用时现配。” | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.2.7 | 改为“4.2.8 DDTC-Ag-三氯甲烷溶液（3 g/L）：称取0.9 g 二乙氨基乙硫代甲酸银（DDTC-Ag）于500 mL 烧杯中，加入290 mL三氯甲烷及10 mL三乙醇胺，搅拌使其溶解，用脱脂棉过滤于棕色试剂瓶中。” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.5.4.3 | “干燥的洗手池中”改为“比色皿中” | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4.6 | 公式中m和V的数字顺序重新排列 | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.2 | 改为“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。 ” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.2.1 | 改为“水，GB/T 6682，二级。” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5 | 根据5.2 试剂中5.2.1的改变，后面依次改变试剂序号 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 5.4.4.6 | 去掉“刚好“ | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 5.5 | 公式中m和V的数字顺序重新排列 | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
| 17 | 编制说明 | 按最新编制说明标准格式修改 | 重标委秘书处 | 采纳 |  |

1.4.4征求意见阶段

主编单位将征求意见稿发送给全国有色金属标准化技术委员会，并由秘书处挂网向全社会征求意见。编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》标准征求意见稿进行意见征询。详细内容见《标准征求意见稿处理汇总表》。

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

二、编制原则

本标准严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4 部分：试验方法标准》等文件的要求编写，并按照 GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第 2 部分：确定标准测试方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行试验数据的统计和分析，以及重复性限和再现性限的计算。

本标准在充分调研国内外铋精矿相关产品标准及行业内铋精矿分析检测实际需求的基础上，明确了待测元素的测定范围、测定方法、试验操作等技术内容，并开展了方法的精密度试验和正确度试验，建立了更加绿色环保的铋精矿中砷含量测定的统一的技术规范，完善了铋精矿的标准体系，同时又体现了行业内对铋精矿化学成分分析的技术水平，满足行业内的检测需求，具有先进性、可操作性和适用性。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1 确定依据

原YS/T 240.8-2007《铋精矿化学分析方法 砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和萃取-碘滴定法》中方法一DDTC-Ag分光光度法测定范围为0.010%～1.00%,方法二萃取-碘滴定法测定范围为>1.00%～10.00%。此测定范围已经全部覆盖铋精矿产品中砷含量范围，所以修订后测定范围不变。

但是原YS/T 240.8-2007《铋精矿化学分析方法 砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和萃取-碘滴定法》中方法二萃取-碘滴定法测定砷含量范围为>1.00%～10.00%的铋精矿，此方法使用了苯萃取和三氧化二砷基准试剂配置标准溶液。苯和三氧化二砷均为受到管制的剧毒化学品，且对试验废水排放也有环保要求。

主编单位在大量的市场调研与交流的基础上，抽调技术骨干组建了铋精矿中砷含量化学分析方法研究团队，通过大量的条件实验确定了硫酸亚铁铵滴定法测定铋精矿中砷的含量。本方法的原理为：试料用硝酸-氯酸钾饱和溶液和氟化铵分解，再用硫酸驱除硝酸后，在盐酸介质中以硫酸铜为催化剂，用次亚磷酸钠把溶液中的砷离子还原为单质砷，过滤分离其他杂质。以过量的重铬酸钾标准滴定溶液溶解单质砷，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定过量的重铬酸钾标准滴定溶液，间接测定砷的含量。方法采用常用试剂，绿色环保，易于掌握，准确度高，能很好的满足企业与检测机构的日常检测要求。

原YS/T 240.8-2007《铋精矿化学分析方法 砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和萃取-碘滴定法》中方法一DDTC-Ag分光光度法可以满足测定砷含量范围0.010%～1.00%的铋精矿。此次修订保留DDTC-Ag分光光度法，且不做技术性改变，只做结构调整和文字编辑修改。

3.2试验和验证情况

3.2.1. 样品溶解方法的确定

还原性酸易使砷在溶解过程中被还原为三价而生成AsCl3，并在110 ℃开始挥发。所以，溶解含砷试样不能单独使用还原性酸。本方法使用强氧化性混合酸硝酸-氯酸钾饱和溶液和氟化铵溶液分解试样能确保试样中的砷溶解完全，达到很好溶解的效果。

以铋精矿2#样品为研究对象，分别加入不同量的硝酸-氯酸钾饱和溶液溶解试样，结果见表3-1。

分别加入不同量的氟化铵溶液（250 g/L）溶解试样，结果见表3-2。

表3-1 硝酸-氯酸钾饱和溶液用量的确定

| 样品编号 | 称样量/g | 硝酸-氯酸钾饱和溶液加入量/mL | 现象 | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 | 5 | 试样溶解完全 | 1.76 |
|  |  | 10 | 试样溶解完全 | 1.77 |
|  |  | 20 | 试样溶解完全 | 1.83 |
|  |  | 30 | 试样溶解完全 | 1.80 |

表3-2 氟化铵溶液用量的确定

| 样品编号 | 称样量 /g | 氟化铵溶液（250 g/L）加入量 /mL | 现象 | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 | 0 | 试样溶解不完全 | 1.71 |
|  |  | 1 | 试样溶解完全 | 1.77 |
|  |  | 2 | 试样溶解完全 | 1.84 |
|  |  | 3 | 试样溶解完全 | 1.78 |

由表3-1可见，称取0.5000 g试样时，加入5 mL～30 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液均可以保证试样溶解完全。本方法选择加入15mL硝酸-氯酸钾饱和溶液。

由表3-2可见，加入1 mL～3 mL氟化铵溶液（250 g/L）均可以保证试样溶解完全。本方法选择加入1 mL氟化铵溶液（250 g/L）。

一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与主编单位一致。

3.2.2 砷还原条件的选择

用次亚磷酸钠还原析出单质砷时，溶液中不能含有硝酸，因此必须用硫酸将硝酸完全驱尽，本方法对硫酸用量和冒浓白烟时间进行条件试验。

砷酸盐在强酸性溶液中具有氧化性，酸度越高，氧化性越强。为了提高砷酸盐的氧化性，使五价砷能完全被还原为单质砷，在还原砷时一定要保持一定的酸度。

次亚磷酸钠作为强还原剂，在6 mol/L的盐酸介质中，以硫酸铜作为催化剂，能快速还原试液中的As5+成为砷单质。次亚磷酸钠加入量过少，则As5+不能被还原完全。加入次亚磷酸钠后，试液中As5+先被还原，然后还原铁离子和铜离子。当铁离子和铜离子的黄绿色褪去后，再过量一定量的次亚磷酸钠，可以保证As5+被还原完全。

同时此方法用硫酸铜作为催化剂，可加快As5+被次亚磷酸钠还原为单质砷。如果硫酸铜加入过少，会导致As5+不能被次亚磷酸钠快速完全还原完。

以铋精矿3#样品为研究对象，分别加入不同量的硫酸(1+1)溶解试样，进行不同的冒浓白烟时间比对试验，结果见表3-3。

还原砷时分别加入不同量的盐酸，结果见表3-4。

还原砷加入盐酸前分别加入不同量的五水合硫酸铜溶液（50 g/L），结果见表3-5。

还原砷时加入次亚磷酸钠溶液(100 g/L)至黄绿色褪去后，再过量不同量的次亚磷酸钠溶液(100 g/L)，结果见表3-6。

在加入盐酸、硫酸铜溶液(50 g/L)、次亚磷酸钠溶液(100 g/L)后，加热快速还原沉淀试液中的As5+为单质砷。采用了不同水浴时间和沉淀静置时间进行还原砷，测得的结果见表3-7。

表3-3 硫酸(1+1)加入量和冒浓白烟时间的确定

| 样品编号 | 称样量 /g | 硫酸(1+1)加入量 /mL | 冒浓白烟时间 /min | 现象 | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 | 5 | 10 | 冒烟前容易溅跳 | 1.64 |
|  |  | 10 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.77 |
|  |  | 15 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.80 |
|  |  | 20 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.78 |
|  |  | 30 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.85 |
|  |  | 15 | 1 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.65 |
|  |  | 15 | 3 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.69 |
|  |  | 15 | 5 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.77 |
|  |  | 15 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.81 |
|  |  | 15 | 15 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.78 |
|  |  | 15 | 20 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.79 |

表3-4 盐酸用量的确定

| 样品编号 | 称样量 /g | 盐酸加入量 /mL | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 | 5 | 4.26 |
|  |  | 10 | 4.36 |
|  |  | 20 | 4.57 |
|  |  | 30 | 4.48 |
|  |  | 40 | 4.55 |

表3-5 合硫酸铜溶液（50 g/L）用量的确定

| 样品编号 | 称样量 /g | 五水合硫酸铜溶液（50 g/L）加入量 /mL | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 | 0 | 4.39 |
|  |  | 0.5 | 4.59 |
|  |  | 1.0 | 4.50 |
|  |  | 2.0 | 4.48 |
|  |  | 3.0 | 4.55 |

表3-6 次亚磷酸钠溶液（100 g/L）用量的确定

| 样品编号 | 称样量 /g | 次亚磷酸钠溶液（100 g/L）加入量 /mL | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 | 2 | 1.82 |
|  |  | 5 | 3.54 |
|  |  | 10 | 4.43 |
|  |  | 15 | 4.50 |
|  |  | 20 | 4.55 |
|  |  | 30 | 4.48 |

表3-7 不同水浴保温时间和冷却静置时间测得的结果

| 样品编号 | 称样量 /g | 水浴保温时间 /h | 冷却静置时间 /h | 测得As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 | 0 | 12 | 3.16 |
|  |  | 0.5 | 12 | 4.48 |
|  |  | 1 | 12 | 4.56 |
|  |  | 2 | 12 | 4.53 |
|  |  | 0.5 | 0 | 2.47 |
|  |  | 1 | 0 | 3.04 |
|  |  | 2 | 0 | 3.87 |
|  |  | 4 | 0 | 4.38 |
|  |  | 0.5 | 2 | 3.45 |
|  |  | 1 | 2 | 4.54 |
|  |  | 2 | 2 | 4.47 |
|  |  | 1 | 3 | 4.34 |
|  |  | 1 | 4 | 4.42 |

由表3-3可见，其他条件不变时，加入10 mL～30 mL硫酸（1+1）均可以保证结果稳定；其他条件不变时，冒浓白烟时间10 min～20 min均可以保证结果稳定。本方法选择加入15 mL硫酸(1+1)，冒浓白烟10 min～15 min。

由表3-4可见，加入20 mL～40 mL盐酸时，As5+被完全还原。本方法选择加入30 mL盐酸溶液。

由表3-5可见，加入次亚磷酸钠溶液(100 g/L)至黄绿色褪去后，再过量加入15 mL～30 mL次亚磷酸钠溶液(100 g/L)时，As5+均能被完全还原。本方法选择加入次亚磷酸钠溶液(100 g/L)至黄绿色褪去后再过量20 mL。

由表3-6可见，加入0.5 mL～3.0 mL合硫酸铜溶液(50 g/L)时，As5+砷均能被完全还原。本方法选择加入1.0 mL合硫酸铜溶液(50 g/L)。

由表3-7可见，进行沉淀条件试验时，水浴保温时间在0.5 h～2 h之间同时静置2小时以上时，两个样品中砷含量的测定结果一致且趋于稳定。实验选择水浴时间1 h同时静置2小时以上。

一验单位株洲冶炼集团股份有限公司在验证加入5 mL硫酸冒烟时没有溅跳现象但砷含量测定结果与主编单位一致且稳定。一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与主编单位一致。

3.2.3 沉淀过滤后溶液中砷是否补正确定

测滤液中砷的含量，可以考察试液中As5+沉淀是否完全，确定结果是否需要补正。以铋精矿1#、2#、3#、4#和5#为研究对象，按试验步骤进行测定。滤液定容200 mL，采用ICP-AES方法测定滤液中的砷含量。测得结果见表3-8。

表3-8 滤液中砷含量

| 样品编号 | 测得滤液中As /% |
| --- | --- |
| 1# | 0.038, 0.0032 |
| 2# | 0.042, 0.051 |
| 3# | 0.098, 0.098 |
| 4# | 0.104, 0.105 |
| 5# | 0.130, 0.123 |

由表3-8可见，滤液中的砷含量对试验结果无影响。本方法不考虑补正。

一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与主编单位一致。一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司还认为过滤过程中可能有细小砷单质穿滤，建议将溶液中的单质砷复溶后测定，此项还需试验验证。

3.2.4 共存元素干扰试验

根据铋精矿中各杂质元素的最高量， Bi%=60.00%，Cu%=22.00%，Al2O3%=10.00%，W2O3%=5.00%，Mo%=9.00%，SiO2%=40.00%，S%=40.00%。其中，溶解试样时加入20 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液可以完全分解氧化试样中的硫为硫酸根，15.00%的硫相当于45.00%的SO42-。在含有不同砷量的溶液中按最大量加入共存离子量，按分析方法进行测定，考察共存离子的干扰情况。结果见表3-9。

表3-9  共存元素干扰试验

| 移取砷标液，As /mg | 共存离子加入量 | 测得As /mg |
| --- | --- | --- |
| 5.00 | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.92 |
| 5.00 | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.97 |
| 5.00 | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.90 |
| 15.00 | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.95 |
| 15.00 | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.96 |
| 15.00 | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.92 |

由表3-9可见，铋精矿中的共存离子对砷含量的测定无影响。

一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心对该试验条件进行了验证，得到的试验现象和结论与主编单位一致。

3.2.5 精密度试验

3.2.5.1编制组各单位的精密度试验数据

以铋精矿1#、2#、3#、4#和5#为研究对象，编制组15家单位按照试验步骤进行精密度实验，每家单位分别对每个样品在重复性条件下独立测定 7 次，结果见表 3-10所示。

表3-10各实验室精密度试验数据（n=7）

|  | 试样编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 1 | 0.78 | 1.77 | 4.57 | 7.78 | 9.87 |
|  | 2 | 0.84 | 1.83 | 4.48 | 7.89 | 10.05 |
|  | 3 | 0.85 | 1.77 | 4.55 | 7.98 | 9.95 |
|  | 4 | 0.76 | 1.84 | 4.59 | 7.75 | 10.03 |
|  | 5 | 0.79 | 1.80 | 4.50 | 7.78 | 9.89 |
|  | 6 | 0.74 | 1.81 | 4.48 | 7.86 | 9.96 |
|  | 7 | 0.81 | 1.78 | 4.55 | 7.90 | 10.11 |
|  | 平均值/% | 0.80 | 1.80 | 4.53 | 7.85 | 9.98 |
|  | SD/% | 0.040 | 0.028 | 0.045 | 0.083 | 0.087 |
|  | RSD/% | 5.07 | 1.57 | 0.98 | 1.05 | 0.88 |
| 实验室2 | 1 | 0.85 | 1.77 | 4.37 | 7.97 | 10.09 |
|  | 2 | 0.94 | 1.82 | 4.25 | 7.88 | 10.08 |
|  | 3 | 0.90 | 1.83 | 4.30 | 7.65 | 10.11 |
|  | 4 | 0.82 | 1.80 | 4.18 | 7.63 | 10.15 |
|  | 5 | 0.88 | 1.84 | 4.27 | 7.79 | 10.04 |
|  | 6 | 0.86 | 1.86 | 4.22 | 7.80 | 10.02 |
|  | 7 | 0.86 | 1.81 | 4.26 | 7.77 | 10.07 |
|  | 平均值/% | 0.87 | 1.82 | 4.26 | 7.78 | 10.08 |
|  | SD/% | 0.039 | 0.029 | 0.060 | 0.120 | 0.043 |
|  | RSD/% | 4.42 | 1.60 | 1.41 | 1.54 | 0.43 |
| 实验室3 | 1 | 0.83 | 1.72 | 4.30 | 7.92 | 9.67 |
|  | 2 | 0.71 | 1.85 | 4.49 | 7.69 | 10.13 |
|  | 3 | 0.77 | 1.83 | 4.30 | 7.87 | 9.82 |
|  | 4 | 0.82 | 1.82 | 4.46 | 7.57 | 9.79 |
|  | 5 | 0.85 | 1.71 | 4.45 | 8.08 | 9.57 |
|  | 6 | 0.75 | 1.76 | 4.36 | 7.88 | 9.92 |
|  | 7 | 0.87 | 1.66 | 4.51 | 7.77 | 9.88 |
|  | 平均值/% | 0.80 | 1.76 | 4.41 | 7.83 | 9.83 |
|  | SD/% | 0.058 | 0.071 | 0.089 | 0.166 | 0.180 |
|  | RSD/% | 7.25 | 4.05 | 2.01 | 2.12 | 1.84 |
| 实验室4 | 1 | 0.82 | 1.68 | 4.36 | 7.77 | 10.02 |
|  | 2 | 0.87 | 1.83 | 4.43 | 7.85 | 9.95 |
|  | 3 | 0.71 | 1.71 | 4.33 | 7.84 | 9.78 |
|  | 4 | 0.79 | 1.80 | 4.37 | 7.91 | 9.72 |
|  | 5 | 0.76 | 1.72 | 4.48 | 8.02 | 9.81 |
|  | 6 | 0.86 | 1.68 | 4.38 | 8.07 | 9.93 |
|  | 7 | 0.85 | 1.69 | 4.37 | 7.73 | 10.06 |
|  | 平均值/% | 0.81 | 1.73 | 4.39 | 7.88 | 9.90 |
|  | SD/% | 0.059 | 0.061 | 0.050 | 0.125 | 0.128 |
|  | RSD/% | 7.26 | 3.50 | 1.14 | 1.58 | 1.29 |
| 实验室5 | 1 | 0.81 | 1.69 | 4.34 | 7.79 | 9.85 |
|  | 2 | 0.81 | 1.74 | 4.37 | 7.69 | 9.76 |
|  | 3 | 0.80 | 1.72 | 4.38 | 7.66 | 9.81 |
|  | 4 | 0.79 | 1.72 | 4.32 | 7.81 | 9.89 |
|  | 5 | 0.80 | 1.72 | 4.28 | 7.75 | 9.79 |
|  | 6 | 0.78 | 1.73 | 4.27 | 7.76 | 9.82 |
|  | 7 | 0.82 | 1.70 | 4.33 | 7.85 | 9.89 |
|  | 平均值/% | 0.80 | 1.72 | 4.33 | 7.76 | 9.83 |
|  | SD/% | 0.013 | 0.017 | 0.042 | 0.066 | 0.049 |
|  | RSD/% | 1.68 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.50 |
| 实验室6 | 1 | 0.78 | 1.76 | 4.43 | 7.91 | 9.87 |
|  | 2 | 0.77 | 1.74 | 4.45 | 7.87 | 9.73 |
|  | 3 | 0.79 | 1.78 | 4.47 | 7.72 | 9.88 |
|  | 4 | 0.78 | 1.77 | 4.48 | 7.77 | 9.72 |
|  | 5 | 0.73 | 1.75 | 4.45 | 7.81 | 9.75 |
|  | 6 | 0.77 | 1.73 | 4.42 | 7.83 | 9.82 |
|  | 7 | 0.77 | 1.78 | 4.51 | 7.89 | 9.83 |
|  | 平均值/% | 0.77 | 1.76 | 4.46 | 7.83 | 9.80 |
|  | SD/% | 0.019 | 0.020 | 0.031 | 0.068 | 0.066 |
|  | RSD/% | 2.49 | 1.11 | 0.69 | 0.87 | 0.68 |
| 实验室7 | 1 | 0.87 | 1.77 | 4.46 | 7.98 | 9.74 |
|  | 2 | 0.86 | 1.78 | 4.47 | 7.96 | 9.86 |
|  | 3 | 0.89 | 1.81 | 4.47 | 7.92 | 9.79 |
|  | 4 | 0.87 | 1.85 | 4.47 | 7.99 | 9.77 |
|  | 5 | 0.93 | 1.73 | 4.58 | 8.04 | 9.76 |
|  | 6 | 0.92 | 1.82 | 4.55 | 8.02 | 9.80 |
|  | 7 | 0.84 | 1.80 | 4.57 | 8.02 | 9.88 |
|  | 平均值/% | 0.88 | 1.79 | 4.51 | 7.99 | 9.80 |
|  | SD/% | 0.033 | 0.039 | 0.054 | 0.041 | 0.052 |
|  | RSD/% | 3.68 | 2.16 | 1.19 | 0.52 | 0.53 |
| 实验室8 | 1 | 0.82 | 1.71 | 4.46 | 7.91 | 9.99 |
|  | 2 | 0.82 | 1.76 | 4.42 | 7.92 | 10.11 |
|  | 3 | 0.79 | 1.74 | 4.49 | 8.09 | 9.95 |
|  | 4 | 0.80 | 1.83 | 4.41 | 8.15 | 9.95 |
|  | 5 | 0.88 | 1.80 | 4.53 | 7.96 | 10.09 |
|  | 6 | 0.81 | 1.79 | 4.45 | 8.03 | 9.99 |
|  | 7 | 0.83 | 1.76 | 4.46 | 8.11 | 10.03 |
|  | 平均值/% | 0.82 | 1.77 | 4.46 | 8.02 | 10.02 |
|  | SD/% | 0.029 | 0.040 | 0.041 | 0.096 | 0.064 |
|  | RSD/% | 3.54 | 2.26 | 0.92 | 1.20 | 0.64 |
| 实验室9 | 1 | 0.79 | 1.74 | 4.58 | 7.85 | 9.87 |
|  | 2 | 0.88 | 1.81 | 4.33 | 7.77 | 9.81 |
|  | 3 | 0.86 | 1.61 | 4.38 | 8.08 | 10.13 |
|  | 4 | 0.71 | 1.72 | 4.46 | 7.82 | 10.01 |
|  | 5 | 0.81 | 1.74 | 4.43 | 7.92 | 9.84 |
|  | 6 | 0.83 | 1.71 | 4.31 | 7.82 | 9.81 |
|  | 7 | 0.79 | 1.73 | 4.41 | 7.71 | 9.83 |
|  | 平均值/% | 0.81 | 1.72 | 4.41 | 7.85 | 9.90 |
|  | SD/% | 0.056 | 0.059 | 0.090 | 0.119 | 0.123 |
|  | RSD/% | 6.87 | 3.45 | 2.05 | 1.52 | 1.24 |
| 实验室10 | 1 | 0.81 | 1.74 | 4.41 | 7.72 | 9.85 |
|  | 2 | 0.81 | 1.69 | 4.32 | 7.76 | 9.92 |
|  | 3 | 0.82 | 1.73 | 4.28 | 7.46 | 10.15 |
|  | 4 | 0.81 | 1.74 | 4.25 | 7.75 | 9.78 |
|  | 5 | 0.82 | 1.74 | 4.33 | 7.70 | 10.07 |
|  | 6 | 0.81 | 1.75 | 4.28 | 7.92 | 9.72 |
|  | 7 | 0.82 | 1.75 | 4.30 | 7.57 | 9.96 |
|  | 平均值/% | 0.81 | 1.73 | 4.31 | 7.70 | 9.92 |
|  | SD/% | 0.005 | 0.021 | 0.052 | 0.147 | 0.154 |
|  | RSD/% | 0.66 | 1.19 | 1.20 | 1.91 | 1.55 |
| 实验室11 | 1 | 0.78 | 1.83 | 4.45 | 7.97 | 9.78 |
|  | 2 | 0.82 | 1.77 | 4.40 | 8.02 | 9.76 |
|  | 3 | 0.81 | 1.73 | 4.40 | 8.07 | 9.90 |
|  | 4 | 0.79 | 1.78 | 4.39 | 8.08 | 9.92 |
|  | 5 | 0.75 | 1.76 | 4.42 | 7.98 | 9.85 |
|  | 6 | 0.81 | 1.82 | 4.37 | 8.00 | 9.97 |
|  | 7 | 0.81 | 1.81 | 4.43 | 7.91 | 9.91 |
|  | 平均值/% | 0.80 | 1.79 | 4.41 | 8.00 | 9.87 |
|  | SD/% | 0.024 | 0.036 | 0.027 | 0.059 | 0.077 |
|  | RSD/% | 3.07 | 2.02 | 0.61 | 0.74 | 0.78 |
| 实验室12 | 1 | 0.83 | 1.75 | 4.52 | 7.99 | 10.09 |
|  | 2 | 0.82 | 1.80 | 4.59 | 7.98 | 10.11 |
|  | 3 | 0.81 | 1.81 | 4.53 | 7.99 | 10.15 |
|  | 4 | 0.81 | 1.79 | 4.48 | 8.11 | 10.07 |
|  | 5 | 0.80 | 1.85 | 4.51 | 7.89 | 9.97 |
|  | 6 | 0.78 | 1.74 | 4.41 | 7.99 | 10.18 |
|  | 7 | 0.77 | 1.79 | 4.45 | 8.01 | 10.09 |
|  | 平均值% | 0.80 | 1.79 | 4.50 | 7.99 | 10.09 |
|  | SD/% | 0.021 | 0.037 | 0.058 | 0.064 | 0.067 |
|  | RSD/% | 2.66 | 2.07 | 1.30 | 0.80 | 0.66 |
| 实验室13 | 1 | 0.81 | 1.76 | 4.41 | 7.80 | 9.76 |
|  | 2 | 0.82 | 1.73 | 4.44 | 7.87 | 9.91 |
|  | 3 | 0.85 | 1.73 | 4.41 | 7.76 | 9.80 |
|  | 4 | 0.84 | 1.75 | 4.47 | 7.80 | 9.84 |
|  | 5 | 0.86 | 1.78 | 4.45 | 7.75 | 9.92 |
|  | 6 | 0.86 | 1.79 | 4.42 | 7.90 | 9.91 |
|  | 7 | 0.82 | 1.76 | 4.48 | 7.85 | 10.03 |
|  | 平均值% | 0.84 | 1.76 | 4.44 | 7.82 | 9.88 |
|  | SD/% | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.056 | 0.090 |
|  | RSD/% | 2.46 | 1.30 | 0.64 | 0.72 | 0.91 |
| 实验室14 | 1 | 0.91 | 1.68 | 4.29 | 7.79 | 10.07 |
|  | 2 | 0.87 | 1.78 | 4.21 | 7.74 | 9.84 |
|  | 3 | 0.89 | 1.76 | 4.22 | 7.89 | 9.84 |
|  | 4 | 0.90 | 1.79 | 4.33 | 7.84 | 9.84 |
|  | 5 | 0.91 | 1.74 | 4.25 | 7.98 | 9.98 |
|  | 6 | 0.88 | 1.72 | 4.28 | 7.97 | 9.83 |
|  | 7 | 0.89 | 1.75 | 4.14 | 7.98 | 9.82 |
|  | 平均值% | 0.89 | 1.75 | 4.25 | 7.88 | 9.89 |
|  | SD/% | 0.015 | 0.037 | 0.062 | 0.098 | 0.097 |
|  | RSD/% | 1.68 | 2.14 | 1.47 | 1.24 | 0.98 |
| 实验室15 | 1 | 0.81 | 1.69 | 4.24 |  |  |
|  | 2 | 0.82 | 1.79 | 4.41 |  |  |
|  | 3 | 0.82 | 1.71 | 4.36 |  |  |
|  | 4 | 0.85 | 1.76 | 4.39 |  |  |
|  | 5 | 0.87 | 1.65 | 4.50 |  |  |
|  | 6 | 0.91 | 1.75 | 4.31 |  |  |
|  | 7 | 0.90 | 1.76 | 4.39 |  |  |
|  | 平均值% | 0.85 | 1.73 | 4.37 |  |  |
|  | SD/% | 0.040 | 0.049 | 0.082 |  |  |
|  | RSD/% | 4.72 | 2.81 | 1.87 |  |  |

3.2.5.2 单元平均值的计算

所有参编单位的平均值见下表3-11。

3-11 所有参编单位的平均值

| 样品编号 | 1#As /% | 2# As /% | 3# As /% | 4# As /% | 5# As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验1 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.80 | 1.80 | 4.53 | 7.85 | 9.98 |
| 实验2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.87 | 1.82 | 4.26 | 7.78 | 10.08 |
| 实验3 株洲冶炼集团股份有限公司 | 0.80 | 1.76 | 4.41 | 7.83 | 9.83 |
| 实验4 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 0.81 | 1.73 | 4.39 | 7.88 | 9.90 |
| 实验5 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.80 | 1.72 | 4.33 | 7.76 | 9.83 |
| 实验6 广西分析测试研究中心 | 0.77 | 1.76 | 4.46 | 7.83 | 9.80 |
| 实验7 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 0.88 | 1.79 | 4.51 | 7.99 | 9.80 |
| 实验8 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.82 | 1.77 | 4.46 | 8.02 | 10.02 |
| 实验9 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.81 | 1.72 | 4.41 | 7.85 | 9.90 |
| 实验10 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 0.81 | 1.73 | 4.31 | 7.70 | 9.92 |
| 实验11 广东先导稀材股份有限公司 | 0.80 | 1.79 | 4.41 | 8.00 | 9.87 |
| 实验12 赣州有色冶金研究所 | 0.80 | 1.79 | 4.50 | 7.99 | 10.09 |
| 实验13 北矿检测技术有限公司 | 0.84 | 1.76 | 4.44 | 7.82 | 9.88 |
| 实验14 金川集团股份有限公司 | 0.89 | 1.75 | 4.25 | 7.88 | 9.89 |
| 实验15 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 0.88 | 1.75 | 4.24 |  |  |

3.2.5.3 单元离散度的计算

所有参编单位的标准偏差见下表3-12。

3-12 所有参编单位的标准偏差

| 样品编号 | 1#As /% | 2# As /% | 3# As /% | 4# As /% | 5# As /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验1 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.040 | 0.028 | 0.045 | 0.083 | 0.087 |
| 实验2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.039 | 0.029 | 0.060 | 0.120 | 0.043 |
| 实验3 株洲冶炼集团股份有限公司 | 0.058 | 0.071 | 0.089 | 0.166 | 0.180 |
| 实验4 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 0.059 | 0.061 | 0.050 | 0.125 | 0.128 |
| 实验5 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.013 | 0.017 | 0.042 | 0.066 | 0.049 |
| 实验6 广西分析测试研究中心 | 0.019 | 0.020 | 0.031 | 0.068 | 0.066 |
| 实验7 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 0.033 | 0.039 | 0.054 | 0.041 | 0.052 |
| 实验8 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.029 | 0.040 | 0.041 | 0.096 | 0.064 |
| 实验9 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.056 | 0.059 | 0.090 | 0.119 | 0.123 |
| 实验10 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 0.005 | 0.021 | 0.052 | 0.147 | 0.154 |
| 实验11 广东先导稀材股份有限公司 | 0.024 | 0.036 | 0.027 | 0.059 | 0.077 |
| 实验12 赣州有色冶金研究所 | 0.021 | 0.037 | 0.058 | 0.064 | 0.067 |
| 实验13 北矿检测技术有限公司 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.056 | 0.090 |
| 实验14 金川集团股份有限公司 | 0.015 | 0.037 | 0.062 | 0.098 | 0.097 |
| 实验15 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 0.040 | 0.049 | 0.082 |  |  |

3.2.6 一致性和离群值的检查

3.2.6.1 柯克伦检验

对n=6，p=15，科克伦检验5%临界值为0.259，1%临界值为0.220；对n=6，p=14，科克伦检验5%临界值为0.274，1%临界值为0.232。科克伦检验没有n=7时的临界值可查询，先按n=6时的临界值进行离群值的排除。

表3-13  柯克伦检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| S最大值= | 0.059 | 0.071 | 0.090 | 0.166 | 0.180 |
| S最大2= | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.033 |
| ∑S2 | 0.019 | 0.025 | 0.050 | 0.140 | 0.139 |
| C=Smax2/∑S2 | 0.183 | 0.203 | 0.165 | 0.196 | 0.235* |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N | N |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N | Y |

进行柯克伦检验显示，如上表所示，标 “*”为歧离值。标“**”为离群值。离群值舍弃，歧离值留用。实验室3 的水平5为歧离值，留用。

3.2.6.2  格布拉斯检验

表3-14  格拉布斯检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均 | 0.83 | 1.76 | 4.39 | 7.87 | 9.91 |
| S= | 0.038 | 0.030 | 0.096 | 0.100 | 0.096 |
| XPmax | 0.89 | 1.82 | 4.53 | 8.02 | 10.09 |
| X1min | 0.77 | 1.72 | 4.24 | 7.70 | 9.80 |
| GP=（XPmax-X平）/S | 1.766 | 1.847 | 1.433 | 1.539 | 1.888 |
| G1=（X平-X1min）/S | 1.461 | 1.487 | 1.614 | 1.748 | 1.178 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N | N |
| p=15，格拉布斯检验，Gp或G1：5%临界值为2.549，1%临界值为2.806 p=14，格拉布斯检验，Gp或G1：5%临界值为2.507，1%临界值为2.755 |

进行格拉布斯检验，如上表所示，标 “*”为歧离值。标“**”为离群值。离群值舍弃，歧离值留用。

3.2.7 Sr、SR、r与R的计算

实验室数据计算结果见表3-15。

表3-15各单元的计算结果（%）

| 统计项 |  | 水平 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 总平均m | 0.83 | 1.76 | 4.39 | 7.87 | 9.91 |
| T1 | 86.690 | 185.050 | 461.340 | 771.370 | 971.480 |
| T2 | 71.715 | 326.219 | 2027.901 | 6072.449 | 9631.179 |
| T3 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 98.000 | 98.000 |
| T4 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 686.000 | 686.000 |
| T5 | 0.113 | 0.150 | 0.297 | 0.843 | 0.832 |
| sr2 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.010 |
| sL2 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
| sR2 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.019 | 0.018 |
| r | 0.099 | 0.114 | 0.161 | 0.280 | 0.279 |
| R | 0.141 | 0.136 | 0.308 | 0.381 | 0.373 |

3.2.8加标回收试验

主编单位以铋精矿2#、3#为研究对象对铋精矿系列样品加入一定量的砷标准溶液，按试验方法进行测定，考察砷的加标回收率与方法的准确度，结果见表3-16。

表3-16加标回收试验结果

| 样品名称 | 试样本底值 /mg | 加入砷量 /mg | 测得砷量 /mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9.00 | 5.00 | 13.75 | 98.21 |
|  |  | 10.00 | 18.75 | 98.68 |
|  |  | 15.00 | 23.62 | 98.41 |
| 3 | 13.50 | 5.00 | 18.41 | 99.51 |
|  |  | 10.00 | 23.61 | 100.47 |
|  |  | 15.00 | 28.56 | 100.21 |

从表3-15可以看出：本方法的回收率在98.21%～100.47%之间，该法精密度好，测定结果准确、可行。

一验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广西分析测试研究中心按照要求分别开展了对方法的正确度试验（加标回收试验），加标回收率见表 3-16 所示。

表 3-16 各验证单位的加标回收率

| 单位名称 | 回收率 |
| --- | --- |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 98.20%～99.93% |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 98.40%～102.50% |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 98.37%～99.86% |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 97.07%～102.64% |
| 广西分析测试研究中心 | 97，80%～100.30% |

由表3-16可见，所有参编单位的回收率为92.60%～102.64%。

四、预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准是在在大量的市场调研与交流的基础上，通过大量试验研究和验证而建立的。方法采用常用试剂，绿色环保，易于掌握，准确度高，能很好的满足企业与检测机构的日常检测要求。本标准的测定范围覆盖了目前行业内常规生产和应用的铋精矿中砷元素的含量水平，规定了统一的测定方法和分析步骤，并且给出了该标准方法的精密度水平，具有较高的适用性、先进性和可操作性，为行业内开展钨铼合金中砷含量的测定提供了一个统一、可靠的标尺，对于提高不同实验室间分析检测结果的可靠性和可比性，消除供应商和客户之间因分析差异造成的纠纷起到了重要的支撑作用，也有助于进一步推动铋精矿产业的高质量发展，增强铋精矿及其下游产品在相关领域的应用，势必将产生巨大的社会效益和经济效益。

五、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

经查，未发现相同类型的国际标准和国外先进标准。

六、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。

七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。在标准起草过程中充分考虑到了国内外铋精矿相关产品标准的技术内容以及分析方法的测定下限，修订后砷元素的测定范围覆盖了目前各种铋精矿中砷元素的含量水平，能够与国内外现行的铋精矿产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合 GB/T 1.1-2020 的相关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

九、涉及专利的情况说明

本标准不涉及专利问题。

十、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

本标准建议作为推荐性行业标准【国家标准、团体标准】发布。

——组织措施

——技术措施

——过度办法【现在一般情况下，发布即实施或发布X个月后实施】

十一、贯彻标准的要求和措施建议

十二、废止现行有关标准的建议

本标准实施之日起，代替YS/T240.8-2007《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和萃取-碘滴定法》。

十三、其他应当说明的事项。

无。

《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定》编制组

2023年9月18日

附件1：试验报告

铋精矿化学分析方法

第8部分：砷含量的测定

硫酸亚铁铵滴定法

（试验报告）

- 前言

根据2022年7月14日工业和信息化部办公厅发布的《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]158号）的要求，有色金属行业标准《铋精矿化学分析方法 第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag分光光度法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省科学院工业分析检测中心负责起草，项目计划编号为2022-0822T-YS，项目周期为18个月，完成时间为2023年12月。

- 试验部分

2.1  范围

本文件规定了铋精矿中砷含量的测定方法。

本文件适用于铋精矿中砷含量的测定。测定范围：>1.00%～10.00%。

2.2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

2.3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

2.4  方法提要

试料用硝酸-氯酸钾饱和溶液和氟化铵分解，再用硫酸驱除硝酸后，在盐酸介质中以硫酸铜为催化剂，用次亚磷酸钠将溶液中的砷离子还原为单质砷，过滤分离其他杂质。以过量的重铬酸钾标准滴定溶液溶解单质砷，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定过量的重铬酸钾标准滴定溶液，间接测定砷的含量。

2.5  试剂

除非另有说明，本文件中所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的二级及以上纯度的水。

    - 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

    - 硫酸（1+1）。

2.5.3  硝酸-氯酸钾饱和溶液：将氯酸钾溶解于硝酸中，直至饱和。

2.5.4  氟化铵溶液（250 g/L）。

2.5.5  硫酸铜溶液（50 g/L）：称取5 g硫酸铜（CuSO4﹒5H2O）溶于100 mL水中，混匀。

2.5.6  次亚磷酸钠溶液（100g/L）: 称取100 g次亚磷酸钠（NaH2PO2﹒H2O）溶于1000 mL盐酸（1+1）中。

2.5.7 次亚磷酸钠洗液（5 g/ L）：用盐酸（1＋3）配制。

2.5.8 氯化铵洗液（50 g/L）。

2.5.9 硫-磷混酸溶液：于1000 mL烧杯中，先加入700 mL水，然后缓慢加入150 mL硫酸和150 mL磷酸，混匀，冷却备用。

2.5.10 重铬酸钾标准滴定溶液（CK2Cr2O7 =0.008000 mol/L）：称取2.3535 g预先在150 ℃烘干至恒重的重铬酸钾（基准试剂）于500 mL烧杯中，加300 mL煮沸并冷却至室温的水溶解完全后移入1000mL容量瓶中，以煮沸并冷却至室温的水稀释至刻度，混匀。

2.5.11硫酸亚铁铵标准滴定溶液（C（NH4）2Fe(SO4 )2﹒6H 2O）≈0.026 mol/L ）：称取10 g合硫酸亚铁铵（(NH4)2FeSO4﹒6H2O）于500 mL烧杯中，加入300 mL煮沸并冷却至室温的水，缓慢沿杯壁加入50 mL硫酸，边加边搅拌溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以煮沸并冷却至室温的水稀释至刻度，混匀。

2.5.12 苯基代邻氨基苯甲酸溶液（2 g/L）：称取0.2 g苯基代邻氨基苯甲酸（苯代邻氨基苯甲酸、 N-苯基代邻氨基苯甲酸）于100 mL碳酸钠溶液（2 g/L）中，混匀。

2.5.13 砷标准溶液（1.00 mg/mL）。

2.6  样品

2.6.1  样品粒度应小于0.100 mm。

2.6.2  样品应在100 ℃~105 ℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

2.7  试验步骤

2.7.1  试料

按表1称取样品（2.6），精确至0.0001 g。

表1 试料量

| 砷质量分数 % | 试料量 g |
| --- | --- |
| ＞1.00～2.00 | 0.50 |
| ＞2.00～5.00 | 0.30 |
| ＞5.00～10.00 | 0.15 |

2.7.2  平行试验

平行做两份试验。

2.7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.7.4  测定

2.7.4.1 称取试料（2.7.1）至于300 mL锥形瓶中，加入15 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（2.5.3）和1 mL氟化铵溶液（2.5.4），加热微沸5 min，取下，稍冷，加入15 mL硫酸（2.5.2），加热至冒浓白烟并保持10 min~15 min，取下，冷却。

2.7.4.2 加入20 mL水，加热至微沸，取下稍冷，加入30 mL盐酸（2.5.1）和2 mL硫酸铜溶液（2.5.5），在不断摇动下，加入次亚磷酸钠溶液（2.5.6）至黄绿色褪去再过量20 mL。

2.7.4.3 在锥形瓶口上放置一个漏斗（漏斗下口不能接触试液面）。置于沸水浴中保温1 h，取下，冷却放置2小时以上。

2.7.4.4 用5 mL~10 mL次亚磷酸钠洗液（2.5.7）洗涤漏斗喇叭口及漏斗伸入锥形瓶部分。用脱脂棉加滤纸浆在洗涤后的漏斗上做水柱，用次亚磷酸钠洗液（2.5.7）润洗滤纸浆后过滤试液及沉淀，用次亚磷酸钠洗液（2.5.7）洗涤锥形瓶3次和洗涤沉淀1次，再用氯化铵洗液（2.5.8）洗涤锥形瓶3次，洗涤沉淀至滤液pH为5.0~6.0。

2.7.4.5 将沉淀连同脱脂棉加滤纸浆移入原锥形瓶中，用小片滤纸小心擦净漏斗，放入原锥形瓶中。用滴定管放10 mL重铬酸钾标准滴定溶液（2.5.10）分两次洗涤漏斗，洗涤液用锥形瓶承接，用氯化铵洗液（2.5.8）洗涤漏斗2~3次，至漏斗上重铬酸钾标准滴定溶液全部进入锥形瓶。

2.7.4.6往锥形瓶中加入20 mL硫-磷混酸溶液（2.5.9），在不断摇动下用滴定管继续加入重铬酸钾标准滴定溶液（2.5.10）至单质砷溶解完全（此时无黑色沉淀），并过量10 mL~20 mL，记录准确体积，此时试液显黄色。用70 mL水吹洗瓶壁，放置5 min。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.5.11）滴定至试液呈浅绿色，加入5滴苯基代邻氨基苯甲酸溶液（2.5.12），继续用相应浓度的硫酸亚铁铵标准滴定溶液继续滴定至试液由紫红色变为绿色为终点。

2.8  试验数据处理

2.8.1 重铬酸钾标准滴定溶液与硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积比K

移取20.00 mL重铬酸钾标准滴定溶液（2.5.10）于300 mL烧杯中，用水稀释至150 mL，加入20 mL硫-磷混酸溶液（2.5.9），混匀。

分别用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.5.11）滴定至试液微呈浅绿色，加入5滴N-苯代邻氨基苯甲酸溶液（2.5.12），用硫酸亚铁铵标准滴定溶液继续滴定至试液由紫红色变为绿色为终点。每次测定前均需重新测定K值。

体积比K按公式（1）计算：

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙（1）

K  —— 重铬酸钾标准滴定溶液与硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积比；

V1  —— 移取重铬酸钾标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2  —— 消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）。

2.8.2  砷含量的计算

砷含量以砷的质量分数wAs计，按公式（2）计算：

% ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙（2）

式中：

C  —— 重铬酸钾标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3  —— 滴定试样加入的重铬酸钾标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

K  —— 重铬酸钾标准滴定溶液与硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积比；

V4  —— 滴定试样消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V5  —— 滴定空白试液加入的重铬酸钾标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V6  —— 滴定空白试验消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）

1.2  —— 单质砷和重铬酸钾反应的摩尔数倍数；

M  —— 砷的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为74.92；

m  —— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后两位。

3 结果与讨论

3.1 样品溶解方法的确定

还原性酸易使砷在溶解过程中被还原为三价而生成AsCl3，并在110 ℃开始挥发。所以，溶解含砷试样不能单独使用还原性酸。本方法使用强氧化性混合酸硝酸-氯酸钾饱和溶液和氟化铵溶液分解试样能确保试样中的砷溶解完全，达到很好溶解的效果。

3.1.1 硝酸-氯酸钾饱和溶液的用量

按表1称取2#试样，分别加入不同量的硝酸-氯酸钾饱和溶液（2.5.3）溶解试样，结果见表2。

表2 硝酸-氯酸钾饱和溶液用量的确定

| 样品编号 | 称样量 | 硝酸-氯酸钾饱和溶液加入量 | 现象 | As % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 g | 5mL | 试样溶解完全 | 1.76 |
|  |  | 10 mL | 试样溶解完全 | 1.77 |
|  |  | 20 mL | 试样溶解完全 | 1.83 |
|  |  | 30 mL | 试样溶解完全 | 1.80 |

由表2可见，称取0.5000 g试样时，加入5 mL~30 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液均可以保证试样溶解完全。本方法选择加入15 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液。

3.1.2 氟化铵溶液的用量

按表1称取2#和3#试样，分别加入不同量的氟化铵溶液（2.5.4）溶解试样，结果见表3。

表3 氟化铵溶液用量的确定

| 样品编号 | 称样量 | 氟化铵加入量 | 现象 | As % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 g | 0 mL | 试样溶解不完全 | 1.71 |
|  |  | 1 mL | 试样溶解完全 | 1.77 |
|  |  | 2 mL | 试样溶解完全 | 1.84 |
|  |  | 3 mL | 试样溶解完全 | 1.78 |

由表3可见，加入1 mL~3 mL氟化铵溶液（2.5.4）均可以保证试样溶解完全。本方法选择加入1 mL氟化铵溶液（2.5.4）。

3.1.3 硫酸溶液的用量和冒浓白烟时间

用次亚磷酸钠还原析出单质砷时，溶液中不能含有硝酸，因此必须用硫酸将硝酸完全驱尽，本方法对硫酸用量和硫酸冒烟时间进行条件试验。

按表1称取3#试样，分别加入15 mL的硫酸（2.5.2）溶解试样，进行不同的冒浓白烟时间，结果见表4。

表4 硫酸加入量和冒浓白烟时间的确定

| 样品编号 | 称样量 | 硫酸加入量 /mL | 冒浓白烟时间 /min | 现象 | As % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 g | 5 | 10 | 冒烟前容易溅跳 | 1.64 |
|  |  | 10 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.77 |
|  |  | 15 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.80 |
|  |  | 20 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.78 |
|  |  | 30 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.85 |
|  |  | 15 | 1 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.65 |
|  |  | 15 | 3 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.69 |
|  |  | 15 | 5 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.77 |
|  |  | 15 | 10 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.81 |
|  |  | 15 | 15 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.78 |
|  |  | 15 | 20 | 冒烟现象明显，且没有溅跳。 | 1.79 |

由表4可见，其他条件不变时，加入10 mL~30 mL硫酸（2.5.2）均可以保证结果稳定；其他条件不变时，冒浓白烟时间10 min~20 min均可以保证结果稳定。本方法选择加入15 mL硫酸（2.5.2），冒浓白烟时间10 min~15 min。

3.2 砷还原条件的选择

3.2.1 盐酸的用量

砷酸盐在强酸性溶液中具有氧化性，酸度越高，氧化性越强。为了提高砷酸盐的氧化性，使五价砷能完全被还原为单质砷，在还原砷时一定要保持一定的酸度。

按表1称取3#试样，还原砷时分别加入不同量的盐酸（2.5.1），结果见表6。

表6 盐酸用量的确定

| 样品编号 | 称样量 | 盐酸加入量/mL | As % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 g | 5 | 4.26 |
|  |  | 10 | 4.36 |
|  |  | 20 | 4.57 |
|  |  | 30 | 4.48 |
|  |  | 40 | 4.55 |

由表6可见，加入20 mL~40 mL盐酸（2.5.1）时，砷被完全还原。本方法选择加入30 mL盐酸（2.5.1）。

3.2.2 硫酸铜溶液的用量

硫酸铜作为催化剂，可加快砷离子被次亚磷酸钠还原为单质砷。如果硫酸铜加入过少，会导致砷离子不能被次亚磷酸钠快速完全还原完。按表1称取3#试样，还原砷加入盐酸前分别加入不同量的硫酸铜溶液（2.5.5），结果见表7。

表7 五水合硫酸铜溶液用量的确定

| 样品编号 | 称样量 | 五水合硫酸铜溶液加入量/mL | As /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 g | 0 | 4.39 |
|  |  | 0.5 | 4.59 |
|  |  | 1.0 | 4.50 |
|  |  | 2.0 | 4.48 |
|  |  | 3.0 | 4.55 |

由表7可见，加入0.5 mL~3.0 mL硫酸铜溶液（2.5.5）时，砷均能被完全还原。本方法选择加入1.0 mL硫酸铜溶液（2.5.5）。

3.2.3 次亚磷酸钠的用量

次亚磷酸钠作为强还原剂，在6 mol/L的盐酸介质中，以硫酸铜作为催化剂，能快速还原试液中的砷离子成为砷单质。次亚磷酸钠加入量过少，则砷离子不能被还原完全。加入次亚磷酸钠后，试液中砷离子先被还原，然后还原铁离子和铜离子。当铁离子和铜离子的黄绿色褪去后，再过量一定量的次亚磷酸钠，可以保证砷离子被还原完全。按表1称取3#试样，还原砷时分别加入次亚磷酸钠溶液（2.5.6）至黄绿色褪去后再加入不同量的次亚磷酸钠溶液（2.5.6），结果见表8。

表8 次亚磷酸钠用量的确定

| 样品编号 | 称样量 | 次亚磷酸钠溶液加入量/mL | 砷含量 /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 g | 2 | 1.82 |
|  |  | 5 | 3.54 |
|  |  | 10 | 4.43 |
|  |  | 15 | 4.50 |
|  |  | 20 | 4.55 |
|  |  | 30 | 4.48 |

由表8可见，分别加入次亚磷酸钠溶液（2.5.6）至黄绿色褪去后再加入15 mL~30 mL次亚磷酸钠溶液（2.5.6）时，砷均能被完全还原。本方法选择加入次亚磷酸钠溶液（2.5.6）至黄绿色褪去后再加入20 mL。

3.2.4 沉淀方法的选择

在加入盐酸、硫酸铜溶液、次亚磷酸钠溶液后，加热快速还原沉淀试液中的砷离子为单质砷。采用了不同水浴时间和沉淀静置时间进行还原砷，测得的结果见表9。

表9 不同水浴保温时间和冷却静置时间测得的结果

| 样品编号 | 称样量 | 水浴保温时间 /h | 冷却静置时间 /h | As % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 0.3000 g | 0 | 12 | 3.16 |
|  |  | 0.5 | 12 | 4.48 |
|  |  | 1 | 12 | 4.56 |
|  |  | 2 | 12 | 4.53 |
|  |  | 0.5 | 0 | 2.47 |
|  |  | 1 | 0 | 3. 04 |
|  |  | 2 | 0 | 3.87 |
|  |  | 4 | 0 | 4.38 |
|  |  | 0.5 | 2 | 3.45 |
|  |  | 1 | 2 | 4.54 |
|  |  | 2 | 2 | 4.47 |
|  |  | 1 | 3 | 4.34 |
|  |  | 1 | 4 | 4.42 |

进行沉淀条件试验时，水浴保温时间在0.5 h~2 h之间同时静置2小时以上时，两个样品中砷含量的测定结果一致且趋于稳定。实验选择水浴时间1 h同时静置2小时以上。

3.3 沉淀过滤后滤液中砷是否补正确定

测滤液中砷的含量，可以考察试液中砷离子沉淀是否完全，确定结果是否需要补正。称取1#、2#、3#、4#和5#试样，按（2.7.4）进行测定。滤液定容200 mL，采用ICP-AES方法测定滤液中的砷含量。测得结果见表10。

表10 滤液中砷含量

| 样品编号 | 滤液中砷含量（%） |
| --- | --- |
| 1# | 0.038 0.0032 |
| 2# | 0.042 0.051 |
| 3# | 0.098 0.098 |
| 4# | 0.104 0.105 |
| 5# | 0.130 0.123 |

由表10可见，滤液中的砷含量对试验结果无影响。本方法不考虑补正。

3.4 共存元素干扰试验

根据铋精矿中各杂质元素的最高量， Bi%=60.00%，Cu%=22.00%，Al2O3%=10.00%，W2O3%=5.00%，Mo%=9.00%，SiO2%=40.00%，S%=40.00%。其中，溶解试样时加入20 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（3.5.3）可以完全分解氧化试样中的硫为硫酸根，15.00%的硫相当于45.00%的SO42-。在含有不同砷量的溶液中按最大量加入共存离子量，按分析方法进行测定，考察共存离子的干扰情况。结果见表11。

表11  共存元素干扰试验

| 移取砷标液，As /mg | 共存离子加入量 | 测得As /mg |
| --- | --- | --- |
| 5.00 mg | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.92 |
| 5.00 mg | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.97 |
| 5.00 mg | 300mg Bi、110mg Cu、30mg Al、20mg W、45mg Mo、100mg Si、600mg SO42- | 4.90 |
| 15.00 mg | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.95 |
| 15.00 mg | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.96 |
| 15.00 mg | 100mg Bi、33mg Cu、10mg Al、6mg W、15mg Mo、30mg Si、200mg SO42- | 14.92 |

由表11可见，铋精矿中的共存离子对砷含量的测定无影响。

3.5精密度试验

5个梯度样品编号分别为As-1，As-2，As-3，As-4，As-5。按照拟定的分析步骤进行精密度实验，结果见表12。

表12精密度试验结果（n=11）

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As（%） n=7 | 0.78 | 1.77 | 4.57 | 7.78 | 9.87 |
|  | 0.84 | 1.83 | 4.48 | 7.89 | 10.05 |
|  | 0.85 | 1.77 | 4.55 | 7.98 | 9.95 |
|  | 0.76 | 1.84 | 4.59 | 7.75 | 10.03 |
|  | 0.79 | 1.80 | 4.50 | 7.78 | 9.89 |
|  | 0.74 | 1.81 | 4.48 | 7.86 | 9.96 |
|  | 0.81 | 1.78 | 4.55 | 7.90 | 10.11 |
| 平均值（%） | 0.80 | 1.80 | 4.53 | 7.85 | 9.98 |
| SD | 0.040 | 0.028 | 0.045 | 0.083 | 0.087 |
| RSD | 5.07 | 1.57 | 0.98 | 1.05 | 0.88 |

由表12可见，不同试样测定7次，本方法的相对标准偏差为0.88%-5.07%。

3.6加标回收试验

对铋精矿系列样品2#和3#加入一定量的砷标准溶液（2.5.13），按试验方法（3.4）进行测定，考察砷的加标回收率与方法的准确度，结果见表13。

表13加标回收试验结果

| 样品名称 | 试样本底值/mg | 加入砷量/mg | 测得砷量/mg | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9.00 | 5.00 | 13.75 | 98.21 |
|  |  | 10.00 | 18.75 | 98.68 |
|  |  | 15.00 | 23.62 | 98.41 |
| 3 | 13.50 | 5.00 | 18.41 | 99.51 |
|  |  | 10.00 | 23.61 | 100.47 |
|  |  | 15.00 | 28.56 | 100.21 |

从表14可以看出：本方法的回收率在98.21 %~100.47 % 之间，该法精密度好，测定结果准确、可行。

3.6 结论

3.6.1 通过以上大量的试验数据表明，本方法可以测定铋精矿中1.000%～10.00%的砷含量，分析方法简单、快速、准确。

3.6.2建议推荐本部分为铋精矿的行业标准分析方法。