YS

20××-××-××发布                     20××-××-××实施

20××-××-××发布                     20××-××-××实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）和全国增材制造标准化技术委员会（SAC/TC 562）归口。

本文件起草单位：安徽相邦复合材料有限公司、上海交通大学、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院、安徽省铝制品质量监督检验中心、、、、。

本文件主要起草人：

铝基硼化钛粉化学分析方法元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本文件规定了铝基硼化钛粉化学成分的分析方法及要求。

本文件适用于铝基硼化钛粉中各种元素的分析，分析的范围见表1。

表 1 元素的测定范围

| 元 素 | 质量分数/% | 元 素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0020～3.0 | 铬 | 0.0020～1.0 |
| 铜 | 0.005～8.0 | 锌 | 0.0010～10.0 |
| 镁 | 0.0010～6.0 | 镍 | 0.0020～3.0 |
| 锰 | 0.0030～2.0 | 镉 | 0.0020～1.0 |
| 钪 | 0.0050～0.5 | 锆 | 0.0020～2.0 |
| 钛 | 0.0010～14.0 | 铍 | 0.005～6.0 |
| 钒 | 0.0010～0.5 | 铅 | 0.0020～1.0 |
| 锂 | 0.0020～3.0 | 硼 | 0.0020～6.0 |
| 硅 | 0.0020～25.0 | / | / |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水和试验方法

GB/T 8005.2　铝及铝合金术语　第２部分：化学分析

GB/T 8170 　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975.25  铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 20975.27  铝及铝合金化学分析方法 第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义

GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

4   方法原理

铝基硼化钛粉经过碱溶-浓缩-氧化-酸溶处理后，用电感耦合等离子体发射光谱仪测定上述元素含量，以基体匹配法校正基体对测定结果的影响。

- 试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

  - 水，GB/T 6682，二级。

  - 过氧化氢（ρ =l.10 g/mL）。

  - 盐酸（ρ =l.19 g/mL）。

  - 硝酸（ρ =l.42 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 混合酸：３体积盐酸（5.4）和１体积硝酸（5.5）混合。

  - 高纯铝（W铝≥99. 999 %）。

  - 过氧化钠（WNa2O2≥95%）。

  - 氢氧化钠（WNaOH≥98.0 %）。

  - 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

  - 氩气（≥ 99. 999 %）。

  - 铝基体溶液的制备（20 mg/mL）：称取 20.00 g 经酸洗过的高纯铝（5.8）置于1000 mL 烧杯中，盖上表面皿，分次加入总量为600 mL 盐酸（5.5），待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（5.2），煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液移入1000 mL 的容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

  - 各分析元素标准贮存溶液的配制方法见GB/T 20975.25 附录A，也可使用有证国家标准溶液。

  - 标准溶液

5.15.1 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

5.15.2 将标准贮存溶液（5.14）稀释为 100μg/mL ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

5.15.3 将标准贮存溶液（5.14）稀释为 10μg/mL ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

6仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

7  样品

样品呈粉末状。

- 试验步骤

  - 试料

根据分析试液的制备方法，按要求称取表 2 中规定质量的试样，精确至0.0001g 。

表 2 所需试样质量及定容体积

| 质 量 分 数 | 试料（g） | 加入酸 | 定容体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅的质量分数（%） | TiB2的质量分数ω（%） |  |  |  |
| 0.0020～0.05 | ≤0.5 | 1.00 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.15 | 5.7 | 500 |
| 0.05～5.00 | ≤0.5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.15 | 5.7 | 500 |
| 5.0～10 | ≤0.5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.10 | 5.7 | 500 |
| ＞10.00 | ≤0.5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 |  |  |  |
|  | 5≤ω＜8 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 8≤ω＜15 | 0.20 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.10 | 5.7 | 500 |

8.2 平行实验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

称取与试料相同量的高纯铝（5.8），随同试料做空白试验。

  - 分析试液的制备

      - 按表2要求称量样品（7）于聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水，缓慢加入氢氧化钠溶液（5.11）5mL(谨慎添加，以免反应剧烈导致溶液溅出)。

      - 待剧烈反应完成后，再低温加热、浓缩，直至溶液呈浆状。

      - 稍冷，加入0.5g的过氧化钠（5.9）摇匀，冷却约1h。

      - 加入适量的去离子水，待大部分固体均匀分散后，根据表2的规定，再加入30mL盐酸（5.5）或混合酸（5.7）回调至酸性溶液，然后加热至溶液澄清。若有黑色不溶物，可以滴加少量的过氧化氢（5.2），继续加热至黑色物质消失。然后将溶液冷却至室温，转移至表2相应体积的容量瓶中定容。

  - 系列标准曲线溶液的配制应按照 GB/T 20975.25 或 GB/T 20975.27 的规定进行。

  - 测定

选择仪器合适的分析条件及各个元素的分析谱线（参见附录A），将系列标准曲线溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在各元素选定的波长处，测量系列标准曲线溶液中各元素的强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析试液（8.4）的测定 。

- 试验数据处理

元素的含量以质量分数ωx计，按公式（1）计算各待测元素的质量分数（%）：

式中：

### cx—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V—试液体积，单位为毫升(mL)；

m0—试料的质量，单位为克（g）；

待测元素质量分数＜0.0010 %时，计算结果保留一位有效数字；待测元素质量分数≥0.0010％～1.00 ％时，计算结果保留两位有效数字；待测元素质量分数≥1.00％时，计算结果表示至小数点后两位。数值修约执行GB/T 8170。

- 精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得。

表 3  重复性

| 质量分数（%） | 0.0005 | 0.050 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（r）/100% | 0.0001 | 0.004 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表 4  再现性限

| 质量分数（%） | 0.0005 | 0.050 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/100% | 0.0002 | 0.006 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.65 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

ａ） 本部分编号及名称；

ｂ） 关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

ｃ） 以适当的形式表达试验结果；

ｄ） 试验过程中出现的异常现象；

ｅ） 审核、批准等人员的签名。

_________________________________

附 录 A

（资料性附录）

推荐的元素谱线

推荐的元素谱线见表A。

| 元 素 | 分析线/nm | 元 素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 259.9 | 铬 | 283.5 |
| 铜 | 224.7 | 锌 | 213.8 |
| 镁 | 280.2 | 镍 | 231.6 |
| 锰 | 257.6 | 镉 | 228.8 |
| 钪 | 361.3 | 锆 | 339.1 |
| 钛 | 336.1 | 铍 | 234.8 |
| 钒 | 292.4 | 铅 | 220.3 |
| 锂 | 670.7 | 硼 | 249.7 |
| 硅 | 251.6 | / | / |

# Text boxes

铝基硼化钛粉化学分析方法元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods for aluminum based titanium borate powder —

Determination of elements content  —

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（征求意见稿）

YS/T XXXX-20XX

ICS 77.160

CCS H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布