国家标准《太阳能级多晶硅》

编制说明（讨论稿）

# 工作简况

## 项目目的与意义

伴随“硅器时代”的到来，硅在清洁能源生产、光通讯建设、集成电路领域均发挥着基础主导性作用。太阳能级多晶硅作为联通光伏产业链的中间枢纽，在多晶需求的占比达到90%以上，伴随高效化、大硅片化及薄片化的发展趋势，市场对高效高品质电池市场的需求急剧增加，从而对多晶硅原料品质要求也越来越严格。

2015年~2016年经行业专家反复推敲、行业共同验证的GB/T 25074-2017的部分指标，已在市场浪潮的推动下略显不宜；尤其是近五年与之配套的电阻率、少子寿命、氧碳、施受主杂质等关键参数测试方法标准的修订，低温红外检测设备的普及，与之匹配的技术参数也需更新。

国内多晶硅的质量已完全能满足国内多晶硅片生产需求，正批量供应单晶硅生产的应用。据《中国光伏产业发展路线图》统计，单晶用料占比达80%以上，其中N型用料对碳、氧杂质含量有着更高的要求。

2023年7月1日GB /T 12963《电子级多晶硅》已开始实施，GB/T35307《流化床法颗粒硅》也于2023年8月6日发布，也即将开始实施，作为介于两种产品品质之间的《太阳能级多晶硅》产品标准需要同步协同调整，更科学的指引行业应用。

因此作为太阳能多晶硅行业的指导性产品标准，亟须与时俱进，科学引领行业发展。

## 任务来源

根据正在公示的计划（2023000379）的要求，国家标准《太阳能级多晶硅》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，标准起草单位由洛阳中硅高科技有限公司牵头，技术归口单位为全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会。

## 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

### 主要参加单位情况

标准主编单位洛阳中硅高科技有限公司是世界500强中国五矿、中国中冶下属的国有高新技术企业，成立于2003年3月，注册资本金10.57亿元。中硅高科拥有一个生产基地和一个产业孵化基地，拥有一个硅基材料国家工程研究中心、两个省级研发平台和一个博士后科研工作站，是河南省创新型示范企业、我国电子信息行业优秀创新企业和高新技术企业，获得国家科技进步二等奖、中国发明专利金奖、国家工业大奖提名奖等30多项荣誉奖励中硅高科成立以来始终坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，先后承担国家863计划、科技支撑计划、国家工业强基工程等重点项目22项，多项成果填补国内空白，拥有专利218项，牵头制定国际、国家和行业标准50余项，率先利用自主知识产权技术打破多晶硅国际垄断，带动了洛阳市乃至河南省光伏新能源产业发展，促进了我国多晶硅产业从无到有并统领全球市场。目前电子级多晶硅、光纤级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、电子级六氯乙硅烷等集成电路用硅基电子特气已具生产规模。

### 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 负责标准前期调研，技术指标收集 |
|  | 负责草案的编制 |
|  | .... |
|  | ..... |
|  | ...... |

## 主要工作过程

根据正在公示的计划（2023000379）的要求，国家标准《太阳能级多晶硅》的编制工作由洛阳中硅高科技有限公司牵头负责，组建了由洛阳中硅高科技有限公司、新特能源股份有限公司、亚洲硅业(青海)股份有限公司、新疆大全新能源股份有限等公司专家成立标准编制组。编制组详细讨论并广泛调研收集整理了国内外与本标准项目相关的标准、论文、专著等文献资料，为标准修订提供技术参考和支撑。同时标准编制组也充分调研了多晶硅生产企业公司和下游客户单位的对太阳能级多晶硅产品的技术要求，并组织相关人员整理，对拟制定标准所涉及的内容、范围、适用性、和科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进，在调研的基础上，初步确立了标准的主要内容。最终形成了《太阳能级多晶硅》的讨论稿，并在编制组成员单位内进行了充分的讨论。

# 标准编制原则

本标准的编制原则如下：

## 细化修改太阳能级多晶硅的质量要求，使之满足和保证行业应用的技术发展需要。根据行业水平和用户需求，一方面对现有《太阳能级多晶硅》国家标准技术指标进行修订，另一方面删减部分技术指标。

## ——将氧含量和少数载流子寿命作为供需双方协商项目，更符合现有产品质量和客户需求。

## 尺寸、表面质量部分按照最新的市场需求进行调整。

## 结合国内多晶硅实际生产水平，同时根据产品用户的意见反馈，正确兼顾好彼此之间的关系，追求技术的先进性、指标的合理性和严谨性的统一。

# 标准主要内容的确定依据及主要试验验证情况分析

本次修订，主要技术变动内容及其依据如下：

## 第二章：规范性引用文件的说明

规范性引用文件增加了最新的检测方法标准，删除了换算类的准确度低的方法。

## 第四章：牌号及分类

牌号部分按照最新《半导体材料牌号表示方法》进行约束；

## 第四章：标准主要技术内容确定依据

标准编制小组首先开始搜集相关的资料，起草小组对国际、国内太阳能级多晶硅产品生产情况进行了深入调研和分析，各企业内控指标均为太阳能特级品比例100%，原太阳能二、三级品形同虚设，现有指标体系的“分辨率”无法区分N型单晶与普通光伏用的质量差，现将国内外太阳能级多晶硅企业标准和用户需求与国内实际生产情况相结合，经过讨论形成讨论稿技术指标见表2。

表2  讨论稿技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级品 | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 施主杂质含量（P、As、Sb总含量，以原子数计）cm-3 | ≤2.0×1013 | ≤3.0×1013 | ≤4.5×1013 | ≤6.0×1013 |
| 受主杂质含量（B、Al总含量，以原子数计） cm-3 | ≤7.5×1012 | ≤1.0×1013 | ≤2.0×1013 | ≤4.0×1013 |
| 碳含量（以原子数计）cm-3 | ≤1.5×1016 | ≤2.0×1016 | ≤2.5×1016 | ≤3.0×1016 |
| 基体金属杂质含量（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn总含量），ng/g（ppbw） | ≤3 | ≤10 | ≤20 | ≤20 |
| 表面金属杂质含量（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na、Ti、Mo、W、Co总含量），ng/g（ppbw） | ≤10 | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| 注：多晶硅的导电类型、电阻率、少数载流子寿命和氧含量由供需双方确定。 |  |  |  |  |

因多晶硅结构（氧化夹层、温度夹层）的出现，会影响产品纯度，导致产品质量下降从而引发质量风险，所以在标准中增加了结构条款“多晶硅应无氧化夹层和温度夹层”。

## 第六章：试验方法的确定

- 因现在多晶硅企业普遍采用低温红外光谱仪检测施受主杂质，不再使用准确度低的换算方法，删除了多晶硅中的施主杂质含量和受主杂质含量的检验按GB/T1551和GB/T13389规定的方法换算得出。

- 随着GB/T 35306《硅单晶中碳、氧含量的测定　低温傅立叶变换红外光谱法》的实施，业内碳含量和氧含量检测普遍采用低温红外光谱法，所以增加了GB/T 35306并作为仲裁方法。

- 目前太阳能多晶硅品质提升很大，基体金属检测方法增加了GB/T 37049《电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》并且作为仲裁检验方法。

- 增加了多晶硅结构（氧化夹层、温度夹层）的检验按GB/T 4061的规定进行，和5.3条款相对应。

## 组批的修订，

根据现有生产工艺流程和生产工艺，将组批由“产品应成批提交验收，每批应由同一等级，以类似工艺条件生产并可追溯生产条件的多晶硅组成。”修改为“产品应成批提交验收，每批应由同一规格、同一等级，同一工艺条件生产并可追溯生产条件的多晶硅组成。”，增加了“同一规格”的要求，把“类似工艺条件”修改为“同一工艺条件”更严谨。

## 检验结果的判定

根据修订后的技术指标进行检验结果的判定。

## 附录

删除附录A太阳能级多晶硅参考技术指标。

# 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的关系

本标准属于有色金属标准体系“半导体材料”类，原材料系列。

本标准修订时，考虑到与国际标准和规范接轨，在规范性引用文件上按我国标准体系做了调整和编辑，在标准的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面与国内相关标准协调一致；新修订的《太阳能级多晶硅》从技术上保证了产品的使用安全和可靠性，条文精炼表达清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 标准性质的建议说明

本标准作为推荐性国家标准。

# 贯彻标准的要求和措施建议

- 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个太阳能级多晶硅生产企业和高纯材料分析检测机构都能及时获得本标准，这个是保证新标准贯彻实施的基础。

- 本次修订的《太阳能级多晶硅》标准，不仅与材料生产企业有关，而且与相关科研院所、检测机构等相关。对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行解释。

- 可以针对标准使用的不同对象，有侧重点的进行标准培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

# 废止现行标准的建议

本标准发布实施之日起，代替GB/T 25074-2017《太阳能级多晶硅》。

# 其他应予说明的事项

无。

标准编制组

2023年10月