YS/T 1056-XXXX

高纯硫化镉

High purity cadmium sulfide

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.150.40

CCS H 62

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

- 前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1056-2015《高纯硫化镉》，与YS/T 1056-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

  - 更改了标准的适用范围（见第1章，2015年版的第1章）。

  - 增加了产品引用领域（见第1章，2015年版的第1章）

  - 修改引用文件YS/T 917  高纯镉化学分析方法（见第2章，2015年版的第2章）。

  - 增加了产品牌号CdS6N。（见第4章）

  - “表1”中增加了CdS6N的化学成分，增加了“注，脚注a，脚注b”。（见5.1，2015年版的第3章）。

  - 增加了产品规格要求（见5.2）。

  - 修改了化学成分的试验方法（见6.1，2015年版的4.1）。

  - 修改了检验与验收要求。（见7.1,2015年版的5.1）。

  - 修改了组批描述，增加了6N组批要求（见7.2，,215年版的5.2）

  - 修改了取样和制样要求（见7.4，2015年版的5.4 ）。

  - 增加了CdS6N产品包装方式”，（见8.2，2015年版的6.2）。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：安徽光智科技有限公司、东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司、成都中建材光电材料有限公司

本文件起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布为YS/T 1056-2015；

——本次为第一次修订。

- 高纯硫化镉

  - 范围

本文件规定了高纯硫化镉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于质量分数不小于99.999%的高纯硫化镉的生产、检测及质量评价。产品主要用于光敏电阻材料、太阳能转换、光电子器件、光催化、非线性光学、磁性材料、生物和通讯等领域。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

YS/T 917 高纯镉化学分析方法 衡量杂质元素含量的测定 辉光质谱法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类

产品牌号为CdS5N，CdS6N。

  - 技术要求

## 5.1 化学成分

高纯硫化镉的化学成分应符合表1的规定。

- 高纯硫化镉化学成分

| 牌号 |  |  | CdS5N | CdS6N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 （质量分数） | CdS含量a（不小于）/10-4% |  | 99.999 | 99.9999 |
|  | 杂质含量（不大于）/×10-4 | Ag | 0.5 | 0.01 |
|  |  | Al | 1 | 0.05 |
|  |  | B | - | 0.01 |
|  |  | Bi | 1 | 0.01 |
|  |  | Ca | 1 | 0.1 |
|  |  | Cr | 1 | 0.01 |
|  |  | Cu | 1 | 0.05 |
|  |  | Fe | 1 | 0.01 |
|  |  | Ga | - | 0.01 |
|  |  | Mg | 1 | 0.05 |
|  |  | K | - | 0.01 |
|  |  | Li | - | 0.05 |
|  |  | Mn | - | 0.01 |
|  |  | Na | - | 0.1 |
|  |  | Ni | 1 | 0.05 |
|  |  | Pb | 1 | 0.02 |
|  |  | Sb | 0.5 | 0.1 |
|  |  | Sn | 1 | 0.05 |
|  |  | Zn | 1 | 0.1 |
|  | 杂质含量总和b（不大于）/×10-4 |  | 10 | 1 |
| a CdS的含量为100%减去杂质（不包含C、N、O等气体元素）总和的余量。 b 杂质含量总和为所测元素的实测值之和，包含但不限于表中所列元素。 |  |  |  |  |
| 注：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |  |  |  |  |

- 5.2 规格

高纯硫化镉为块状或粉末状。具体规格要求由供需双方商定。

- 5.3 外观质量

高纯硫化镉外观呈橘红色，同批产品应色泽均匀，目视无可见差异，不应有外来夹杂物。

  - 试验方法

- 6.1  化学成分

- 产品化学成分的测定参照YS/T 917的分析方法进行，或按照供需双方协商确定的方法进行。

- 6.2  外观质量

产品的外观质量用目视法检查。

- 7  检验规则

- 7.1  检查与验收

- 7.1.1  高纯硫化镉应由供方质量技术检测部门或第三方检测进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量或内部质量的异议，应在收到产品之日起15天内向供方提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起30天内向供方提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样检测后，协商解决。

- 7.2  组批

高纯硫化镉应成批提交检验，每批应由同一原料、同一生产周期生产的同一牌号组成。CdS5N牌号的每批产品重量不超过500kg，CdS6N牌号的每批产品重量应不超过50kg。

- 7.3  检验项目

- 每批高纯硫化镉应进行化学成分、外观质量的检测。

- 7.4  取样与制样

## 7.4.1 取样数量：每桶都抽取样品，都只取一点。

7.4.2 取样方法：在每桶样品的表面任意选取一点，用专用的取样器倾斜60°角沿选取点插入产品至三分之二处采样，同一批次抽取的样品收集样品于同一样品袋中。

7.4.3 试样的制备：样品收集混合均匀后进行缩分为三份，每份不少于100g。

- 7.4.4 外观检验时，按照最小包装单元进行逐个检查。

- 7.5  检验结果的判定

- 7.5.1 检验结果的数值修约规则和判定方法按GB/T8170的规定进行，修约数位应与表1规定或供需双方商定的极限数位一致，判定方法采用修约值比较法进行判定。

- 7.5.2 高纯硫化镉的化学成分分析结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批次不合格。

- 7.5.3 高纯硫化镉的外观质量与本文件或订货单规定的不符合时，判该包装单元不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 8.1 标志

每个外包装应注明：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品批号；

d）产品规格尺寸；

e）净重；

f）生产日期；

g）供方名称。

- 8.2 包装

采用以下方式之一进行包装：

- 内包装采用聚乙烯袋，外包装使用纤维纸桶或开口铁桶包装；

- 用聚乙烯广口瓶包装后，外套聚氯乙烯袋抽真空，置于纸箱内包装；

- 由供需双方协商确定的包装方式。

- 8.3 运输

高纯硫化镉起运时包装应完整，装载应稳妥。运输过程中应确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温和防潮湿。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

- 8.4贮存

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其上应注明：

a）供方名称、地址、联系电话；

b）产品名称；

c）产品牌号；

d）产品规格；

e）产品批号；

f）产品净重（或件数）；

g）检测报告、分析方法和质量检验印记；

h）产品商标；

i）出厂日期；

j）本文件编号。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所规定产品的订货单内列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品规格；

d）净重（或件数）；

e）本文件编号；

f）化学成分、尺寸等特殊要求；

g）其他。