、

ICS 77.150.99

CCS H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-XXXX

氧化铟镓锌（IGZO）靶材

Indium gallium zinc oxide (IGZO) target

（ 讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位: 芜湖映日科技股份有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、先导薄膜材料（广东）有限公司、广西晶联光电材料有限责任公司、上海大学

本文件主要起草人：

- 氧化铟镓锌靶材

  - 范围

本文件规定了氧化铟镓锌靶材（简称IGZO）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以氧化铟粉末、氧化镓粉末、氧化锌粉末为原料、以常压烧结工艺生产的氧化铟镓锌靶材，主要应用于新型显示TFT-LCD、OLED等产业，用来制备透明非晶态氧化物半导体薄膜晶体管沟道层半导体材料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件的必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 13298 金属显微组织检验方法

YS/T 1158 铜铟镓硒靶材化学分析方法

- 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 表观密度

每单位体积物质的质量。

- 3.2 相对密度

靶材表观密度与理论密度的比值。

- 4   技术要求

- 4.1  化学成分

- 4.1.1  产品的主要成分摩尔比比为铟：镓：锌= 1:1:1，偏差为±0.05%。

- 4.1.2  产品的杂质成分应符合表1的规定。需方如对产品的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

表1 氧化铟镓锌靶材主要杂质成分

| 杂质含量，质量分数不大于（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Al | Si | Ca | Mg | Cu | Pb | Ni | Cr | 杂质总和 |
| 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 100 |
| 注：杂质总合为包含且不限于表中所列杂质元素实测值之和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2  物理性能

- 4.2.1  密度大于6.26g/cm3。

- 4.2.2  电阻率小于4×10-2Ω·cm。

4.2.3  晶粒尺寸小于10μm

4.2.4  抗折强度≧100Mpa

- 4.3  形状和尺寸

产品呈片状或管状形状，其尺寸及偏差由供需双方商定。

- 4.4  表面质量

- 4.4.1  产品表面呈蓝色、浅蓝色或灰色，色泽均匀。

- 4.4.2  产品表面应平整，无裂纹，无明显崩边，目视无气孔，不应用外来夹杂物、缺陷和污染物。

4.4.3  表面粗糙度Ra不大于1.6μm。

- 5   试验方法

- 5.1  产品的化学成分分析方法参照YS/T 1158 铜铟镓硒靶材化学分析方法。

- 5.2  产品密度的检测方法按GB/T 3850的规定进行。

- 5.3  产品的电阻率用四探针法进行检测，可参考GB/T 351金属材料电阻系数测量方法。

5.4  产品的晶粒尺寸测定方法按ASTM E112-2012的规定进行。

5.5  抗折强度检验方法按照GB/T6569标准检测。

- 5.6  产品的尺寸用相应精度的计量器具进行测量。

- 5.7  产品的表面质量用目视法检查。

- 6   检验规则

- 6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单的规定。

- 6.1.2  需方对收到的产品应按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

- 6.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一炉次生产的产品组成。

- 6.3  取样

质量一致性检验的项目、产品的取样和制样应符合表2的规定。

表2 检验项目及取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 在混合粉中取待测粉末，每批取1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 物理性能 | 密度 | 在产品中按片（件）随机抽取10%的产品，但不少于1片（件） | 4.2.1 | 5.2 |
|  | 电阻率 | 在产品中按片（件）随机抽取10%的产品，但不少于1片（件） | 4.2.2 | 5.3 |
|  | 晶粒尺寸 | 第批次抽检一件 | 4.2.3 | 5.4 |
| 尺寸 |  | 逐件 | 4.3 | 5.6 |
| 表面质量 |  | 逐件 | 4.4 | 5.7 |

- 6.4  检验结果判定

- 6.4.1  产品检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170中的有关规定进行。

- 6.4.2  产品化学成分的检验结果与本文件规定不符时，应对同一组批取双倍试样进行不合格项复检，仍有一个试样的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 6.4.3  密度、电阻率、晶粒尺寸检测结果与本文件规定不符时，应从同一组批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

6.4.4  产品的尺寸、表面质量检验结果与本文件的规定不符时，按片（件）判不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1 包装

- 7.1.1  每片产品应在洁净环境下采用真空包装，并采用相应的防震措施。

7.2 标志

每片（件）产品的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称、批号及产品合格标志。

- 7.3  运输与贮存

产品产品应存放在干燥阴凉的库房。运输及贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

- 7.4  其它

需方如对产品的标示、包装、及贮存过程中有特殊要求时，由供需双方商定。

- 7.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 质量保证书：

- 主要技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果

- 产品合格证

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号

- 检验日期

- 检验员签名或盖章

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

- 其它

- 8  订货单内容

- 本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- a) 产品名称；

- b) 重量和件数；

c）交货日期；

- d) 本文件编号；

- e）其他。