团体标准

T/CNIA XXXX-20XX

锡酸锌化学分析方法

第2部分：锌含量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of zinc stannate—

Part 2：Determination of zinc content—

Na2EDTA titration method

（送审稿）

20XX-xx-xx发布                                  20XX一xx一xx

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

实施

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

ICS 77.150.60

CCS H 62

发布

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CNIA XXXX-20XX《锡酸锌化学分析方法》的第1部分。T/CNIA XXXX-20XX 已经发布了以下部分：

――第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法

——第2部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：氯含量的测定 氯化银比浊法；

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：昆明冶金研究院有限公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、云南锡业集团（控股）有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、云南省科学技术院、云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司。

本文件主要起草人：

- 引   言

锡酸锌主要用作塑料工业中的阻燃剂及烟雾抑制剂，是一种绿色高效的阻燃剂和抑烟剂，可以广泛用于各类高分子材料的阻燃。我国是世界上少数几个拥有锡矿资源的国家，且储量丰富，开发锡基阻燃剂及其应用技术优势和潜力巨大，市场前景广阔。锌作为锡酸锌产品中的主要元素，是影响锡酸锌产品阻燃性能的重要因素，所以了解锡酸锌中锌的含量，是此类产品质量检测中最重要的环节，也是锡酸锌化学分析方法中必不可少的部分。T/CNIA XXXX《锡酸锌化学分析方法》旨在建立一套满足产品需求的、完整的、切实可行的锡酸锌化学分析方法标准。

T/CNIA XXXX拟由以下3部分组成：

——第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法

——第2部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：氯含量的测定 氯化银比浊法；

本文件提供了一种科学、准确、快速、适用的测定锡酸锌中锌含量的分析检测方法，满足市场上各种锡酸锌产品的质检要求，为锡酸锌新型功能材料的发展提供了技术支撑。

锡酸锌化学分析方法

第2部分：锌含量的测定

Na2EDTA滴定法

- 范围

本文件描述了采用Na2EDTA滴定法测定锡酸锌中锌含量的方法。

本文件适用于锡酸锌中锌含量的测定，测定范围为24.00%~28.00%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料用盐酸、硝酸溶解，以盐酸-氢溴酸挥发排除锡、锑元素干扰，氯化铵-氨水沉淀分离铁、铅等共存元素。在乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，采用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至亮黄色为终点。

- 试剂或材料

- 除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为分析纯的试剂以及蒸馏水或相当纯度的水。

- 5.1氯化铵。

- 5.2无水亚硫酸钠。

- 5.3抗坏血酸。

- 5.4硫脲。

- 5.5盐酸（ρ=1.19g/mL）。

- 5.6硝酸（ρ=1.42g/mL）。

- 5.7氢溴酸（ρ=1.42g/mL）。

- 5.8氨水（1+1）。

- 5.9三氯化铁溶液（200g/L）。

- 5.10过硫酸铵溶液（200g/L）。

- 5.11氨水（ρ=0.90g/mL）。

- 5.12二甲酚橙溶液（5g/L）。

- 5.13乙酸-乙酸钠缓冲溶液：称取125g无水乙酸钠溶于热水中，冷却至室温，加入15mL乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

- 5.14锌标准溶液：称取3.0000g金属锌（wZn≥99.99%）于250mL烧杯中，加入100mL盐酸（5.5），低温加热使其完全溶解，冷却至室温，转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含3.00mg锌。

- 5.15 EDTA标准滴定溶液 (cEDTA≈0.015mol/L)，按如下步骤进行配制和标定：

- a)配制：称取5.58g Na2EDTA 于250mL烧杯中，加水微热溶解，冷却，过滤于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- b）标定：移取3份10.00mL锌标准溶液（5.14），分别置于三个250mL烧标中，加水25mL，1滴二甲酚橙溶液（5.12），滴加氨水（5.8）至溶液出现紫红色，用盐酸（5.5）调至溶液为黄色，加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.13），用EDTA标滴定溶液滴定至溶液呈亮黄色为终点。随同做空白试验。

- EDTA标准滴定溶液的实际浓度以c记，数值以摩尔每升（mol/L）表示，按公式（1)计算：

………………………………………(1)

式中：

c0      ——锌标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1      ——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2      ——标定时，滴定锌标准溶液消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0      ——标定时，滴定空白试液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果保留四位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 样品

样品应密封包装。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.25g样品，精确至0.0001g。

  - 平行试验

- 平行做两次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

- 7.4.1  将试料（7.1）置于250mL烧杯中，加入15mL盐酸（5.5），盖上表面皿，加热溶解2min，加入5mL硝酸（5.6），使试料完全溶解，剩余体积蒸至约2mL-3mL时,分2次分别加入5mL氢溴酸（5.7），低温蒸至近干（冒尽橙色溴化物），取下稍冷。

- 7.4.2  加入5mL盐酸（5.5），加热蒸至体积约2mL-3mL，取下冷却，用水吹洗烧杯。加入5g氯化铵（5.1），0.5mL三氯化铁溶液（5.9），加热使盐类溶解完全，取下，冷却。加入5mL过硫酸铵溶液（5.10），20mL氨水（5.11），混匀，煮沸2min。冷却至室温。转移入预先盛有10mL氨水（5.11）的100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤于100mL烧杯中。

- 7.4.3  移取上述分液25.00mL于250mL烧杯中，加热驱除大量氨，取下稍冷。加入0.1g无水亚硫酸钠（5.2）、0.2g抗坏血酸（5.3）、0.1g硫脲（5.4），混匀。1滴二甲酚橙溶液（5.12），用盐酸（5.5）、氨水（5.8）调至溶液呈黄色，加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.13），用Na2EDTA标准溶液（5.15）滴定至试液呈亮黄色即为终点。

- 试验数据处理

- 锌含量以锌的质量分数wZn记，按公式（2）计算：

…………………(1)

式中：

C    ——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3      ——测定时，滴定试料溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4      ——测定时，滴定空白试液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5      ——测定时，试料定容的体积，单位为毫升（mL）；

V6      ——测定时，移取试料分液的体积，单位为毫升（mL）

m    ——试料的质量，单位为克（g）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

结果保留两位小数，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。试验精密度原始数据见附录A。

表1重复性限（r）

| wZn/(%) | 25.36 | 26.45 | 26.63 | 27.09 | 27.22 | 27.51 | 27.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(%) | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）	，超过再现性限（R））的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2再现性限（R）

| wZn/(%) | 25.36 | 26.45 | 26.63 | 27.09 | 27.22 | 27.51 | 27.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(%) | 0.28 | 0.47 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.33 |

- 实验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

- 附 录  A

- (资料性)

- 精密度试验原始数据

- 精密度数据是在2023年由11家实验室对锌含量的7个不同水平进行共同试验确定的，每个实验室对每个水平锌含量在重复性条件下独立测定11次。精密度实验结果的原始数据见表A.1。

- 表A.1  精密度试验原始数据

| - 实验室 | - n | - wZn/(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 水平1 | - 水平2 | - 水平3 | - 水平4 | - 水平5 | - 水平6 | - 水平7 |
| - 1 | - 1 | 25.24 | 26.29 | 26.62 | 27.11 | 27.18 | 27.55 | 27.41 |
|  | - 2 | 25.37 | 26.35 | 26.75 | 27.19 | 27.19 | 27.60 | 27.49 |
|  | - 3 | 25.31 | 26.38 | 26.68 | 27.20 | 27.20 | 27.71 | 27.40 |
|  | - 4 | 25.47 | 26.35 | 26.65 | 27.20 | 27.08 | 27.46 | 27.50 |
|  | - 5 | 25.48 | 26.37 | 26.77 | 27.11 | 27.05 | 27.48 | 27.61 |
|  | - 6 | 25.51 | 26.43 | 26.73 | 27.31 | 27.11 | 27.49 | 27.51 |
|  | - 7 | 25.20 | 26.30 | 26.80 | 27.30 | 27.25 | 27.47 | 27.60 |
|  | - 8 | 25.33 | 26.41 | 26.61 | 27.11 | 27.17 | 27.52 | 27.61 |
|  | - 9 | 25.37 | 26.43 | 26.63 | 27.21 | 27.26 | 27.51 | 27.61 |
|  | - 10 | 25.21 | 26.39 | 26.59 | 27.23 | 27.31 | 27.52 | 27.53 |
|  | - 11 | 25.22 | 26.47 | 26.77 | 27.20 | 27.09 | 27.58 | 27.60 |
| - 2 | - 1 | 25.49 | 26.44 | 26.46 | 27.00 | 27.23 | 27.56 | 27.75 |
|  | - 2 | 25.54 | 26.70 | 26.58 | 27.05 | 27.26 | 27.68 | 27.69 |
|  | - 3 | 25.30 | 26.50 | 26.44 | 27.01 | 27.23 | 27.53 | 27.6 |
|  | - 4 | 25.36 | 26.66 | 26.52 | 27.28 | 27.19 | 27.62 | 27.76 |
|  | - 5 | 25.31 | 26.67 | 26.67 | 26.94 | 27.14 | 27.68 | 27.52 |
|  | - 6 | 25.41 | 26.63 | 26.60 | 27.25 | 27.39 | 27.71 | 27.65 |
|  | - 7 | 25.47 | 26.49 | 26.48 | 27.21 | 27.36 | 27.73 | 27.69 |
|  | - 8 | 25.31 | 26.56 | 26.50 | 27.25 | 27.17 | 27.69 | 27.62 |
|  | - 9 | 25.22 | 26.57 | 26.50 | 27.13 | 27.22 | 27.67 | 27.63 |
|  | - 10 | 25.40 | 26.44 | 26.46 | 27.04 | 27.23 | 27.57 | 27.56 |
|  | - 11 | 25.42 | 26.62 | 26.59 | 27.02 | 27.23 | 27.63 | 27.70 |
| - 3 | - 1 | 25.24 | 26.22 | 26.47 | 27.14 | 27.17 | 27.46 | 27.48 |
|  | - 2 | 25.22 | 26.34 | 26.54 | 27.11 | 27.18 | 27.40 | 27.55 |
|  | - 3 | 25.28 | 26.38 | 26.59 | 26.95 | 27.10 | 27.39 | 27.51 |
|  | - 4 | 25.31 | 26.3 | 26.61 | 27.09 | 27.24 | 27.48 | 27.59 |
|  | - 5 | 25.39 | 26.27 | 26.51 | 27.02 | 27.19 | 27.37 | 27.45 |
|  | - 6 | 25.45 | 26.24 | 26.51 | 27.08 | 27.13 | 27.31 | 27.62 |
|  | - 7 | 25.25 | 26.30 | 26.49 | 27.10 | 26.99 | 27.50 | 27.53 |
|  | - 8 | 25.21 | 26.33 | 26.53 | 27.09 | 27.22 | 27.41 | 27.52 |

- 表A.1  精密度试验原始数据(续)

| - 实验室 | - n | wZn/(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
|  | - 9 | 25.36 | 26.39 | 26.57 | 27.04 | 27.28 | 27.39 | 27.64 |
|  | - 10 | 25.34 | 26.35 | 26.65 | 26.93 | 27.09 | 27.55 | 27.59 |
|  | - 11 | 25.18 | 26.25 | 26.58 | 26.96 | 27.25 | 27.32 | 27.59 |
| - 4 | - 1 | 25.28 | 26.50 | 26.48 | 27.12 | 27.34 | 27.31 | 27.51 |
|  | - 2 | 25.16 | 26.51 | 26.50 | 27.09 | 27.14 | 27.49 | 27.67 |
|  | - 3 | 25.10 | 26.42 | 26.47 | 26.98 | 27.43 | 27.32 | 27.70 |
|  | - 4 | 25.23 | 26.34 | 26.20 | 27.10 | 27.31 | 27.30 | 27.55 |
|  | - 5 | 25.36 | 26.45 | 26.47 | 27.06 | 27.20 | 27.50 | 27.61 |
|  | - 6 | 25.38 | 26.35 | 26.50 | 27.05 | 27.18 | 27.45 | 27.50 |
|  | - 7 | 25.28 | 26.47 | 26.35 | 26.85 | 27.16 | 27.52 | 27.60 |
|  | - 8 | 25.25 | 26.43 | 26.54 | 27.06 | 27.30 | 27.50 | 27.65 |
|  | - 9 | 25.33 | 26.38 | 26.48 | 26.79 | 27.35 | 27.35 | 27.70 |
|  | - 10 | 25.30 | 26.56 | 26.58 | 26.93 | 27.40 | 27.48 | 27.53 |
|  | - 11 | 25.20 | 26.50 | 26.52 | 27.06 | 27.34 | 27.50 | 27.62 |
| - 5 | - 1 | 25.32 | 26.54 | 26.71 | 26.94 | 27.40 | 27.44 | 27.65 |
|  | - 2 | 25.59 | 26.52 | 26.61 | 26.99 | 27.17 | 27.62 | 27.49 |
|  | - 3 | 25.47 | 26.50 | 26.66 | 27.00 | 27.29 | 27.27 | 27.54 |
|  | - 4 | 25.37 | 26.42 | 26.59 | 27.20 | 27.24 | 27.46 | 27.55 |
|  | - 5 | 25.34 | 26.39 | 26.70 | 26.99 | 27.41 | 27.55 | 27.46 |
|  | - 6 | 25.46 | 26.40 | 26.74 | 27.37 | 27.43 | 27.49 | 27.57 |
|  | - 7 | 25.44 | 26.43 | 26.68 | 27.11 | 27.22 | 27.58 | 27.51 |
|  | - 8 | 25.36 | 26.39 | 26.63 | 27.16 | 27.30 | 27.33 | 27.46 |
|  | - 9 | 25.48 | 26.48 | 26.77 | 27.05 | 27.19 | 27.48 | 27.49 |
|  | - 10 | 25.31 | 26.41 | 26.54 | 27.02 | 27.32 | 27.47 | 27.52 |
|  | - 11 | 25.30 | 26.38 | 26.60 | 27.08 | 27.20 | 27.50 | 27.41 |
| - 6 | - 1 | 25.38 | 26.73 | 26.77 | 26.99 | 27.61** | 27.72 | 27.54 |
|  | - 2 | 25.22 | 26.74 | 26.70 | 27.12 | 27.49 | 27.76 | 27.69 |
|  | - 3 | 25.35 | 26.56 | 26.66 | 27.05 | 27.63** | 27.63 | 27.73 |
|  | - 4 | 25.40 | 26.68 | 26.62 | 26.96 | 27.62** | 27.64 | 27.66 |
|  | - 5 | 25.38 | 26.76 | 26.57 | 26.99 | 27.60** | 27.75 | 27.63 |
|  | - 6 | 25.41 | 26.68 | 26.72 | 27.01 | 27.61** | 27.72 | 27.73 |
|  | - 7 | 25.36 | 26.71 | 26.68 | 27.06 | 27.47 | 27.70 | 27.58 |
|  | - 8 | 25.44 | 26.72 | 26.78 | 27.00 | 27.55** | 27.76 | 27.62 |
|  | - 9 | 25.46 | 26.59 | 26.80 | 26.94 | 27.57** | 27.68 | 27.60 |
|  | - 10 | 25.25 | 26.70 | 26.74 | 26.97 | 27.48 | 27.65 | 27.56 |
|  | - 11 | 25.42 | 26.64 | 26.64 | 26.98 | 27.56** | 27.67 | 27.70 |
| - 7 | - 1 | 25.31 | 26.50 | 26.60 | 26.85 | 27.20 | 27.50 | 27.62 |

- 表A.1  精密度试验原始数据(续)

| - 实验室 | - n | wZn/(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
|  | - 2 | 25.28 | 26.38 | 26.50 | 27.10 | 27.18 | 27.38 | 27.68 |
|  | - 3 | 25.40 | 26.45 | 26.77 | 27.02 | 27.30 | 27.45 | 27.72 |
|  | - 4 | 25.39 | 26.55 | 26.72 | 26.92 | 27.19 | 27.55 | 27.51 |
|  | - 5 | 25.46 | 26.42 | 26.59 | 27.10 | 27.36 | 27.60 | 27.58 |
|  | - 6 | 25.31 | 26.39 | 26.66 | 26.95 | 27.20 | 27.62 | 27.66 |
|  | - 7 | 25.34 | 26.42 | 26.63 | 27.08 | 27.20 | 27.40 | 27.70 |
|  | - 8 | 25.22 | 26.35 | 26.79 | 27.05 | 27.22 | 27.51 | 27.71 |
|  | - 9 | 25.20 | 26.38 | 26.83 | 27.01 | 27.19 | 27.38 | 27.58 |
|  | - 10 | 25.28 | 26.40 | 26.68 | 26.98 | 27.33 | 27.55 | 27.60 |
|  | - 11 | 25.35 | 26.31 | 26.71 | 27.00 | 27.29 | 27.51 | 27.55 |
| - 8 | - 1 | 25.53 | 26.75 | 26.74 | 25.58** | 27.25 | 26.39** | 27.79 |
|  | - 2 | 25.57 | 26.78 | 26.81 | 25.68** | 27.02 | 26.45** | 27.81 |
|  | - 3 | 25.41 | 26.80 | 26.80 | 25.60** | 26.77** | 26.46** | 27.74 |
|  | - 4 | 25.45 | 26.69 | 26.71 | 25.36** | 26.76** | 26.48** | 27.69 |
|  | - 5 | 25.48 | 26.67 | 26.70 | 25.51** | 26.90** | 26.51** | 27.63 |
|  | - 6 | 25.52 | 26.60 | 26.70 | 25.62** | 27.02 | 26.47** | 27.61 |
|  | - 7 | 25.50 | 26.64 | 26.74 | 25.55** | 27.14 | 26.52** | 27.59 |
|  | - 8 | 25.43 | 26.67 | 26.68 | 25.45** | 27.00 | 26.33** | 27.55 |
|  | - 9 | 25.47 | 26.70 | 26.63 | 25.66** | 26.93 | 26.35** | 27.64 |
|  | - 10 | 25.41 | 26.69 | 26.62 | 25.58** | 26.94 | 26.4** | 27.63 |
|  | - 11 | 25.42 | 26.68 | 26.67 | 25.52** | 27.03 | 26.43** | 27.60 |
| - 9 | - 1 | 25.45 | 26.25 | 26.50 | 27.18 | 27.06 | 27.35 | 27.46 |
|  | - 2 | 25.30 | 26.17 | 26.62 | 26.88 | 27.07 | 27.40 | 27.26 |
|  | - 3 | 25.48 | 26.13 | 26.56 | 27.05 | 27.23 | 27.34 | 27.3 |
|  | - 4 | 25.34 | 26.20 | 26.64 | 26.97 | 27.39 | 27.42 | 27.42 |
|  | - 5 | 25.33 | 26.26 | 26.43 | 27.16 | 27.16 | 27.44 | 27.42 |
|  | - 6 | 25.32 | 26.08 | 26.67 | 27.17 | 27.05 | 27.36 | 27.35 |
|  | - 7 | 25.46 | 26.20 | 26.49 | 27.05 | 27.08 | 27.38 | 27.49 |
|  | - 8 | 25.44 | 26.18 | 26.66 | 27.03 | 27.10 | 27.43 | 27.26 |
|  | - 9 | 25.32 | 26.22 | 26.52 | 26.90 | 27.14 | 27.51 | 27.31 |
|  | - 10 | 25.24 | 26.19 | 26.45 | 27.10 | 27.05 | 27.47 | 27.43 |
|  | - 11 | 25.37 | 26.18 | 26.55 | 26.95 | 27.18 | 27.32 | 27.38 |
| - 10 | - 1 | 25.19 | 26.34 | 26.83 | 27.23 | 27.07 | 27.69 | 27.55 |
|  | - 2 | 25.47 | 26.48 | 26.79 | 27.13 | 27.13 | 27.58 | 27.67 |
|  | - 3 | 25.25 | 26.57 | 26.70 | 27.21 | 27.21 | 27.46 | 27.49 |
|  | - 4 | 25.41 | 26.35 | 26.67 | 27.30 | 27.2 | 27.48 | 27.60 |
|  | - 5 | 25.32 | 26.41 | 26.75 | 27.23 | 27.17 | 27.44 | 27.52 |

- 表A.1  精密度试验原始数据(续)

| - 实验室 | - n | wZn/(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
|  | - 6 | 25.33 | 26.41 | 26.60 | 27.22 | 27.17 | 27.57 | 27.59 |
|  | - 7 | 25.37 | 26.50 | 26.76 | 27.13 | 27.13 | 27.53 | 27.50 |
|  | - 8 | 25.41 | 26.33 | 26.65 | 27.08 | 27.13 | 27.48 | 27.55 |
|  | - 9 | 25.38 | 26.29 | 26.52 | 27.20 | 27.10 | 27.53 | 27.60 |
|  | - 10 | 25.49 | 26.38 | 26.69 | 27.15 | 27.34 | 27.55 | 27.54 |
|  | - 11 | 25.67 | 26.24 | 26.58 | 27.29 | 27.09 | 27.43 | 27.50 |
| - 11 | - 1 | 25.25 | 26.50 | 26.59 | 27.15 | 27.27 | 27.46 | 27.50 |
|  | - 2 | 25.29 | 26.48 | 26.62 | 27.11 | 27.28 | 27.50 | 27.41 |
|  | - 3 | 25.25 | 26.54 | 26.65 | 27.22 | 27.29 | 27.47 | 27.37 |
|  | - 4 | 25.26 | 26.51 | 26.65 | 27.31 | 27.39 | 27.4 | 27.39 |
|  | - 5 | 25.27 | 26.56 | 26.55 | 27.08 | 27.21 | 27.51 | 27.29 |
|  | - 6 | 25.18 | 26.42 | 26.54 | 27.15 | 27.25 | 27.49 | 27.32 |
|  | - 7 | 25.20 | 26.60 | 26.67 | 27.25 | 27.29 | 27.55 | 27.33 |
|  | - 8 | 25.33 | 26.61 | 26.72 | 27.18 | 27.23 | 27.43 | 27.48 |
|  | - 9 | 25.33 | 26.44 | 26.68 | 27.19 | 27.24 | 27.48 | 27.36 |
|  | - 10 | 25.28 | 26.44 | 26.59 | 27.12 | 27.30 | 27.54 | 27.34 |
|  | - 11 | 25.26 | 26.50 | 26.59 | 27.15 | 27.29 | 27.46 | 27.46 |
| - 注：表中标“**”数据为离群值，计算时剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |