ICS 77.120.70

CCS H 13

YS

- YS/T 1057.6-202X

四氧化三钴化学分析方法

第6部分：铜锌异物含量的测定

氨浸出-电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of cobalt tetroxide—

Part 6：Determination of copper and zinc content—

Amine leaching-coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

前  言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1057《四氧化三钴化学分析方法》的第6部分。YS/T 1507《四氧化三钴化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分：磁性异物含量的测定  磁选-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第3部分：硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：钾和钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：碳含量的测定 高频燃烧-红外吸收光谱法；

——第6部分：铜锌异物含量的测定 氨浸出-电感耦合等离子体发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：....。

本文件主要起草人：

引  言

四氧化三钴是锂离子电池正极材料钴酸锂的原料，四氧化三钴的质量将直接影响到钴酸锂的比容量的大小、充放电次数、安全性等。现阶段，国内外没有四氧化三钴中铜锌异物指标的测定标准。本文件通过试验确定了铜锌异物测定的可行的分析方法，形成测定的行业标准。

YS/T 1057《四氧化三钴化学分析方法》拟由6个部分组成，具体如下：

——第1部分： 磁性异物含量的测定  磁选-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第3部分： 硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分： 钾钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法。

——第6部分： 铜锌异物含量的测定  氨浸出-电感耦合等离子原子体发射光谱法。

其中，本文件采用电感耦合等离子原子体发射光谱法测定四氧化三钴中铜锌异物含量，铜锌的测试范围为1 g/kg～400 g/kg。本文件填补了我国四氧化三钴中铜锌异物检测方法标准的空白，有利于生产企业和使用加工企业采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

四氧化三钴化学分析方法

第6部分：铜锌异物含量的测定

氨浸出-电感耦合等离子原子体发射光谱法

警示—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1范围

本文件描述了四氧化三钴中铜、锌异物含量的测定方法。

本方法适用于四氧化三钴中铜、锌异物含量的测定，测定范围：铜锌合量1 g/kg～400 g/kg。

- 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379  测量方法与结果的准确度（正确度和精度度）

GB/T 6682  分析实验室用水规格和实验方法

- 3术语和定义

- 试料用氨水浆化，振荡浸出铜、锌异物，浸出液用王水消解，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行铜、锌异物含量的测定。

- 4试剂或材料

- 除非另有说明，本文件所用试剂均为优级纯，所用水均为满足GB/T6682规定的二级及以上水。

4.1硝酸（ρ= 1.42 g/mL）。

4.2盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

4.3氨水（ρ =0.91 g/mL）。

4.4王水（1+1）。

4.5铜标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铜（wCu≥99.99 %），置于400 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（4.1），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，微沸去除氮的氧化物，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg铜。

4.6锌标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锌（wZn≥99.99 %），置于400 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（4.1），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，微沸去除氮的氧化物，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg锌。

4.7铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（4.5），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含10 µg铜。

4.8锌标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（4.6），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含10 µg锌。

- 5仪器设备

5.1水平震荡仪；

——振幅：20mm

5.2磁力搅拌台；

——工作表面：Φ120mm
——工作电源：220V  50HZ

5.3高速旋转台式离心机：额定转速5000 rpm；

5.4电感耦合等离子体原子发射光谱仪；

——在仪器的最佳工作条件下，铜、锌的检出限应不大于0.01 mg/L，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，光强度的相对标准偏差不大于1.5 %。

——仪器推荐谱线：铜：324.7 nm ，锌：206.2 nm。

6样品

四氧化三钴试料，粉末。

7试验步骤

7.1试料

称取100 g样品，精确至0.1 g。

7.2空白试验

随同试料做空白试验。

7.3平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

7.4试料的预处理

7.4.1将试料（7.1)置于500 mL具塞三角瓶或离心杯中，加入200 mL氨水（50 %体积百分比），水平震荡、磁力搅拌或手摇15 min。

7.4.2将试料连同溶液（7.4.1）移入500 mL离心瓶中，置于高速旋转台式离心机中，以3500 rpm转速离心15 min；或采用0.45 m滤膜过滤。将上清液移入500 mL烧杯中蒸发浓缩至100 mL，加入6 mL盐酸-硝酸混合酸（4.4），继续在电热板加热消解，浓缩至小体积后冷却，用0.45 m滤膜过滤后滤液收集于50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，测试。随同试样做空白试验。

7.5测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在仪器设定条件下，与相应的标准溶液系列（7.6.1）、（7.6.2）、（7.6.3）同时进行测定。以水调零，测量试液中被测元素的浓度值，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素的浓度值。

7.6工作曲线的绘制

7.6.1混合标准溶液A：移取2.50 mL铜标准贮存溶液（4.7）、2.5 mL锌标准贮存溶液（4.8）置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL分别含0.25 µg铜、0.25 µg锌。

7.6.2混合标准溶液B：移取5.00 mL铜标准贮存溶液（4.7），5.00mL锌标准贮存溶液（4.8）置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL分别含0.5 µg铜、0.5 µg锌。

7.6.3混合标准溶液C：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（4.7），10.00 mL锌标准贮存溶液（4.8）置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL分别含1.00 µg铜、1.00 µg锌。

7.6.4于ICP光谱仪上，按照规定的仪器工作条件，以水调零，用混合标准溶液（7.6.1）、(7.6.2)、（7.6.3）测量铜、锌的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

8 试验数据的处理

- 按下式计算铜和锌的质量分数w，结果以g/kg表示，保留两位有效数字：

w = ……………………………………   （1）

式中：

w — 试料中被测元素（Cu、Zn）的质量分数，单位为g/kg；

ρ— 待测试液中(Cu、Zn)的质量浓度，单位为mg/L；

ρ0— 空白试液中(Cu、Zn)的质量浓度，单位为mg/L；

V — 待测试液的体积，单位为mL；

m — 试料的质量，单位为g。

9精密度

9.1重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度原始数据统计结果见附录A。

表2重复性限（r）

| wCu、Zn g/kg | 50 | 100 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R g/kg |  |  |  |  |

9.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限（R）

| wCu、Zn g/kg | 50 | 100 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R g/kg |  |  |  |  |

10试验报告

试验报告所应给出以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

(资料性)

精密度试验原始数据

精密度数据是在202X年由X家实验室对铜、锌含量的X个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的元素含量在重复性条件下独立测定11次试验。测定的原始数据统计结果见表A.1。