ICS 77.120.60

CCS H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—202X

异辛酸亚锡

Stannous isooctanoate

（预审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业锡化工材料有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南锡业股份有限公司、云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司。

本文件起草人：

异辛酸亚锡

- 范围

本文件规定了异辛酸亚锡产品的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于以金属锡和异辛酸为原料生产的异辛酸亚锡，产品应用于聚氨酯泡沫塑料生产的催化剂，硅橡胶的熟化剂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 611  化学试剂 密度测定通用方法

GB/T 614  化学试剂 折光率测定通用方法

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680-2003  液体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 10247  粘度测量方法

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1 批 batch

化学成分相同的产品的总合。

3.2上部样品 upper sample

在液面下相当于一定体积（总体积的1/6）的深处采得的一种部位样品。如图1所示。

3.3 中部样品  middle sample

在液面下相当于总体积一半的深处采得的一种部位样品。如图1所示。

3.4 下部样品 lower sample

在液面下相当于一定体积（总体积的5/6）的深处采得的一种部位样品。如图1所示。

3.5 混合样品 composite sample

将容器中物料混匀后随机采得的样品。

货物

×表面样品

×上部样品

×中部样品

部位样品

×下部样品

液体表面

图1  按GB/T 6680-2003规定样品类型分布图

- 技术要求

4.1 化学成分

异辛酸亚锡的化学成分及物理性能应符合表1的规定。其中二价锡Sn2+：27.50%～28.50%；总锡Sn：28.00%～30.00%。

4.2 物理性能

粘度/（20℃）≤600 mPa·s；密度/（20℃）：1.2300 g/cm3～1.2900 g/cm3；折光率/（20℃）：1.4820～1.4980。

4.3 外观质量

浅黄色透明油状液体，无明显沉淀、杂质。

- 4.4 试验方法

4.4.1 亚锡含量的分析方法按附录A的规定进行。

4.4.2 总锡含量的分析方法按附录B的规定进行。

4.4.3 粘度的分析方法按GB/T 10247—2008的规定进行。

4.4.4 密度的分析方法按GB/T 611—2021的规定进行。

4.4.5 折光率的分析方法按GB/T 614—2021的规定进行。

4.4.6 产品的颜色及外观质量用目视检测法。

- 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品由供方质量技术监督部门或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

5.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起15日内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起30日内提出。如需仲裁，由供需双方共同在需方取样。

5.2 组批

异辛酸亚锡产品应成批提交检验，每批重量不大于6吨。

5.3 检验项目

按4.1、4.2、4.3的规定，对每批产品的化学成分及物理性能、外观质量进行检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 产品的取样和制样应符合表1的规定。

表1  异辛酸亚锡产品的取样和制样

| 检验项目 | 取样和制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 5.4.2 | 4.1 | 4.4.1、4.4.2 |
| 物理性能 |  | 4.2 | 4.4.3、4.4.4、4.4.5 |
| 外观质量 | 逐桶 | 4.3 | 4.4.6 |

5.4.2仲裁取样和制样

5.4.2.1 取样数的确定

异辛酸亚锡产品的取样数按GB/T 6678执行，应符合表3的规定。

表3  取样数

| 供货批数量（桶） | 抽取数量（桶） |
| --- | --- |
| 1～10 | 全数抽取 |
| 11～49 | 11 |
| 50～64 | 12 |
| 65～81 | 13 |
| 82～101 | 14 |
| 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 |
| 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 |
| 217～240 | 19 |
| 240以上 | 20 |

5.4.2.2 取样方法

充分搅拌混匀容器中的异辛酸亚锡产品后，在产品混匀呈静态下，从容器的放料口先放出40 L～50 L产品冲洗放料管道后，再取最终的样，截取上部、中部、下部（见图1所示）液面样，每段的样品量为220 mL～250 mL，样品总量不小于660 mL，置于同一容器中。

5.4.2.3 试样的制备

将所取样品迅速充分混匀，分为3份，每份约200 mL，供需双方各一份，仲裁单位一份。每份样品必须立即装入干燥、密封容器中，贴上标签。标签需注明生产单位、产品名称、产品牌号、产品批号、检测项目、取样日期等，同时在样品容器的封口处粘贴封条，封条须供需双方签章。

5.5 检验结果的判定

5.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

5.5.2 异辛酸亚锡化学成分或物理性能与本文件或订货单不符时，应在同批产品（包括原检验不合格的那批或代表样）中抽取双倍量单元数试样进行重复试验，若重复试验结果有项目不符合本文件或订货单要求，则判该批产品不合格。

5.5.3 外观质量不符合本文件规定时，则按桶判为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

6.1 标志

产品包装物上应注明：

a) 生产企业名称、厂址、商标和联系电话（或传真）；

b) 产品名称和品级；

c) 批号；

d）本文件编号

d) 净重；

e) 生产日期和保质期；

f) 注意事项；

g) 禁止倒置标识。

6.2  包装

塑料桶充氮气，密封包装，每桶净重25.0±0.1 kg。也可根据用户需要采用其他包装。

6.3  运输和贮存

将产品贮存于干燥、通风和避免光照射的库房内，用后立即密封。在运输途中应防止日晒、潮湿、泄漏、明火、雨淋和小心轻放。异辛酸亚锡产品在符合本标准包装、运输、贮存条件下，自生产之日起保质期12个月。

6.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期

或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

·产品的主要性能及技术参数；

·产品特点；

·对产品质量所负的责任；

·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

- 产品合格证：

·检验项目及其结果或检验结论；

·批量或批号；

·检验日期；

·检验员签名或盖章；

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

其他。

- 订货单内容

需方可根据自身的要求，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 本文件编号；

c) 质量、件数和包装要求；

d）其他。

附录A

（规范性）

异辛酸亚锡中亚锡含量的测定 碘酸钾滴定法

A.1  方法提要

试料在预先还原好的盐酸中溶解，淀粉为指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定至浅蓝色为终点。

A.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.2.1  锡（wSn≥99.99 %）。

A.2.2  还原铁粉（wFe≥98.0 %）。

A.2.3  铝（wAl＞99.5%，粒状，每粒约0.5 g到1.0 g ）。

A.2.4  碘酸钾。

A.2.5  碘化钾。

A.2.6  氢氧化钾。

A.2.7  盐酸(1+1)。

A.2.8  碘酸钾标准滴定溶液[c（1/6 KIO3）≈0.050 mol/L]，按如下步骤配制和标定：

a） 配制：称取17.9 g碘酸钾(A.2.4)、90 g碘化钾(A.2.5)、3 g氢氧化钾(A.2.6)，置于1000 mL烧杯中，加入500 mL水，加热至完全溶解，用玻璃棉将溶液过滤于10 L下口瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置一周后标定。

b） 标定：称取三份0.10 g金属锡(A.2.1)，精确至0.0001 g，置于300 mL锥形瓶中，随同做空白试验。加入80 mL盐酸（A.2.7）、20 mL水，1 g还原铁粉(A.2.2)，连接于还原台上，加热使铁粉完全溶解，通入二氧化碳气15 s，加入1 g～1.5 g铝(A.2.3)，充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，加热煮沸至大气泡产生，在二氧化碳气保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。取下锥形瓶的橡皮塞，立即于试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.9)，空白试液中加入5 mL淀粉-碘化钾溶液(A.2.910)；用碘酸钾标准滴定溶液滴定至试液呈浅蓝色即为终点。

按公式(1)计算碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

c=m0M⋅(V1−V0)⋅10−3………………………………………(1)

式中：

c——碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m0 ——称取金属锡的质量，单位为克（g）；

Ｖ1  ──标定时，滴定金属锡所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

Ｖ0 ── 标定时，滴定空白试液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ── 锡（Sn 1/2）的摩尔质量，59.355，单位为克每摩尔（g/mol）；

平行标定三份，其极差值不大于1.5×10-4 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

A.2.9  淀粉溶液(5 g/L)：称取2.5 g可溶性淀粉，置于50 mL烧杯中，称取1 g氢氧化钠置于盛有约50 mL水的300 mL烧杯中，摇动溶解后，立即用少量水将其移入氢氧化钠溶液中，摇动至试液清亮，用水稀释至500 mL，混匀。

A.2.9淀粉-碘化钾溶液：移取50 mL淀粉溶液(A.2.9.1)，置于250 mL烧杯中，加入3 g碘化钾(A.2.5)，摇动至溶解。用时现配。

A.3  还原装置

标引序号说明：

1—橡皮塞；

2、3—玻璃管；

4—橡皮管；

5—500 mL锥形瓶。

图A.1  还原装置图

A.4  试验步骤

A.4.1  试料

称取0.3 g试样（6.4.2.3），精确至0.0001 g。称取试样前应用力摇匀。

A.4.2  平行试验

平行做两份试验。

A.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.4.4  测定

A.4.4.1  在300 mL锥形瓶中加入100 mL盐酸（A.2.7），1 g还原铁粉（A.2.2），连接于还原台上煮沸至铁粉溶解完全，取下稍冷，通入二氧化碳气15 s，加入1 g～1.5 g铝（A.2.3），充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，加热煮沸至大气泡产生。取下置于流水中稍冷5s，在二氧化碳气体保护下，放入预先称有0.3 g试料（A.4.1）的5 mL瓷坩埚，摇动使试料溶解完全，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。

A.4.4.2  取下锥形瓶的橡皮塞。立即于试液中加入5 mL淀粉（A.2.9）作指示剂，空白试液中加入5 mL淀粉溶液(A.2.10)，用碘酸钾标准滴定溶液（A.2.8）滴定至浅蓝色为终点。

A.5 试验数据处理

异辛酸亚锡含量以亚锡的质量分数wSn（Ⅱ）计，数值以%表示，按式（2）计算：

wSn(Ⅱ）=c⋅(V−V0)⋅10−3⋅Mm×100%…………………………（2）

式中：

c ──碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V ──滴定时，滴定试料溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ──滴定时，滴定空白试验溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ── 锡（Sn1/2）的摩尔质量，59.355，单位为克每摩尔（g/mol）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后2位。

A.6 精密度

A.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表A.1给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限（r）的情况不超过 5%,在测定范围内，重复性限（r）为0.34%。测定的原始数据见附录C。

表A.1  重复性（r）

| wSn(Ⅱ）/% | 27.92 |
| --- | --- |
| r /% | 0.048 |

A.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表A.2给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限（R）的情况不超过 5%。在测定范围内，重复性限（R）为1.00%。

表A.2  再现性

| wSn(Ⅱ）/% | 27.92 |
| --- | --- |
| R /% | 0.18 |

A.7  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试验对象；

—— 本文件编号；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察到的异常现象；

—— 试验日期。

附录B
 （规范性）

异辛酸亚锡中总锡含量的测定 碘酸钾滴定法

B.1  原理

试样经盐酸溶解，用铁粉和铝粒还原锡（Ⅳ）为锡（Ⅱ），铁（Ⅱ）消除溶解氧的影响，淀粉为指示剂，用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。

B.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

B.2.1  锡（wSn≥99.99 %）。

B.2.2  还原铁粉（wFe≥98.0 %）。

B.2.3  铝（wAl＞99.5%，粒状，每粒约0.5 g到1.0 g ）。

B.2.4  碘酸钾。

B.2.5  碘化钾。

B.2.6  氢氧化钾。

B.2.7  盐酸(1+1)。

B.2.8  碘酸钾标准滴定溶液[c（1/6 KIO3）≈0.050 mol/L]，按以下步骤进行配制和标定：

- 配制：称取17.9 g碘酸钾(B.2.4)、90 g碘化钾(B.2.5)、3 g氢氧化钾(B.2.6)，置于1000 mL烧杯中，加入500 mL水，加热至完全溶解，用玻璃棉将溶液过滤于10 L下口瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置一周后标定。

b） 标定：称取三份0.10 g锡(B.2.1)，精确至0.0001 g，置于300 mL锥形瓶中，随同做空白试验。加入80 mL盐酸（1+1）、20 mL水，1 g还原铁粉(B.2.2)，连接于还原台上，加热使铁粉完全溶解，通入纯二氧化碳气15 s，加入1 g～1.5 g铝(B.2.3)，充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，加热煮沸至大气泡产生，在二氧化碳气保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。取下锥形瓶的橡皮塞，立即于试液中加入5 mL淀粉溶液(B.2.9)，空白试液中加入5 mL淀粉-碘化钾溶液(B.2.10)；用碘酸钾标准滴定溶液(B.2.8)滴定至试液呈浅蓝色即为终点。

按式(1)计算碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

C=m0M⋅(V1−V0)⋅10−3………………………………………(1)

式中：

c——碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m0 ——称取金属锡的质量，单位为克（g）；

Ｖ1 ──标定时，滴定金属锡所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

Ｖ0 ── 标定时，滴定空白试液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ── 锡（Sn1/2）的摩尔质量，59.355，单位为克每摩尔（g/mol）；

平行标定三份，其极差值不大于1.5×10-4 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

B.2.9  淀粉溶液(5 g/L)：称取2.5 g可溶性淀粉，置于50 mL烧杯中，称取1 g氢氧化钠置于盛有约50 mL水的300 mL烧杯中，摇动溶解后，立即用少量水将可溶性淀粉移入氢氧化钠溶液中，摇动至试液清亮，用水稀释至500 mL，混匀。

B.2.10 淀粉-碘化钾溶液：移取50 mL淀粉溶液(B.3.9)，置于250 mL烧杯中，加入3 g碘化钾(B.3.5)，摇动至溶解。用时现配。

B.3  还原装置

标引序号说明：

1－橡皮塞；

2、3－玻璃管；

4－橡皮管；

5－500 mL锥形瓶。

图B.1  还原装置图

B.4  试验步骤

B.4.1  试料

称取0.3 g试样（6.4.2.3），精确至0.0001 g。称取样品前需用力摇匀。

B.4.2  平行试验

平行做两份试验。

B.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

B.4.4   测定

B.4.4.1  将试料（B.4.1）置于盛有100 mL盐酸（B.2.7），1 g还原铁粉（B.2.2）的300 mL锥形瓶中，连接于还原台上，加热使铁粉完全溶解，取下，稍冷。

A.4.4.2  通入二氧化碳气15 s，加入1 g～1.5 g铝粒（B.2.3），充分摇动锥形瓶，待剧烈反应过后剩余少量铝时，加热煮沸至大气泡产生，在二氧化碳气保护下，将锥形瓶置于流水中冷却至室温。

B.4.4.3  取下锥形瓶的橡皮塞。立即于试液中加入5 mL淀粉溶液(B.2.9.1)，空白试液中加入5 mL淀粉溶液(B.2.9.2)，用碘酸钾标准滴定溶液（B.2.8）滴定至试液呈浅蓝色即为终点。

B.5  试验数据处理

异辛酸亚锡中锡含量以锡的质量分数wSn计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wSn=c⋅(V−V0)⋅10−3⋅Mm×100%…………………………（2）

式中：

c——碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V ──滴定时，滴定试料溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ──滴定时，滴定空白试验溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ── 锡（Sn 1/2）的摩尔质量，59.355，单位为克每摩尔（g/mol）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。

B.6 精密度

B.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表B.1给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限（r）的情况不超过 5%,在测定范围内，重复性限（r）为0.34%。测定的原始数据见附录C。

表B.1  重复性

| wSn/% | 29.02 |
| --- | --- |
| r /% | 0.034 |

B.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表B.2给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限（R）的情况不超过 5%。在测定范围内，重复性限（R）为1.00%。

表B.2  再现性

| wSn/% | 29.02 |
| --- | --- |
| R /% | 0.26 |

B.7  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试验对象；

—— 本文件编号；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察到的异常现象；

—— 试验日期。

附 录 C

（资料性）

从实验室间试验结果得到的统计数据

精密度数据是在2023年由9家试验室对1个样品进行共同试验确定的。每个实验室对亚锡、总锡在重复性条件下独立测定11次。方法1数据统计结果见表C.1。

表C.1  实验室间数据统计结果

| 元素 | 水平 | 结果可接受的 实验室个数 | 质量分数平均值 w/% | 重复性标准差 Sr | 再现性标准差 SR | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wSn(Ⅱ） | 1 | 9 | 27.92 | 0.017 | 0.066 | 0.048 | 0.18 |
| wSn | 1 | 9 | 29.02 | 0.012 | 0.093 | 0.034 | 0.26 |