ICS 77.120.99

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 835—202X

代替 YS/T 835—2012

尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

Determination of platinum, palladium and rhodium contents in metallic substrate auto-catalysts—flame atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

202X-××-××发布

202X-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部

H68

发布

前    言

本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草的。

本文件是YS/T 835—202X《尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，规定了尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱仪法测定。相比已发布的YS/T 835—2012《尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法》修订的主要内容如下：

——修订了文件标题，修订为《尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱仪法》。

——增加了电感耦合等离子体原子发射光谱仪法对尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定。（见4）

——修订了测定下限，测定范围。测定范围调整为：铂：5 μg/g～2000 μg/g；钯：5 μg/g～4000 μg/g；铑：2 μg/g～1000 μg/g。 （见1，2012年版见1）

——增加了聚环氧乙烷聚沉剂配置方法。（见4.2.13）

——增加了加入聚环氧乙烷作为聚沉剂。（见3.5.3.1、4.5.3.1，2012年版见3.5.3.1）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、由南京德普瑞克环保科技股份公司、巴斯夫催化（桂林）有限公司、桂林理工大学、江西省君鑫贵金属科技材料有限公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、中国石油大学（北京）、金川集团股份有限公司

本文件起草人：阳兆鸿、唐碧玉、施意华、李纪委、李超平、袁永海、郁丰善、莫凤秋、谷娟平、曾志平、曹蓓蓓、张蕾、杨锋、宋凯悦、李晓梅、陈能、王才平、郭鑫涛、张晓、王玮、黄庆、杨帆

引    言

尾气净化用金属载体催化剂用于摩托车、拖拉机、除草机、锯木机等通用机械设备尾气无害化处理。尾气净化用金属载体催化剂含有一定量的铂、钯和铑等有价金属元素，对产品尾气净化性能影响非常大。因此研究准确测定尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的方法，对国内外尾气净化用金属载体催化剂生产和使用企业控制催化剂的成本、保证催化性能均具有重要的意义。本文件是对YS/T 835-2012《尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法》首次修订，增加了电感耦合等离子体原子发射光谱仪的测定方法，对原标准进行了补充，拓展了标准的使用范围。标准修订可以满足尾气净化用金属载体催化剂生产、使用和回收企业队催化剂检出限要求更低更准确的需求。

本文件的制定拓展了尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的化学分析方法，其制定是基于供需双方的需求。对于控制尾气净化用金属载体催化剂的产品质量、减少生产企业与客户之间因检测误差造成的商业纠纷及回收行业贵金属资源综合利用具有重要作用。

- 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 警示—使用本文件的人员应有正规的实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的要求。

- 范围

- 本文件规定了尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定方法。

本文件适用于新制和失效尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定。方法1和方法2的测定范围：铂含量：5.00 μg/g～2000 μg/g；钯含量：5.00 μg/g～4000 μg/g；铑含量：2.00 μg/g～1000 μg/g。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- GB/T 23592 摩托车排气净化催化剂

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  方法1  火焰原子吸收光谱法

- 3.1  原理

试料采用盐酸-超声波提取，保留滤液，沉淀用过氧化钠熔融-盐酸酸化处理，与滤液合并，作为样品溶液。在盐酸介质中经碲共沉淀富集分离铂、钯和铑，沉淀物用混合酸溶解后，在原子吸收光谱仪最佳条件下测定铂、钯和铑含量。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂。

3.2.1  水，GB/T 6682，二级水(3.2.1)。

3.2.2  氯化钠。

3.2.3  过氧化钠。

3.2.4  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.2.5  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

3.2.6  氟硼酸（ρ=1.32 g/mL）。

3.2.7  盐酸（6 mol/L）。

3.2.8  盐酸（2 mol/L）。

3.2.9  混合酸：三单位体积的盐酸（3.2.4）与一单位体积的硝酸（3.2.5）混匀，用时配制。

3.2.10  混合酸（1+9）：1单位体积的混合酸（3.2.9）与9单位体积的水(3.2.1)混匀，用时配制。

3.2.11  氧化碲溶液（5 g/L）：称取2.5 g氧化碲溶解于20 mL盐酸（3.2.4）中，用盐酸(3.2.7)稀释至500 mL。

3.2.12  氯化亚锡溶液（200 g/L）：称取20 g氯化亚锡（SnCl2•2H2O）溶解于100 mL盐酸(3.2.7)中，用时配制。

3.2.13  氧化镧溶液(40 g/L)：称取20 g氧化镧溶解于60 mL混合酸(3.2.9)中，用水(3.2.1)稀释至500 mL，混匀。

3.2.14  聚环氧乙烷溶液(0.1g/L)：称取0.100 g聚环氧乙烷(分子量≥200万)溶解于500mL水(3.2.1)中，用水(3.2.1)稀释至1000mL，混匀。

3.2.15  铂标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铂（铂质量分数≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入10 mL混合酸（3.2.9），盖上表面皿，在电热板上加热至全部溶解后，冲洗并移去表面皿，加入0.1 g氯化钠(3.2.2)，在水浴上蒸干。加入5 mL盐酸（3.2.4）驱赶硝酸，再重复此操作两次。加入10 mL盐酸（3.2.4）和20 mL水(3.2.1)，加热溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水(3.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg铂。

3.2.16  钯标准贮存溶液：称取0.1000 g金属钯（钯质量分数≥99.99%）置于100烧杯中，加入10 mL混合酸（3.2.9），盖上表面皿，在电热板上加热至全部溶解后，冲洗并移去表面皿，加入0.1 g氯化钠(3.2.2)，在水浴上蒸干。加入5 mL盐酸（3.2.4）驱赶硝酸，再重复此操作两次。加入10 mL盐酸（3.2.4）和20 mL水(3.2.1)，加热溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水(3.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg钯。

3.2.17  铑标准贮存溶液：称取0.3593 g高纯氯铑酸铵[ (NH4)3RhCl6，质量分数≥99.99%] [已于105 ℃烘箱中干燥两小时并置于干燥器中冷至室温]于100 mL烧杯，加入20 mL盐酸（3.2.4），溶解后移入100 mL容量瓶中，以水(3.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg铑。

3.2.18  混合标准溶液：分别移取20.00 mL铂标准贮存溶液(3.2.15)、20.00 mL钯标准贮存溶液(3.2.16)及10.00 mL铑标准贮存溶液(3.2.17)于同一100 mL容量瓶，加入3.5 mL盐酸（3.4.3）和2.5 mL硝酸(3.2.5),用水(3.2.1)稀释到刻度,混匀。此溶液1 mL含200 μg铂、200 μg钯、100 μg铑。

3.2.19 稀释剂：移取80 mL氧化碲溶液(3.2.11) 于1000 mL容量瓶中，加入100 mL氧化镧溶液(3.2.13)，用混合酸(3.2.10) 稀释至刻度，混匀。

3.3 仪器

3.3.1  超声波清洗器。

3.3.2  原子吸收光谱仪（配备铂、钯和铑空心阴极灯）；

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测试溶液相一致的溶液中，铂、钯和铑的特征浓度相应不大于1.35 μg/mL、0.22 μg/mL、0.12 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的铂、钯和铑标准溶液测量10次吸光度，相应标准偏差应不超过平均吸光度的1 %；用最低浓度的铂、钯和铑标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，相应标准偏差应不超过平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线分成五段，铂、钯和铑的最高段吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，相应不小于0.88、0.93、0.94。

3.4 样品

从金属载体催化剂中随机抽取整件样品作为检测用试样。

3.5  试验步骤

3.5.1  试料

称取试样（废旧金属载体试样需在600 ℃焙烧2 h），精确至0.001 g。

3.5.2  空白试验

随同试料作空白试验。

3.5.3  测定

3.5.3.1  试料的分解

将试料（3.5.1）置于烧杯中，缓慢加入适量盐酸(3.2.4)浸没试样，待剧烈反应静止后，置于超声波清洗器中提取30 min后,置于150 ℃±10 ℃控温电炉上加热至金属网溶解，取下冷却，取出烧杯中不溶金属外壳，用水(3.2.1)洗涤5次。加入10mL聚环氧乙烷(3.2.14)，搅拌均匀后静置30min以上。将溶液过滤于2000 mL容量瓶中，用盐酸(3.2.8) 洗涤烧杯及滤纸各5次,将带有沉淀物的滤纸转入100 mL高铝坩埚中,低温烘干，置于300 ℃±10 ℃马弗炉灼烧至滤纸炭化,升温至500 ℃±10 ℃至滤纸灰化完全，取出，冷却，加入过氧化钠(3.2.3)（过氧化钠加入量为残渣质量4倍～5倍），搅拌均匀，上面再覆盖一层过氧化钠(3.2.3)，置于已升至700 ℃±10 ℃马弗炉中熔融 30 min，取出，冷却，置于原烧杯，加入100 mL沸水(3.2.1)加热至熔块分散，再用200 mL盐酸(3.2.7)酸化，用水(3.2.1)清洗坩埚5次后取出，冷却后，将溶液合并至盛有滤液的2000 mL容量瓶中，以水(3.2.1)定容，混匀。

3.5.3.2  铂、钯和铑的富集分离

分取100 mL 溶液（3.5.3.1）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，置于控温电炉板上于150 ℃±10 ℃加热至微沸，加入3 mL氟硼酸(3.2.6)，煮沸5 min～10 min，稍冷，加入5 mL盐酸（3.2.4）和3 mL氧化碲溶液(3.2.11)，缓慢滴加氯化亚锡溶液（3.2.12)至溶液完全变黑，并过量5 mL。加热至沉淀凝聚，再加入1 mL氧化碲溶液(3.2.11)和2 mL氯化亚锡溶液(3.2.12)进行二次共沉淀，加热至沉淀凝聚，微沸并保温30 min，取下，冷却，静置2 h以上。用溶剂过滤器（配备50 µm孔径的微孔滤膜）过滤，用盐酸(3.2.8)洗涤烧杯及沉淀各5次，将带有沉淀的滤膜转入原聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL混合酸(3.2.9)及少量水(3.2.1)，盖上表面皿，置于沸水浴上加热至沉淀完全溶解，取下表面皿，蒸至近干，加入20 mL混合酸(3.2.10)，加热2 min～3 min，取下冷却，将溶液用混合酸(3.2.10)转入已加入5 mL氧化镧溶液(3.2.13)的50 mL容量瓶中，以水(3.2.1)定容，混匀，得到50 mL待测溶液。

      - 测定

按表1分取溶液（3.5.3.2），用稀释剂（3.2.19）稀释至刻度，混匀。按照仪器测定条件（附录A），使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪相应波长处，以试剂空白调零，分别测量溶液中铂、钯和铑的吸光度。在工作曲线上查出相应的铂、钯和铑的质量浓度。

表1 稀释分取体积与测定体积

| 铂的质量分数(μg/g) | 钯的质量分数(μg/g) | 铑的质量分数(μg/g) | 分取(3.5.3.2中“50 mL待测溶液”)体积 （mL） | 测定体积 （mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <200 | <200 | <100 | / | 50 |
| ≥200～800 | ≥200～800 | ≥100～400 | 10.00 | 50 |
| ≥800～1500 | ≥800～1500 | ≥400～800 | 10.00 | 100 |
| ≥1500～2000 | ≥2000～4000 | ≥800～1000 | 5.00 | 100 |

3.5.4  工作曲线的绘制

3.5.4.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL混合标准溶液(3.2.18)于一组100 mL容量瓶中，加入8 mL氧化碲溶液(3.2.11)和10 mL氧化镧溶液(3.2.13)，用混合酸(3.2.10)稀释至刻度，混匀。

3.5.4.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪相应波长处，以水(3.2.1)调零，测量标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，分别以铂、钯和铑的质量浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制铂、钯和铑的工作曲线。

3.6  试验数据处理

3.6.1  试样中铂、钯和铑含量的计算

铂、钯和铑含量以质量分数ωx计，数值以μg/g表示，按公式（1）计算：

ωx=ρx−ρ0⋅Vx ⋅V⋅km⋅V1                              (1)

式中：ρx——自工作曲线上查得的试液中铂、钯和铑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白试液中铂、钯和铑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

Vx——测定液体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

k——稀释倍数。

所得结果质量分数小于10 μg/g时，结果表示至小数点后两位；质量分数大于或等于   10 μg/g、小于100 μg/g时，结果表示至小数点后一位；质量分数大于或等于100 μg/g时，结果取整数。

3.6.2  金属载体中铂、钯和铑总量的计算

金属载体中贵金属总量以MPGES计，数值以mg/pc表示，按公式（2）计算：

MPGES=(ωPt+ωPd+ωRh)m×10-3                                     （2）

式中：MPGES——每件金属载体中铂、钯和铑的总量，单位为毫克每件(mg/pc)

ωPt——试样中铂的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

ωPd——试样中钯的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

ωRh——试样中铑的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

m——试样的质量，单位为克(g)。

所得结果质量分数小于10 mg/pc时，结果表示至小数点后两位；质量分数大于或等于10 mg/pc、小于100 mg/pc时，结果表示至小数点后一位；质量分数大于或等于100 mg/pc时，结果取整数。

- 3.7 精密度

- 3.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得，测试的原始数据见附录B中表B.1。

表2 重复性限（r）

| ωPt /(μg/g) | 7.61 | 50.0 | 58.4 | 393 | 1035 | 1941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(μg/g) | 0.48 | 2.7 | 4.0 | 32 | 49 | 106 |
| ωPd /(μg/g) | 7.69 | 97.4 | 113 | 390 | 2053 | 3909 |
| r/(μg/g) | 0.57 | 6.6 | 11 | 32 | 60 | 189 |
| ωRh /(μg/g) | 3.79 | 23.3 | 48.2 | 48.8 | 640 | 957 |
| r/(μg/g) | 0.39 | 3.4 | 6.3 | 4.2 | 26 | 45 |

- 3.7.2 再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得，测试的原始数据见附录B中表B.1。

表3 再现性限（R）

| ωPt /(μg/g) | 7.61 | 50.0 | 58.4 | 393 | 1035 | 1941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(μg/g) | 0.48 | 3.1 | 4.5 | 34 | 61 | 115 |
| ωPd /(μg/g) | 7.69 | 97.4 | 113 | 390 | 2053 | 3909 |
| R/(μg/g) | 0.67 | 7.5 | 12 | 34 | 83 | 195 |
| ωRh /(μg/g) | 3.79 | 23.3 | 48.2 | 48.8 | 640 | 957 |
| R/(μg/g) | 0.47 | 3.4 | 6.3 | 4.2 | 36 | 45 |

- 方法2  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 4.1  原理

试料采用盐酸-超声波提取，保留滤液，沉淀用过氧化钠熔融-盐酸酸化处理，与滤液合并，作为样品溶液。在盐酸介质中经碲共沉淀富集分离铂、钯和铑，沉淀物用混合酸溶解后，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪最佳条件下测定铂、钯和铑含量。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂。

4.2.1  水，GB/T 6682，二级水。

4.2.2  氯化钠。

4.2.3  过氧化钠。

4.2.4  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

4.2.5  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.6  氟硼酸（ρ=1.32 g/mL）。

4.2.7  盐酸（6 mol/L）。

4.2.8  盐酸（2 mol/L）。

4.2.9  混合酸：三单位体积的盐酸（4.2.4）与一单位体积的硝酸（4.2.5）混匀，用时配制。

4.2.10  混合酸（1+9）：1单位体积的混合酸（4.2.9）与9单位体积的水(4.2.1)混匀，用时配制。

4.2.11  氧化碲溶液（5 g/L）：称取2.5 g氧化碲溶解于20 mL盐酸（4.2.4）中，用盐酸(4.2.7)稀释至500 mL。

4.2.12  氯化亚锡溶液（200 g/L）：称取20 g氯化亚锡（SnCl2•2H2O）溶解于100 mL盐酸(4.2.7)中，用时配制。

4.2.13  聚环氧乙烷溶液(0.1g/L)：称取0.100 g聚环氧乙烷(分子量≥200万)溶解于500mL水(4.2.1)中，用水(4.2.1)稀释至1000mL，混匀。

4.2.14  铂标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铂（质量分数≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入10 mL混合酸（4.2.9），盖上表面皿，在电热板上加热至全部溶解后，冲洗并移去表面皿，加入0.1 g氯化钠(4.2.2)，在水(4.2.1)浴上蒸干。加入5 mL盐酸（4.2.4）驱赶硝酸，再重复此操作两次。加入10 mL盐酸（4.2.4）和20 mL水(4.2.1)，加热溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水(4.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg铂。

4.2.15  钯标准贮存溶液：称取0.1000 g金属钯（质量分数≥99.99%）置于100烧杯中，加入10 mL混合酸（4.2.9），盖上表面皿，在电热板上加热至全部溶解后，冲洗并移去表面皿，加入0.1 g氯化钠(4.2.2)，在水(4.2.1)浴上蒸干。加入5 mL盐酸（4.2.4）驱赶硝酸，再重复此操作两次。加入10 mL盐酸（4.2.4）和20 mL水(4.2.1)，加热溶解，冷却后移入100 mL容量瓶中，用水(4.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg钯。

4.2.16  铑标准贮存溶液：称取0.3593 g高纯氯铑酸铵[ (NH4)3RhCl6，质量分数≥99.99%] [已于105 ℃烘箱中干燥两小时并置于干燥器中冷至室温]于100 mL烧杯，加入20 mL盐酸（4.2.4），溶解后移入100 mL容量瓶中，以水(4.2.1)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg铑。

4.2.17  混合标准溶液：分别移取20.00 mL铂标准贮存溶液(4.2.14)、20.00 mL钯标准贮存溶液(4.2.15)及10.00 mL铑标准贮存溶液(4.2.16)于同一100 mL容量瓶，加入3.5 mL盐酸（4.2.4）和2.5 mL硝酸(4.2.5),用水(4.2.1)稀释到刻度,混匀。此溶液1 mL含200 μg铂、200 μg钯、100 μg铑。

4.3 仪器

4.3.1  超声波清洗器。

4.3.2  电感耦合等离子体原子发射光谱仪；

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——200nm处光谱分辨率应小于0.01nm。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，铂、钯和铑元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——推荐谱线：铂203.646nm，钯340.458nm，铑343.488nm。

4.4 样品

从金属载体催化剂中随机抽取整件样品作为检测用试样。

4.5  试验步骤

4.5.1  试料

称取试样（废旧金属载体试样需在600 ℃焙烧2 h），精确至0.001 g。

4.5.2  空白试验

随同试料作空白试验。

4.5.3  测定

4.5.3.1  试料的分解

将试料（4.5.1）置于烧杯中，缓慢加入适量盐酸(4.2.4)浸没试样，待剧烈反应静止后，置于超声波清洗器中提取30 min后,置于150 ℃±10 ℃控温电炉上加热金属网溶解，取下冷却，取出烧杯中不溶金属外壳，用水(4.2.1)洗涤5次。加入10mL聚环氧乙烷(4.2.14)，搅拌均匀后静置30min。将溶液过滤于2000 mL容量瓶中，用盐酸(4.2.8) 洗涤烧杯及滤纸各5次,将带有沉淀物的滤纸转入100 mL高铝坩埚中,低温烘干，置于300 ℃±10 ℃马弗炉灼烧至滤纸炭化,升温至500 ℃±10 ℃至滤纸灰化完全，取出，冷却，加入过氧化钠(4.2.3)（过氧化钠加入量为残渣质量4倍～5倍），搅拌均匀，上面再覆盖一层过氧化钠(4.2.3)，置于已升至700 ℃±10 ℃马弗炉中熔融 30 min，取出，冷却，置于原烧杯，加入100 mL沸水(4.2.1) 加热至熔块分散，再用200 mL盐酸(4.2.7)酸化，用水(3.2.1)清洗坩埚5次后取出，冷却后，将溶液合并至盛有滤液的2000 mL容量瓶中，以水(4.2.1)定容，混匀。

4.5.3.2  铂、钯和铑的富集分离

分取100 mL 溶液（4.5.3.1）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，置于控温电炉板上于150 ℃±10 ℃加热至微沸，加入3 mL氟硼酸(4.2.6)，煮沸5 min～10 min，稍冷，加入5 mL盐酸（4.2.4）和3 mL氧化碲溶液(4.2.11)，缓慢滴加氯化亚锡溶液（4.2.12)至溶液完全变黑，并过量5 mL。加热至沉淀凝聚，再加入1 mL氧化碲溶液(4.2.11)和2 mL氯化亚锡溶液（4.2.12)进行二次共沉淀，加热至沉淀凝聚，微沸并保温30 min，取下，冷却，静置2 h以上。用溶剂过滤器（配备50 µm孔径的微孔滤膜）过滤，用盐酸(4.2.8)洗涤烧杯及沉淀各5次，将带有沉淀的滤膜转入原聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL混合酸(4.2.9)及少量水(4.2.1)，盖上表面皿，置于沸水浴上加热至沉淀完全溶解，取下表面皿，蒸至近干，加入20 mL混合酸(4.2.10)，加热2 min～3 min，取下冷却，将溶液用混合酸(4.2.10)转入50 mL容量瓶中，以水(4.2.1)定容，混匀。

4.5.3.3测定

按表1分取溶液（4.5.3.2），用稀释剂（4.2.10）稀释至刻度，混匀。按照仪器测定条件（附录B），于电感耦合等离子体原子发射光谱仪相应波长处，以试剂空白调零，分别测量溶液中铂、钯和铑的强度。在工作曲线上查出相应的铂、钯和铑的质量浓度。

表4 稀释分取体积与测定体积

| 铂的质量分数(μg/g) | 钯的质量分数(μg/g) | 铑的质量分数(μg/g) | 分取体积 （mL） | 测定体积 （mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <800 | <800 | <400 | / | 50 |
| 800～2000 | 800～4000 | 400～1000 | 10.00 | 100 |

4.5.4  工作曲线的绘制

4.5.4.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL混合标准溶液(4.2.17)于一组100 mL容量瓶中，加入8 mL氧化碲溶液(4.2.11)和10 mL氧化镧溶液(4.2.14)，用混合酸(4.2.10)稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2  于电感耦合等离子体原子发射光谱仪相应波长处，以水(4.2.1)调零，测量标准溶液的强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的轻度，分别以铂、钯和铑的质量浓度为横坐标，相应的强度为纵坐标，绘制铂、钯和铑的工作曲线。

4.6  分析结果的表述

4.6.1  试样中铂、钯和铑含量的计算

铂、钯和铑含量以质量分数ωx计，数值以μg/g表示，按公式（2）计算：

ωx=ρx−ρ0⋅Vx ⋅V⋅km⋅V1                            (2)

式中：ρx——自工作曲线上查得的试液中铂、钯和铑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白试液中铂、钯和铑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

Vx——测定液体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

k——稀释倍数。

所得结果质量分数小于10 μg/g时，结果表示至小数点后两位；质量分数大于或等于10μg/g、小于100 μg/g时，结果表示至小数点后一位；质量分数大于或等于100 μg/g时，结果取整数。

4.6.2  实验数据处理

金属载体中贵金属总量以MPGES计，数值以mg/pc表示，按公式（2）计算：

MPGES=(ωPt+ωPd+ωRh)m×10-3                                     （2）

式中：MPGES——每件金属载体中铂、钯和铑的总量，单位为毫克每件(mg/pc)

ωPt——试样中铂的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

ωPd——试样中钯的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

ωRh——试样中铑的质量分数, 单位为微克每克(μg/g)；

m——试样的质量，单位为克(g)。

所得结果质量分数小于10 mg/pc时，结果表示至小数点后两位；质量分数大于或等于10 mg/pc、小于100 mg/pc时，结果表示至小数点后一位；质量分数大于或等于100 mg/p时，结果取整数。

- 4.7 精密度

- 4.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得，测试的原始数据见附录B中表B.2。

表5 重复性限

| ωPt /(μg/g) | 7.60 | 49.6 | 57.4 | 397 | 1027 | 1940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(μg/g) | 0.50 | 2.8 | 4.2 | 30 | 48 | 106 |
| ωPd /(μg/g) | 7.73 | 99.2 | 113 | 392 | 2034 | 3902 |
| r/(μg/g) | 0.54 | 6.5 | 9.6 | 31 | 71 | 161 |
| ωRh /(μg/g) | 3.72 | 23.2 | 47.9 | 49.2 | 635 | 959 |
| r/(μg/g) | 0.29 | 2.8 | 4.3 | 4.1 | 35 | 43 |

- 4.7.2 再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得，测试的原始数据见附录B中表B.2。

表6 再现性限

| ωPt /(μg/g) | 7.60 | 49.6 | 57.4 | 397 | 1027 | 1940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(μg/g) | 0.55 | 3.1 | 5.1 | 31 | 59 | 114 |
| ωPd /(μg/g) | 7.73 | 99.2 | 113 | 392 | 2034 | 3902 |
| R/(μg/g) | 0.61 | 8.6 | 11 | 31 | 132 | 176 |
| ωRh /(μg/g) | 3.72 | 23.2 | 47.9 | 49.2 | 635 | 959 |
| R/(μg/g) | 0.50 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 56 | 51 |

4.8  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 本文件编号；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

附 录 A

（资料性附录）

日立Z-2010原子吸收光谱仪（带自动塞曼扣背景）工作参数见表A1。

表A1 仪器最佳化条件

| 元素 | 波长 /nm | 乙炔气流量/L/min | 空气流量 /L/min | 狭缝 /nm | 灯电流/mA | 燃烧器高度 /nm | 积分时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 265.9 | 1.4 | 15 | 0.2 | 10 | 7.5 | 5 |
| Pd | 247.6 | 1.5 | 15 | 0.4 | 10 | 8.0 | 5 |
| Rh | 343.5 | 1.5 | 15 | 0.4 | 10 | 7.5 | 5 |

附  录  B

（资料性）

精密度试验原始数据

方法1精密度数据是在2023年有8家实验室对尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铂、钯和铑含量在重复性条件下独立测定7次。测试的原始数据见表B.1。方法2精密度数据是在2023年有11家实验室对尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铂、钯和铑含量在重复性条件下独立测定7次。测试的原始数据见表B.2。

表B.1 方法1精密度试验原始数据

| 实验室 | 元素 | 水平数(3.2.1) | ωx（n-7）） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | Pt | 1 | 7.36 | 7.61 | 7.76 | 7.62 | 7.72 | 7.79 | 7.78 |
|  |  | 2 | 50.3 | 49.7 | 49.6 | 51.1 | 49.7 | 51.7 | 49.6 |
|  |  | 3 | 58.1 | 55.7 | 59.1 | 57.4 | 60.1 | 56.4 | 56.1 |
|  |  | 4 | 389 | 386 | 410 | 408 | 407 | 391 | 393 |
|  |  | 5 | 1011 | 1037 | 1014 | 1035 | 1028 | 1020 | 1004 |
|  |  | 6 | 2000 | 1932 | 1888 | 1998 | 1890 | 1970 | 2008 |
|  | Pd | 1 | 7.86 | 7.47 | 7.80 | 7.46 | 7.91 | 7.98 | 8.04 |
|  |  | 2 | 99.6 | 101 | 96.7 | 93.4 | 95.8 | 98.3 | 95.6 |
|  |  | 3 | 109 | 115 | 117 | 119 | 110 | 112 | 118 |
|  |  | 4 | 389 | 375 | 380 | 374 | 406 | 393 | 379 |
|  |  | 5 | 2073 | 2008 | 2076 | 2060 | 2027 | 2052 | 2070 |
|  |  | 6 | 3984 | 4016 | 3894 | 3862 | 3769 | 3899 | 3846 |
|  | Rh | 1 | 3.96 | 3.90 | 3.91 | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.90 |
|  |  | 2 | 22.9 | 23.0 | 22.8 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 25.0 |
|  |  | 3 | 48.1 | 48.6 | 46.5 | 46.3 | 50.4 | 48.7 | 49.5 |
|  |  | 4 | 47.3 | 50.0 | 47.5 | 48.5 | 51.1 | 48.5 | 47.2 |
|  |  | 5 | 650 | 624 | 639 | 641 | 628 | 641 | 643 |
|  |  | 6 | 940 | 934 | 969 | 966 | 946 | 970 | 961 |
| 2桂林理工大学 | Pt | 1 | 7.77 | 7.80 | 7.78 | 7.83 | 7.38 | 7.67 | 7.26 |
|  |  | 2 | 49.2 | 48.1 | 48.6 | 48.7 | 49.7 | 49.5 | 50.2 |
|  |  | 3 | 59.4 | 60.4 | 59.8 | 60.0 | 59.7 | 59.7 | 58.6 |
|  |  | 4 | 388 | 396 | 390 | 393 | 377 | 405 | 374 |
|  |  | 5 | 1063 | 1042 | 1060 | 1005 | 1003 | 1078 | 1010 |
|  |  | 6 | 1924 | 1968 | 1980 | 1961 | 1944 | 1975 | 1939 |
|  | Pd | 1 | 7.63 | 7.54 | 7.40 | 7.71 | 7.38 | 7.39 | 7.27 |
|  |  | 2 | 99.0 | 98.5 | 101 | 99.3 | 98.0 | 100 | 98.7 |
|  |  | 3 | 119 | 110 | 107 | 114 | 112 | 110 | 108 |
|  |  | 4 | 406 | 381 | 401 | 388 | 389 | 393 | 399 |
|  |  | 5 | 2034 | 2027 | 1992 | 2011 | 2050 | 2008 | 2045 |
|  |  | 6 | 3967 | 3917 | 3900 | 3924 | 3910 | 3898 | 3903 |
|  | Rh | 1 | 4.04 | 3.87 | 4.08 | 4.10 | 3.63 | 3.88 | 3.77 |
|  |  | 2 | 23.7 | 24.1 | 22.7 | 24.5 | 21.3 | 22.5 | 22.4 |
|  |  | 3 | 50.1 | 49.2 | 47.6 | 48.9 | 48.3 | 50.6 | 46.5 |
|  |  | 4 | 49.5 | 48.1 | 46.9 | 50.5 | 49.7 | 49.5 | 50.1 |
|  |  | 5 | 632 | 644 | 657 | 623 | 601 | 666 | 607 |
|  |  | 6 | 958 | 953 | 929 | 946 | 978 | 938 | 957 |
| 3江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | Pt | 1 | 7.89 | 7.32 | 7.37 | 7.81 | 7.56 | 7.34 | 7.74 |
|  |  | 2 | 48.3 | 48.9 | 48.9 | 50.3 | 50.1 | 49.5 | 49.6 |
|  |  | 3 | 60.3 | 59.5 | 59.3 | 60.3 | 59.4 | 59.8 | 59.2 |
|  |  | 4 | 403 | 402 | 394 | 392 | 386 | 378 | 397 |
|  |  | 5 | 1055 | 1039 | 1042 | 1038 | 1042 | 1041 | 1033 |
|  |  | 6 | 1987 | 1993 | 1985 | 1906 | 1897 | 1956 | 1942 |
|  | Pd | 1 | 7.34 | 7.82 | 7.45 | 7.39 | 7.82 | 7.76 | 7.76 |
|  |  | 2 | 99.4 | 99.1 | 97.2 | 98.6 | 96.7 | 102 | 100 |
|  |  | 3 | 109 | 114 | 120 | 106 | 112 | 115 | 119 |
|  |  | 4 | 395 | 384 | 399 | 400 | 378 | 382 | 401 |
|  |  | 5 | 2056 | 2039 | 2013 | 2063 | 2049 | 2042 | 2036 |
|  |  | 6 | 3984 | 3906 | 3907 | 3889 | 3876 | 3976 | 3906 |
|  | Rh | 1 | 4.02 | 3.78 | 4.12 | 3.76 | 3.82 | 3.57 | 3.92 |
|  |  | 2 | 25.3 | 23.1 | 22.6 | 24.9 | 21.8 | 21.1 | 20.6 |
|  |  | 3 | 40.3 | 49.5 | 48.6 | 49.3 | 50.3 | 49.6 | 48.3 |
|  |  | 4 | 48.4 | 49.2 | 45.6 | 48.5 | 49.1 | 50.3 | 51.2 |
|  |  | 5 | 638 | 642 | 621 | 619 | 632 | 642 | 618 |
|  |  | 6 | 958 | 967 | 976 | 936 | 948 | 966 | 936 |
| 4北矿检测技术股份有限公司 | Pt | 1 | 7.78 | 7.67 | 7.71 | 7.66 | 7.53 | 7.51 | 7.44 |
|  |  | 2 | 52.1 | 51.1 | 50.5 | 49.5 | 50.3 | 51.6 | 49.4 |
|  |  | 3 | 57.7 | 56.8 | 56.5 | 57.4 | 58.7 | 59.1 | 55.9 |
|  |  | 4 | 395 | 415 | 411 | 373 | 400 | 397 | 406 |
|  |  | 5 | 1011 | 1023 | 1045 | 1007 | 1018 | 1002 | 1009 |
|  |  | 6 | 1923 | 1889 | 1939 | 1930 | 1954 | 1983 | 1860 |
|  | Pd | 1 | 7.56 | 8.01 | 8.05 | 7.49 | 7.67 | 7.73 | 7.51 |
|  |  | 2 | 92.5 | 99.1 | 97.2 | 95.5 | 94.1 | 93.6 | 96.9 |
|  |  | 3 | 114 | 109 | 116 | 112 | 111 | 106 | 109 |
|  |  | 4 | 384 | 401 | 398 | 402 | 373 | 390 | 396 |
|  |  | 5 | 2005 | 2093 | 2069 | 2042 | 2048 | 2086 | 2037 |
|  |  | 6 | 3918 | 3812 | 3788 | 3901 | 3950 | 3799 | 3943 |
|  | Rh | 1 | 3.91 | 3.56 | 3.72 | 3.79 | 3.89 | 3.80 | 3.68 |
|  |  | 2 | 24.8 | 23.1 | 22.7 | 23.2 | 24.1 | 22.8 | 23.6 |
|  |  | 3 | 48.7 | 50.1 | 48.3 | 50.9 | 48.8 | 47.6 | 48.6 |
|  |  | 4 | 48.1 | 50.1 | 49.6 | 48.8 | 47.3 | 46.2 | 48.1 |
|  |  | 5 | 628 | 631 | 640 | 626 | 646 | 635 | 643 |
|  |  | 6 | 998 | 953 | 964 | 933 | 968 | 945 | 981 |
| 5国标（北京）检验认证有限公司 | Pt | 1 | 7.68 | 7.79 | 7.61 | 7.84 | 7.50 | 7.41 | 7.66 |
|  |  | 2 | 50.8 | 50.5 | 49.8 | 50.7 | 49.0 | 51.3 | 48.7 |
|  |  | 3 | 59.8 | 60.2 | 56.6 | 57.6 | 57.3 | 58.1 | 57.7 |
|  |  | 4 | 400 | 374 | 388 | 374 | 383 | 389 | 377 |
|  |  | 5 | 1071 | 1074 | 1082 | 1062 | 1027 | 1047 | 1034 |
|  |  | 6 | 1910 | 1919 | 1925 | 1897 | 1896 | 1949 | 1943 |
|  | Pd | 1 | 8.17 | 8.02 | 7.85 | 8.11 | 7.62 | 7.85 | 7.53 |
|  |  | 2 | 98.1 | 97.1 | 98.0 | 97.5 | 98.7 | 99.3 | 99.2 |
|  |  | 3 | 118 | 112 | 114 | 114 | 119 | 117 | 121 |
|  |  | 4 | 397 | 398 | 381 | 410 | 391 | 404 | 403 |
|  |  | 5 | 2090 | 2097 | 2093 | 2082 | 2049 | 2090 | 2116 |
|  |  | 6 | 3928 | 4026 | 3946 | 3838 | 3982 | 3957 | 3991 |
|  | Rh | 1 | 3.48 | 3.81 | 3.77 | 3.50 | 3.75 | 3.55 | 3.81 |
|  |  | 2 | 23.7 | 22.5 | 24.3 | 24.9 | 22.5 | 22.5 | 24.7 |
|  |  | 3 | 45.1 | 46.8 | 46.6 | 48.1 | 49.8 | 49.6 | 48.3 |
|  |  | 4 | 49.4 | 48.7 | 48.9 | 48.1 | 50.0 | 48.6 | 49.0 |
|  |  | 5 | 642 | 667 | 650 | 636 | 663 | 643 | 647 |
|  |  | 6 | 963 | 963 | 970 | 959 | 968 | 956 | 960 |
| 6江苏北矿金属循环利用科技有限有限公司 | Pt | 1 | 7.41 | 7.51 | 7.77 | 7.60 | 7.82 | 7.59 | 7.68 |
|  |  | 2 | 50.3 | 49.7 | 49.6 | 51.1 | 49.7 | 51.7 | 49.6 |
|  |  | 3 | 58.2 | 55.9 | 59.3 | 57.0 | 60.0 | 57.8 | 58.1 |
|  |  | 4 | 399 | 381 | 420 | 405 | 409 | 397 | 390 |
|  |  | 5 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.20 |
|  |  | 6 | 2002 | 1930 | 1898 | 1999 | 1894 | 1972 | 2018 |
|  | Pd | 1 | 7.86 | 7.49 | 7.76 | 7.56 | 7.91 | 7.99 | 8.14 |
|  |  | 2 | 99.1 | 103 | 97.7 | 92.3 | 93.9 | 99.2 | 96.7 |
|  |  | 3 | 110 | 111 | 118 | 119 | 111 | 113 | 120 |
|  |  | 4 | 399 | 365 | 381 | 375 | 416 | 395 | 379 |
|  |  | 5 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 15.9 |
|  |  | 6 | 3986 | 4010 | 3895 | 3862 | 3769 | 3900 | 3947 |
|  | Rh | 1 | 3.86 | 3.91 | 3.92 | 3.86 | 3.66 | 3.70 | 3.92 |
|  |  | 2 | 22.7 | 21.0 | 21.8 | 22.3 | 23.4 | 24.2 | 26.2 |
|  |  | 3 | 49.2 | 47.6 | 45.3 | 45.3 | 51.4 | 49.7 | 49.7 |
|  |  | 4 | 46.4 | 51.2 | 48.5 | 47.1 | 52.1 | 46.5 | 49.1 |
|  |  | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 5.00 |
|  |  | 6 | 943 | 940 | 969 | 966 | 950 | 971 | 962 |
| 7中国石油大学（北京） | Pt | 1 | 7.67 | 7.34 | 7.37 | 7.65 | 7.48 | 7.66 | 7.48 |
|  |  | 2 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 48.5 | 49.6 | 49.5 | 50.3 |
|  |  | 3 | 61.0 | 59.5 | 59.3 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 55.0 |
|  |  | 4 | 400 | 402 | 378 | 389 | 386 | 412 | 400 |
|  |  | 5 | 1028 | 1031 | 1039 | 1018 | 1016 | 1022 | 1026 |
|  |  | 6 | 1993 | 1996 | 1985 | 1923 | 1887 | 1976 | 1953 |
|  | Pd | 1 | 7.67 | 7.82 | 7.66 | 7.69 | 7.79 | 7.76 | 7.82 |
|  |  | 2 | 103 | 99.1 | 98.0 | 99.0 | 96.7 | 99.2 | 96.0 |
|  |  | 3 | 104 | 112 | 115 | 117 | 115 | 110 | 114 |
|  |  | 4 | 399 | 389 | 399 | 377 | 378 | 394 | 401 |
|  |  | 5 | 2023 | 2019 | 2059 | 2038 | 2039 | 2040 | 2026 |
|  |  | 6 | 3954 | 3925 | 3929 | 3990 | 3894 | 3976 | 3912 |
|  | Rh | 1 | 3.89 | 3.78 | 4.01 | 3.77 | 3.99 | 3.84 | 3.92 |
|  |  | 2 | 24.4 | 23.1 | 24.9 | 24.9 | 22.4 | 24.5 | 22.7 |
|  |  | 3 | 41.2 | 49.5 | 47.4 | 49.3 | 51.4 | 49.6 | 52.6 |
|  |  | 4 | 49.0 | 49.2 | 47.0 | 48.0 | 49.1 | 50.3 | 49.0 |
|  |  | 5 | 628 | 629 | 639 | 635 | 641 | 624 | 635 |
|  |  | 6 | 962 | 967 | 956 | 942 | 955 | 967 | 947 |
| 8金川集团股份有限公司 | Pt | 1 | 7.66 | 7.59 | 7.32 | 7.63 | 7.7 | 7.81 | 7.47 |
|  |  | 2 | 50.3 | 51.6 | 51.9 | 48.3 | 51.8 | 53.3 | 49.8 |
|  |  | 3 | 57.6 | 57.3 | 55.2 | 59.6 | 57.9 | 58.8 | 60.2 |
|  |  | 4 | 391 | 387 | 401 | 405 | 391 | 376 | 367 |
|  |  | 5 | 995 | 1023 | 1011 | 1036 | 1028 | 1001 | 1013 |
|  |  | 6 | 1908 | 1916 | 1936 | 1877 | 1892 | 1922 | 1879 |
|  | Pd | 1 | 7.86 | 7.45 | 7.29 | 7.54 | 7.42 | 7.35 | 7.66 |
|  |  | 2 | 93.9 | 98.1 | 96.3 | 100 | 92.1 | 92 | 95.5 |
|  |  | 3 | 109 | 113 | 109 | 118 | 112 | 106 | 113 |
|  |  | 4 | 364 | 388 | 375 | 379 | 391 | 366 | 393 |
|  |  | 5 | 2013 | 1996 | 2005 | 2056 | 2031 | 2018 | 2049 |
|  |  | 6 | 3684 | 3796 | 3858 | 3874 | 3991 | 3969 | 3892 |
|  | Rh | 1 | 3.56 | 3.82 | 3.67 | 3.55 | 3.69 | 3.49 | 3.45 |
|  |  | 2 | 22.3 | 22.5 | 23.3 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 24.1 |
|  |  | 3 | 44.7 | 47.6 | 45.9 | 45.5 | 48.3 | 47.2 | 46.3 |
|  |  | 4 | 47.7 | 49.1 | 50.3 | 46.6 | 46.8 | 49.2 | 50.9 |
|  |  | 5 | 625 | 630 | 613 | 609 | 604 | 635 | 623 |
|  |  | 6 | 956 | 988 | 932 | 967 | 941 | 929 | 988 |

表B.2 方法2精密度试验原始数据

| 实验室 | 元素 | 水平数(3.2.1) | ωx（n-7）） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | Pt | 1 | 7.32 | 7.51 | 7.47 | 7.66 | 7.98 | 7.96 | 7.80 |
|  |  | 2 | 50.5 | 48.8 | 50.3 | 50.7 | 50.3 | 50.1 | 50.5 |
|  |  | 3 | 56.6 | 58.3 | 58.9 | 56.9 | 55.4 | 55.2 | 58.8 |
|  |  | 4 | 409 | 376 | 378 | 401 | 410 | 403 | 382 |
|  |  | 5 | 1030 | 1033 | 1011 | 1043 | 1027 | 1020 | 1019 |
|  |  | 6 | 1908 | 1942 | 1939 | 1854 | 1930 | 1853 | 1894 |
|  | Pd | 1 | 7.40 | 7.66 | 7.36 | 7.94 | 7.39 | 7.47 | 7.63 |
|  |  | 2 | 93 | 100 | 94 | 92 | 95 | 96 | 92 |
|  |  | 3 | 112 | 111 | 115 | 110 | 116 | 111 | 119 |
|  |  | 4 | 384 | 372 | 387 | 388 | 404 | 407 | 409 |
|  |  | 5 | 2038 | 2088 | 2067 | 2049 | 2026 | 2065 | 2003 |
|  |  | 6 | 3960 | 3967 | 4016 | 3886 | 3866 | 3922 | 3973 |
|  | Rh | 1 | 3.71 | 3.65 | 3.89 | 3.73 | 3.85 | 3.68 | 3.95 |
|  |  | 2 | 25.1 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 25.0 |
|  |  | 3 | 47.8 | 50.7 | 49.6 | 46.7 | 49.0 | 47.9 | 48.4 |
|  |  | 4 | 48.5 | 49.8 | 47.8 | 49.7 | 51.3 | 49.3 | 47.6 |
|  |  | 5 | 626 | 623 | 628 | 640 | 632 | 643 | 632 |
|  |  | 6 | 989 | 938 | 993 | 958 | 943 | 996 | 990 |
| 2南京德普瑞克环保科技股份公司 | Pt | 1 | 7.40 | 7.54 | 7.32 | 7.26 | 7.83 | 7.68 | 7.74 |
|  |  | 2 | 50.5 | 47.3 | 49.5 | 51.9 | 49.1 | 48.2 | 46.8 |
|  |  | 3 | 54.3 | 55.1 | 56.7 | 57.5 | 54.7 | 53.5 | 58.7 |
|  |  | 4 | 396 | 382 | 401 | 388 | 403 | 433 | 407 |
|  |  | 5 | 977 | 981 | 1004 | 1021 | 1019 | 982 | 1030 |
|  |  | 6 | 1901 | 1926 | 1947 | 1860 | 1920 | 1981 | 1994 |
|  | Pd | 1 | 7.82 | 7.91 | 7.63 | 7.76 | 7.76 | 7.18 | 7.87 |
|  |  | 2 | 100 | 96.8 | 99.1 | 95.2 | 98.4 | 103 | 97.3 |
|  |  | 3 | 108 | 110 | 113 | 115 | 109 | 106 | 117 |
|  |  | 4 | 413 | 381 | 379 | 415 | 394 | 413 | 403 |
|  |  | 5 | 1925 | 1982 | 2021 | 2031 | 2028 | 1931 | 1980 |
|  |  | 6 | 3848 | 3918 | 3865 | 3939 | 3759 | 3995 | 3834 |
|  | Rh | 1 | 3.82 | 3.41 | 3.42 | 3.57 | 3.41 | 3.69 | 3.66 |
|  |  | 2 | 22.2 | 22.9 | 22.5 | 23.5 | 22.8 | 22.0 | 23.8 |
|  |  | 3 | 48.7 | 47.2 | 46.0 | 50.9 | 48.5 | 49.8 | 50.5 |
|  |  | 4 | 48.9 | 49.4 | 49.2 | 48.0 | 50.2 | 50.9 | 48.7 |
|  |  | 5 | 593 | 594 | 617 | 614 | 616 | 599 | 615 |
|  |  | 6 | 959 | 935 | 949 | 929 | 945 | 966 | 997 |
| 3巴斯夫催化剂（桂林）有限公司 | Pt | 1 | 7.56 | 7.37 | 7.22 | 7.51 | 7.48 | 7.35 | 7.19 |
|  |  | 2 | 49.6 | 50.9 | 50.7 | 49.6 | 48.3 | 50.1 | 48.4 |
|  |  | 3 | 58.3 | 59.2 | 55.7 | 58.1 | 56.9 | 57.3 | 58.9 |
|  |  | 4 | 405 | 403 | 399 | 410 | 412 | 397 | 382 |
|  |  | 5 | 1016 | 1032 | 1023 | 1018 | 1020 | 1032 | 1023 |
|  |  | 6 | 1924 | 1905 | 1933 | 1925 | 1906 | 1892 | 1890 |
|  | Pd | 1 | 7.68 | 7.78 | 7.74 | 7.66 | 7.54 | 7.62 | 7.55 |
|  |  | 2 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
|  |  | 3 | 118 | 119 | 113 | 116 | 116 | 119 | 116 |
|  |  | 4 | 383 | 390 | 392 | 385 | 386 | 397 | 382 |
|  |  | 5 | 2029 | 2061 | 2044 | 2025 | 2046 | 2026 | 2037 |
|  |  | 6 | 3851 | 3873 | 3852 | 3858 | 3845 | 3820 | 3882 |
|  | Rh | 1 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 3.52 | 3.69 | 3.59 | 3.67 |
|  |  | 2 | 23.2 | 23.8 | 22.3 | 23.8 | 23.1 | 22.9 | 23.3 |
|  |  | 3 | 47.3 | 48.7 | 49.7 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.0 |
|  |  | 4 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 50.7 | 50.2 | 50.7 | 50.3 |
|  |  | 5 | 623 | 632 | 631 | 627 | 622 | 638 | 624 |
|  |  | 6 | 958 | 942 | 952 | 962 | 951 | 965 | 935 |
| 4桂林理工大学 | Pt | 1 | 7.39 | 7.40 | 7.52 | 7.69 | 7.79 | 7.61 | 7.78 |
|  |  | 2 | 50.0 | 49.7 | 48.3 | 49.6 | 48.8 | 50.2 | 49.3 |
|  |  | 3 | 59.7 | 58.2 | 58.6 | 59.0 | 59.8 | 56.7 | 57.2 |
|  |  | 4 | 391 | 396 | 401 | 379 | 388 | 381 | 407 |
|  |  | 5 | 1011 | 1065 | 1008 | 1013 | 1026 | 1033 | 1015 |
|  |  | 6 | 1911 | 1946 | 1994 | 1972 | 1953 | 1997 | 1966 |
|  | Pd | 1 | 7.70 | 7.66 | 7.86 | 7.73 | 7.57 | 7.68 | 7.67 |
|  |  | 2 | 96 | 99 | 99 | 96 | 98 | 101 | 102 |
|  |  | 3 | 119 | 116 | 112 | 110 | 108 | 113 | 112 |
|  |  | 4 | 394 | 392 | 381 | 379 | 383 | 390 | 397 |
|  |  | 5 | 2032 | 2021 | 2038 | 2046 | 2083 | 2055 | 2003 |
|  |  | 6 | 3975 | 3923 | 3919 | 3869 | 3891 | 3962 | 3995 |
|  | Rh | 1 | 3.69 | 3.94 | 3.85 | 3.88 | 3.78 | 3.81 | 3.96 |
|  |  | 2 | 23.9 | 24.4 | 23.7 | 25.1 | 22.6 | 23.3 | 22.8 |
|  |  | 3 | 48.7 | 47.8 | 49.2 | 49.7 | 47.2 | 49.5 | 48.3 |
|  |  | 4 | 49.8 | 48.2 | 46.8 | 49.7 | 45.2 | 49.2 | 46.3 |
|  |  | 5 | 632 | 645 | 616 | 647 | 626 | 635 | 651 |
|  |  | 6 | 994 | 965 | 983 | 956 | 968 | 937 | 959 |
| 5江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 | Pt | 1 | 7.56 | 7.37 | 7.48 | 7.94 | 7.83 | 7.68 | 7.74 |
|  |  | 2 | 49.5 | 49.9 | 50.4 | 48.9 | 50.5 | 49.3 | 49.6 |
|  |  | 3 | 59.4 | 58.3 | 56.7 | 58.2 | 59.4 | 60.4 | 57.4 |
|  |  | 4 | 399 | 402 | 385 | 384 | 395 | 406 | 408 |
|  |  | 5 | 1029 | 1036 | 1054 | 1059 | 1039 | 1028 | 1022 |
|  |  | 6 | 1974 | 1983 | 2000 | 1897 | 1906 | 1967 | 1984 |
|  | Pd | 1 | 7.89 | 7.56 | 7.92 | 7.46 | 7.53 | 7.61 | 7.84 |
|  |  | 2 | 100 | 98 | 96 | 99 | 96 | 103 | 103 |
|  |  | 3 | 110 | 113 | 116 | 114 | 118 | 112 | 113 |
|  |  | 4 | 392 | 386 | 385 | 394 | 399 | 381 | 388 |
|  |  | 5 | 2034 | 2041 | 2059 | 2063 | 2032 | 2027 | 2019 |
|  |  | 6 | 4001 | 3897 | 3892 | 3905 | 3916 | 3867 | 3882 |
|  | Rh | 1 | 3.98 | 3.86 | 3.95 | 3.86 | 3.75 | 3.79 | 3.92 |
|  |  | 2 | 24.5 | 23.8 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 23.2 | 23.9 |
|  |  | 3 | 40.3 | 49.5 | 48.6 | 49.3 | 50.3 | 49.6 | 49.2 |
|  |  | 4 | 47.9 | 48.5 | 49.5 | 46.5 | 47.3 | 48.8 | 50.4 |
|  |  | 5 | 618 | 629 | 632 | 642 | 629 | 631 | 627 |
|  |  | 6 | 952 | 976 | 958 | 973 | 947 | 962 | 947 |
| 6北矿检测技术股份有限公司 | Pt | 1 | 7.73 | 7.65 | 7.78 | 7.79 | 7.60 | 7.55 | 7.48 |
|  |  | 2 | 51.6 | 50.7 | 50.5 | 49.8 | 51.9 | 52.2 | 49.0 |
|  |  | 3 | 58.4 | 55.3 | 56.5 | 55.8 | 57.2 | 56.3 | 58.8 |
|  |  | 4 | 395 | 410 | 407 | 390 | 386 | 398 | 403 |
|  |  | 5 | 1034 | 1038 | 1026 | 1015 | 1003 | 1009 | 1017 |
|  |  | 6 | 1960 | 1875 | 1983 | 2010 | 1999 | 2006 | 1890 |
|  | Pd | 1 | 7.46 | 8.13 | 7.98 | 7.66 | 7.55 | 8.00 | 7.93 |
|  |  | 2 | 95 | 104 | 95 | 99 | 96 | 97 | 99 |
|  |  | 3 | 110 | 107 | 109 | 116 | 115 | 117 | 112 |
|  |  | 4 | 392 | 408 | 410 | 396 | 380 | 388 | 391 |
|  |  | 5 | 2018 | 2085 | 2053 | 2038 | 2045 | 2077 | 2025 |
|  |  | 6 | 3932 | 3743 | 3823 | 3896 | 3928 | 3798 | 3910 |
|  | Rh | 1 | 3.88 | 3.69 | 3.66 | 3.90 | 3.83 | 4.01 | 3.85 |
|  |  | 2 | 23.6 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 23.8 | 24.2 | 22.9 |
|  |  | 3 | 49.8 | 52.2 | 47.5 | 50.5 | 48.3 | 48.1 | 49.4 |
|  |  | 4 | 49.9 | 52.3 | 50.1 | 49.3 | 48.5 | 47.7 | 47.3 |
|  |  | 5 | 632 | 630 | 658 | 634 | 652 | 644 | 645 |
|  |  | 6 | 973 | 945 | 962 | 940 | 977 | 953 | 967 |
| 7国标（北京）检验认证有限公司 | Pt | 1 | 7.48 | 7.64 | 7.86 | 7.53 | 7.66 | 7.69 | 7.65 |
|  |  | 2 | 51.2 | 49.2 | 48.7 | 49.2 | 50.2 | 49.5 | 48.3 |
|  |  | 3 | 56.4 | 55.3 | 59.3 | 55.3 | 55.2 | 59.0 | 55.3 |
|  |  | 4 | 401 | 394 | 388 | 390 | 374 | 399 | 386 |
|  |  | 5 | 1020 | 1078 | 1080 | 997 | 1044 | 1068 | 1059 |
|  |  | 6 | 1905 | 1937 | 1891 | 1953 | 1918 | 1971 | 1935 |
|  | Pd | 1 | 8.21 | 7.97 | 7.95 | 8.12 | 8.21 | 7.67 | 7.88 |
|  |  | 2 | 99 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 |
|  |  | 3 | 121 | 113 | 116 | 110 | 120 | 111 | 118 |
|  |  | 4 | 411 | 402 | 395 | 384 | 384 | 405 | 397 |
|  |  | 5 | 2081 | 2119 | 2076 | 2108 | 2120 | 2068 | 2079 |
|  |  | 6 | 3935 | 3816 | 3979 | 4031 | 3979 | 3847 | 3997 |
|  | Rh | 1 | 3.52 | 3.79 | 3.79 | 3.54 | 3.76 | 3.52 | 3.78 |
|  |  | 2 | 23.8 | 25.3 | 22.2 | 24.1 | 22.9 | 25.4 | 24.9 |
|  |  | 3 | 46.1 | 44.7 | 47.5 | 44.8 | 46.0 | 46.7 | 49.7 |
|  |  | 4 | 50.2 | 49.1 | 48.8 | 47.3 | 49.3 | 50.0 | 48.0 |
|  |  | 5 | 661 | 661 | 643 | 671 | 643 | 676 | 652 |
|  |  | 6 | 986 | 958 | 984 | 968 | 978 | 956 | 973 |
| 8江苏北矿金属循环利用科技有限有限公司 | Pt | 1 | 7.42 | 7.31 | 7.37 | 7.62 | 7.92 | 7.19 | 7.58 |
|  |  | 2 | 51.3 | 47.7 | 45.6 | 51.1 | 50.7 | 51.7 | 49.1 |
|  |  | 3 | 57.3 | 55.9 | 59.3 | 57.1 | 62.3 | 58.8 | 57.1 |
|  |  | 4 | 389 | 380 | 410 | 415 | 419 | 397 | 393 |
|  |  | 5 | 8.30 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.10 | 8.20 |
|  |  | 6 | 2001 | 1930 | 1898 | 2000 | 1894 | 1982 | 2023 |
|  | Pd | 1 | 7.96 | 7.19 | 7.77 | 7.52 | 7.81 | 7.99 | 8.15 |
|  |  | 2 | 99 | 103 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 |
|  |  | 3 | 111 | 111 | 112 | 121 | 122 | 113 | 121 |
|  |  | 4 | 400 | 371 | 392 | 375 | 432 | 395 | 379 |
|  |  | 5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | 15.8 |
|  |  | 6 | 3986 | 4013 | 3899 | 3882 | 3777 | 3901 | 3957 |
|  | Rh | 1 | 3.87 | 3.92 | 3.91 | 3.16 | 3.76 | 3.32 | 3.92 |
|  |  | 2 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 21.3 | 23.4 | 25.2 | 25.9 |
|  |  | 3 | 45.2 | 48.7 | 46.3 | 45.4 | 51.1 | 49.1 | 48.3 |
|  |  | 4 | 45.4 | 52.3 | 49.2 | 48.1 | 53.2 | 47.5 | 49.2 |
|  |  | 5 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 4.90 |
|  |  | 6 | 953 | 970 | 966 | 969 | 951 | 971 | 966 |
| 9中国石油大学（北京） | Pt | 1 | 7.56 | 7.45 | 7.48 | 7.88 | 7.83 | 7.74 | 7.62 |
|  |  | 2 | 49.3 | 49.9 | 49.8 | 48.9 | 49.7 | 49.3 | 49.8 |
|  |  | 3 | 60.1 | 59.3 | 56.7 | 59.4 | 60.3 | 60.4 | 58.6 |
|  |  | 4 | 402 | 401 | 399 | 387 | 395 | 407 | 402 |
|  |  | 5 | 1036 | 1021 | 1013 | 1028 | 1021 | 1025 | 1015 |
|  |  | 6 | 1962 | 1983 | 1993 | 1867 | 1923 | 1963 | 1953 |
|  | Pd | 1 | 7.72 | 7.56 | 7.73 | 7.59 | 7.58 | 7.61 | 7.92 |
|  |  | 2 | 99 | 100 | 96 | 95 | 96 | 103 | 101 |
|  |  | 3 | 113 | 110 | 116 | 114 | 115 | 114 | 116 |
|  |  | 4 | 390 | 388 | 385 | 399 | 405 | 392 | 388 |
|  |  | 5 | 2038 | 2039 | 2055 | 2025 | 2032 | 2041 | 2052 |
|  |  | 6 | 4000 | 3876 | 3876 | 3972 | 3967 | 3867 | 3990 |
|  | Rh | 1 | 3.89 | 3.86 | 3.95 | 3.91 | 3.84 | 3.79 | 3.88 |
|  |  | 2 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 25.3 | 26.1 | 23.2 | 24.2 |
|  |  | 3 | 43.4 | 48.3 | 48.6 | 47.3 | 50.2 | 49.6 | 49.8 |
|  |  | 4 | 48.3 | 49.2 | 49.5 | 47.6 | 48.9 | 49.2 | 49.8 |
|  |  | 5 | 632 | 629 | 628 | 633 | 644 | 631 | 626 |
|  |  | 6 | 987 | 976 | 962 | 968 | 950 | 962 | 955 |
| 10深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | Pt | 1 | 7.55 | 7.51 | 7.66 | 7.51 | 7.45 | 7.69 | 7.54 |
|  |  | 2 | 50.2 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 50.1 |
|  |  | 3 | 56.0 | 54.1 | 56.3 | 55.4 | 56.7 | 54.9 | 55.7 |
|  |  | 4 | 401 | 404 | 399 | 395 | 399 | 403 | 400 |
|  |  | 5 | 1005 | 1004 | 1034 | 1036 | 1043 | 1047 | 1031 |
|  |  | 6 | 1947 | 1939 | 1941 | 1941 | 1933 | 1951 | 1944 |
|  | Pd | 1 | 7.49 | 7.81 | 7.55 | 7.54 | 7.72 | 7.74 | 7.50 |
|  |  | 2 | 102.3 | 103.2 | 102.2 | 102.4 | 102.5 | 103.2 | 103.0 |
|  |  | 3 | 112 | 108 | 115 | 113 | 110 | 108 | 112 |
|  |  | 4 | 385 | 387 | 390 | 381 | 390 | 385 | 386 |
|  |  | 5 | 1899 | 1911 | 1967 | 1977 | 1955 | 1954 | 1905 |
|  |  | 6 | 3884 | 3889 | 3874 | 3866 | 3878 | 3863 | 3884 |
|  | Rh | 1 | 3.80 | 3.66 | 3.60 | 3.75 | 3.69 | 3.71 | 3.75 |
|  |  | 2 | 20.1 | 19.3 | 22.0 | 21.1 | 23.1 | 22.7 | 20.1 |
|  |  | 3 | 48.3 | 47.6 | 48.1 | 48.1 | 49.1 | 48.8 | 49.0 |
|  |  | 4 | 50.0 | 50.9 | 50.1 | 49.7 | 48.0 | 48.1 | 50.0 |
|  |  | 5 | 611 | 611 | 650 | 651 | 626 | 632 | 611 |
|  |  | 6 | 945 | 936 | 955 | 956 | 948 | 961 | 947 |
| 11金川集团股份有限公司 | Pt | 1 | 7.81 | 7.55 | 7.76 | 7.64 | 7.87 | 7.94 | 8.00 |
|  |  | 2 | 50.1 | 47.6 | 46.6 | 47.6 | 48.4 | 49.3 | 50.5 |
|  |  | 3 | 59.4 | 56.1 | 57.0 | 57.3 | 55.4 | 58.2 | 55.8 |
|  |  | 4 | 382 | 384 | 380 | 402 | 387 | 384 | 403 |
|  |  | 5 | 1005 | 1019 | 1009 | 1013 | 1001 | 1022 | 1032 |
|  |  | 6 | 1916 | 1966 | 1949 | 1915 | 1897 | 1891 | 1940 |
|  | Pd | 1 | 7.94 | 7.92 | 7.74 | 7.94 | 7.80 | 7.86 | 7.95 |
|  |  | 2 | 98.9 | 105.0 | 101.0 | 103.0 | 97.2 | 101.0 | 103.0 |
|  |  | 3 | 113 | 112 | 112 | 109 | 107 | 107 | 107 |
|  |  | 4 | 357 | 372 | 365 | 370 | 363 | 372 | 380 |
|  |  | 5 | 2010 | 2001 | 2016 | 2041 | 2066 | 2037 | 2049 |
|  |  | 6 | 3921 | 3873 | 3909 | 3888 | 3857 | 3809 | 3863 |
|  | Rh | 1 | 3.41 | 3.55 | 3.41 | 3.49 | 3.28 | 3.34 | 3.44 |
|  |  | 2 | 21.1 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 23.0 | 21.0 | 22.3 |
|  |  | 3 | 45.6 | 44.3 | 44.8 | 46.3 | 43.6 | 44.1 | 44.5 |
|  |  | 4 | 50.5 | 48.8 | 49.2 | 47.6 | 51.4 | 52.3 | 50.8 |
|  |  | 5 | 635 | 625 | 633 | 614 | 609 | 611 | 629 |
|  |  | 6 | 939 | 938 | 930 | 937 | 929 | 910 | 949 |