标准意见汇总处理表

标准项目名称：银化学分析方法第7部分金和钯量的测定等离子体原子发射光谱法    承办人：陈兰   共2页第1页

标准项目负责起草单位：大冶有色设计研究院有限公司         联系电话：13451068820         2023年12月10日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | “测定范围：金：0.0002 %～0.050 %，钯:0.0002 %～0.050 %”改为“测定范围：0.0002 %～0.050 %” | 中船黄冈贵金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5 | “p”格式调整为希腊字母“ρ” | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | 建议5.1由纯水改为三级水。 | 江西铜业股份有限公司 | 不采纳 | 光谱分析要求使用二级水。 |
|  | 5.9 | “5.9 混合酸（盐酸：硝酸=3:1）”改为“5.9混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸，现配现用）” | 南京市产品质量监督检查院 | 采纳 |  |
|  | 5.13 | “100μg金，100μg钯”改为“100μg金、100μg钯” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1 | 删掉6.1 | 贵研检测科技云南有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 未对仪器的观测方式进行规定。应明确观测方式 | 江西铜业股份有限公司 | 不采纳 | 最低点浓度远超仪器检出限，轴向和径向都能满足要求。 |
|  | 6.3 | 删掉6.3中推荐波长表，改为“推荐分析谱线Au242.7nm、Pd340.4nm” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.1 | 表2保留含量和称样量，其余移至8.3 |  | 采纳 |  |
|  | 8.3 | 8.3中文字表述顺序调整，加小标题 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.1 | “按表2称取试料置于250mL烧杯中、按表2加入硝酸 (5.7)”，使用（1+7）硝酸，溶样时间较长，建议使用（1+3）硝酸溶样。 | 中船黄冈贵金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.2 | 删掉8.3.2中“例如”，“热稀盐酸（5.6）”改为“热盐酸” | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.2 | “于低温电热板上放置保温30min”，建议“在热水浴中保温30min。” | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 |  |

标准意见汇总处理表

标准项目名称：银化学分析方法第7部分金和钯量的测定等离子体原子发射光谱法    承办人：陈兰   共2页第2页

标准项目负责起草单位：大冶有色设计研究院有限公司             联系电话：13451068820  2023年12月10日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.3.1~8.3.2 | 建议用离心机或真空微滤系统 | 南京市产品质量监督检查院 | 不采纳 | 讨论会后调研18家参与单位意见，绝大多数单位同意原方法。 |
|  | 8.3.3 | 中“波长267.59nm、340.458nm处”改为“推荐波长处” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.3 | 最终定容时酸度小了会浑浊，建议补充酸度 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 不采纳 | 浑浊是因为有残留银在溶液中，8.3.3用到5.4盐酸，酸度已经达到10%足够沉淀残留银。 |
|  | 8.3.3 | 删掉8.3.3“扣除空白值” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | “ 系列标准工作溶液配制 移取0 mL、0.25、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.50 mL、5.00 mL、10mL金和钯混合标准溶液（2.2. 13），置于一组100 mL容量瓶中”，建议可适当减少曲线的中间点，如修改为“移取0 mL、0.25、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10mL”。 | 云南铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | “10.00 mL金和钯混合标准溶液（5. 13）”后面增加“选择合适的标准溶液覆盖待测溶液浓度” | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 无 | 云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 山东招金金银精炼有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 金川集团股份有限公司 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：17个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：13个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：4个。

④没有回函的单位数：0个。