团  体  标  准

附件3

ICS 91.10

CCS Q13

T/CNIA  XXXX-20XX

铜尾矿砂

- Copper tailings sand

（草案）

202X-××-××发布

202×-××-××实施

发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学 会

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：江西铜业股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司等。

本文件起草人：XXX、XXX、XXX。

铜尾矿砂

  - 范围

本文件规定了铜尾矿砂的术语、要求、试验方法、检验规则及检验项目、运输和贮存。

本文件适用于铜矿石经选矿产生的尾矿，再经脱水处理的铜尾矿砂，供蒸压加气混凝土砌块、空心墙板、预拌混凝土和砂浆细骨料、水泥掺合料、烧结砖、免蒸免烧砖、烧结陶粒、陶瓷等建筑材料行业使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 51003—2014 矿物掺合料应用技术规范

  - 术语

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 铜尾矿砂 copper tailings sand

铜矿石经磨细、分选后产生的粒径小于0.6mm的颗粒。

- 3.2 级配 grain composition

集料各级粒径颗粒的分配情况，可通过筛析试验确定。

  - 技术要求

- 4.1产品规格

铜尾矿砂产品规格分为粗尾矿砂、中尾矿砂、细尾矿砂三种，规格见表1。

表1  铜尾矿砂分类

| 项目 | 粒度筛析（水筛法）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格(mm） | +0.074 | -0.074~+0.038 | -0.038 |
| 粗尾矿砂 | 85~90 | 5~10 | 5~10 |
| 中尾矿砂 | 60~70 | 10~20 | 15~25 |
| 细尾矿砂 | 5~15 | 10~20 | 65~75 |

- 4.2 化学成分

铜尾矿砂化学成分见表2。

表2  铜尾矿砂化学成分

| 项目 | 元素，质量分数 % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | SO3 | K2O | Na2O |
| 粗尾矿砂 | ≥70 | ≤13 | 1~5 | 0~1 | 2~5 | 0~1.25 | 3~6 | 0~1 |
| 中尾矿砂 | ≥65 | ≤11 | 1~5 | 0~1 | 2~5 | 0~1.5 | 3~6 | 0~1 |
| 细尾矿砂 | ≥60 | ≤15 | 1~5 | 0~1 | 2~5 | 0~2 | 3~6 | 0~1 |

- 4.3颗粒级配

- 铜尾矿砂颗粒级配指标应符合表3的要求。

- 表3  铜尾矿砂颗粒级配指标

| 产品类别 | 方筛孔尺寸/mm | 累计筛余% |
| --- | --- | --- |
| 粗尾矿砂 | 0.6 | 0~0.2 |
|  | 0.3 | 3.0~14.5 |
|  | 0.15 | 32~52 |
|  | 0.074 | 85~90 |
| 中尾矿砂 | 0.6 | 0~0.2 |
|  | 0.3 | 3.0~14.5 |
|  | 0.15 | 30~50 |
|  | 0.074 | 60~70 |
| 细尾矿砂 | 0.6 | 0 |
|  | 0.3 | 0 |
|  | 0.15 | 0~1 |
|  | 0.074 | 5~15 |
|  | 0.038 | 15~35 |
|  | 0.023 | 40~65 |

- 4.4铜尾矿砂亚甲蓝值

铜尾矿砂石亚甲蓝值应符合表4的规定。

表4 铜尾矿砂亚甲蓝值

| 项目 | 项目指标（g/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗尾矿砂 | 中尾矿砂 | 细尾矿砂 |
| 亚甲蓝（MB）值 | ≤6 | ≤8 | - |
| 注：表中指标可根据用途，经供需双方协商确定。 |  |  |  |

- 4.5铜尾矿砂含水量

铜尾矿砂含水量应符合表5的规定。

表5 铜尾矿砂含水量

| 项目 | 项目指标（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗尾矿砂 | 中尾矿砂 | 细尾矿砂 |
| 含水量 | ≤18 | ≤17 | ≤20 |
| 注：表中指标可根据用途，经供需双方协商确定。 |  |  |  |

- 4.6有害物质

铜尾矿砂中如含有轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等，其限量应符合表6的规定。

表6 铜尾矿砂有害物质指标

| 项目 | 项目指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗尾矿砂 | 中尾矿砂 | 细尾矿砂 |
| 轻物质/% | ≤1.0 |  |  |
| 有机物 | 合格 |  |  |
| 硫化物及硫酸盐（以SO3质量计）/% | ≤1.25 | ≤1.5 | ≤2 |
| 氯化物（以氯离子质量计）/% | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |

- 4.7放射性

铜尾矿砂的放射性限量应符合GB6566的规定。

- 4.8 表观密度和外观

表观密度应不小于2550 kg/m3。产品为深褐色，当含水量低时，可能出现淡黄色，但不影响使用。铜尾矿砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料等杂物。

4.10 碱集料反应

经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，且在对应试验方法规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。

  - 试验方法

    - 试样取样方法

按GB/T 14684的规定执行。将抽取的样品充分混匀,分为三份,保存在密封容器中,一份用于试验,另两份密封保存备用。试样处理按GB/T 14684-2022中7.1.3的规定执行。

    - 取样数量

单项试验的最少取样数量应符合表7的规定，如同一试样需进行几项不同的试验，应保证经试验后的试样，不产生影响下一试验的结果。

表7单项试验取样数量

| 序号 | 试验项目 |  | 最少取样数量/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒级配 |  | 4.4 |
| 2 | 亚甲蓝值 |  | 6.0 |
| 3 | 含水量（质量分数%) |  | 4.4 |
| 4 | 有害物质 | 轻物质含量 | 3.2 |
| 5 |  | 有机物含量 | 2.0 |
| 6 |  | 硫化物与硫酸盐含量 | 0.6 |
|  |  | 氯化物含量 | 4.4 |
| 7 | 表观密度 |  | 2.6 |
| 6 | 放射性 |  | 6.0 |
| 7 | 碱集料反应 |  | 6.0 |

    - 试验环境

按GB/T 14684-2022中7.2的规定执行。

    - 试验用筛

按GB/T 14684-2022中7.3.1的规定执行。

    - 粒度筛析

按GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法执行。

    - 亚甲蓝值

按GB/T 14684-2022中7.5的规定执行。

    - 有害物质

按GB/T 14684的规定执行。

    - 表观密度

按GB/T 14684-2022中7.16的规定执行。

    - 放射性

按GB6566的规定执行。

    - 碱集料反应

采用实际使用的铜尾矿砂混合砂，按GB/T 14684-2022中7.19的规定执行。

    - 含水量

按GB/T 51003附录C的方法进行。

    - 二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铁、三氧化硫、氧化钾、氧化钠的测定

按GB/T 176-2017的标准执行。

- 6检验规则

- 6.1组批

6.1.1 产品应成批提交验收,每批应为同一批规格原料、相同工艺生产。

- 6.1.2按同规格产品每1000t为一个检验批次，不足1000t的按一个批次记。

- 6.2取样方法

- 按GB/T14684的规定执行，所取样品应贴上标签，注明样品编号、批号、取样日期等。

- 7检验项目

产品应按本文件规定进行铜尾矿砂生产过程取样进行检验，出厂检验项目为水分、亚甲蓝值、硫化物及硫酸盐等。

- 7.1检验结果判定

7.1.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170规定。

7.1.2 检验结果如与本标准规定不符时，应重新取双倍样品量进行检验。复检结果仍有一项不符时，则判定该批为不合格品。

7.1.3  需方可对收到的产品进行质量检验，如检验结果与本文件规定不符时，可在收到产品之日起10个工作日内向供方提出，由供需双方协商解决。若需仲裁，则仲裁取样方法和仲裁机构由双方共同确认。

- 8检查与验收

8.1随行文件

每批产品由生产企业按本文件要求进行检验，出厂的产品应附有质量证明书，其内容包括：

- 生产企业名称；

- 产品名称；

- 净重；

- 本标准编号；

- 生产日期；

- 其他。

8.2运输和贮存

8.2.1铜尾矿砂应按规格单独堆放和运输，防止人为碾压、混合及污染产品。

8.2.2运输时，应有防洒落和粉尘飞扬措施，严禁污染环境。