| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | （见第7章，2013年版的第6章）。文中“。”改为“；” | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 已更正 |
|  | 前言 | 增加了“料场落地混匀摊平定尺定点取样法”的内容（见附录A）；文中“；”改为“。” | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 已更正 |
|  | 4 | 将物理规格分类移到4分类中 | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | - 已更正。 - “冰铜按化学成分分为一级品、二级品、三级品；按物理规格分为块状和粉状。” |
|  | 5.1 | 建议考虑放宽Pb杂质含量，本次拟修订较2013版缩窄幅度较大；以本企业实际生产情况，为发挥工艺优势，处理矿料较杂，对于冰铜Pb含量要求较低，72%的冰铜Pb企业内控在1.5%以内，75%控制在1.0%以内（两条不同生产线）；建议修改为“一、二、三级品Pb含量分别为2%、3%、5%” | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 对于制定Pb含量的限制指标，需要根据产品特点和行业的实际情况（技术水平、市场需求和环保要求）来进行制定，确保产品的质量、安全和环保。 |
|  | 5.1 | Bi含量与编制说明不一致，另外编制说明表18第一行中Sb应为Bi。 | 南宁海关技术中心 | 采纳 | 已更正 |
|  | 5.1 | 表1备注中“供需双方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。”改为“需方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。” | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 已更正 |
|  | 5.3 | 块状冰铜粒度应在3mm～80mm之间（其中小于3mm的怎么判定？需要规定比例。），粉状冰铜粒度不大于3mm。 | 中铜东南铜业有限公司 | 不采纳 | - 在6.3中已经明确了冰铜的物理规格检验方法采用标准筛进行检测。 - 比例可在合同中由供需双方协商，本文件不做规定。 |
|  | 5.4 | 外观质量中“粒度一致”应删除，因为已有块状和粉状的分类。 | 中铜东南铜业有限公司 | 采纳 | 已删除 |
|  | 6.3 | “冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或标准筛进行检测。”中建议明确测量仪器或标准筛所对应筛网尺寸，应符合国家相应标准如GB/T6003.1 《试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛》。 | 云南锡业股份有限公司 | 采纳 | 6.3冰铜的物理规格检验采用相应精度的测量仪器或符合GB/T6003规定的标准筛进行检测。 |
|  | ## 7.1.2 | 供方应保证产品质量符合本文件或订货单的规定。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。 | 中铜东南铜业有限公司 | 不采纳 | 本文件和订货单中列出的规定都必须遵守，即需要满足两者的要求。 |
|  | ## 7.4.2 | “复检样”一词 查询国标，使用标准名称 | 中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 已更正为“备查样”。查询了GB/T14263散装浮选铜精矿取样、制样方法 |
|  | ## 7.5.2 | 化学成分结果与本文件或订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。 | 中铜东南铜业有限公司 | 不采纳 | 本文件和订货单中列出的规定都必须遵守，即需要满足两者的要求。 |
|  | 7.5.2- 7.5.5 | 将7.5.2-7.5.5合为一句话 | 中铜东南铜业有限公司 | 采纳 | 已合并 7.5.2 同一检验批内，发现产品化学成分、水分、物理规格和外观质量与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。 |
|  | 7 | “不被雨(雪)浸人。”修改为“不被雨(雪)浸入”。“侵人”应为“浸入”,属于笔误。 | 贵溪冶炼厂、南宁海关技术中心、中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 已更正 |
|  | ## 7 | 7“包装、运输、贮存”查找新国标，参照新国标进行修改。 | 南宁海关技术中心 | 采纳 | 已修改。参照YS/T 418 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存 |
|  | ## 附录A | 定尺定点应给予解释，如何去定点。 | 贵溪冶炼厂 | 采纳 | 增加了3.1 定尺定点法 Fixed length and fixed point method 在取样区域内按照固定的尺寸规划网格，在每个网格内按照固定的位置布局样点，并对样点所在位置的样品进行采集。网格大小和采样点数量根据品质波动、本文件及订货单的规定及可用的人力物力等因素来确定。 |
|  | ## 附录A.1取样方法 | “取样人员采用定尺定点法用取样器采取足够数量的份样取样器应插入底部”修改为“取样人员采用定尺定点法用取样器采取足够数量的份样，取样器应插入底部” | 贵溪冶炼厂 | 采纳 | 已更正。 添加了标点符号 |
|  | A.1.2 | “用取样器采取足够数量的份样”取样器改为取样器或钢锹 | 北方铜业有限公司 | 采纳 | 已更正。 |
|  | A.3.1 | 根据最大粒度确定每个份样的质量。针对块状冰铜，取样量根据最大粒度的不同，取样量建议再具体一些。 | 北方铜业有限公司 | 采纳 | 见表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系 |
|  | ## A.3.1 | “根据最大粒度确定每个份样的质量。检验批大样量块状冰铜取样量不少于40kg，粉状冰铜取样量不少于10kg。”这段描述是否要求对于混合有块状冰铜和粉状冰铜的交货批，块状和粉状要分别取样？如果该类交货批不合格，是否应在6.5中明确。 | 南宁海关技术中心 | 部分采纳 | 一、对取样量根据最大粒度的不同进行了明确。见表A.1 样品粒度与份样量及取样器尺寸关系。 二、在7.5.2中已明确了“物理规格与本文件及订货单的规定不符合时，判该批产品不合格。” |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：3个。