ICS77.040.10

H22

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 863—XXXX

计算机散热器用铜型材

Copper profiles for Computer heat sink

（预审稿）

20××-××-××发布                         20××-××-××实施

- 中华人民共和国工业和信息化部发布

YS/T 863—XXXX

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T863-2013《计算机散热器用铜型材》。本文件与YS/T863-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了牌号：TU00、TU0、TU3、TAg0.04-0.004、TAg0.07-0.004、TAg0.1-0.004（见4.1）。

b）增加了产品代号表示（见4.1）。

c）更改了直条状型材的宽度、厚度、长度范围，其中宽度范围由“≤180”更改为“≤10～200”；厚度范围由“≤25”更改为“≤1.5～35”；长度范围，由“≤6000”更改为“500～8500”（见表1，2013年版的表1）。

d）增加了“高精级”产品尺寸精度要求（见4.3.1 4.3.2）

e）增加了H50状态的拉伸试验和硬度试验的限定指标（见2013版的表8）

f）更改了拉伸试验方法，由“GB/T 228.1-2002”更改为“GB/T 34505”，拉伸试样号按GB/T 34505的规定进行更改（见5.3.1，2013年版的4.3.1）；

g）增加了“铜型材内部组织要求和检验按YS/T 336 《铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法》规定进行”的规定（见5.6）；

h）增加型材取样规定按“取样方法按YS/T 668的规定进行 ” （见6.4）

i）删除了附录A中“铜的电性能”内容（见2011版的附录A）；

k)增加了参考文献（见参考文献）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为YS/T863-2013；

——本次为第一次修订。

YS/T 863—XXXX

计算机散热器用铜型材

- 范围

本标准规定了计算机用铜型材（以下简称型材）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于计算机散热器用途的宽度范围10～200mm且厚度范围1.5～35mm的铜型材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T231.1     金属布氏硬度试验方法  第1部分：试验方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3048.2    电线电缆电性能试验方法  第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T4340.1    金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121    （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231     加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T23606    铜氢脆试验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分： 棒、线、型材

GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 3450-2017铜及铜合金材料室温拉伸试验方法

YS/T 482      铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 668      铜及铜合金理化检测取样方法

- 术语、定义和符号

本文件没有需要界定的术语和定义

- 分类和标记

4.1产品分类

4.1.1  牌号、状态、规格

型材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。产品横截面示意图见图1所示。

表1  型材的牌号、状态、规格

| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 供货形状 | 宽度 | 厚度 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无氧铜 | TU00 | C10100 | 挤压+拉拔态（H50） 半硬态（H55） 硬态（H80） 软态（O60） | 直条状 | 20～200 | 1.5～35 | 500～8500 |
|  | TU0 | T10130 |  |  |  |  |  |
|  | TU1 | T10150 |  |  |  |  |  |
|  | TU2 | T10180 |  |  |  |  |  |
|  | TU3 | T10200 |  |  |  |  |  |
| 纯铜 | T1 | T10900 |  |  |  |  |  |
|  | T2 | T11050 |  |  |  |  |  |
| 银铜 | TAg0.1 | T11210 |  |  |  |  |  |
| 银磷脱氧铜 | TAg0.1-0.004 | --- |  |  |  |  |  |
|  | TAg0.07-0.004 | --- |  |  |  |  |  |
|  | TAg0.04-0.004 | --- |  |  |  |  |  |
| 注：需方有其他牌号、状态要求时，由供需双方协商。 |  |  |  |  |  |  |  |

图1 型材的宽度W、厚度t与位置尺寸C、圆弧半径R、圆角r示意图

4.2  产品标记

型材标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态、长度和图号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用TU1（代号为T101501）制造的、拉拔（硬）态（H80）、长度为5000mm图号为XY000的型材标记为：

型材YS/T863-TU1H80-5000XY000

或     型材YS/T863-T10150H80-5000XY000

示例2：

用TU2（代号为T10180）制造的、热挤压+拉拔态（H50）、长度为15000mm图号为AC000的型材标记为：

型材 YS/T863-TU2H50-150000DAC000

或    型材YS/T863-T10180H50-15000DAC000

示例3：

用T1（代号为T10900）制造的、软化退火态（O60）、重量为300kg图号为XU000的型材标记为：

型材 YS/T863-T1O60-300CXU000

或    型材YS/T863-T10900O60-300CXU000

5  技术要求

5.1  化学成分

TAg0.04-0.004、TAg0.07-0.004、TAg0.1-0.004型材的化学成分应符合表2规定，其他牌号型材的化学成分应符合GB/T 5231标准中的相应规定。

表2  化学成分

| 牌号 | 成分（质量分数%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主成分 |  |  | 杂质成分 |  |  |
|  | Cu | Ag | P | O | Bi | 总和b |
| TAg0.04-0.004 | ≥99.91 | 0.03～0.05 | 0.001～0.007 | - | ≤0.0005 | ≤0.03 |
| TAg0.07-0.004 | ≥99.88 | 0.06～0.08 | 0.001～0.007 | - | ≤0.0005 | ≤0.03 |
| TAg0.1-0.004 | ≥99.84 | 0.08～0.12 | 0.001～0.007 | - | ≤0.0005 | ≤0.03 |
| 注：表中未列出元素的极限值，可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |
| a “杂质总和”为主成分之外的所有杂质元素之和，主要为As、Bi、Cd、Co、Cr、Fe、Mn、Ni、Pb、S、Sb、Se、Si、Sn、Te、Zn等元素。TAg0.04、TAg0.07的“杂质总和”不包括氧含量。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1 厚度

型材的厚度允许偏差应符合表3规定。

表3 型材的厚度允许偏差                         单位为毫米

| 厚度 t | 宽度 w |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 |  | ＞50～100 |  | ＞100～200 |  |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 1.5～2.5 | ±0.05 | ±0.03 | — | — | — | — |
| ＞2.5～5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| ＞5～12.5 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.12 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.12 |
| ＞12.5～25 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.15 |
| ＞25～35 | — | — | ±0.18 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.18 |
| 注：需方如有其他厚度允许偏差要求时，由供需双方协定 |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 宽度

型材的宽度允许偏差应符合表4的规定。

表4 型材宽度允许偏差                              单位为毫米

| 宽度 w | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 20～25 | ±0.10 | ±0.08 |
| ＞25～50 | ±0.15 | ±0.12 |
| ＞50～100 | ±0.30 | ±0.25 |
| ＞100～200 | ±0.4%b | ±0.3%b |
| 注：需方如有其它宽度允许偏差要求时，由供需双方协定 |  |  |

5.2.3位置尺寸

型材的位置尺寸允许偏差应符合表5的规定。

表5 型材的位置尺寸允许偏差                        单位为毫米

| 位置尺寸c | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤5 | ±0.06 |
| ＞5～10 | ±0.08 |
| ＞10～15 | ±0.10 |
| ＞15～25 | ±0.15 |
| 注：需方如有其他位置尺寸允许偏差要求时，由供需双方协定 |  |

5.2.4 长度偏差

型材两端应进行锯切。产品长度允许偏差应符合表6的规定

表6型材长度允许偏差                            单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤1000 | +4 0 |
| ＞1000～2000 | +5 0 |
| ＞2000～8500 | +8 0 |

5.2.6型材圆弧半径：

型材圆弧半径允许偏差为±15%R。需方对圆弧半径允许偏差有特殊要求时，由供需双方协定。需方没有特殊要求时，型材的圆角半径为r≤0.5mm。

5.2.7型材直度和侧面弯曲度

型材的直度与侧面弯曲度应符合表7的规定。

表7 型材的直度和侧面弯曲度

| 长度/mm | 最大弧深 |
| --- | --- |
| 1000～4000 | 每米不大于1mm |
| ＞4000 | 协定 |
| 注：需方如有其他直度和侧面弯曲度允许偏差要求时，由供需双方协商确定。 |  |

5.2.8平面间隙

型材平面间隙应符合表8的规定。

表8 型材的平面间隙                            单位为毫米

| 宽度 w | 最大间隙，不大于 |
| --- | --- |
| b≤25 | 0.08 |
| ＞25～50 | 0.10 |
| ＞50～100 | 0.12 |
| ＞100～200 | 0.14 |
| 注：需方如有其他平面间隙要求时，由供需双方协定 |  |

5.2..9切斜度

型材在不超出长度允许偏差的条件下，其切斜度不大于型材宽度的1.25%。

5.3 力学性能

型材的室温纵向力学性能应符合表9的规定，

表9型材的室温力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 力学性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬度 HB | 抗拉强度 Rm MPa 不小于 | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa 不小于 | 断后伸长率 % A 不小于 |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TU3 T1 T2 TAg0.1 TAg0.1-0.004 TAg0.07-0.004 TAg0.04-0.004 | H50 | — | — | — | — |
|  | H55 | 65~95 | 240 | 160 | 15 |
|  | H80 | 80~115 | 280 | 240 | 8 |
|  | O60 | 35~65 | 200 | ≤120 | 35 |
| 注1：拉伸试验和硬度试验只选其中之一进行。客户有要求时，可进行规定塑性延伸强度试验。 |  |  |  |  |  |
| 注2：布氏硬度试验力-压头球直径平方的比率0.102F/D2应选10。 |  |  |  |  |  |

5.4电性能

型材在20℃的室温条件下，电性能应符合表10规定。

表10 型材的电性能

| 合金牌号 | 状态 | 体积电阻系数 20℃ Ω·mm2/m 不大于 | 导电率 %IACS 不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TU3 T1 T2 TAg0.1 TAg0.1-0.004 TAg0.07-0.004 TAg0.04-0.004 | H50 | 0.017857 | 96.6 |
|  | H55 | 0.017543 | 98.3 |
|  | H80 | 0.017866 | 96.6 |
|  | O60 | 0.017241 | 100 |

5.5氢脆试验

TU00、TU0、TU1、TU2、TU3、TAg0.04-0.004、TAg0.07-0.004、TAg0.1-0.004型材应进行氢脆试验。试验要求应符合表11的规定。

表11 氢脆试验要求

| 牌号 | 试验条件 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| TU00 TU0 TU1 TU2 TU3 | 反复弯曲法弯曲次数不小于6次 | 试样经受弯曲次数而不致断成两半 |
| TAg0.04-0.004 TAg0.07-0.004 TAg0.1-0.004 | 闭合弯曲试验 | 闭合弯曲试样的外侧面不应出现裂纹 |

5.6 内部质量

型材内部不应有气孔、分层和夹杂等缺陷。

5.7表面质量

型材的表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷及接头。

6 试验方法

6.1  化学成分

型材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）和YS/T 482规定进行。仲裁试验方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

6.2.1  型材的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行检测。

6.2.2  型材的外形尺寸检测方法按照GB/T 26303.2 的规定进行

6.3 力学性能

6.3.1  室温拉伸试验

型材室温拉伸试验方法按GB/T 3450-2017的规定进行，拉伸试样应符合GB/T 3450-2017 中5.3.6。 ，

6.3.2  硬度试验

型材布氏硬度试验方法按GB/T 231.1的规定进行；

6.4 电性能

型材电性能的试验方法按GB/T 3048.2和GB/T 32791规定进行，仲裁试验方法按GB/T 3048.2的规定进行，电阻系数对应的导电率见附录A。电性能试样应加工成符合GB/T3048.2要求的样品。

6.5 氢脆试验

型材的氢脆试验方法按GB/T 23606的规定进行。

6.6内部质量

型材的内部质量检验方法，可参照YS/T 336的规定进行或供需双方协商确定。

6.7表面质量

型材的表面质量用目视进行检验。

7 检验规则

7.1检查与验收

7.1.1  型材应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量、外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

7.2  组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格或图号的型材组成，每批重量不大于2000kg。

7.3  检验项目

型材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表11。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a)	新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b)	产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)	产品停产后，恢复生产时；

d)	出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)	连续二年未进行型式检验时；

f)	需方要求时（在订货单中注明）；

g)	国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

表11　检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 | √ | √ |
| 力学性能 | √（拉伸试验或硬度试验二选一） | √ |
| 电性能 | √ | √ |
| 氢脆试验 | △ | √ |
| 内部质量 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“需方要求时，进行的检验项目”。 |  |  |

7.4  取样

型材取样应符合表12的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表12  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 氢脆试验 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 内部质量 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 表面质量 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商 | 5.7 | 6.7 |

7.5检验结果的判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 化学成分不合格时，判该批型材不合格。

7.5.3 型材外形尺寸及其允许偏差、表面质量不合格时，判该根或该卷不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根或逐卷检验，逐根或逐卷判定。

7.5.4 力学性能、电性能、氢脆试验、内部质量试验结果中有试样不合格时，应从该批型材中另取双倍数量的试样（其中一个试样应取自原检验不合格的那根或那卷型材）进行该不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，或由供方逐根检验，逐根或逐卷判定。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

型材的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

订购本文件所列材料的订货单内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b）	牌号；

c）	规格；

d）	状态；

e）	图号；

f）	尺寸及其允许偏差（高精级或特殊要求时）；

g）	重量；

h） 力学性能（拉伸试验或硬度试验）

i）  氢脆试验;

j）	本文件编号；

k） 其他。

附录A

（资料性）

体积电阻率（电阻系数）与导电率及电导率的换算关系

A.1 体积电阻率（电阻系数）与导电率及电导率的换算关系

国际退火铜标准采用密度为8.89g/cm3、长度为1m、质量为1g、电阻为0.15328 Ώ的退火铜线作为基准。在20℃温度下，上述退火铜线的体积电阻率（电阻系数）为0.017241Ώ· mm2/m（μΩ· m）确定为100%IACS。换算公式见（A.1）和（A.2）。

C20 =（0.017241/ρ20）×100   --------------------------------（A.1）

σ20 =  1/ρ20                --------------------------------（A.2）

式中：

C20—   20℃温度下，国际退火铜标准导电率（%）；

ρ20 — 20℃时试样的体积电阻率（电阻系数），单位为欧米（Ω•m）；

σ20 —  20℃时试样电导率，单位为兆西门子每米（S/m）。

A.2 体积电阻率（电阻系数）、质量电阻率、导电率、电导率对应值

体积电阻率（电阻系数）、质量电阻率、导电率、电导率典型对应值见表A.1。

表A.1  电阻系数、质量电阻系数、导电率、电导率典型对应值

| 体积电阻率（电阻系数）ρ20 Ω•mm2/m | 质量电阻率δ20 Ω•g/m2 | 导电率 C20 %IACS | 电导率 σ20 MS/m | 体积电阻率（电阻系数）ρ20 Ω•mm2/m | 质量电阻率δ20 Ω•g/m2 | 导电率 C20 %IACS | 电导率 σ20 MS/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.017070 | 0.1518 | 101.0 | 58.9 | 0.020165 | 0.1793 | 85.5 | 49.6 |
| 0.017241 | 0.1533 | 100.0 | 58.0 | 0.020283 | 0.1803 | 85.0 | 49.3 |
| 0.017415 | 0.1548 | 99.0 | 57.4 | 0.020404 | 0.1814 | 84.5 | 49.0 |
| 0.017593 | 0.1564 | 98.0 | 56.8 | 0.020525 | 0.1825 | 84.0 | 48.7 |
| 0.017774 | 0.158 | 97.0 | 56.3 | 0.020648 | 0.1836 | 83.5 | 48.4 |
| 0.017866 | 0.1589 | 96.5 | 56.0 | 0.020772 | 0.1847 | 83.0 | 48.1 |
| 0.017959 | 0.1597 | 96.0 | 55.7 | 0.020898 | 0.1858 | 82.5 | 47.9 |
| 0.018053 | 0.1605 | 95.5 | 55.4 | 0.021026 | 0.187 | 82.0 | 47.6 |
| 0.018148 | 0.1614 | 95.0 | 55.1 | 0.021155 | 0.1881 | 81.5 | 47.3 |
| 0.018244 | 0.1622 | 94.5 | 54.8 | 0.021285 | 0.1893 | 81.0 | 47.0 |
| 0.018341 | 0.1631 | 94.0 | 54.5 | 0.021417 | 0.1904 | 80.5 | 46.7 |
| 0.01844 | 0.164 | 93.5 | 54.2 | 0.021551 | 0.1916 | 80.0 | 46.4 |
| 0.018539 | 0.1648 | 93.0 | 53.9 | 0.021687 | 0.1928 | 79.5 | 46.1 |
| 0.018639 | 0.1657 | 92.5 | 53.7 | 0.021824 | 0.1941 | 79.0 | 45.8 |
| 0.01874 | 0.1666 | 92.0 | 53.4 | 0.021963 | 0.1953 | 78.5 | 45.5 |
| 0.018843 | 0.1675 | 91.5 | 53.1 | 0.022104 | 0.1965 | 78.0 | 45.2 |

表A.1  电阻系数、质量电阻系数、导电率、电导率典型对应值（续）

| 体积电阻率（电阻系数）ρ20 Ω•mm2/m | 质量电阻率δ20 Ω•g/m2 | 导电率 C20 %IACS | 电导率 σ20 MS/m | 体积电阻率（电阻系数）ρ20 Ω•mm2/m | 质量电阻率δ20 Ω•g/m2 | 导电率 C20 %IACS | 电导率 σ20 MS/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.018946 | 0.1685 | 91.0 | 52.8 | 0.022246 | 0.1978 | 77.5 | 45.0 |
| 0.019051 | 0.1694 | 90.5 | 52.5 | 0.022391 | 0.1991 | 77.0 | 44.7 |
| 0.019157 | 0.1703 | 90.0 | 52.2 | 0.022537 | 0.2004 | 76.5 | 44.4 |
| 0.019264 | 0.1713 | 89.5 | 51.9 | 0.022686 | 0.2017 | 76.0 | 44.1 |
| 0.019372 | 0.1722 | 89.0 | 51.6 | 0.022836 | 0.203 | 75.5 | 43.8 |
| 0.019481 | 0.1732 | 88.5 | 51.3 | 0.022988 | 0.2044 | 75.0 | 43.5 |
| 0.019592 | 0.1742 | 88.0 | 51.0 | 0.023299 | 0.2072 | 74.0 | 42.9 |
| 0.019704 | 0.1752 | 87.5 | 50.8 | 0.023618 | 0.21 | 73.0 | 42.3 |
| 0.019817 | 0.1762 | 87.0 | 50.5 | 0.023946 | 0.2129 | 72.0 | 41.8 |
| 0.019932 | 0.1772 | 86.5 | 50.2 | 0.024283 | 0.2159 | 71.0 | 41.2 |
| 0.020048 | 0.1783 | 86.0 | 49.9 | 0.02463 | 0.219 | 70.0 | 40.6 |

参 考 文 献

【1】YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法