标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍包碳化钨复合粉                       承办人：周恒        共1页  第1页

标准项目负责起草单位：矿冶科技集团有限公司       电话：010-58915118

2023年11月2日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 范围中，“质量证明书”改为“随行文件” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 范围中，“热喷涂用镍包铸造碳化钨复合粉”去掉“热喷涂用”，修改为“镍包铸造碳化钨复合粉” | 自贡长城硬面材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 引用文件中，氧含量的分析方法由“GB/T 42275”修改为“GB/T 4324.25” | 广东科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 4 | 5.1 | 表1中，C总修改为C | 自贡长城硬面材料有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.1 | 表1中，S的化学成分由“≤0.5”修改为“≤0.01”；O的化学成分由“≤0.5”修改为“≤0.1” | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2 | 表2中，“>106μm”修改为“≥106μm” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 7.3 | 表3中，增加对微观形貌的检验说明：“ a：需方有要求时检验。” | 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 7.4 | 标题“检验结果判定”修改为“检验结果的判定” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 1 | 范围中，增加“牌号” | 钢铁研究总院有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.1 | 表1中，“产品牌号”修改为“牌号” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 12 | 5.3 | “5.8 g/cm3”修改为“5.80 g/cm3” | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 6.1.1 | 增加“需仲裁时，采用GB/T 4324.27 的方法进行” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 14 |  | 无 |  |  |  |
| 15 |  | 无 |  |  |  |
| 16 |  | 无 |  |  |  |
| 17 |  | 无 |  |  |  |
| 18 |  | 无 |  |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：18个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；

（4）没有回函的单位数：0个。