标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：热喷涂用银粉                       承办人：胡宇               共1页  第1页

标准项目负责起草单位：矿冶科技集团有限公司       电话：010-58915168       2023年5月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | “热喷涂用银粉的产品分类”修改为“热喷涂用银粉的牌号”。 | 中南大学粉末治金研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 2 | 增加了规范性引用文件“GB/T 38126 高含量银合金首饰 银含量的测定 ICP差减法”。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4 | “产品分类”修改为“牌号”。 | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.1 | Ag含量修改为≥99.5%；杂质元Fe含量修改为≤0.10，Al含量修改为≤0.08，Cr含量修改为≤0.05，Cd含量修改为≤0.01，Co含量修改为≤0.01，S含量修改为≤0.05，O含量修改为含量修改为≤0.10。 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 5.4 | “产品的流动性应不大于30 s/50g”修改为“产品的流动性应不大于25s/50g”。 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.5 | “对于常规检验，产品的微观形貌可不做检查”修改为“产品的微观形貌在需方有需求时检验，并提供500倍形貌照片”。 | 自贡长城硬面材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1.2 | 增加了“产品的Fe、Cu、Al、Cr、Cd、Co含量的测定按GB/T 38126的规定进行”。 | 北京有研粉末新材料研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.1 | 修改为“对于牌号FAg-01的产品，粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行” | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.2 | 修改为“对于牌号FAg-02的产品，≥45μm的粉末粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行，＜15μm的粉末粒度组成的测定按GB/T19077的规定进行” | 郑州大学 | 采纳 |  |
| 6 | 6.5 | “产品的微观形貌采用不低于200倍”修改为：“产品的微观形貌采用500倍” | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 7.3 | 增加了表4中微观形貌注释“需方有要求时检验” | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 7.4.1 | “粉末粒度”修改为“粒度组成”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 9 | 7.4.3 | 增加了“产品的微观形貌在需方有要求时应提供照片，不作为符合性判定”。 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8.1 | “粉末粒度”修改为“规格”；“重量”修改为“净重”。 | 北京科技大学 | 采纳 |  |
| 11 |  | 无 | 宁波众远新材料科技有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无 | 江苏博迁新材料股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无 | 钢研昊普科技有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无 |  |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0个。