| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封面 | 封面“镍圆饼”改为“镍饼（镍扣）” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 前言 | 更换了排名顺序 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4 | “产品按化学成分分为Ni（R）-S 、Ni(R) 两个牌号”改为“产品按化学成分分为Ni（H）-S 、Ni(P) 两个牌号” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | 化学成分在备注蓝增加“其他元素参照国标GB/T6516-2010执行。” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.2 | “镍圆饼背面外圆直径15mm-29mm”改为“镍圆饼背面外圆直径15mm-25mm” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.1 | 增加“产品均应洗净表面及夹层的电解液” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.2 | “产品表面不应有直径大于1 mm的密集气孔”改为“产品表面不应有3个直径大于1mm的密集气孔；产品表面高于3个大于3mm的密集结粒区” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.2 | 删除“注：9个以上气孔或结粒称为密集气孔区。改为”注：3个以上气孔或结粒称为密集气孔区或密集结粒区“ | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.2 | 增加“同一牌号” “每批重量不超过5吨” | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.4.2 | - 增加制样部位、样品数量 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.5.3 | 删除“整箱内产品尺寸偏差率应不大于5%“ | 格林美股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.1.1 | “应在检验合格的产品上打印如下标记“更改为”应在内包装薄膜袋上打印如下标记“ | 格林美股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.2.1 | 增加“每袋净重10kg” | 新疆有色新疆新鑫矿业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.2.1 | 增加“每箱净重25 kg、50 kg。需方对包装有其他特殊要求时，由供需双方协商确定。” | 新疆有色新疆新鑫矿业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.2.3 | 删除“酸、碱、油类和”字样 | 新疆有色新疆新鑫矿业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | 删除“化学成分特殊要求” | 湖北文理学院 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 京瓷安施电子原件（天津）有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宁波择天化工材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 可米可（武汉）新材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 河南康巴斯机械设备有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 温州市兴隆新材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 辽宁泰和机械设备制造有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 惠州市科宁贸易有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 深圳市新佳宁新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 上海竑宁金属材料有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：X 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：X个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：X个；

（4）没有回函的单位数：0 个。